Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 18 августа 1982 г. N 3269

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ
	ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КРУГЛОЙ ФОРМЫ С ЗАДНИМ УГЛОМ 6°
	И ВОГНУТОЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
	КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
	Round throw-away (indexable) carbide shims with 6° end-dearance angle
	and concave daon top cutting surface. Design and dimensions
	ГОСТ 25403-82
	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	29.12.1990 N 3623)

	Группа В56

	ОКП 19 6000

	Взамен

	ГОСТ 2209-69

	в части формы 12

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 августа
	1982 г. N 3269 срок введения установлен с 01.07.1983.

	Переиздание. Август 1983 г.

	Требования настоящего стандарта являются обязательными.

	(вводная часть введена Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	29.12.1990 N 3623)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. Настоящий стандарт распространяется на пластины для чашечных (галтельных
	и бандажных) резцов.

	2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на
	чертеже и в таблице.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------------------

	<*> Размеры для пресс-форм.

	                                                                мм

	-----------------------T---------T----------T----------T----------

	  Обозначение пластин  	¦	    d    	¦	    s     	¦	    d     	¦	    r

	                       	¦	         	¦	          	¦	     1    	¦

	-----------------------+---------+----------+----------+----------

	12070                  	¦	28,6     	¦	10        	¦	10        	¦	35

	-----------------------+---------+	          	¦	          	¦

	12110                  	¦	31,2     	¦	          	¦	          	¦

	-----------------------+---------+	          	¦	          	¦

	12090                  	¦	32,0     	¦	          	¦	          	¦

	-----------------------+---------+----------+----------+----------

	12050                  	¦	46,5     	¦	12        	¦	15        	¦	45

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1990 N 3623)

	3. Условное обозначение пластин при заказе из твердого сплава марки ВК6 с

	размерами: d = 28,6 мм, s = 10 мм, 	 = 10 мм, r = 35 мм:

	19 6524 0014 12070

	То же, в технической документации:

	Пластина 12070 ВК8 ГОСТ 25403

	(п. 3 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1990 N
	3623)

	4. Ориентировочная масса пластин указана в справочном Приложении.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5. Технические требования - по ГОСТ 19086-80 (для пластин класса допуска "U").

	(п. 5 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1990 N
	3623)

	6. Применяемые марки твердого сплава указаны в рекомендуемом Приложении.

	(п. 6 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1990
	N 3623)

	Приложение 1

	Справочное

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1990 N 3623)

	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ МАССА ПЛАСТИН

	----------------T-------------------------------------------------

	   Обозначение  	¦	       Ориентировочная масса пластин в г

	    пластин     	¦	           из твердого сплава марок

	                	+-----------------T-----------------T-------------

	                	¦	     Т5К10       	¦	     Т14К8       	¦	 ВК6, ВК60М

	----------------+-----------------+-----------------+-------------

	     12070      	¦	       67        	¦	       59        	¦	     79

	----------------+-----------------+-----------------+-------------

	     12110      	¦	       78        	¦	       70        	¦	     91

	----------------+-----------------+-----------------+-------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     12090      	¦	       82        	¦	       72        	¦	     95

	----------------+-----------------+-----------------+-------------

	     12050      	¦	      189        	¦	      168        	¦	    221

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1990 N 3623)

	Приложение 2

	Рекомендуемое

	ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАРКИ ТВЕРДОГО СПЛАВА (Приложение 2 введено
	Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1990 N 3623)

	----------------------T---------------------T---------------------

	Цифровое обозначение 	¦	 Основное применение 	¦	   Дополнительное

	       пластин        	¦	                     	¦	     применение

	----------------------+---------------------+---------------------

	12070                 	¦	N 6                  	¦	N 2, N 3, N 5

	----------------------+	                     	¦

	12110                 	¦	                     	¦

	----------------------+	                     	¦

	12090                 	¦	                     	¦

	----------------------+	                     	¦

	12050                 	¦	                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	N 2 - ВК60М, N 3 - ВК6, N 5 - Т5К10, N 6 - Т14К8.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.