Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 23 октября 1985 г. N 3370

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	МАТЕРИАЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
	МАРКИ
	Ceramic tool materials. Grades
	ГОСТ 26630-85 (СТ СЭВ 4814-84)

	Группа В56

	ОКП 19 7600

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 октября
	1985 г. N 3370 срок действия установлен с 01.01.1987.

	Разработан Министерством цветной металлургии СССР.

	Исполнители: В.И. Вепринцев, к.т.н., А.А. Залужный, А.И. Власова, В.И. Туманов,
	М.П. Борисова.

	Внесен Министерством цветной металлургии СССР: зам. Министра В.С.
	Устинов.

	1. Настоящий стандарт распространяется на керамические инструментальные
	материалы оксидного и оксидно-карбидного типов, предназначенные для оснащения
	режущего инструмента.

	Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4814-84.

	2. Марки и основные физико-механические свойства материалов должны
	соответствовать указанным в таблице.

	------T-------T--------------T------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Марка 	¦	Код ОКП	¦	    Группа    	¦	    Физико-механические свойства

	      	¦	       	¦	  применения  	+-----------T-------------T----------

	      	¦	       	¦	по ИСО 513-75 	¦	 плотность 	¦	   предел    	¦	твердость

	      	¦	       	¦	              	¦	       3   	¦	прочности при	¦	   HRA,

	      	¦	       	¦	              	¦	   х 10 ,  	¦	изгибе, Н/мм2	¦	 не менее

	      	¦	       	¦	              	¦	   кг/м3   	¦	  (кгс/мм2), 	¦

	      	¦	       	¦	              	¦	           	¦	   не менее  	¦

	------+-------+--------------+-----------+-------------+----------

	В3    	¦	197611 	¦	РО1 (КО1)     	¦	4,50 - 4,70	¦	637 (65)     	¦	93

	------+-------+	              	+-----------+	             	¦

	ВОК-60	¦	197612 	¦	              	¦	4,20 - 4,30	¦	             	¦

	------+-------+	              	+-----------+-------------+----------

	ВО 13 	¦	-      	¦	              	¦	3,92 - 3,94	¦	400 (40,8)   	¦	92

	Примечание. Марка ВО-13 применяется в договорно-правовых отношениях.

	3. Область применения материалов указана в рекомендуемом Приложении.

	4. Предел прочности при поперечном изгибе определяют по ГОСТ 20019-74.

	5. Твердость материалов по Роквеллу - по ГОСТ 20017-74.

	6. Плотность материалов определяют по ГОСТ 20018-74.

	Приложение

	Рекомендуемое

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------T--------------------------------------------------------

	  Марка  	¦	                   Область применения

	материала	¦

	---------+--------------------------------------------------------

	В-3      	¦	 Чистовая и получистовая обработка без ударов закаленных

	         	¦	конструкционных сталей HRC 30 ... 50, серых ковких

	         	¦	и легированных чугунов НВ 190 ... 340, графита, цветных

	         	¦	металлов на основе меди с высокими скоростями резания

	         	¦	(в 2 - 3 раза большими, чем для наиболее износостойких

	         	¦	марок твердых сплавов) с малыми сечениями среза

	---------+--------------------------------------------------------

	ВОК-60   	¦	 Чистовая и получистовая токарная обработка закаленных

	         	¦	конструкционных сталей HRC 45 ... 60 и более, серых

	         	¦	ковких легированных чугунов с высокими скоростями

	         	¦	резания с малыми сечениями среза

	---------+--------------------------------------------------------

	ВО-13    	¦	 Токарная обработка чугуна и стали при получистовом

	         	¦	и чистовом точении

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.