Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 29 декабря 1990 г. N 3623

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 25403-82 "ПЛАСТИНЫ
	ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ТИПА 12. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"

	Дата введения

	1 августа 1991 года

	Наименование стандарта изложить в новой редакции: "Пластины режущие
	сменные многогранные твердосплавные круглой формы с задним углом 6° и вогнутой
	передней поверхностью. Конструкция и размеры"

	"Round throw-away (indexable) carbide shims with 6° end-dearance angle and concave daon
	top cutting surface. Design and dimensions".

	Стандарт дополнить вводной частью: "Требования настоящего стандарта являются
	обязательными".

	Пункт 2. Заменить обозначения: D на d, h на s, d на 	.

	Пункты 3, 5 изложить в новой редакции: "3. Условное обозначение пластин при

	заказе из твердого сплава марки ВК6 с размерами: d = 28,6 мм, s = 10 мм, 	 = 10 мм, r =
	35 мм:

	19 6524 0014 12070

	То же, в технической документации:

	Пластина 12070 ВК8 ГОСТ 25403

	5. Технические требования - по ГОСТ 19086-80 (для пластин класса допуска "U")".

	Стандарт дополнить пунктом - 6: "6. Применяемые марки твердого сплава указаны

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	в рекомендуемом Приложении".

	Приложение справочное дополнить номером - 1; исключить марки твердого
	сплава: Т15К6, Т30К4, Т5К12, ТТ10К8Б, ТТ7К12, ВК3, ВК3М, ВК4, ВК6М, ВК8,
	ВК10М, ВК100М, ТТ8К6, ТТ20К9.

	Стандарт дополнить рекомендуемым Приложением - 2:

	Приложение 2

	Рекомендуемое

	ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАРКИ ТВЕРДОГО СПЛАВА

	----------------------T---------------------T---------------------

	Цифровое обозначение 	¦	 Основное применение 	¦	   Дополнительное

	       пластин        	¦	                     	¦	     применение

	----------------------+---------------------+---------------------

	12070                 	¦	N 6                  	¦	N 2, N 3, N 5

	----------------------+	                     	¦

	12110                 	¦	                     	¦

	----------------------+	                     	¦

	12090                 	¦	                     	¦

	----------------------+	                     	¦

	12050                 	¦	                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	N 2 - ВК60М, N 3 - ВК6, N 5 - Т5К10, N 6 - Т14К8.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.