ИЗМЕНЕНИЕ N 1 РД 22-16-2005 "МАШИНЫ
	ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ. ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
	ИЗГОТОВЛЕНИЯ, РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ СВАРНЫХ
	СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ"

	Дата введения

	1 октября 2006 года

	Дополнить таблицу 1 "Стали для изготовления сварных конструкций
	грузоподъемных кранов исполнения У, ТВ и ТС по ГОСТ 15150-69" следующими
	марками сталей:

	N	Марка  	Стандарт на 	Вид  	Толщина  	Дополнительные
	п/п	стали, 	тех. требова-	заготовок	сваривае-	требования 
	категория	ния к       	(прокат,	мой кромки
	(класс 	прокату,    	поковка,	детали   
	прочности)	трубам      	заготовка	(проката,
	(порядковый 	литая и	поковки, 
	номер       	кованая)	литой    
	стандарта   	заготовки,
	на сортамент	трубы), мм
	по Прил. А) 
	157	S700MC   	EN 10149-2  	Горячека-	4 - 12   	Ударная      
	(700)    	ТУ РМО-013/05	таный   	вязкость KCV 
	(112)       	листовой	при минус    
	40 °C не менее
	29 Дж/см2.   
	Стали        
	применять для
	158	S690QL   	EN 10025-6  	Горячека-	4 - 50   	грузоподъемных
	(690)    	ТУ РМО-014/05	таный   	машин с      
	(113)       	листовой	группой      
	классификации
	(режима)     
	работы А1 и А2
	по ИСО 4301/1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Дополнить таблицу 4.1. "Материалы для изготовления сварных узлов конструкции
	грузоподъемных кранов исполнения У, ТВ и ТС по ГОСТ 15150-69" следующими
	материалами для сварки:

	Марки   	Сварка электродом	Сварка проволокой  	Марка
	свариваемых	тип    	марка  	марка проволоки при 	флюса
	сталей   	элект- 	электрода	сварке:       	(ГОСТ,
	рода   	(ГОСТ, 	в среде    	под	ТУ) 
	ТУ)   	углекислого газа	слоем
	флюса
	Высокопрочные	-   	-    	OK Aristorod    	- 	-  
	стали       	13.29           
	(OK Autrod 13.29)
	EN 12534        
	ТУ 1227-020-    
	55224353-2005   

	Дополнить таблицу 5 "Нормативные сопротивления сталей":

	Марка 	Порядковый	Толщина     	Нормативные сопротивления, 
	стали 	номер по 	металлоконст-	МПа            
	таблицам 	рукции, мм  	предел   	временное  
	1, 2, 3 	текучести  	сопротивление
	разрыву   
	S700MC 	157   	4 - 12  	700     	750 - 950  
	S690QL 	158   	4 - 50  	690     	770 - 940  

	Приложение А. Дополнить таблицу 1А следующими стандартами:

	----T----------------T-------------------------------------------¬

	¦	 N 	¦	Номер стандарта,	¦	    Наименование нормативного документа    	¦

	¦	п/п	¦	  технических   	¦	                                           	¦

	¦	   	¦	    условий     	¦	                                           	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	112	¦	EN 10149-2      	¦	EN 10149-2 Hot-rolled flat products made of	¦

	¦	   	¦	                	¦	high yield strenght steels for cold forming	¦

	¦	   	¦	                	¦	- Part 2: Delivery conditions for          	¦

	¦	   	¦	                	¦	thermomechanically rolled steels           	¦

	¦	   	¦	                	¦	Прокат плоский горячий из стали с высоким  	¦

	¦	   	¦	                	¦	пределом текучести для формоизменения в    	¦

	¦	   	¦	                	¦	холодном состоянии. Часть 2. Условия       	¦

	¦	   	¦	                	¦	поставки для катаной стали, подвергнутой   	¦

	¦	   	¦	                	¦	термомеханической обработке                	¦

	¦	   	¦	ТУ РМО-013/05   	¦	Прокат листовой низколегированный          	¦

	¦	   	¦	                	¦	повышенной прочности конструкционный       	¦

	+---+----------------+-------------------------------------------+

	¦	113	¦	EN 10025-6      	¦	EN 10025-6 Hot-rolled products of          	¦

	¦	   	¦	                	¦	structural steels - Part 6: Technical      	¦

	¦	   	¦	                	¦	delivery conditions for flat products of   	¦

	¦	   	¦	                	¦	high yield strenght structural steels in   	¦

	¦	   	¦	                	¦	the quenched and tempered condition        	¦

	¦	   	¦	                	¦	Изделия горячекатаные из конструкционной   	¦

	¦	   	¦	                	¦	стали. Часть 6. Технические условия        	¦

	¦	   	¦	                	¦	поставки для плоских изделий из            	¦

	¦	   	¦	                	¦	конструкционной стали с высоким пределом   	¦

	¦	   	¦	                	¦	текучести в закаленном и отпущенном        	¦

	¦	   	¦	                	¦	состоянии                                  	¦

	¦	   	¦	ТУ РМО-014/05   	¦	Прокат - толстолистовой низколегированный  	¦

	¦	   	¦	                	¦	повышенной прочности конструкционный       	¦

	L---+----------------+--------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение Б. Дополнить таблицу 1Б следующими сталями:

	Марки стали        	Порядковый номер        
	S700MC                      	157               
	S690QL                      	158               

	Изложить пункт 4.14 "Марки сталей и соответствие сталей настоящему РД при
	производстве, ремонте и реконструкции должны подтверждаться сертификатом и
	входным контролем с учетом РД 22-28-33 и РД 24.090.100 и нормативных документов
	по методам контроля и испытания".

	Дополнить РД 22-16-2005 Приложением Д "Перечень нормативных документов
	по методам контроля и испытаний сталей и металлопродукции из них".

	Разработано:

	Заместитель генерального

	Директора ОАО "СКТБ БК"

	А.И.ИНДЕНБАУМ

	Главный специалист

	А.Х.ГЕХТ

	Согласовано:

	Начальник управления

	государственного строительного

	надзора Ростехнадзора

	В.С.КОТЕЛЬНИКОВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение Д

	ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО МЕТОДИКЕ КОНТРОЛЯ И
	ИСПЫТАНИЙ СТАЛЕЙ И МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ ИЗ НИХ

	ГОСТ 25.502-79. Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы
	механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость

	ГОСТ 25.503-97. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических
	испытаний металлов. Метод испытания на сжатие

	ГОСТ 25.505-85. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических
	испытаний металлов. Метод испытаний на малоцикловую усталость при
	термомеханическом нагружении

	ГОСТ 25.506-85. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических
	испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости
	разрушений) при статическом нагружении

	ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84). Металлы. Методы испытаний на растяжение

	ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84). Проволока. Метод испытания на перегиб

	ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77). Сталь. Методы определения глубины
	обезуглероженного слоя

	ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79). Сталь. Металлографические методы определения
	неметаллических включений

	ГОСТ 2999-75. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу

	ГОСТ 3248-81. Металлы. Метод испытания на ползучесть

	ГОСТ 3565-80. Металлы. Метод испытания на кручение

	ГОСТ 3728-78. Трубы. Методы испытания на изгиб

	ГОСТ 5639-82. Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины
	зерна

	ГОСТ 5640-68. Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов
	и ленты

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 7268-82. Сталь. Метод определения склонности к механическому старению
	по испытанию на ударный изгиб

	ГОСТ 7564-97. Прокат. Общие правила отбора проб заготовок и образцов для
	механических и технологических испытаний

	ГОСТ 8693-80 (ИСО 8494-86). Трубы металлические. Метод испытания на
	бортование

	ГОСТ 8817-82. Металлы. Метод испытания на осадку

	ГОСТ 8818-73. Металлы. Метод испытания на расплющивание

	ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81). Металлы. Метод измерения
	твердости по Бринеллю

	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86). Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу

	ГОСТ 9450-76. Измерение микротвердости вдавливанием алмазных
	наконечников

	ГОСТ 9454-78. Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных,
	комнатной и повышенных температурах

	ГОСТ 9651-84 (ИСО 783-89). Металлы. Метод испытаний на растяжение при
	повышенных температурах

	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84). Трубы металлические. Метод испытания на
	растяжение

	ГОСТ 10145-81. Металлы. Метод испытания на длительную прочность

	ГОСТ 10243-75. Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры

	ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84). Проволока. Метод испытания на растяжение

	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84). Трубы металлические. Метод испытания на
	растяжение

	ГОСТ 10510-80 (ИСО 8490-86). Металлы. Метод испытания на выдавливание
	листов и лент по Эриксену

	ГОСТ 11150-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение при пониженных
	температурах

	ГОСТ 11701-84. Металлы. Методы испытания на растяжение тонких листов и
	лент

	ГОСТ 11706-78. Трубы. Метод испытания на раздачу кольца конусом

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 12501-67. Трубы. Методы испытаний крутящим моментом

	ГОСТ 12503-75. Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования

	ГОСТ 13813-68 (ИСО 7799-85). Металлы. Метод испытания на перегиб листов и
	лент толщиной менее 4 мм

	ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985). Материалы металлические. Метод испытания
	на изгиб

	ГОСТ 17410-78. Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные
	цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии

	ГОСТ 18442-80. Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие
	требования

	ГОСТ 18576-96. Контроль неразрушающий. Рельсы железнодорожные. Методы
	ультразвуковые

	ГОСТ 18661-73. Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка

	ГОСТ 18895-97. Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа

	ГОСТ 20415-82. Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие
	положения

	ГОСТ 20426-82. Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии
	радиационные. Область применения

	ГОСТ 21105-87. Контроль неразрушающий. Магнитнопорошковый метод

	ГОСТ 21120-75. Прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечений. Методы
	ультразвуковой дефектоскопии

	ГОСТ 22727-88. Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля

	ГОСТ 22761-77. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю
	переносными твердомерами статического действия

	ГОСТ 22975-78. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Роквеллу при
	малых нагрузках (по Супер-Роквеллу)

	ГОСТ 23273-78. Металлы и сплавы. Измерение твердости методом упругого
	отскока бойка (по Шору)

	ГОСТ 24297-87. Входной контроль продукции. Основные положения

	ГОСТ 24507-80. Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных
	металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии

	ГОСТ 26877-91. Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 28033-89. Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного анализа

	ГОСТ 30415-96. Сталь. Неразрушающий контроль механических свойств и
	микроструктуры металлопродукции магнитным методом

	ГОСТ 30432-96. Трубы металлические. Методы отбора проб, заготовок и образцов
	для механических и технологических испытаний

	ГОСТ 30456-97. Металлы. Испытание на изгиб навивкой листов и лент толщиной
	менее 2,5 мм

	РД РОСЭК-001-96. Машины грузоподъемные. Конструкции металлические.
	Соединения сварные. Методы ультразвуковые. Основные положения

	РД РОСЭК-003-97. Машины грузоподъемные. Конструкции металлические.
	Магнитопорошковый метод. Основные положения

	РД РОСЭК-004-97. Машины грузоподъемные. Конструкции металлические.
	Капиллярные методы. Основные положения

	РД РОСЭК-006-97. Машины грузоподъемные. Конструкции металлические.
	Толщинометрия ультразвуковая. Основные положения

	РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.