Утверждена

	Постановлением Госстроя СССР

	от 31 декабря 1975 г. N 250

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И
	ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕКЛОПАКЕТОВ
	СН 481-75

	Срок введения в действие

	1 января 1977 года

	Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов (СН 481-
	75) разработана ЦНИИПромзданий при участии НИИСФ, НИИЭС Госстроя СССР,
	ЦНИИЭП учебных зданий, ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя и ГИС
	Минстройматериалов СССР.

	Редакторы: инж. Г.Н. Демьянков (Госстрой СССР), кандидаты техн. наук Ю.П.
	Александров и А.А. Романов, инж. В.П. Тарасов (ЦНИИПромзданий).

	Внесена ЦНИИПромзданий Госстроя СССР.

	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Требования настоящей Инструкции должны выполняться при
	проектировании, монтаже и эксплуатации клееных стеклопакетов.

	1.2. Стеклопакеты следует предусматривать для остекления окон, витрин и
	зенитных фонарей общественных, производственных и вспомогательных зданий с
	сухим и нормальным влажностным режимом помещений.

	1.3. Стеклопакеты не допускается предусматривать для остекления световых
	проемов:

	неотапливаемых помещений;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	зданий, подверженных вибрационным воздействиям;

	зданий с мостовыми кранами тяжелого и весьма тяжелого режима работы;

	помещений с взрывоопасным или взрывопожароопасным производством;

	зенитных фонарей производственных помещений, в которых содержание пыли и
	копоти в воздухе превышает 10 мг/м3, и на участках покрытий, где имеются снеговые
	мешки;

	зданий, расположенных в районах с минимальным среднемесячным атмосферным
	давлением 700 мм рт. ст. и менее.

	2. СТЕКЛОПАКЕТЫ

	2.1. Клееные стеклопакеты предусматриваются двух- или трехслойными (с двумя
	или тремя стеклами) с герметичными воздушными прослойками между стеклами
	(Приложение 1).

	2.2. В стеклопакетах применяются следующие виды листового силикатного
	строительного стекла: оконное, витринное неполированное, витринное полированное,
	теплоотражающее, теплопоглощающее и закаленное.

	Теплоотражающие и теплопоглощающие стекла должны устанавливаться в
	наружном слое стеклопакета.

	Армированное стекло в стеклопакетах применять не допускается.

	2.3. Стеклопакеты должны быть прямоугольной формы с соотношением сторон не
	более 5:1.

	2.4. Толщина стекол в стеклопакетах определяется расчетом на прочность и
	должна быть не менее: 3 мм - для окон и 5 мм - для зенитных фонарей. Наружные и
	внутренние стекла принимаются равной толщины, в трехслойных стеклопакетах
	средние стекла допускается принимать меньшей толщины, чем наружные.

	2.5. Толщина воздушной прослойки должна предусматриваться: 12, 15 или 18 мм -
	в двухслойных; 9 или 12 мм - в трехслойных стеклопакетах.

	2.6. Длина и ширина стеклопакетов не должны превышать размеров,
	установленных соответствующими ГОСТами на стекло. Максимальные площади
	стеклопакетов для окон и витрин приведены в табл. 1.

	Таблица 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------T-------------T-----------------------------------------

	Стеклопа- 	¦	Толщина воз- 	¦	 Максимальная площадь стеклопакета, м2,

	кеты      	¦	душной про-  	¦	      при толщине стекол дельта, мм

	          	¦	слойки, мм   	+--------T------T-----T------T-----T------

	          	¦	             	¦	    3   	¦	   4  	¦	  5  	¦	  6   	¦	  7  	¦	  >7

	----------+-------------+--------+------+-----+------+-----+------

	Двухслой- 	¦	12           	¦	1,5     	¦	3,2   	¦	4,5  	¦	6     	¦	7    	¦	9

	ные       	¦	15           	¦	1,5     	¦	3,6   	¦	4,5  	¦	6,5   	¦	8    	¦	9

	          	¦	18           	¦	1,5     	¦	3,6   	¦	5    	¦	7     	¦	9    	¦	9

	----------+-------------+--------+------+-----+------+-----+------

	Трехслой- 	¦	9            	¦	1,3     	¦	2,5   	¦	3,5  	¦	4,5   	¦	6    	¦	-

	ные       	¦	12           	¦	1,5     	¦	3,2   	¦	4,5  	¦	6     	¦	6    	¦	-

	Максимальная площадь стеклопакетов для зенитных фонарей - 2 м2.

	Ориентировочный вес стеклопакетов приведен в табл. 2.

	Таблица 2

	---------------T--------------------------------------------------

	Стеклопакеты  	¦	   Вес стеклопакета, кгс/м2, при толщине стекол

	               	¦	                  дельта, мм

	               	+---------T---------T----------T---------T---------

	               	¦	    3    	¦	    4    	¦	    5     	¦	    6    	¦	   7

	---------------+---------+---------+----------+---------+---------

	Двухслойные    	¦	15,5     	¦	21       	¦	25,5      	¦	30       	¦	35

	Трехслойные    	¦	23,5     	¦	31       	¦	37,5      	¦	45       	¦	52,5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.7. Данные о материалах прокладок, мастик и герметиков, применяемых при
	установке стеклопакетов в переплеты, приведены в Приложении 2.

	3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ

	3.1. Площадь и размеры световых проемов окон и зенитных фонарей со
	стеклопакетами следует определять в соответствии со СНиП по проектированию
	естественного освещения.

	Общий коэффициент светопропускания окон и зенитных фонарей со
	стеклопакетами определяется по формуле

	, (1)

	где 	 - коэффициент светопропускания стекла;

	- коэффициент, учитывающий потери света в переплетах, равный: 0,75 и 0,85 -
	соответственно в деревянных и металлических переплетах окон, 0,75 - в металлических
	переплетах зенитных фонарей;

	- коэффициент, учитывающий потери света в слое загрязнения остекления;

	- коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях;

	- коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах;

	, 	, 	 и 	 - определяются в соответствии со СНиП по проектированию
	естественного освещения;

	- коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке зенитных
	фонарей, принимаемый равным 0,9.

	3.2. Теплотехнические расчеты заполнений световых проемов со стеклопакетами
	следует выполнять в соответствии со СНиП по строительной теплотехнике.

	Сопротивление теплопередаче стеклопакетов следует принимать по табл. 3.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 3

	----------------T-------------------------------------------------

	  Стеклопакеты  	¦	     Сопротивление теплопередаче стеклопакета

	                	¦	             R  м2 х ч х °С/ккал

	                	¦	              0

	                	+-----------------------T-------------------------

	                	¦	   при вертикальном    	¦	 при наклоне менее 30° к

	                	¦	       положении       	¦	        горизонту

	----------------+-----------------------+-------------------------

	Двухслойный     	¦	0,37                   	¦	0,34

	Трехслойный     	¦	0,54                   	¦	0,5

	3.3. Двухслойные стеклопакеты допускается предусматривать для остекления окон
	зданий при расчетной температуре наружного воздуха (средняя наиболее холодной
	пятидневки) не ниже минус 40 °С, а трехслойные - не ниже минус 50 °С.

	3.4. Остекление зенитных фонарей стеклопакетами следует проектировать исходя
	из условий отсутствия конденсата на поверхности стеклопакетов со стороны
	помещения. При этом коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности остекления
	следует принимать равным 8,5 ккал/м2 х ч х °С.

	3.5. При проектировании остекления окон и зенитных фонарей не допускается
	предусматривать неравномерный обогрев стеклопакетов приборами системы
	отопления.

	3.6. Показатель звукоизолирующей способности двухслойных стеклопакетов
	принимается равным 29 дБ, а трехслойных - 31 дБ.

	3.7. Расчет стеклопакетов на прочность следует производить по расчетным
	нагрузкам, действующим на наружное стекло в зимних условиях эксплуатации.

	Расчетная нагрузка на стекло 	, кгс/м2, определяется по формуле

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	, (2)

	где 	 - расчетная нагрузка от собственного веса стекла (для зенитных фонарей);

	q - расчетная ветровая нагрузка;

	р - расчетная снеговая нагрузка (для зенитных фонарей);

	q и р - определяются в соответствии со СНиП по нагрузкам и воздействиям;

	- расчетная нагрузка от изменения температуры воздуха, определяемая согласно
	указаниям п. 3.9 настоящей Инструкции;

	- расчетная нагрузка от изменения атмосферного давления, определяемая
	согласно указаниям п. 3.10 настоящей Инструкции;

	n - коэффициент, принимаемый равным 0,55 - для двухслойных стеклопакетов,
	0,36 - для трехслойных стеклопакетов со стеклами равной толщины.

	При расчете стеклопакетов, имеющих площадь более 5 м2, нагрузки 	 и 	 могут
	не учитываться.

	3.8. При расчете стеклопакетов на прочность следует предварительно задавать

	толщину наружных стекол 	 исходя из требований табл. 1 настоящей Инструкции.

	3.9 Расчетная нагрузка 	, кгс/м2, от изменения температуры воздуха определяется
	по формуле

	, (3)

	где 	 - нагрузка, определяемая по номограмме, приведенной на рис. 1, в

	зависимости от принятых значений толщины стекла 	, отношения большей стороны

	стеклопакета к меньшей: 	, площади стеклопакета F и средней температуры

	воздушной прослойки 	;

	- сумма толщин воздушных прослоек в стеклопакете, мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 1. Номограмма для определения

	Средняя температура воздушной прослойки, соприкасающейся с наружным
	стеклом, определяется по формуле

	, (4)

	где 	 - расчетная температура воздуха внутри помещения, принимаемая по
	нормам проектирования зданий соответствующего назначения;

	- расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодных
	суток), принимаемая в соответствии со СНиП по строительной климатологии и
	геофизике;

	- коэффициент, принимаемый равным 0,39 - для двухслойных и 0,26 - для
	трехслойных стеклопакетов.

	3.10. Расчетная нагрузка 	, кгс/см2, от изменения атмосферного давления

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	определяется по формуле

	, (5)

	где 	 - нагрузка, определяемая по номограмме, приведенной на рис. 2, в

	зависимости от принятых значений толщины стекла 	, отношения большей стороны

	стеклопакета к меньшей: 	, площади стеклопакета F и разности атмосферного

	давления 	.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 2. Номограмма для определения

	Разность атмосферного давления определяется по формуле

	, (6)

	где 	 и 	 - соответственно минимальное среднемесячное атмосферное
	давление в месте расположения завода-изготовителя стеклопакетов и максимальное

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	среднемесячное атмосферное давление в месте расположения проектируемого объекта,
	определяемые по данным метеослужбы.

	Значения атмосферного давления 	 и 	 для некоторых городов СССР
	приведены в Приложении 3.

	3.11. Расчет прочности наружного стекла стеклопакета на изгиб производится по
	формуле

	, (7)

	где f - прогиб в центре стекла от расчетной нагрузи 	, см;

	- расчетное сопротивление на изгиб, кгс/см2, принимаемое равным 150 - для
	оконного и витринного, 250 - для закаленного стекла.

	Отношение 	 определяется по графику, приведенному на рис. 3, в зависимости
	от величины k, вычисляемой по формуле

	, (8)

	где E - модуль упругости стекла, равный 6,5 х 	 кгс/см2.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 3. График для определения отношения и прогиба f наружного стекла
	стеклопакета

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пример расчета стеклопакета на прочность приведен в Приложении 4.

	3.12. Между стеклопакетами и переплетами окон должны предусматриваться
	зазоры, для чего устанавливаются опорные и фиксирующие торцовые и боковые
	прокладки (Приложение 5, рис. 5 и 6,а). Схемы расположения прокладок в переплетах
	приведены в Приложении 5, табл. 5.

	Длина опорных прокладок принимается при нагрузке от стеклопакета,
	приходящейся на одну прокладку:

	    менее 15 кгс .............. 50 мм

	    сверх 15 до 50 кгс ........ 100 мм

	    сверх 50 кгс .............. 150 мм

	Зазоры между стеклопакетами и переплетом заполняются нетвердеющей
	мастикой.

	Крепление стеклопакетов в переплетах окон и витрин допускается
	предусматривать также эластичными профилями, устанавливаемыми по контуру
	(Приложение 5, рис. 6, б, в).

	Штапики и эластичные профили должны закрывать распорную рамку
	стеклопакета.

	3.13. Стеклопакеты, устанавливаемые в окнах и витринах, следует располагать на
	высоте не менее 0,2 м над уровнем пола и тротуара.

	3.14. Переплеты зенитных фонарей со стеклопакетами следует, как правило,
	проектировать открывающимися, предусматривая возможность очистки внутренней
	поверхности остекления с кровли.

	3.15. Стеклопакеты в зенитных фонарях должны равномерно опираться по
	контуру на несущие элементы фонаря через эластичные прокладки, иметь уклон не
	менее 5° и возвышаться над кровлей не менее чем на 250 мм.

	Между торцами стеклопакетов и переплетами должны быть предусмотрены
	зазоры шириной 5 мм, заполняемые нетвердеющей мастикой или эластичными
	профилями.

	С наружной стороны зазоры между стеклопакетами и переплетами должны быть
	герметизированы.

	3.16. В зенитных фонарях со стеклопакетами следует предусматривать устройство
	под остеклением защитных металлических сеток с ячейками 50 х 50 мм, окрашенных в
	белый цвет.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ

	4.1. Хранить стеклопакеты перед монтажом следует в положении "на ребро" в
	ящиках или стеллажах в отапливаемых помещениях. Между ящиками необходимо
	оставлять зазоры шириной 20 мм для проветривания.

	Основания стеллажей должны оклеиваться войлоком или резиной и иметь наклон
	5 - 6° (Приложение 6, рис. 7). Стеклопакеты в стеллажах устанавливаются
	перпендикулярно к плоскости основания.

	Между стеклопакетами в местах расположения распорных рамок следует
	устанавливать прокладки из войлока, картона или резины. На стеллаже следует хранить
	стеклопакеты одинаковых размеров.

	4.2. Стеклопакеты со склада к месту монтажа следует доставлять в ящиках или
	специальных кассетах.

	4.3. Перед установкой в конструкции необходимо произвести тщательный
	визуальный осмотр каждого стеклопакета. Не допускается применять стеклопакеты,
	имеющие трещины или сколы в торцах стекол, отслоения в клеевых швах, повреждения
	обрамляющих рамок.

	4.4. Монтаж стеклопакетов следует производить с помощью ручных вакуум-
	присосок или траверс, снабженных вакуум-присосками. Надежность соединения
	вакуум-присосок с поверхностью стекла каждый раз должна проверяться пробным
	подъемом стеклопакета на высоту 5 - 10 см.

	Стеклопакеты необходимо переносить в вертикальном положении, углы и торцы
	стекол следует оберегать от ударов. Запрещается опирать стеклопакеты на углы и
	ставить на жесткое основание.

	4.5. Монтаж стеклопакетов допускается при температуре наружного воздуха не
	ниже минус 15 °С.

	Температура внутреннего воздуха помещений, остекленных стеклопакетами, в
	зимний период строительства должна быть не ниже +5 °С.

	4.6. При установке стеклопакетов в переплеты и их креплении не допускаются
	перекосы и чрезмерное обжатие стеклопакетов штапиками или накладками.

	4.7. Работы по уплотнению и герметизации стыков между стеклопакетами и
	переплетами следует производить непосредственно после их установки и крепления.
	Для нанесения нетвердеющих мастик следует использовать герметизаторы, а
	тиоколовых герметиков - пневматические или ручные шприцы.

	Герметизируемые поверхности должны быть предварительно очищены,
	просушены и обезжирены негорючими веществами.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Работы по уплотнению и герметизации стыков следует производить при
	температуре наружного воздуха не ниже минус 15 °С в условиях, исключающих
	увлажнение конструкций.

	4.8. При проведении электросварочных работ стеклопакеты следует защищать от
	попадания на них раскаленных частиц металла.

	4.9. Оконные переплеты, как правило, следует заполнять стекло-пакетами в
	заводских условиях, а их монтаж производить непосредственно с транспортных
	средств.

	4.10. Работы по остеклению оконных переплетов и витрин стеклопакетами
	(Приложение 7, рис. 8) с использованием прокладок и нетвердеющих мастик
	выполняются в следующей последовательности:

	подготовка стеклопакетов и комплектующих материалов (прокладок, штапиков,
	мастик и т.п.);

	наклейка боковых и торцовых прокладок на фальцы переплета (рис. 8, а);

	нанесение на поверхность фальцев слоя нетвердеющей мастики (рис. 8, б);

	установка стеклопакета в переплет и плотное его прижатие к боковым прокладкам
	(рис. 8, в);

	установка в зазоры между торцами стеклопакета и переплета фиксирующих
	торцовых прокладок, наклейка на края стеклопакета или на штапики боковых
	прокладок, заполнение нетвердеющей мастикой зазоров между торцами стеклопакетов
	и переплетом (рис. 8, г);

	закрепление штапиков (рис. 8, д);

	заполнение нетвердеющей мастикой или герметиками зазоров между переплетом
	и стеклопакетом и выравнивание поверхности швов (рис. 8, е).

	4.11. Стеклопакеты должны устанавливаться в конструкции зенитных фонарей
	после окончания работ по устройству кровли и установки защитных сеток.

	4.12. Работы по остеклению зенитных фонарей стеклопакетами выполняются в
	следующей последовательности:

	подготовка стеклопакетов и комплектующих материалов (прокладок, мастик,
	накладок и т.п.);

	проверка прямолинейности плоскости переплетов, подготовка и наклейка на них
	эластичных прокладок;

	укладка стеклопакетов и проверка равномерности их опирания на переплет;

	установка фиксирующих или профильных уплотнительных прокладок и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	заполнение стыков нетвердеющей мастикой;

	установка накладок и герметизация зазоров между ними и стеклопакетами.

	4.13. При производстве работ по монтажу стеклопакетов, а также при
	выполнении отделочных работ необходимо соблюдать меры по защите стеклопакетов
	от механических повреждений и загрязнений.

	4.14. При монтаже стеклопакетов необходимо соблюдать правила техники
	безопасности, предусмотренные СНиП по технике безопасности в строительстве, а
	также "Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных
	работ".

	4.15. При монтаже стеклопакетов должны применяться инвентарные леса,
	подмости или подвесные люльки. Монтаж стеклопакетов с приставных лестниц не
	допускается.

	4.16. Монтаж стеклопакетов одновременно на нескольких ярусах (один над
	другим) не допускается.

	4.17. За состоянием стеклопакетов в процессе эксплуатации необходимо
	осуществлять математический контроль. Осмотр рекомендуется производить не реже
	двух раз в год и по результатам его составлять ведомости выявленных дефектов и
	разрабатывать мероприятия по их устранению.

	4.18. Поврежденные стеклопакеты, имеющие трещины и пробоины, должны
	заменяться новыми.

	4.19. Снег с поверхности стеклопакетов, установленных в зенитных фонарях,
	следует удалять деревянными скребками.

	4.20. Стеклопакеты должны систематически очищаться от загрязнений.
	Периодичность очистки определяется требованиями СНиП по проектированию
	естественного освещения.

	Приложение 1

	КЛЕЕНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 4. Конструктивные решения стеклопакетов а - общий вид; б и в - поперечные
	разрезы двух- и трехслойного стеклопакетов; г и д - схемы соединения стекол в
	двухслойных стеклопакетах; е и ж - схемы соединения стекол в трехслойных
	стеклопакетах; 1 - стекло; 2 - воздушная прослойка; 3 - распорная рамка; 4 -
	клеющая и герметизирующая мастика; 5 - обрамляющая рамка

	Приложение 2

	ПРОКЛАДКИ, МАСТИКИ И ГЕРМЕТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УСТАНОВКЕ
	СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЕРЕПЛЕТЫ

	Опорные и фиксирующие прокладки следует предусматривать из морозостойкой
	резины (ТУ 38.105.376-72). Для фиксирующих торцовых и боковых прокладок
	предусматривают резину мягкую и средней твердости, для опорных - резину

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	повышенной твердости. Опорные прокладки могут быть также предусмотрены из
	полимера "агат" (ТУ 6-05-964-72).

	Для заполнения и уплотнения зазоров между стеклопакетами и переплетами
	следует применять нетвердеющую мастику, обладающую хорошей адгезией к стеклу и
	стойкостью к атмосферным воздействиям. Мастика не должна содержать минеральных
	и растительных масел и не должна иметь компонентов, оказывающих разрушающее
	воздействие на клеевые соединения стеклопакетов.

	Эластичные профили для уплотнения и крепления стеклопакетов в переплетах
	окон могут изготавливаться из светоозоностойкой резины (ТУ 38.005.204-71), резины
	групп В и М (ТУ 38.105-376-72), губчатой резины (ТУ 38.005.204-71) или герметика
	профильного нетвердеющего "Бутэпрол-2" (ТУ 21-29-26-74).

	Для уплотнения и крепления стеклопакетов в переплетах зенитных фонарей
	применяют губчатую резину (ТУ 38.005.204-71) толщиной 5 - 7 мм, а также герметик
	профильный нетвердеющий "Бутэпрол-2" (ТУ 21-29-26-74).

	В окнах и зенитных фонарях для герметизации стыков между стеклопакетами и
	переплетами следует предусматривать тиоколовые герметики марок УТ-32 (ТУ
	38.105.462-72), ГС-1 (ТУ 310-64 Главмоспромстройматериалы), ТМ-0,5 (ТУ 38-3Г N
	355-69) и У-30м (ГОСТ 13489-68), а также силиконовые герметики типа "Эластосил"
	(ТУ 6-02-655-71).

	Для наклейки резиновых прокладок и профилей применяют клей 88-НП (ТУ 38-
	105268-71), а прокладок "Бутэпрол-2" - уайт-спирит (ГОСТ 3134-52).

	Приложение 3

	ЗНАЧЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ

	Таблица 4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------T-------------------------------------------------

	     Город      	¦	 Среднемесячное атмосферное давление, мм рт. ст.

	                	+---------------------T---------------------------

	                	¦	минимальное (в месте 	¦	максимальное (в месте

	                	¦	расположения завода- 	¦	расположения проектиру-

	                	¦	изготовителя), р     	¦	емого объекта), р

	                	¦	                0    	¦	                 1

	----------------+---------------------+---------------------------

	Артемовск (Кон- 	¦	745                  	¦	762

	стантиновка)    	¦	                     	¦

	Архангельск     	¦	-                    	¦	772

	Астрахань       	¦	-                    	¦	777

	Ашхабад         	¦	-                    	¦	752

	Баку            	¦	-                    	¦	771

	Вильнюс         	¦	-                    	¦	758

	Владивосток     	¦	-                    	¦	753

	Волгоград       	¦	-                    	¦	764

	Воронеж         	¦	-                    	¦	761

	Горький (Бор)   	¦	739                  	¦	763

	Днепропетровск  	¦	-                    	¦	760

	Донецк          	¦	-                    	¦	751

	Жданов          	¦	-                    	¦	767

	Иркутск         	¦	-                    	¦	735

	Калининград     	¦	-                    	¦	763

	Караганда       	¦	-                    	¦	724

	Казань          	¦	-                    	¦	768

	Киев            	¦	-                    	¦	757

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Киров           	¦	-                    	¦	762

	Кишинев         	¦	-                    	¦	763

	Краснодар       	¦	-                    	¦	770

	Красноярск      	¦	-                    	¦	749

	Куйбышев        	¦	-                    	¦	766

	Ленинград       	¦	749                  	¦	775

	Львов           	¦	-                    	¦	744

	Москва          	¦	-                    	¦	761

	Минск           	¦	-                    	¦	764

	Мурманск        	¦	-                    	¦	762

	Новосибирск     	¦	-                    	¦	767

	Норильск        	¦	-                    	¦	770

	Одесса          	¦	-                    	¦	771

	Омск            	¦	-                    	¦	770

	Паланга         	¦	-                    	¦	771

	Петрозаводск    	¦	-                    	¦	764

	Рига            	¦	745                  	¦	771

	Ростов          	¦	-                    	¦	768

	Салават         	¦	737                  	¦	758

	Саратов         	¦	745                  	¦	771

	Свердловск      	¦	-                    	¦	755

	Сочи            	¦	-                    	¦	767

	Таллин          	¦	-                    	¦	770

	Ташкент         	¦	-                    	¦	729

	Тбилиси         	¦	-                    	¦	733

	Тольятти        	¦	-                    	¦	763

	Хабаровск       	¦	-                    	¦	760

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Харьков         	¦	-                    	¦	761

	Челябинск       	¦	-                    	¦	758

	Ялта            	¦	-                    	¦	766

	Приложение 4

	ПРИМЕР РАСЧЕТА СТЕКЛОПАКЕТА НА ПРОЧНОСТЬ

	Требуется определить толщину стекол клееного двухслойного стеклопакета при
	следующих данных:

	    а) размеры стеклопакета                        |а = 1000 мм,

	                                                   | b = 1800 мм,

	                                                   { лямбда = 1,8,

	                                                   | F = 1,8 м2,

	                                                   | h   = 15 мм;

	                                                      вп

	б) изготовитель - завод "Техстекло", Саратов;

	в) район строительства - Москва;

	г) назначение стеклопакета - заполнение оконных переплетов здания на высоте до
	60 м;

	д) расчетная температура воздуха в помещениях проектируемого здания 	 = +18
	°С.

	В соответствии с п. 2.6 при площади стеклопакета F = 1,8 м2 для расчетов

	принимается толщина стекла 	 = 4 мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Для г. Москвы расчетная ветровая нагрузка на вертикальные поверхности,
	расположенные на высоте 60 м над поверхностью земли, определяется по СНиП II-6-
	74 "Нагрузки и воздействия".

	= 27 х 1,45 х 1 х 1,2 = 47 кгс/м2.

	Определяем расчетную нагрузку от изменения температуры 	. Расчетная зимняя

	температура наиболее холодных суток для г. Москвы 	 = -32 °С.

	Средняя температура воздушной прослойки вычисляется по формуле (4).
	Подставляя числовые значения, получим

	= 0,39 х 18 - (1 - 0,39) х 32 = -12,5 °С.

	При 	 = 4 мм; F = l,8 м2; 	 = l,8 и 	 = -l2,5 по номограмме (см. рис. 1)

	определяется значение 	 = 5 кгс/м2. По формуле (3) определяются числовые значения

	= 5 кгс/м2.

	Определяем нагрузку от изменения атмосферного давления 	. Минимальное

	среднемесячное атмосферное давление для г. Саратова 	 = 745 мм рт. ст., а

	максимальное среднемесячное атмосферное давление для г. Москвы 	 = 761 мм рт. ст.
	(Приложение 3).

	Разность атмосферного давления определяется из формулы (6)

	= 761 - 745 = 16 мм рт. ст.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	При 	 = 16 мм рт. ст.; 	 = 4 мм; F = l,8 м2 и 	 = 1,8 по номограмме (см. рис. 2)
	определяется значение

	0,95 кгс/м2 (	 = 0,95 кгс/м2).

	Расчетная нагрузка на стекло определяется по формуле (2)

	= (47 + 0) х 0,55 + 5 + 0,95 = 31,8 кгс/м2.

	По графику, приведенному на рис. 3, определяется отношение 	, для чего по
	формуле (8) вычисляем коэффициент k.

	.

	При k = 11,2 х 	 = 1,3.

	Прочность стекла проверяется по формуле (7)

	= 150 кгс/см2.

	Таким образом, толщина стекол в стеклопакете принимается 	 = 4 мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 5

	УСТАНОВКА СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЕРЕПЛЕТАХ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 5. Размещение прокладок при установке стеклопакета в переплет 1 -
	стеклопакет; 2 - переплет или створка; 3 - опорная прокладка; 4 - фиксирующая
	торцовая прокладка; 5 - фиксирующая боковая прокладка; 6 - нетвердеющая
	мастика; 7 - внутреннее стекло стеклопакета

	Таблица 5

	Схема расположения прокладок

	----------------------T----------------------T--------------------

	Закрепление створки  	¦	Опорных (О) и фиксиру-	¦	Фиксирующих боковых

	                      	¦	ющих (Ф) торцовых     	¦

	----------------------+----------------------+--------------------

	Глухое                	¦	      Чертеж          	¦	       Чертеж

	----------------------+----------------------+--------------------

	На средней горизон-   	¦	      Чертеж          	¦	       Чертеж

	тальной оси           	¦	                      	¦

	----------------------+----------------------+--------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	На средней вертикаль- 	¦	      Чертеж          	¦	       Чертеж

	ной оси               	¦	                      	¦

	----------------------+----------------------+--------------------

	Боковая подвеска      	¦	      Чертеж          	¦	       Чертеж

	----------------------+----------------------+--------------------

	Верхняя подвеска      	¦	      Чертеж          	¦	       Чертеж

	----------------------+----------------------+--------------------

	Нижняя подвеска       	¦	      Чертеж          	¦	       Чертеж

	Рис. 6. Примеры крепления и герметизации стеклопакета в переплетах 1 -
	стеклопакет; 2 - переплет; 3 - опорная прокладка; 4 - фиксирующая боковая
	прокладка; 5 - эластичный профиль из губчатой резины; 6 - герметик; 7 -
	дренажное отверстие; 8 - штапик; 9 и 10 - эластичный профиль из резины

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 6

	ХРАНЕНИЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 7. Стеллаж для стеклопакетов 1 - стеллаж; 2 - подкладка из войлока или
	резины; 3 - стеклопакеты; 4 - прокладки из войлока, картона или резины

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 7

	МОНТАЖ СТЕКЛОПАКЕТОВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рис. 8. Установка, крепление и уплотнение стеклопакета в переплете 1 -
	переплет; 2 - фиксирующая боковая прокладка; 3 - опорная прокладка; 4 -
	герметизатор; 5 - нетвердеющая мастика; 6 - стеклопакет; 7 - штапик

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.