Утвержден

	Постановлением Госстроя СССР

	от 21 февраля 1983 г. N 28

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ЛОМЫ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Pinch and wrecking steel bars. Specifications
	ГОСТ 1405-83

	Группа Ж36

	ОКП 48 3320

	Дата введения

	1 января 1984 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством строительного, дорожного и
	коммунального машиностроения.

	Разработчики: В.В. Кулагин, Н.И. Федоров.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 21.02.1983 N 28.

	3. Взамен ГОСТ 1405-72.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	----------------------------------------------T------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    Обозначение НТД, на который дана ссылка   	¦	   Номер пункта

	----------------------------------------------+------------------

	ГОСТ 2.601-68                                 	¦	5.5

	ГОСТ 8.051-81                                 	¦	4.1

	ГОСТ 9.014-78                                 	¦	5.2

	ГОСТ 9.032-74                                 	¦	2.8

	ГОСТ 9.104-79                                 	¦	2.8

	ГОСТ 9.301-86                                 	¦	2.8

	ГОСТ 9.302-88                                 	¦	4.6

	ГОСТ 9.303-84                                 	¦	2.8

	ГОСТ 9.306-85                                 	¦	2.8

	ГОСТ 380-88                                   	¦	2.2

	ГОСТ 1050-88                                  	¦	2.2

	ГОСТ 2590-88                                  	¦	2.2

	ГОСТ 2879-88                                  	¦	2.2

	ГОСТ 3282-74                                  	¦	5.3

	ГОСТ 5631-79                                  	¦	2.8

	ГОСТ 7829-70                                  	¦	1.2

	ГОСТ 9013-59                                  	¦	4.4

	ГОСТ 15150-69                                 	¦	5.7

	5. Переиздание.

	Настоящий стандарт распространяется на стальные ломы, применяемые в
	строительстве при производстве строительно-монтажных, такелажных и других работ.

	1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.1. Ломы в зависимости от назначения должны изготовляться следующих типов,
	указанных в табл. 1.

	Таблица 1

	-----T-----------------T------------------------------------------

	Тип 	¦	  Наименование   	¦	              Назначение

	-----+-----------------+------------------------------------------

	ЛГ   	¦	Лом-гвоздодер    	¦	 Для выдергивания гвоздей при производстве

	     	¦	                 	¦	опалубочных и плотничных работ

	ЛМ   	¦	Лом монтажный    	¦	 Для смещения и установки элементов сбор-

	     	¦	                 	¦	ных строительных конструкций при монтаже

	     	¦	                 	¦	зданий и сооружений и при производстве

	     	¦	                 	¦	такелажных работ

	ЛО   	¦	Лом обыкновенный 	¦	 Для рыхления плотных, мерзлых и скальных

	     	¦	                 	¦	грунтов, а также при производстве

	     	¦	                 	¦	такелажных работ

	1.2. Основные размеры ломов должны соответствовать указанным на черт. 1 - 8 и
	в табл. 2 - 4.

	Ломы-гвоздодеры типа ЛГ
	Типоразмеры ЛГ16, ЛГ20, ЛГ24

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	Примечание. Размер (45 +/- 3)° - справочный.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Типоразмеры ЛГ15, ЛГ19, ЛГ22

	Черт. 2

	Остальные размеры - по черт. 1.

	Типоразмер ЛГ16А

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Масса - не более 0,8 кг.

	Типоразмер ЛГ15А

	Черт. 4

	Масса - не более 0,78 кг.

	Остальные размеры - по черт. 3.

	Ломы монтажные типа ЛМ
	Типоразмеры ЛМ20, ЛМ24, ЛМ32

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 5
	Типоразмеры ЛМ19, ЛМ22, ЛМ30

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 6

	Остальные размеры - по черт. 5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Ломы обыкновенные типа ЛО
	Типоразмеры ЛО24, ЛО28, ЛО32

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 7
	Типоразмеры ЛО22, ЛО26, ЛО30

	Черт. 8

	Остальные размеры - по черт. 7.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 2

	                                                                 Размеры в мм

	-----T---T---T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-------T-----T-----T------

	Типо-	¦	 D 	¦	 S 	¦	 L  	¦	  Н  	¦	  Н  	¦	  а  	¦	  а  	¦	  b  	¦	  l  	¦	   R   	¦	 R   	¦	  с  	¦	Масса,

	раз- 	¦	   	¦	   	¦	    	¦	     	¦	   1 	¦	     	¦	   1 	¦	     	¦	     	¦	       	¦	  1  	¦	     	¦	кг, не

	мер  	¦	   	¦	   	¦	    	¦	+/- 5	¦	+/- 5	¦	+/- 3	¦	+/- 1	¦	+/- 2	¦	+/- 3	¦	+/- 0,5	¦	+/- 1	¦	+/- 1	¦	более

	-----+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-----+-----+------

	ЛГ16 	¦	16 	¦	-  	¦	320 	¦	90   	¦	70   	¦	30   	¦	5    	¦	18   	¦	20   	¦	1,4    	¦	6    	¦	2,5  	¦	0,58

	-----+---+---+	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	     	+------

	ЛГ15 	¦	-  	¦	15 	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	     	¦	0,57

	-----+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-----+-----+------

	ЛГ20 	¦	20 	¦	-  	¦	600 	¦	90   	¦	85   	¦	34   	¦	6    	¦	22   	¦	20   	¦	1,6    	¦	7,5  	¦	2,5  	¦	1,7

	-----+---+---+	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	     	+------

	ЛГ19 	¦	-  	¦	19 	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	     	¦	1,65

	-----+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-----+-----+------

	ЛГ24 	¦	24 	¦	-  	¦	1000	¦	110  	¦	100  	¦	45   	¦	8    	¦	28   	¦	30   	¦	2,1    	¦	9    	¦	3    	¦	3,9

	-----+---+---+	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	     	+------

	ЛГ22 	¦	-  	¦	22 	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	     	¦	3,7

	Таблица 3

	                                                       Размеры в мм

	-----T---T---T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------

	Типо-	¦	 D 	¦	 S 	¦	 L  	¦	  l  	¦	  l  	¦	  l  	¦	  l  	¦	  а  	¦	  а  	¦	  R  	¦	Масса,

	раз- 	¦	   	¦	   	¦	    	¦	     	¦	   1 	¦	   2 	¦	   3 	¦	     	¦	   1 	¦	     	¦	кг, не

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	мер  	¦	   	¦	   	¦	    	¦	+/- 5	¦	+/- 5	¦	+/- 3	¦	+/- 3	¦	+/- 3	¦	+/- 1	¦	+/- 5	¦	более

	-----+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

	ЛМ20 	¦	20 	¦	-  	¦	560 	¦	30   	¦	80   	¦	15   	¦	70   	¦	32   	¦	6    	¦	20   	¦	1,35

	-----+---+---+	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	+------

	ЛМ19 	¦	-  	¦	19 	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	1,35

	-----+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

	ЛМ24 	¦	24 	¦	-  	¦	1180	¦	40   	¦	100  	¦	20   	¦	90   	¦	38   	¦	8    	¦	24   	¦	4,2

	-----+---+---+	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	+------

	ЛМ22 	¦	-  	¦	22 	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	3,9

	-----+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

	ЛМ32 	¦	32 	¦	-  	¦	1320	¦	50   	¦	110  	¦	20   	¦	100  	¦	45   	¦	10   	¦	32   	¦	8,4

	-----+---+---+	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	+------

	ЛМ30 	¦	-  	¦	30 	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	8,2

	Таблица 4

	                                                      Размеры в мм

	------T------T------T------T------T------T------T------T----------

	Типо- 	¦	  D   	¦	  S   	¦	  L   	¦	  l   	¦	  l   	¦	  а   	¦	  b   	¦	Масса, кг,

	размер	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	   1  	¦	      	¦	      	¦	не более

	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	+/- 5 	¦	+/- 5 	¦	+/- 3 	¦	+/- 3 	¦

	------+------+------+------+------+------+------+------+----------

	ЛО24  	¦	24    	¦	-     	¦	1180  	¦	40    	¦	30    	¦	20    	¦	25    	¦	4,2

	------+------+------+	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	+----------

	ЛО22  	¦	-     	¦	22    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	4,0

	------+------+------+------+------+------+------+------+----------

	ЛО28  	¦	28    	¦	-     	¦	1400  	¦	55    	¦	40    	¦	25    	¦	30    	¦	6,8

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------+------+------+	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	+----------

	ЛО26  	¦	-     	¦	26    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	6,7

	------+------+------+------+------+------+------+------+----------

	ЛО32  	¦	32    	¦	-     	¦	1400  	¦	70    	¦	53    	¦	30    	¦	35    	¦	9,4

	------+------+------+	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	+----------

	ЛО30  	¦	-     	¦	30    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	9,2

	Предельные отклонения размеров рабочей части ломов, не указанных на
	чертежах, должны соответствовать ГОСТ 7829. Допуск на длину лома не должен быть
	более +/- 1%.

	1.3. Условные обозначения ломов должны состоять из обозначения типоразмера
	лома и настоящего стандарта.

	Пример условного обозначения лома типоразмера ЛГ15:

	ЛГ15 ГОСТ 1405-83

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Ломы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта по рабочим чертежам и образцам-эталонам, согласованным с базовой
	организацией  по стандартизации и утвержденным в установленном порядке.

	2.2. Ломы должны изготовляться из стали марок 45 или 50 по ГОСТ 1050.

	Требования к сортаменту стали должны быть не ниже, чем требования,
	установленные ГОСТ 2590 или ГОСТ 2879.

	Допускается изготовлять ломы из стали марок Ст6пс, Ст6сп по ГОСТ 380 и из
	других марок, механические свойства которых не ниже, чем у стали указанных марок.

	2.3. Ломы не должны иметь трещин, закатов, волосовин, плен, включений.

	На поверхности ломов, обработанных методом горячей ковки или штамповки,
	допускаются отдельные вмятины от окалины.

	2.4. Концы ломов на длине не менее 150 мм должны быть термически

	обработаны и иметь твердость 40...47 	 (HRC 38...46).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.5. Гвоздодерные части ломов типа ЛГ при выдергивании гвоздей не должны
	изменять геометрическую форму и выкрашиваться. На их поверхностях после
	выдергивания гвоздей не должно быть изломов, трещин и отколов.

	2.6. Допуск прямолинейности прямых участков ломов не должен превышать 1%
	их длины.

	2.7. Острые кромки ломов должны быть притуплены.

	2.8. Ломы должны иметь покрытие Хим. Окс. прм. по ГОСТ 9.306 или покрытие
	БТ-577 по ГОСТ 5631. Окисное покрытие должно соответствовать ГОСТ 9.301,
	условия эксплуатации - группе 3 по ГОСТ 9.303.

	Лакокрасочное покрытие должно соответствовать классу V по ГОСТ 9.032,
	условия эксплуатации - группе У1 по ГОСТ 9.104.

	Допускается применение других покрытий, обеспечивающих
	противокоррозионную защиту изделий.

	3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	3.1. Ломы должны быть приняты техническим контролем предприятия-
	изготовителя.

	3.2. Приемку и поставку ломов производят партиями.

	Размер партии устанавливают соглашением сторон.

	Партия должна состоять из ломов одного типоразмера, изготовленных из одних и
	тех же материалов, обработанных по одному технологическому процессу и
	одновременно предъявленных к приемке по одному документу.

	3.3. При проверке ломов на соответствие требованиям, приведенным в пп. 1.1,
	1.2, 2.1 (в части соответствия рабочим чертежам), 2.4 - 2.6 применяют
	двухступенчатый контроль, для чего от партии отбирают ломы в соответствии с табл.
	5.

	Таблица 5

	------------T----------T----------T-----------T---------T---------

	   Размер   	¦	 Ступени  	¦	Объем од- 	¦	Объем двух 	¦	Приемоч- 	¦	Браковоч-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   партии   	¦	 контроля 	¦	ной выбор-	¦	 выборок,  	¦	ное число	¦	ное число

	ломов, шт. 	¦	          	¦	ки, шт.   	¦	    шт.    	¦	         	¦

	------------+----------+----------+-----------+---------+---------

	51 - 90     	¦	Первая    	¦	8         	¦	16         	¦	0        	¦	2

	            	+----------+----------+	           	+---------+---------

	            	¦	Вторая    	¦	8         	¦	           	¦	1        	¦	2

	------------+----------+----------+-----------+---------+---------

	91 - 150    	¦	Первая    	¦	13        	¦	26         	¦	0        	¦	3

	            	+----------+----------+	           	+---------+---------

	            	¦	Вторая    	¦	13        	¦	           	¦	3        	¦	4

	------------+----------+----------+-----------+---------+---------

	151 - 280   	¦	Первая    	¦	20        	¦	40         	¦	1        	¦	4

	            	+----------+	          	¦	           	+---------+---------

	            	¦	Вторая    	¦	          	¦	           	¦	4        	¦	5

	------------+----------+----------+-----------+---------+---------

	281 - 500   	¦	Первая    	¦	32        	¦	64         	¦	2        	¦	5

	            	+----------+	          	¦	           	+---------+---------

	            	¦	Вторая    	¦	          	¦	           	¦	6        	¦	7

	------------+----------+----------+-----------+---------+---------

	501 - 1200  	¦	Первая    	¦	50        	¦	100        	¦	3        	¦	7

	            	+----------+	          	¦	           	+---------+---------

	            	¦	Вторая    	¦	          	¦	           	¦	8        	¦	9

	3.4. Партию ломов принимают, если количество дефектных ломов в первой
	выборке меньше или равно приемочному числу, и бракуют без назначения второй
	выборки, если количество дефектных ломов больше или равно браковочному числу.

	Если количество дефектных ломов в первой выборке больше приемочного числа,
	но меньше браковочного, проводят вторую выборку.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Партию ломов принимают, если количество дефектных ломов в двух выборках
	меньше или равно приемочному числу, и бракуют, если количество дефектных ломов в
	двух выборках больше или равно браковочному числу.

	3.5. Проверка ломов на соответствие требованиям, приведенным в пп. 2.1 (в
	части соответствия образцам-эталонам), 2.3, 2.7, 2.8 должна проводиться методом
	сплошного контроля.

	3.6. Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества ломов,
	применяя при этом порядок отбора образцов и методы испытаний, указанные в
	настоящем стандарте.

	4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	4.1. Размеры ломов должны проверяться с помощью измерительных средств,
	погрешности измерения которых не превышают:

	- значений, указанных в ГОСТ 8.051, - для линейных размеров;

	- 25% от допуска на контролируемый размер - для отклонения формы и
	расположения поверхностей.

	4.2. Массу ломов следует определять взвешиванием на весах.

	Пределы допустимой погрешности измерений массы +/- 0,02 кг.

	4.3. Сплошной контроль ломов проводят визуально - методом сравнения их с
	образцами-эталонами.

	4.4. Определение твердости термически обработанных участков ломов - по ГОСТ
	9013.

	4.5. Прочность гвоздодерной части ломов (п. 2.5) проверяют путем поочередного
	выдергивания 5 гвоздей диаметром 4 или 5 мм и длиной от 120 до 150 мм, забитых на
	глубину от 100 до 125 мм в березовую или другую аналогичную по твердости
	древесину.

	4.6. Контроль окисных покрытий - по ГОСТ 9.302.

	5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	5.1. На поверхности каждого лома должны быть нанесены:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- товарный знак предприятия-изготовителя;

	- тип или типоразмер лома;

	- цена (при изготовлении изделия для розничной торговли).

	Примечание. Способ нанесения указанных маркировочных знаков должен
	обеспечивать ее сохранность в течение всего срока службы ломов.

	5.2. Ломы, имеющие окисное покрытие, должны быть подвергнуты консервации
	по ГОСТ 9.014. Срок защиты ломов без проведения переконсервации должен быть не
	менее одного года.

	5.3. Ломы одного типоразмера укладывают в пачки и стальной низкоуглеродистой
	проволокой по ГОСТ 3282 связывают не менее чем в двух местах.

	Во избежание повреждения покрытия на поверхности ломов под проволоку
	должна подкладываться плотная бумага. В связанных пачках ломы не должны
	перемещаться.

	5.4. По согласованию с потребителем допускается другая упаковка ломов,
	обеспечивающая их сохранность от механических повреждений во время
	транспортирования и хранения.

	5.5. К каждой пачке должна быть прикреплена этикетка по ГОСТ 2.601.

	5.6. Ломы могут транспортироваться транспортом любого вида.

	5.7. Хранение ломов - по группе условий хранения С по ГОСТ 15150.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.