Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 27 марта 1986 г. N 732

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ШТИФТЫ
	ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Pins. General specifications
	ГОСТ 26862-86 (СТ СЭВ 238-85)
	(в ред. Изменения N 1, утв. в апреле 1992 г.)

	Группа Г37

	ОКП 16 8000

	Дата введения

	1 июля 1987 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 229
	"Крепежные изделия".

	Разработчики: В.Г. Серегин, А.М. Свиридов, Т.Б. Левина.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 27.03.1986 N 732.

	3. Срок проверки - 1998 г., периодичность проверки - 5 лет.

	4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 238-85.

	5. Введен впервые.

	6. Ссылочные нормативно-технические документы
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------------------------T-------------------------------

	   Обозначение НТД, на который    	¦	   Номер пункта, приложения

	           дана ссылка            	¦

	----------------------------------+-------------------------------

	ГОСТ 9.301-86                     	¦	3.6

	ГОСТ 9.302-88                     	¦	5.7

	ГОСТ 9.306-85                     	¦	Приложение

	ГОСТ 1050-88                      	¦	3.1

	ГОСТ 1759.0-87                    	¦	Приложение

	ГОСТ 2999-75                      	¦	5.5

	ГОСТ 3128-70                      	¦	2.2, Приложение

	ГОСТ 3129-70                      	¦	2.2

	ГОСТ 9378-93                      	¦	5.6

	ГОСТ 9464-79                      	¦	2.2

	ГОСТ 9465-79                      	¦	2.2

	ГОСТ 10702-78                     	¦	3.1

	ГОСТ 10773-93                     	¦	2.2

	ГОСТ 10774-80                     	¦	2.2

	ГОСТ 12207-79                     	¦	2.2

	ГОСТ 12850.1-93                   	¦	2.2

	ГОСТ 16093-81                     	¦	2.5

	ГОСТ 17769-83                     	¦	4.1

	ГОСТ 18160-72                     	¦	6.1

	ГОСТ 19119-80                     	¦	2.2

	ГОСТ 24296-93                     	¦	2.2
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 24705-81                     	¦	2.5

	ГОСТ 24997-81                     	¦	5.3

	ГОСТ 25069-91                     	¦	2.4

	ГОСТ 27148-86                     	¦	2.6

	7. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта от 15.04.1992
	N 399.

	8. Переиздание (январь 1997 г.) с Изменением N 1, утвержденным в апреле 1992 г.
	(ИУС 7-92).

	Настоящий стандарт распространяется на штифты с диаметрами от 0,6 до 50 мм,
	предназначенные для работы при температуре от минус 50 до плюс 300 °C.

	Стандарт не распространяется на пружинные штифты и штифты, к которым
	предъявляются специальные требования по свариваемости, коррозионной стойкости
	или антимагнитным свойствам.

	Требования настоящего стандарта являются обязательными.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	1. КЛАССИФИКАЦИЯ

	1.1. По точности рабочей поверхности штифты подразделяют на три класса
	точности: A, B, C.

	1.2. По форме рабочей поверхности штифты делят на две группы: цилиндрические
	и конические.

	2. РАЗМЕРЫ

	2.1. Размеры штифтов должны соответствовать требованиям, установленным в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	стандартах на штифты конкретных видов.

	2.2. Поля допусков размеров рабочей поверхности штифтов должны
	соответствовать указанным в табл. 1.

	Таблица 1

	--------------T---------------------T-----------------------------

	Наименование 	¦	       Эскиз         	¦	    Поле допуска размеров

	    штифта    	¦	                     	¦	   d, d  классов точности

	              	¦	                     	¦	       1

	              	¦	                     	+--------T--------T-----------

	              	¦	                     	¦	   A    	¦	   B    	¦	     C

	--------------+---------------------+--------+--------+-----------

	                      Цилиндрические штифты

	Штифты                              m6 (n6)  h8 (h9)      h11

	цилиндрические

	по ГОСТ 3128

	------------------------------------------------------------------

	Штифты                                 m6       -          -

	цилиндрические

	закаленные

	по ГОСТ 24296

	------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                

	Штифты                                 m6       -          -

	цилиндрические

	с внутренней

	резьбой по

	ГОСТ 12207

	------------------------------------------------------------------

	Штифты                                 -        h9        h11

	цилиндрические

	заклепочные

	по ГОСТ 10774

	------------------------------------------------------------------

	Штифты                                 -        -     h9 для d

	цилиндрические                                                 1

	насеченные                                             до 3 мм,

	с коническими                                          h11 для d

	насечками                                                       1

	по ГОСТ 10773                                          св. 3 мм

	------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                

	Штифты                                 -        -     h9 для d

	цилиндрические                                                 1

	насеченные с                                           до 3 мм,

	направляющим                                           h11 для d

	концом по                                                       1

	ГОСТ 12850.1                                           св. 3 мм

	------------------------------------------------------------------

	Штифты                                 -        -     h9 для d

	цилиндрические                                                 1

	насеченные                                             до 3 мм,

	с фаской                                               h11 для d

	                                                                1

	                                                       св. 3 мм

	                        Конические штифты

	Штифты                                h10      h11         -

	конические

	по ГОСТ 3129

	------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                

	Штифты                                h10      h11         -

	конические

	с внутренней

	резьбой

	по ГОСТ 9464

	------------------------------------------------------------------

	Штифты                                h10      h11         -

	конические

	разводные

	по ГОСТ 19119

	------------------------------------------------------------------

	Штифты                                h10      h11         -

	конические

	с резьбовой

	цапфой

	незакаленные

	по ГОСТ 9465

	------------------------------------------------------------------

	Конусность                              AT8      AT10      -

	штифта                               +/- ---  +/- ----

	                                          2        2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечание. Поля допусков, указанные в скобках, применять не рекомендуется.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.3. Предельные отклонения (поля допусков) размеров, не указанные в настоящем
	стандарте и в стандартах на штифты конкретных видов, должны быть:

	- для линейных размеров до 0,3 мм - плюс 0,1 мм; св. 0,3 до 1,0 мм - плюс 0,15

	мм, св. 1 мм - js15, для угловых размеров - 	.

	2.4. Неуказанные отклонения формы поверхностей штифтов - по ГОСТ 25069.

	2.5. Резьба - по ГОСТ 24705. Шаг резьбы - крупный.

	Поля допусков резьбы - по ГОСТ 16093: 6g - для наружной, 6H - для внутренней.
	Предельные отклонения длины резьбы - плюс 2 шага резьбы.

	Допускаются поля допусков резьбы: 8g - для наружной, 7H - для внутренней.

	2.6. Размеры сбегов, недорезов, проточек и фасок резьбы - по ГОСТ 27148.

	2.5, 2.6. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.7. Схема построения условных обозначений штифтов приведена в Приложении.

	3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1. Незакаленные штифты изготовляют из стали марки 45 по ГОСТ 1050 и ГОСТ
	10702. Допускается по согласованию между изготовителем и потребителем применять
	материалы других марок. Закаленные штифты изготовляют из углеродистых
	качественных или легированных сталей.

	3.2. Твердость незакаленных штифтов должна быть от 125 до 245 HV или не менее
	78 HRB. Допускается по согласованию между изготовителем и потребителем
	изготовлять незакаленные штифты с термической обработкой.

	Твердость закаленных штифтов должна быть от 550 до 650 HV30 или 58 - 62

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	.

	Твердость цементируемых штифтов должна быть от 600 до 700 HV1. Твердость на
	глубине науглероженного слоя от 0,25 до 0,4 мм - 550 HV1 мин.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	3.3. Значения параметров шероховатости 	 рабочих поверхностей штифтов не
	должны быть более:

	0,8 мкм - для класса точности A;

	1,6 мкм - для класса точности B;

	3,2 мкм - для класса точности C.

	3.4. На поверхности штифтов не допускаются трещины; риски и следы от роликов
	или резца, выводящие размеры изделий за предельные отклонения; коррозия; заусенцы
	на прорези; заусенцы и вмятины на резьбе, препятствующие навинчиванию
	(ввинчиванию) проходного калибра.

	3.5. На торцовых поверхностях штифтов допускаются выпуклости в пределах
	размеров фасок. На одном из торцов допускается вогнутость глубиной не более
	половины фаски.

	3.6. Штифты должны изготовляться с покрытиями: окисным, пропитанным
	маслом; фосфатным, пропитанным маслом или без покрытия. Допускается по
	согласованию между изготовителем и потребителем применять покрытия других
	видов.

	Технические требования к покрытиям - по ГОСТ 9.301.

	4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	4.1. Правила приемки - по ГОСТ 17769.

	4.2. При контроле размеров насеченных штифтов главным параметром следует
	считать диаметр описанной окружности насечек.

	5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.1. Контроль внешнего вида штифтов проводят осмотром без применения
	увеличительных приборов, в помещении с освещенностью не менее 300 лк.

	Допускается использовать лупу с увеличением 	.

	5.2. Диаметр описанной окружности насеченных штифтов проверяют калибрами-
	кольцами.

	5.3. Резьбу проверяют предельными калибрами по ГОСТ 24997.

	5.4. Остальные размеры штифтов проверяют универсальными методами и
	средствами.

	5.5. Контроль твердости - по ГОСТ 2999.

	5.6. Шероховатость рабочих поверхностей штифтов проверяют
	органолептическим методом путем сравнения с образцами шероховатости по ГОСТ
	9378 или приборами.

	5.7. Контроль качества покрытий - по ГОСТ 9.302.

	6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

	6.1. Временная противокоррозионная защита, упаковка штифтов и маркировка
	тары - по ГОСТ 18160.

	Приложение

	Рекомендуемое

	СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ШТИФТОВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    Штифт  Х . ХХ  ХХХ x ХХХ . Х ... Х . Х . Х ... Х  ГОСТ Х ... Х - ХХ

	          	-T-	  	-T	  	T--	   	--T	   	---T---	  	-T-	  	---T---	       	------T-----

	           	¦	    	¦	  	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	                	¦

	         1 	¦	  2 	¦	  	¦	 3   4 	¦	    5 	¦	    6 	¦	    7 	¦	              8 	¦

	         	---	  	---	  	L--	   	---	    	---	    	---	    	---	              	---

	1 - исполнение. Исполнение 1 не указывается; 2 - диаметр штифта; 3 - поле
	допуска диаметра. Указываются только нерекомендуемые поля допусков; 4 - длина
	штифта; 5 - марка материала. Марка стали 45 не указывается; 6 - указание о
	термообработке незакаленных штифтов - буква Т; 7 - обозначение покрытия по ГОСТ
	9.306. Допускается цифровое обозначение вида покрытия по ГОСТ 1759.0; 8 -
	обозначение стандарта на штифт конкретного вида.

	Пример условного обозначения штифта по ГОСТ 3128, исполнения 1, диаметром
	d = 5 мм, длиной l = 50 мм, из стали 45, без покрытия:

	Штифт 5 x 50 ГОСТ 3128-70

	То же, исполнения 2, с полем допуска диаметра h9, из стали 35, с
	термообработкой, с кадмиевым покрытием толщиной 6 мкм, хроматированным:

	Штифт 2.5h9 x 50.35.Т.Кд6.хр ГОСТ 3128-70.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.