Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 28 декабря 1990 г. N 3452

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 24638-85 "СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ
	КОЛЬЦЕВЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Дата введения

	1 июля 1991 года

	Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.12.1990 N 3452.

	Вводную часть дополнить словами: "Требования стандарта в части разд. 1, 2, 5, 6
	и п. 4.4 являются обязательными".

	Пункт 1.1. Таблица 1. Марку сверла С1-1, относящуюся к ней область применения
	и сноску исключить.

	Пункт 1.2. Пример условного обозначения. Заменить марки: С1-1 на С1-3 (2 раза);
	А3 на АРС 3 (2 раза).

	Пункт 2.5. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

	Таблица 3

	-------T-----------------------------------------------------T-------------

	Марка 	¦	             Материал алмазоносного слоя             	¦	Относительная

	сверла 	¦	                                                     	¦	 концентрация

	       	¦	                                                     	¦	   алмазов

	-------+-----------------------------------------------------+-------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	С1-2  	¦	 Смесь алмазного сырья XV гр., a-2 (-1,0+0,5)        	¦	     50

	С2-2  	¦	или XV гр., a-5 (-0,8+0,5) с порошками марок А3,     	¦

	       	¦	А4, А5 (250/200; 315/250)                            	¦

	       	¦	 Соотношение компонентов по массе должно быть 1:1    	¦

	       	+-----------------------------------------------------+

	       	¦	 Смесь алмазных порошков марок А3, А4 или А5         	¦

	       	¦	(630/500; 800/630) с алмазными порошками марок А3,   	¦

	       	¦	А4 или А5 (250/200; 315/250)                         	¦

	       	¦	 Соотношение компонентов по массе должно быть 1:1    	¦

	-------+-----------------------------------------------------+-------------

	С1-3  	¦	 Шлифпорошки марки АРС 3 зернистостей от 400/315     	¦	     75

	       	¦	до 800/630                                           	¦

	       	¦	 Допускается применение синтетических порошков других	¦

	       	¦	марок                                                	¦

	Пункт 2.12. Таблица 4. Графу С1-1 исключить (2 раза).

	Таблица 5. Головку изложить в новой редакции:

	------T-------T--------------------------------T--------------------------------T-----------------
	----

	Марка 	¦	Диаметр	¦	      Ресурс, м, не менее       	¦	    Удельный расход алмазов,    	¦
	Производительность,

	сверла	¦	сверла,	¦	                                	¦	       карат/м, не более        	¦	  см/мин, не менее

	      	¦	  мм   	+----------T----------T----------+----------T----------T----------+----------T-------
	---

	      	¦	       	¦	Смесь     	¦	Смесь     	¦	Смесь     	¦	Смесь     	¦	Смесь     	¦	Смесь     	¦	Смесь     	¦	Смесь

	      	¦	       	¦	алмазного 	¦	алмазного 	¦	алмазных  	¦	алмазного 	¦	алмазного 	¦	алмазных  	¦	алмазного
	¦	алмазных

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	       	¦	сырья     	¦	сырья     	¦	порошков  	¦	сырья     	¦	сырья     	¦	порошков  	¦	сырья     	¦	порошков

	      	¦	       	¦	XV гр.,   	¦	XV гр.,   	¦	А3, А4, А5	¦	XV гр.,   	¦	XV гр.,   	¦	А3, А4, А5	¦	XV гр.,   	¦	А3, А4, А5

	      	¦	       	¦	a-2 (сито 	¦	a-5 (сито 	¦	зернис-   	¦	a-2 (сито 	¦	a-5 (сито 	¦	зернис-   	¦	a-2 (сито 	¦	зернис-

	      	¦	       	¦	-1,0+0,5) 	¦	-0,8+0,5) 	¦	тостью    	¦	-1,0+0,5) 	¦	-0,8+0,5) 	¦	тостью    	¦	-1,0+0,5) 	¦	тостью

	      	¦	       	¦	с алмазны-	¦	с алмазны-	¦	800/630,  	¦	с алмазны-	¦	с алмазны-	¦	800/630,  	¦	или      
	¦	800/630,

	      	¦	       	¦	ми порош- 	¦	ми порош- 	¦	630/500 с 	¦	ми порош- 	¦	ми порош- 	¦	630/500 с 	¦	алмазного
	¦	630/500 с

	      	¦	       	¦	ками А3,  	¦	ками А3,  	¦	алмазными 	¦	ками А3,  	¦	ками А3,  	¦	алмазными 	¦	сырья    
	¦	алмазными

	      	¦	       	¦	А4, А5    	¦	А4, А5    	¦	порошками 	¦	А4, А5    	¦	А4, А5    	¦	порошками 	¦	XV гр.,  
	¦	порошками

	      	¦	       	¦	зернис-   	¦	зернис-   	¦	А3, А4, А5	¦	зернис-   	¦	зернис-   	¦	А3, А4, А5	¦	a-5 (сито 	¦	А3, А4,
	А5

	      	¦	       	¦	тостью    	¦	тостью    	¦	зернис-   	¦	тостью    	¦	тостью    	¦	зернис-   	¦	-0,8+0,5) 	¦	зернис-

	      	¦	       	¦	315/250,  	¦	315/250,  	¦	тостью    	¦	315/250,  	¦	315/250,  	¦	тостью    	¦	с алмазны-	¦	тостью

	      	¦	       	¦	250/200   	¦	250/200   	¦	315/250,  	¦	250/200   	¦	250/200   	¦	315/250,  	¦	ми порош- 	¦	315/250,

	      	¦	       	¦	          	¦	          	¦	250/200   	¦	          	¦	          	¦	250/200   	¦	ками А3,  	¦	250/200

	      	¦	       	¦	          	¦	          	¦	          	+-----T----+----T-----+-----T----+	А4, А5    	¦

	      	¦	       	¦	          	¦	          	¦	          	¦	С1-2 	¦	С2-2	¦	С1-2	¦	С2-2 	¦	С1-2 	¦	С2-2	¦	зернис-   	¦

	      	¦	       	¦	          	¦	          	¦	          	¦	     	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	тостью    	¦

	      	¦	       	¦	          	¦	          	¦	          	¦	     	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	315/250,  	¦

	      	¦	       	¦	          	¦	          	¦	          	¦	     	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	250/200   	¦

	------+-------+----------+----------+----------+-----+----+----+-----+-----+----+----------+--
	--------

	Пункт 4.3 изложить в новой редакции: "4.3. Если при приемочном контроле
	установлено несоответствие требованиям стандарта более чем по одному
	контролируемому показателю, то партию не принимают.

	Если установлено несоответствие требованиям стандарта по одному из
	контролируемых показателей, то проводят повторный контроль на удвоенном

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	количестве сверл.

	При наличии дефектов в повторной выборке партию не принимают".

	Пункт 5.6. Таблица 6. Головка. Заменить слово: "железобетона" на "бетона";

	марку сверла С1-1 и относящиеся к ней показатели исключить.

	Приложение. Головка таблицы. Марку сверла С1-1 исключить.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.