Введен в действие

	Постановлением Минстроя РФ

	от 14 июля 1995 г. N 18-68

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Asbestos cement flat sheets. Specifications
	ГОСТ 18124-95

	Группа Ж16

	ОКСТУ 5781

	ОКС 91.100.40

	Дата введения

	1 июля 1996 года

	Предисловие

	1. Разработан Акционерным обществом "Стромкомпозит" Российской Федерации.

	Внесен Минстроем России.

	2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 19 апреля
	1995 г.

	За принятие проголосовали:

	----------------------------T------------------------------------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	  Наименование государства 	¦	Наименование органа государственного	¦

	¦	                           	¦	      управления строительством     	¦

	+---------------------------+------------------------------------+

	¦	Азербайджанская Республика 	¦	Госстрой Азербайджанской Республики 	¦

	¦	Республика Казахстан       	¦	Минстрой Республики Казахстан       	¦

	¦	Республика Молдова         	¦	Минархстрой Республики Молдова      	¦

	¦	Российская Федерация       	¦	Минстрой России                     	¦

	¦	Республика Таджикистан     	¦	Госстрой Республики Таджикистан     	¦

	¦	Республика Узбекистан      	¦	Госкомархитектстрой Республики      	¦

	¦	                           	¦	Узбекистан                          	¦

	L---------------------------+-------------------------------------

	3. Введен в действие с 1 июля 1996 г. в качестве государственного стандарта
	Российской Федерации Постановлением Минстроя России от 14 июля 1995 г. N 18-68.

	4. Взамен ГОСТ 18124-75.

	1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Настоящий стандарт распространяется на асбестоцементные плоские листы (далее
	- листы), предназначенные для изготовления и облицовки строительных конструкций.

	Стандарт устанавливает обязательные требования, изложенные в разделах 3, 6 и
	7, подразделах 4.1 - 4.3, пунктах 4.4.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4.

	2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

	ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения.
	Технические условия

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия

	ГОСТ 8747-88 Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний

	ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

	ГОСТ 15846-79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и
	труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

	ГОСТ 22235-76 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм.
	Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-
	разгрузочных и маневровых работ

	ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытания на горючесть

	ГОСТ 30301-95 Изделия асбестоцементные. Правила приемки

	3. ФОРМА И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

	3.1. Листы должны иметь прямоугольную форму в плане. Отклонение от
	прямоугольности не должно быть более 5 мм.

	3.2. Кромки листов должны быть прямолинейными. Отклонение от
	прямолинейности не должно быть более 5 мм.

	3.3. Листы должны быть плоскими. Отклонение от плоскостности не должно
	быть более 4 мм для прессованных листов и более 8 мм для непрессованных листов.

	3.4. Размеры листов приведены в таблице 1.

	Таблица 1

	                                                    В миллиметрах

	----------------T----------------T-------------------------------¬

	¦	     Длина     	¦	     Ширина     	¦	             Толщина           	¦

	+-------T-------+--------T-------+-------------T-----------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Номин. 	¦	 Пред. 	¦	 Номин. 	¦	 Пред. 	¦	   Номин.    	¦	   Пред. откл.   	¦

	¦	       	¦	 откл. 	¦	        	¦	 откл. 	¦	             	¦	                 	¦

	+-------+-------+--------+-------+-------------+-----------------+

	¦	 3600  	¦	 +/- 10	¦	  1500  	¦	 +/- 6 	¦	    10; 8    	¦	       +1,0      	¦

	¦	 3000  	¦	       	¦	  1200  	¦	       	¦	             	¦	       -0,6      	¦

	¦	 2500  	¦	       	¦	        	¦	       	+-------------+-----------------+

	¦	       	¦	       	¦	        	¦	       	¦	     6       	¦	       +0,7      	¦

	¦	       	¦	       	¦	        	¦	       	¦	             	¦	       -0,3      	¦

	L-------+-------+--------+-------+-------------+------------------

	Примечание. По согласованию предприятия-изготовителя с потребителем могут
	быть изготовлены листы других размеров. Предельные отклонения должны
	соответствовать таблице 1.

	Предельные отклонения от размеров не должны быть более указанных в таблице
	1.

	Справочная масса листов приведена в Приложении А.

	3.5. Условное обозначение листа должно состоять из буквенного обозначения ЛП
	- П (лист плоский прессованный) или ЛП - НП (лист плоский непрессованный),
	размеров листа по длине и ширине в метрах, толщине в миллиметрах и обозначения
	настоящего стандарта.

	Пример условного обозначения асбестоцементного плоского прессованного листа
	длиной 3000 мм, шириной 1500 мм и толщиной 10 мм:

	ЛП - П - 3,0 х 1,5 х 10 ГОСТ 18124-95

	4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Листы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	изготовителем.

	4.1. Внешний вид

	Листы не должны иметь отколов, сквозных трещин, сдиров, а также других
	дефектов, нарушающих целостность изделия.

	Примечание. Сдир - дефект асбестоцементного изделия, заключающийся в
	отсутствии части наружного слоя со стороны лицевой поверхности.

	4.2. Физико-механические показатели

	4.2.1. Листы выпускают двух типов: прессованные и непрессованные.

	4.2.2. Физико-механические показатели листов должны соответствовать
	указанным в таблице 2.

	Таблица 2

	------------------------------T----------------------------------¬

	¦	  Наименование показателя    	¦	        Значение для листов       	¦

	¦	                             	+---------------T------------------+

	¦	                             	¦	  прессованных 	¦	   непрессованных 	¦

	+-----------------------------+---------------+------------------+

	¦	Предел прочности при изгибе, 	¦	               	¦	                  	¦

	¦	МПа (кгс/см2), не менее      	¦	   23 (230)    	¦	     18 (180)     	¦

	¦	Плотность, г/см3, не менее   	¦	     1,80      	¦	       1,60       	¦

	¦	Ударная вязкость, кДж/м2     	¦	               	¦	                  	¦

	¦	(кгс x см/см2), не менее     	¦	   2,5 (2,5)   	¦	     2,0 (2,0)    	¦

	¦	Морозостойкость:             	¦	               	¦	                  	¦

	¦	- число циклов попеременного 	¦	               	¦	                  	¦

	¦	  замораживания и оттаивания 	¦	       50      	¦	        25        	¦

	¦	- остаточная прочность, %,   	¦	               	¦	                  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	  не менее                   	¦	       90      	¦	        90        	¦

	L-----------------------------+---------------+-------------------

	4.3. Маркировка

	4.3.1. Не менее чем на 1% листов от партии должны быть нанесены (или наклеена
	этикетка):

	- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

	- номер партии;

	- символическое изображение типа листа с включением толщины листа в
	миллиметрах; размеры символического изображения типа листа приведены в
	Приложении Б.

	Пример символического изображения типа листа толщиной 10 мм

	Площадь маркировки не должна превышать 200 х 100 мм.

	4.3.2. Качество маркировки должно быть таким, чтобы исключалась возможность
	оспорить ее содержание.

	4.4. Упаковка

	4.4.1. Листы поставляют без упаковки.

	4.4.2. В районы Крайнего Севера и труднодоступные районы листы должны
	поставляться в упакованном виде или в специализированных кассетах.

	Тара и упаковка - по ГОСТ 15846.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	Листы относятся к группе негорючих строительных материалов по ГОСТ 30244.

	6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	6.1. Каждая партия листов должна быть принята службой технического контроля
	предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

	6.2. Правила приемки - по ГОСТ 30301.

	6.3. При проведении инспекционных проверок и контроле потребителем порядок
	отбора листов, число отбираемых листов (объем выборки) и оценка результатов
	контроля - по ГОСТ 30301.

	6.4. Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую поставку листов
	документом о качестве, в котором указывают:

	- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

	- условное обозначение листов;

	- номера партий и даты изготовления;

	- количество листов каждой партии в поставке;

	- результаты испытаний каждой партии.

	7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	Методы контроля - по ГОСТ 8747.

	8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	8.1. Транспортирование

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	8.1.1. Транспортирование листов производится любым видом транспорта с
	соблюдением Правил перевозок грузов, установленных для данного вида транспорта, и
	требований другой документации, утвержденной в установленном порядке.

	Транспортирование листов железнодорожным транспортом производится на
	платформах, в полувагонах и крытых вагонах. При этом размещение и крепление
	листов должно производиться в соответствии с ГОСТ 22235 и Техническими
	условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными МПС.

	8.1.2. Транспортирование листов осуществляют в пакетированном виде:

	- в специализированных кассетах и других средствах пакетирования;

	- в транспортных пакетах, сформированных с использованием деревянных
	подкладок или поддонов. В качестве обвязок применяется стальная лента по ГОСТ
	3560 или проволока по ГОСТ 3282. Количество обвязок, их сечение, размеры
	подкладок и поддонов устанавливаются соответствующей нормативной
	документацией.

	8.1.3. Габаритные размеры пакетов не должны превышать по длине 3900 мм, по
	ширине 1800 мм, по высоте 1000 мм; масса пакета не должна быть более 5000 кг.

	8.1.4. Транспортные пакеты должны быть маркированы в соответствии с ГОСТ
	14192 с указанием основных, дополнительных и информационных надписей,
	выполненных на ярлыке, надежно прикрепляемом к пакету.

	8.1.5. Допускается транспортировать листы стопами в непакетированном виде в
	крытых железнодорожных вагонах и автомобилях.

	8.2. Хранение

	8.2.1. Хранение листов у изготовителя должно осуществляться в соответствии с
	технологическим регламентом, утвержденным в установленном порядке, с
	соблюдением требований техники безопасности и сохранности продукции.

	8.2.2. Транспортные пакеты листов при хранении у потребителя могут
	устанавливаться друг на друга в штабели.

	Стопы листов должны храниться у потребителя на поддонах (подкладках). Стопы
	вместе с поддонами могут устанавливаться друг на друга в штабели.

	8.2.3. Установка транспортных пакетов или стоп с поддонами (подкладками) друг
	на друга должно осуществляться в соответствии с действующими правилами техники
	безопасности. При этом общая высота штабеля из транспортных пакетов не должна
	превышать 3,5 м, а из стоп - 2,5 м.

	8.2.4. При погрузочно-разгрузочных, транспортно-складских и других работах не
	допускаются удары по листам и их сбрасывание с какой бы то ни было высоты.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение А

	СПРАВОЧНАЯ МАССА ЛИСТОВ

	Таблица А.1

	----------------T------------------------------------------------¬

	¦	Размер листа, м	¦	  Справочная масса листа, кг, при толщине, мм   	¦

	¦	               	+-----------------------T------------------------+

	¦	               	¦	     прессованного     	¦	    непрессованного     	¦

	¦	               	+-------T------T--------+-------T-------T--------+

	¦	               	¦	   6   	¦	   8  	¦	   10   	¦	   6   	¦	   8   	¦	   10   	¦

	+---------------+-------+------+--------+-------+-------+--------+

	¦	3,6 х 1,5      	¦	  70   	¦	  92  	¦	  115   	¦	  64   	¦	  85   	¦	  104   	¦

	¦	3,6 х 1,2      	¦	  56   	¦	  74  	¦	   92   	¦	  51   	¦	  67   	¦	   84   	¦

	¦	3,0 х 1,5      	¦	  59   	¦	  78  	¦	   96   	¦	  53   	¦	  70   	¦	   87   	¦

	¦	3,0 х 1,2      	¦	  47   	¦	  63  	¦	   77   	¦	  43   	¦	  57   	¦	   70   	¦

	¦	2,0 х 1,5      	¦	  48   	¦	  64  	¦	   80   	¦	  44   	¦	  59   	¦	   74   	¦

	¦	2,5 х 1,2      	¦	  38   	¦	  51  	¦	   64   	¦	  35   	¦	  46   	¦	   58   	¦

	L---------------+-------+------+--------+-------+-------+---------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечание. Величины массы листов получены расчетным путем, исходя из
	влажности 10% для прессованных листов и влажности 12% для непрессованных
	листов, являются ориентировочными и не могут быть использованы в качестве
	нормативных.

	Приложение Б

	(обязательное)

	РАЗМЕРЫ СИМВОЛИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ТИПА ЛИСТА

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.