Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 25 июня 1980 г. N 94

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ
	БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Asbestos cement pipes and couplings for non-pressure pipe lines.
	Specifications
	ГОСТ 1839-80
	(в ред. Изменения N 1, утв. в апреле 1987 г., Изменения N 2, утв. в
	августе 1990 г., Изменения N 3, принятого МНТКС 14.05.1996)

	Группа Ж21

	ОКП 57 8630

	Взамен ГОСТ 1839-72

	Cрок введения

	1 января 1982 года

	Настоящий стандарт распространяется на асбестоцементные трубы и муфты к
	ним, предназначаемые для устройства наружных трубопроводов безнапорной
	канализации, дренажных коллекторов мелиоративных систем и прокладки кабелей
	телефонной связи.

	1. ФОРМА И РАЗМЕРЫ

	1.1. Форма труб должна соответствовать указанной на черт. 1, а размеры -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	указанным в табл. 1.

	Черт. 1

	Таблица 1

	                                                                мм

	---------T---------------------------T-------------T--------------

	Условный 	¦	            Диаметр        	¦	   Толщина   	¦	   Длина L

	проход  	+----------T----------------+	   стенки s  	¦

	         	¦	наружный D	¦	внутренний <*> d	¦	             	¦

	---------+----------+----------------+-------------+--------------

	  100    	¦	   118    	¦	       100      	¦	       9     	¦	 2950; 3950

	  150    	¦	   161    	¦	       141      	¦	      10     	¦	 2950; 3950

	  200    	¦	   211    	¦	       189      	¦	      11     	¦	 3950

	  300    	¦	   307    	¦	       279      	¦	      14     	¦	 3950

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  400    	¦	   402    	¦	       368      	¦	      17     	¦	 3950

	-----------------------------------

	<*> Размеры внутренних диаметров являются справочными.

	Примечание. Выпуск труб условным проходом свыше 150 мм до 1 января 1984 г.
	производится по заказу потребителя с согласия изготовителя.

	1.2. Отклонения размеров труб от номинальных не должны превышать значений,
	указанных в табл. 2.

	Таблица 2

	                                                                мм

	----------------T-------------------------------------------------

	Условный проход	¦	                    Отклонения

	                	+----------------T-----------------T--------------

	                	¦	  по наружному  	¦	по толщине стенки	¦	по длине трубы

	                	¦	 диаметру трубы 	¦	                 	¦

	----------------+----------------+-----------------+--------------

	      100       	¦	    +/- 2,5     	¦	     +/- 1,5     	¦	    -50,0

	      150       	¦	                	¦	                 	¦

	      200       	¦	                	¦	                 	¦

	----------------+----------------+-----------------+

	      300       	¦	   +/- 3,0      	¦	     +/- 2,0     	¦

	      400       	¦	                	¦	                 	¦

	Примечание. Плюсовой допуск на толщину стенки трубы приведен как

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	справочный и не является браковочным признаком.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	1.3. Форма и размеры муфт должны соответствовать указанным на черт. 2 и в
	табл. 3.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	Таблица 3

	                                                                мм

	---------T-----------------------------T-------------T------------

	Условный 	¦	            Диаметр          	¦	   Толщина   	¦	   Длина l

	проход  	+---------------T-------------+	  стенки s   	¦

	труб    	¦	наружный <*> D 	¦	внутренний D 	¦	          1  	¦

	         	¦	              2	¦	            1	¦	             	¦

	---------+---------------+-------------+-------------+------------

	   100   	¦	     160       	¦	     140     	¦	     10      	¦	    150

	   150   	¦	     212       	¦	     188     	¦	     12      	¦	    150

	   200   	¦	     262       	¦	     234     	¦	     14      	¦	    150

	   300   	¦	     366       	¦	     334     	¦	     16      	¦	    150

	   400   	¦	     477       	¦	     441     	¦	     18      	¦	    180

	-----------------------------------

	<*> Размеры наружных диаметров муфт являются справочными.

	1.4. Отклонения размеров муфт от номинальных не должны превышать значений,
	указанных в табл. 4.

	Таблица 4

	                                                                мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------T----------------------------------------------------

	  Условный   	¦	                      Отклонения

	проход труб 	+-----------------------T------------------T---------

	             	¦	по внутреннему диаметру	¦	по толщине стенки 	¦	по длине

	-------------+-----------------------+------------------+---------

	     100     	¦	           +1,5        	¦	      +/- 1,5     	¦	 +/- 3,0

	             	¦	           -1,0        	¦	                  	¦

	-------------+-----------------------+	                  	¦

	    150      	¦	        +/- 2,0        	¦	                  	¦

	    200      	¦	                       	¦	                  	¦

	-------------+-----------------------+	                  	¦

	    300      	¦	        +/- 3,0        	¦	                  	¦

	    400      	¦	                       	¦	                  	¦

	1.5. Условное обозначение асбестоцементных труб для безнапорных
	трубопроводов должно состоять из буквенного обозначения БНТ, условного прохода в
	миллиметрах и обозначения настоящего стандарта.

	Пример условного обозначения трубы условным проходом 100 мм:

	БНТ 100 ГОСТ 1839-80

	Условное обозначение муфты для соединения труб должно состоять из
	буквенного обозначения БНМ, условного прохода трубы, для которой предназначается
	муфта, в мм, и обозначения настоящего стандарта.

	Пример условного обозначения муфты для труб условным проходом 400 мм:

	БНМ 400 ГОСТ 1839-80

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Трубы и муфты должны выпускаться в соответствии с требованиями
	настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	установленном порядке.

	2.2. Трубы и муфты должны быть прямыми цилиндрической формы. Отклонение
	от прямолинейности труб не должно превышать:

	    12 мм - для труб длиной 2950 мм;

	    16 мм   "   "    "      3950 мм.

	2.3. Трубы и муфты не должны иметь трещин, обломов и расслоений.

	2.4. На наружной поверхности труб и муфт допускаются отпечатки технического
	сукна и сдиры глубиной не более 2 мм, а на внутренней поверхности - отпечатки
	накатанной поверхности форматных скалок.

	2.5. (Исключен, Изм. N 1).

	2.6. Трубы и муфты должны быть водонепроницаемы и при испытании их
	гидравлическим давлением на наружной поверхности не должны появляться признаки
	проникания воды.

	Величина испытательного гидравлического давления для труб и муфт должна
	быть не менее 0,4 МПа (4 кгс/см2), а для труб и муфт высшей категории качества - не
	менее 0,6 МПа (6 кгс/см2).

	2.7. Образцы труб при испытании на раздавливание в водонасыщенном
	состоянии должны выдерживать нагрузки, указанные в табл. 5.

	Таблица 5

	-------------------------T----------------------------------------

	Условный проход труб, мм	¦	   Минимальная нагрузка при испытании

	                         	¦	 образцов труб на раздавливание, Н (кгс)

	-------------------------+----------------------------------------

	         100             	¦	               4508 (460)

	         150             	¦	               3920 (400)

	         200             	¦	               3136 (320)

	         300             	¦	               4116 (420)

	         400             	¦	               4900 (500)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Образцы труб высшей категории качества при испытании на раздавливание в
	водонасыщенном состоянии должны выдерживать нагрузки, указанные в табл. 6.

	Таблица 6

	-------------------------T----------------------------------------

	Условный проход труб, мм	¦	   Минимальная нагрузка при испытании

	                         	¦	 образцов труб на раздавливание, Н (кгс)

	-------------------------+----------------------------------------

	          100            	¦	               5253 (540)

	          150            	¦	               4567 (470)

	          200            	¦	               3646 (370)

	          300            	¦	               4802 (490)

	          400            	¦	               5253 (540)

	2.8. Минимальная разрушающая нагрузка при испытании труб на изгиб в Н (кгс)
	должна быть:

	    для труб условным проходом 100 мм - 1764 (180);

	     "   "    "        "       150 мм - 3920 (400);

	    для труб высшей категории качества:

	    условным проходом 100 мм - 2254 (230);

	    "        "        150 мм - 4704 (480).

	2.9. (Исключен, Изм. N 1).

	3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.1. (Исключен, Изм. N 1).

	3.2. При проведении контроля и испытаний должны быть предусмотрены меры,
	обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала и других лиц.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	4.1. Каждая партия труб и муфт должна быть принята службой технического
	контроля предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта.

	(п. 4.1 в ред. Изменения N 3, принятого МНТКС 14.05.1996)

	4.2. Приемка труб и муфт производится партиями. Размер партии устанавливается
	в количестве сменной выработки одной технологической линии.

	В состав партии должны входить трубы (муфты) одного диаметра.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	4.3. Правила приемки - по ГОСТ 30301-95.

	(п. 4.3 в ред. Изменения N 3, принятого МНТКС 14.05.1996)

	4.4. При проведении инспекционных проверок и контроля потребителем порядок
	отбора, число отбираемых труб и муфт (объем выборки) и оценка результатов контроля
	- по ГОСТ 30301-95.

	(п. 4.4 в ред. Изменения N 3, принятого МНТКС 14.05.1996)

	Пункты 4.5, 4.6, 4.7. Исключены. - Изменение N 3, принятое МНТКС 14.05.1996.

	4.8.(Исключен, Изм. N 2).

	5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	5.1. Проверка внешнего вида, формы, линейных размеров, прямолинейности, а
	также определение водонепроницаемости, нагрузки при раздавливании и изгибе труб
	должны проводиться по ГОСТ 11310-90.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6. МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

	6.1. На наружной поверхности каждой трубы должны быть нанесены краской:
	товарный знак или наименование предприятия-изготовителя, номер партии и
	условное обозначение трубы, а также надпись "не бросать", а на каждой муфте -
	условный проход трубы, для которой предназначена муфта, и номер партии.

	На наружной поверхности не менее чем 10% труб и муфт от партии должен быть
	нанесен краской штамп ОТК.

	6.2. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие труб и муфт
	требованиям настоящего стандарта и сопровождать каждую партию документом,
	удостоверяющим их качество, в котором указывают:

	а) наименование и адрес предприятия-изготовителя;

	б) номер и дату выдачи документа;

	в) номер партии труб, условное обозначение, общее количество в штуках и метрах;

	г) номер партии муфт, условное обозначение, количество муфт в штуках;

	д) результаты испытаний труб (муфт);

	е) обозначение настоящего стандарта.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	6.3. При, хранении трубы и муфты должны быть уложены в штабели на ровную
	площадку по диаметрам: трубы - горизонтальными, а муфты - вертикальными рядами.

	На неровной площадке под нижний ряд труб должны быть уложены деревянные
	подкладки. Нижний ряд труб должен быть закреплен.

	6.4. Трубы и муфты, перевозимые железнодорожным транспортом, должны быть
	уложены в специальные контейнеры. Допускается перевозка труб и муфт без
	контейнеров, при этом размещение их должно производиться в соответствии с
	техническими условиями на размещение и крепление асбестоцементных труб в
	четырехосных полувагонах, утвержденными Министерством путей сообщения СССР.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	6.5. При перевозке другим видом транспорта трубы должны быть плотно
	закреплены.

	Перевозка труб в самосвалах запрещается.

	6.6. При погрузке и разгрузке не допускается ударять по трубам и муфтам, а также

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	сбрасывать их с какой бы то ни было высоты.

	Приложение

	Справочное

	СПРАВОЧНАЯ МАССА 1 ПОГ. М ТРУБ

	Наружный диаметр труб, мм      Справочная масса 1 пог. м труб, кг

	            118                              6,1

	            161                              9,4

	            211                             13,2

	            307                             25,0

	            402                             40,5

	СПРАВОЧНАЯ МАССА ОДНОЙ МУФТЫ

	Наружный диаметр труб, мм      Справочная масса одной муфты, кг

	            118                              1,4

	            161                              2,3

	            211                              3,4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	            307                              5,2

	            402                              9,2

	Примечание. При расчете массы труб принята влажность 15%.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.