Введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 30 августа 1974 г. N 190

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	КОНСТРУКЦИИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕЕНЫЕ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ
	СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СДВИГЕ
	Glued asbestos-cement constructions. Method for determination of glued
	joints shear strength
	ГОСТ 20182-74

	Группа Ж39

	Срок введения

	1 июля 1975 года

	Настоящий стандарт распространяется на клеевые соединения асбестоцемента и
	устанавливает метод определения прочности при сдвиге клеевых соединений плоских
	листов и плоских листов с профильными (швеллерами).

	Применение метода предусматривается в стандартах и технических условиях на
	продукцию, устанавливающих технические требования к ней.

	1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ

	1.1. Для проведения испытания должны применяться:

	испытательная машина по ГОСТ 7855-84 или аналогичные машины с точностью
	измерения величины нагрузки до 1%;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	штангенциркуль по ГОСТ 166-80 с точностью измерения до 0,1 мм;

	приспособление для испытаний (черт. 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - корпус; 2 - пружина; 3 - подвижная планка; 4 - ролики; 5 - съемная нажимная
	призма с шаровой опорой; 6 - образец; 7  - подвижная опора; 8 - прижимной винт

	2. ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ К ИСПЫТАНИЮ

	2.1. Образцы для испытания изготавливают из асбестоцементных плоских листов
	по ГОСТ 18124-75, при этом влажность листов, из которых склеивают образцы, не
	должна превышать 6%.

	Примечание. В случае, если объемная масса асбестоцемента будет менее 1,6 г/см3,
	допускается склеивание при влажности не более 10%.

	2.2. Для изготовления образцов берут заготовку, которую склеивают специально
	или выпиливают из готовой продукции по форме и размерам, указанным на черт. 2.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	1 - клеевой шов; 2 - пропил

	2.3. Заготовку склеивают по технологии, принятой для данного вида изделий с
	учетом типа клея.

	2.4. Смещение узкой полосы (накладки) при склеивании заготовок не должно
	превышать 5 мм относительно продольной оси.

	2.5. Клеевые подтеки на торцах клеевого шва должны быть зачищены до
	испытаний.

	2.6. Время выдержки образцов от момента склеивания до испытания определяется
	технологическим регламентом и типом клея.

	2.7. Испытание проводят на шести образцах.

	3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

	3.1. Подготовленный к испытанию образец устанавливают в приспособление для
	испытаний, указанное на черт. 1.

	Перемещением подвижной опоры обеспечивают прилегание опорных граней
	образца к соответствующим поверхностям приспособления. Жестко зажимать образец
	прижимным винтом не разрешается.

	3.2. Образец с приспособлением устанавливают в испытательную машину.

	Нагрузку на образец передают равномерно, увеличивая ее со скоростью 10
	мм/мин.

	Нагрузку, при которой произошло разрушение образца, фиксируют.

	3.3. Площадь склеивания измеряют с точностью до 0,1 см2.

	3.4. Обе части разрушенного образца подвергают визуальному осмотру для
	определения характера разрушения:

	по клею;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	по склеиваемому материалу;

	смешанного.

	Характер разрушения оценивают в процентах от площади склеивания с точностью
	до 5 - 10%.

	4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

	4.1. Прочность клеевого соединения на сдвиг 	 вычисляют с точностью до 1
	кгс/см2 по формуле

	,

	где Р - максимальная разрушающая нагрузка в кгс;

	F - площадь склеивания в см2, вычисляемая с точностью до 0,1 см2 по формуле

	F = a x b,

	где a - длина в см;

	b - ширина в см.

	4.2. За величину прочности клеевого соединения принимают среднее
	арифметическое результатов испытаний образцов, вычисляемое по формуле

	,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	где n - число испытанных образцов;

	- значения прочности отдельных образцов в кгс/см2.

	Кроме среднего арифметического значения прочности образцов, могут
	определяться статистические показатели - среднее квадратичное отклонение,
	вариационный коэффициент, показатель точности. Определение этих показателей
	производится в соответствии с Приложением 1 и является факультативным.

	4.3. Результаты испытаний записывают в журнал (см. Приложение 2).

	Приложение 1

	Рекомендуемое

	ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	1. Среднее квадратичное отклонение сигма в кгс/см2, характеризующее рассеяние
	экспериментальных данных, определяют по формуле

	,

	где n - число испытанных образцов;

	- значение прочности каждого образца в кгс/см2;

	- среднее арифметическое значение прочности в кгс/см2.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. Вариационный коэффициент V в процентах определяют по величине среднего
	квадратичного отклонения по формуле

	.

	3. Среднюю ошибку m среднего арифметического определяют по формуле

	.

	4. Показатель точности испытания P в процентах для доверительной вероятности
	0,95 вычисляют по формуле

	.

	Приложение 2

	Рекомендуемое

	ЖУРНАЛ ИСПЫТАНИЯ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТА ПРИ
	СДВИГЕ

	Тип асбестоцемента _____ Температура воздуха в помещении ______ °С

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Клей ___________________ Влажность воздуха _____________________ %

	Изделие ________________ Влажность асбестоцемента ______________ %

	    Режим склеивания:

	1. Расход клея, г/м2 _____________________________________________

	2. Время открытой выдержки, мин __________________________________

	3. Время закрытой выдержки, мин __________________________________

	4. Температура склеивания, °С ____________________________________

	5. Время выдержки под давлением, ч _______________________________

	6. Величина удельного давления, кгс/см2 __________________________

	7. Дополнительные сведения _______________________________________

	Таблица испытаний

	--------T------T-----T----------T------T-------T-------T----T-----

	Номер  	¦	Длина 	¦	Шири-	¦	  Площадь 	¦	Разру-	¦	Показа-	¦	Среднее	¦	Ха- 	¦	При-

	образца 	¦	a, см 	¦	на   	¦	склеивания	¦	шающая	¦	тель   	¦	значе- 	¦	рак-	¦	ме-

	        	¦	      	¦	b, см	¦	F = a x b,	¦	наг-  	¦	прочно-	¦	ние    	¦	тер 	¦	ча-

	        	¦	      	¦	     	¦	   см2    	¦	рузка,	¦	сти,   	¦	показа-	¦	раз-	¦	ние

	        	¦	      	¦	     	¦	          	¦	кгс   	¦	кгс/см2	¦	теля   	¦	ру- 	¦

	        	¦	      	¦	     	¦	          	¦	      	¦	       	¦	проч-  	¦	ше- 	¦

	        	¦	      	¦	     	¦	          	¦	      	¦	       	¦	ности, 	¦	ния 	¦

	        	¦	      	¦	     	¦	          	¦	      	¦	       	¦	кгс/см2	¦	    	¦

	--------+------+-----+----------+------+-------+-------+----+-----

	        	¦	      	¦	     	¦	          	¦	      	¦	       	¦	       	¦	    	¦

	        	¦	      	¦	     	¦	          	¦	      	¦	       	¦	       	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Дата                 Личная подпись            Расшифровка подписи

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.