Введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 19 сентября 1979 г. N 174

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
	СТРОИТЕЛЬСТВО
	ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ
	НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	Quality rating system. Building. Asbestoscement products. Nomenclature
	of characteristics
	ГОСТ 4.202-79*

	(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1983 г.)

	Группа Ж01

	Срок введения

	1 июля 1980 года

	Настоящий стандарт распространяется на асбестоцементные изделия и
	устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

	- разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;

	- выборе оптимального варианта новых изделий;

	- аттестации изделий, прогнозировании и планировании их качества;

	- разработке систем управления качеством;

	- составлении отчетности и информации о качестве.

	Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны
	устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на
	отдельные виды изделий.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

	1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

	1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и
	условные обозначения показателей качества приведены в табл. 1.

	Таблица 1

	------------------------------------------------------T-----------

	     Наименование критериев, показателей качества     	¦	 Условное

	                 и единицы измерения                  	¦	обозначение

	                                                      	¦	показателей

	                                                      	¦	 качества

	------------------------------------------------------+-----------

	  1. Технический уровень                              	¦

	  1.1. Показатели назначения                          	¦

	  1.1.1. Сосредоточенная нагрузка от штампа, кН (кгс) 	¦	    F

	                                                      	¦	     шт

	  1.1.2. Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2)   	¦	 сигма

	                                                      	¦	      изг

	  1.1.3. Испытательная планочная нагрузка, кН (кгс)   	¦	    F

	                                                      	¦	     пл

	  1.1.4. Гидравлическое давление при испытании на     	¦	    Р

	водонепроницаемость, МПа (кгс/см2)                    	¦	     вн

	  1.1.5. Гидравлическое давление при испытании на     	¦	  Р  или

	разрыв, МПа (кгс/см2) или предел прочности при        	¦	   р

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	разрыве, МПа (кгс/см2)                                	¦	  сигма

	                                                      	¦	       р

	  1.1.6. Нагрузка при испытании на раздавливание,     	¦	 F     или

	Н (кгс), или предел прочности при раздавливании, МПа  	¦	  разд

	(кгс/см2)                                             	¦	 сигма

	                                                      	¦	      разд

	  1.1.7. Нагрузка при испытании на изгиб, Н (кгс), или	¦	 F    или

	предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2)            	¦	  изг

	                                                      	¦	 сигма

	                                                      	¦	      изг

	  1.1.8. Правильность геометрической формы            	¦	     -

	  1.1.8.1. Отклонение от плоскостности, мм            	¦	     -

	  1.1.8.2. Отклонение от прямоугольности, мм          	¦	     -

	  1.1.8.3. Отклонение от прямолинейности, мм          	¦	     -

	  1.1.8.4. Отклонение от номинальных размеров, мм     	¦	     -

	  1.1.9. Внешний вид (отсутствие видимых дефектов)    	¦	     -

	  1.2. Показатели надежности                          	¦

	  1.2.1. Ударная вязкость, кДж/м2 (кгс х см/см2)      	¦	    R

	                                                      	¦	     уд

	  1.2.2. Плотность (объемная масса), г/см3            	¦	    ро

	  1.2.3. Водопоглощение, г/см3                        	¦	     W

	  1.2.4. Коробление, мм                               	¦	     K

	  1.2.5. Морозостойкость, цикл                        	¦	     F

	  1.3. Показатели технологичности                     	¦

	  1.3.1. Удельная трудоемкость изготовления,          	¦	   Т

	чел.-ч/туп (для труб и муфт - чел.-ч/кут)             	¦	    изг

	  1.3.2. Материалоемкость                             	¦	     М

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  1.3.2.1. Удельный расход цемента, кг/туп (для труб и	¦	     -

	муфт - кг/кут)                                        	¦

	  1.3.2.2. Удельный расход асбеста, кг/туп (для труб и	¦	     -

	муфт - кг/кут)                                        	¦

	  1.3.3. Степень механизации и автоматизации изготов- 	¦	     -

	ления, %                                              	¦

	  1.4. Показатели транспортабельности                 	¦

	  1.4.1. Масса, кг                                    	¦	     -

	  1.4.2. Габаритные размеры, мм                       	¦	     -

	  1.4.3. Возможность контейнеризации, пакетирования   	¦	     -

	  1.5. Эстетические показатели                        	¦

	  1.5.1. Соответствие цвета, интенсивности и равномер-	¦	     -

	ности окраски эталону                                 	¦

	  2. Стабильность показателей качества                	¦

	  2.1. Среднее квадратическое отклонение или коэффи-  	¦	 S или К

	циент однородности по показателю 1.1.6 (для труб) или 	¦	        о

	1.2.2 (для листов)                                    	¦

	  3. Экономические показатели                         	¦

	  3.1. Себестоимость, руб/туп (для труб и муфт -      	¦	     С

	руб/кут)                                              	¦

	  3.2. Рентабельность, %                              	¦	    П/К

	  3.3. Годовой народнохозяйственный экономический     	¦	     Э

	эффект, руб.                                          	¦

	  3.4. Энергоемкость                                  	¦	     -

	  3.4.1. Расход электроэнергии, кВт х ч/туп (для труб 	¦	     -

	и муфт - кВт х ч/кут)                                 	¦

	  3.4.2. Расход теплоэнергии, тыс х ккал/туп (для труб	¦	     -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	и муфт - тыс х ккал/кут)                              	¦

	  4. Конкурентоспособность на внешнем рынке           	¦

	(патентно-правовые показатели)                        	¦

	  4.1. Патентная защита                               	¦	     -

	  4.2. Патентная чистота                              	¦	     -

	  4.3. Пригодность для экспорта                       	¦	     -

	(Измененная редакция, Изм. N 1.)

	1.2. Для отдельных видов асбестоцементных изделий при соответствующем
	обосновании номенклатура показателей качества может быть изменена (увеличена или
	сокращена).

	2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

	2.1. Применяемость критериев качества асбестоцементных изделий в зависимости
	от вида решаемых задач должна соответствовать ГОСТ 4.200-78.

	2.2. По применяемости показателей качества по критерию технического уровня
	асбестоцементные изделия подразделяют на группы:

	- листы;

	- трубы;

	- панели и плиты покрытий;

	- фасонные детали.

	2.3. Показатели внешнего вида и требования к форме и линейным размерам
	должны применяться при разработке стандартов и технических условий на изделия
	всех групп.

	2.4. Применяемость остальных показателей качества в зависимости от
	функционального назначения изделий приведена в табл. 2.

	Таблица 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------T-------------------T------------------T-----T------

	Наименование  	¦	      Листы        	¦	      Трубы       	¦	Пане-	¦	Фасон-

	показателя    	+-------------T-----+------T------T----+	ли и 	¦	ные

	качества      	¦	профилирован-	¦	плос-	¦	напор-	¦	безна-	¦	муф-	¦	плиты	¦	детали

	              	¦	ные          	¦	кие  	¦	ные   	¦	порные	¦	ты  	¦	     	¦

	              	+-------T-----+	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	              	¦	волнис-	¦	дета-	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	              	¦	тые    	¦	ли   	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	              	¦	листы  	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	--------------+-------+-----+-----+------+------+----+-----+------

	  Сосредото-  	¦	  +/-  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -   	¦	 -  	¦	  -  	¦	  -

	ченная нагруз-	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	ка от штампа  	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	  Предел      	¦	  +/-  	¦	 +/- 	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -   	¦	 -  	¦	  -  	¦	  -

	прочности при 	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	изгибе        	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	  Испытатель- 	¦	  +/-  	¦	  -  	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -   	¦	 -  	¦	  -  	¦	  -

	ная планочная 	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	нагрузка      	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	  Гидравличес-	¦	   -   	¦	  -  	¦	  -  	¦	  +   	¦	  +   	¦	 +  	¦	  -  	¦	  -

	кое давление  	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	при испытании 	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	на водонепро- 	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	ницаемость    	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	  Гидравличес-	¦	   -   	¦	  -  	¦	  -  	¦	  +   	¦	  -   	¦	 -  	¦	  -  	¦	  -

	кое давление  	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	при испытании 	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	на разрыв или 	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	предел проч-  	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	ности при раз-	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	рыве          	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	  Нагрузка при	¦	   -   	¦	  -  	¦	  -  	¦	  +   	¦	  +   	¦	 -  	¦	  -  	¦	  -

	испытании на  	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	раздавливание 	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	или предел    	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	прочности при 	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	раздавливании 	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	  Нагрузка при	¦	   -   	¦	  -  	¦	  -  	¦	  +   	¦	  +   	¦	 -  	¦	  +  	¦	  -

	испытании на  	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	изгиб или пре-	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	дел прочности 	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	при изгибе    	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	  Ударная     	¦	   +   	¦	  +  	¦	  +  	¦	  -   	¦	  -   	¦	 -  	¦	  -  	¦	  -

	вязкость      	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	  Плотность   	¦	   +   	¦	  +  	¦	  +  	¦	  -   	¦	  -   	¦	 -  	¦	  +  	¦	  +

	(объемная мас-	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	са)           	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	Морозостой-   	¦	   +   	¦	  +  	¦	  +  	¦	  -   	¦	  -   	¦	 -  	¦	  +  	¦	  +

	кость         	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	    	¦	     	¦

	Примечание. Знак "+" означает применяемость; знак "-" - неприменяемость; знак
	"+/-" - ограниченную применяемость соответствующих показателей качества.

	(Измененная редакция, Изм. N 1.)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.5. Применяемость показателей качества для асбестоцементных изделий, не
	указанных в табл. 2 (вновь разрабатываемых или осваиваемых), принимается по
	аналогии с применяемостью показателей качества изделий того же функционального
	назначения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.