Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 26 января 1987 г. N 15

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА
	ОСНОВЕ РЕЗОЛЬНЫХ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Foam plastic heat-insulating slabs based on resol phenol-formaldehyde
	resins. Specifications
	ГОСТ 20916-87

	Группа Ж15

	ОКП 22 5411

	Взамен ГОСТ 20916-75

	Дата введения

	1 января 1989 года

	Разработан и внесен Министерством промышленности строительных материалов
	СССР.

	Исполнители: Э.А. Азовцев, канд. хим. наук; А.Т. Бублик, канд. техн. наук; А.Д.
	Сугробкин; Ю.М. Дробышевский, канд. техн. наук; В.Л. Смелянский, канд. техн. наук;
	Т.И. Михайлова; Л.И. Винокурова, канд. техн. наук; О.Г. Станкович; В.И. Третьяков;
	А.С. Самохина; Е.В. Лосина; И.В. Журбицкая; В.В. Еремеева; М.П. Кораблин.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного
	строительного комитета СССР от 26.01.87 N 15.

	Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------------------------------------T------------------------

	Обозначение НТД, на который дана ссылка 	¦	      Номер пункта

	-----------------------------------------+------------------------

	ГОСТ 427-75                              	¦	4.3

	ГОСТ 2228-81                             	¦	2.2

	ГОСТ 2697-83                             	¦	2.2

	ГОСТ 6749-86                             	¦	2.2

	ГОСТ 7076-87                             	¦	4.7

	ГОСТ 7377-85                             	¦	2.2

	ГОСТ 8273-75                             	¦	2.2

	ГОСТ 10923-82                            	¦	2.2

	ГОСТ 14192-77                            	¦	5.3

	ГОСТ 15846-79                            	¦	5.6

	ГОСТ 17177-87                            	¦	4.2, 4.5, 4.6

	ГОСТ 18051-83                            	¦	5.6

	ГОСТ 21929-76                            	¦	5.1

	ГОСТ 24510-80                            	¦	5.1

	ГОСТ 26281-84                            	¦	3.1

	СТ СЭВ 2437-80                           	¦	4.8

	Настоящий стандарт распространяется на теплоизоляционные плиты из
	пенопласта, изготавливаемого на основе резольных фенолоформальдегидных смол,
	вспенивающего и отверждающего агентов, а также модифицирующих добавок.

	Плиты предназначаются для тепловой изоляции покрытий зданий со стальными
	профилированными настилами, а плиты марки 50 - для тепловой изоляции других
	видов строительных ограждающих конструкций. Температура изолируемых

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	поверхностей не должна быть выше 130 °С.

	Плиты относятся к группе трудногорючих. Плиты марки 50 относятся к группе
	горючих.

	1. МАРКИ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

	1.1. Плиты в зависимости от предельного значения плотности подразделяют на
	марки 50; 80; 90.

	Примечание. Допускается изготовление плит марки 50 до 01.01.91.

	1.2. Номинальные размеры плит должны быть, мм:

	по длине - от 600 до 3000, с интервалом 100;

	по ширине - от 500 до 1200, с интервалом 100;

	по толщине - от 50 до 170, с интервалом 10.

	1.3. Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать, мм:

	1) по длине:

	    для плит длиной до 1000 включ. ..................... +/- 5

	    для плит длиной св. 1000 до 2000 включ. .......... +/- 7,5

	    для плит длиной св. 2000 .......................... +/- 10

	    2) по ширине:

	    для плит шириной до 1000 включ. .................... +/- 5

	    для плит шириной св. 1000 ........................ +/- 7,5

	    3) по толщине ...................................... +/- 3

	1.4. По согласованию с потребителем допускается изготавливать плиты других
	размеров.

	1.5. Условное обозначение плит должно состоять из марки, размеров по длине,
	ширине, толщине в миллиметрах и обозначения настоящего стандарта.

	Пример условного обозначения плит марки 90, длиной 1000 мм, шириной 600 мм
	и толщиной 50 мм:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	90-1000 х 600 х 50 ГОСТ 20916-87

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Плиты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

	2.2. Плиты изготавливают с покровным материалом из кровельного пергамина по
	ГОСТ 2697-83, рубероида по ГОСТ 10923-82, приклеенных с одной или с двух сторон.

	Допускается по согласованию с потребителем изготавливать плиты без
	покровного материала или с покровным материалом из бумаги по ГОСТ 2228-81,
	ГОСТ 7377-85, ГОСТ 8273-75, ГОСТ 6749-86.

	2.3. Для изготовления плит применяют фенолоформальдегидные смолы (ФРВ-
	400, ФРВ-1А, СФЖ-3016, фенолоспирты марки С), вспенивающие агенты,
	поверхностно-активные вещества, кислотный катализатор отверждения (ВАГ-3 и
	другие), удовлетворяющие требованиям нормативно-технических документов на них.

	2.4. Плиты должны иметь форму прямоугольного параллелепипеда.

	Разность длин диагоналей не должна превышать, мм:

	    для плит длиной до 1000 ............. +/- 5;

	    для плит св. 1000 .................. +/- 10.

	Отклонение от плоскостности не должно быть более 5 мм на 500 мм длины грани
	плиты, но не более 10 мм на всю длину грани плиты.

	2.5. На поверхности плит без покровного материала не допускаются впадины
	глубиной более 5 мм, длиной более 50 мм, шириной более 20 мм и выпуклости
	высотой более 3 мм.

	2.6. На поверхности плит с покровным материалом из бумаги не допускаются
	складки длиной более 200 мм и глубиной более 5 мм.

	2.7. В плитах не допускаются отбитости или притупленности ребер и углов на
	глубину более 10 мм от вершины прямого угла.

	2.8. Физико-механические показатели плит должны соответствовать нормам,
	указанным в таблице.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------------T-----------------------------------------------

	Наименование     	¦	           Норма для плит марок

	  показателя      	+-------T-------T-------T-------T-------T-------

	                  	¦	  50   	¦	  80   	¦	  90   	¦	   50  	¦	  80   	¦	  90

	                  	+-------+-------+-------+-------+-------+-------

	                  	¦	   высшей категории    	¦	   первой категории

	                  	¦	       качества        	¦	      качества

	------------------+-------T-------T-------+-------T-------T-------

	Плотность, кг/м3 	¦	Не бо- 	¦	Св. 70 	¦	Св. 80 	¦	Не бо- 	¦	Св. 70 	¦	Св. 80

	                  	¦	лее 50 	¦	до 80  	¦	до 100 	¦	лее 50 	¦	до 80  	¦	до 100

	Теплопроводность 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	при (25 +/- 5) °С,	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	Вт/(м x К), не    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	более             	¦	 0,041 	¦	 0,044 	¦	 0,045 	¦	 0,041 	¦	 0,044 	¦	 0,045

	Влажность, %,    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	не более          	¦	  20   	¦	  20   	¦	  20   	¦	  20   	¦	  20   	¦	  20

	Прочность на     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	сжатие при 10%-ной	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	линейной деформа- 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	ции, МПа, не менее	¦	 0,10  	¦	 0,20  	¦	 0,23  	¦	 0,05  	¦	 0,13  	¦	 0,20

	Предел прочности 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	при изгибе, МПа,  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	не менее          	¦	 0,12  	¦	 0,26  	¦	 0,30  	¦	 0,08  	¦	 0,18  	¦	 0,26

	Сорбционное      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	увлажнение, %,    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	не более          	¦	  22   	¦	  21   	¦	  20   	¦	  22   	¦	  21   	¦	  20

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Кислотное число, 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	мг КОН/г, не более	¦	  30   	¦	  30   	¦	  30   	¦	  30   	¦	  30   	¦	  30

	2.9. При несоответствии плит первой категории качества по какому-либо
	показателю требованиям данной марки они должны быть отнесены к более низкой
	марке, требованиям которой, за исключением плотности, они удовлетворяют.

	3. ПРИЕМКА

	3.1. Приемку плит проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 26281-84 и
	настоящего стандарта.

	3.2. Качество плит проверяют по всем показателям, установленным настоящим
	стандартом, путем проведения приемосдаточных и периодических испытаний.

	3.3. При приемосдаточных испытаниях определяют: линейные размеры,
	правильность геометрической формы, внешний вид, плотность, влажность, прочность
	на сжатие при 10%-ной линейной деформации, предел прочности при изгибе.

	При периодических испытаниях определяют: сорбционное увлажнение,
	кислотное число, теплопроводность и горючесть.

	3.4. Сорбционное увлажнение, кислотное число и теплопроводность плит
	определяют при изменении технологии и применяемого сырья, но не реже одного раза
	в полугодие.

	Для контроля теплопроводности от трех различных партий плит одной марки
	отбирают три плиты.

	3.5. Горючесть плит определяют при изменении технологии и применяемого
	сырья, но не реже одного раза в год.

	4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	4.1. Плиты перед изготовлением образцов для испытаний должны быть
	выдержаны не менее 48 ч при температуре (22 +/- 5) °С и относительной влажности
	воздуха (65 +/- 5)%.

	Образцы для определения прочности на сжатие при 10%-ной линейной

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	деформации и предела прочности при изгибе должны быть выдержаны при указанных
	условиях не менее 5 ч.

	4.2. Размеры плит, глубину отбитости или притупленности ребер и углов,
	размеры впадин и выпуклостей, правильность геометрической формы определяют по
	ГОСТ 17177-87.

	4.3. Длину и глубину складок покровного материала из бумаги измеряют линейкой
	по ГОСТ 427-75 с погрешностью 1,0 мм.

	За результат измерения принимают наибольшую величину длины и глубины
	измеренных складок.

	4.4. Для проведения физико-механических испытаний изготавливают образцы, не
	имеющие уплотненного верхнего слоя и покровного материала.

	4.4.1. Для определения плотности, прочности на сжатие при 10%-ной линейной
	деформации и предела прочности при изгибе выпиливают:

	при объеме выборки из трех плит - по три образца от каждой плиты: один на
	расстоянии 300 - 500 мм, два других на расстоянии 50 - 70 мм от краев;

	при объеме выборки из пяти плит - по два образца от каждой плиты на
	расстоянии 50 - 70 мм от краев.

	4.4.2. Для определения влажности, сорбционного увлажнения и кислотного числа
	независимо от объема выборки выпиливают по одному образцу на расстоянии 300 -
	500 мм от края плиты.

	4.4.3. Для определения теплопроводности от каждой из трех плит, отобранных по
	п. 3.4, выпиливают по одному образцу на расстоянии 300 - 500 мм от краев плиты.

	4.5. Для определения плотности, влажности, сорбционного увлажнения,
	прочности на сжатие при 10%-ной линейной деформации, предела прочности при
	изгибе образцы высушивают до постоянной массы по ГОСТ 17177-87.

	4.6. Плотность, влажность, прочность на сжатие при 10%-ной линейной
	деформации, предел прочности при изгибе, кислотное число и сорбционное
	увлажнение определяют по ГОСТ 17177-87.

	4.7. Теплопроводность определяют по ГОСТ 7076-87.

	4.8. Горючесть плит определяют по СТ СЭВ 2437-80. (Испытание проводит
	институт "ЦНИИСК" Госстроя СССР).

	5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.1. Плиты поставляют упакованными в транспортные пакеты или в
	неупакованном виде. При формировании пакета должны соблюдаться требования
	ГОСТ 21929-76, ГОСТ 24510-80 и настоящего стандарта. Высота сформированного
	пакета не должна превышать 0,9 м. Каждый пакет должен содержать плиты одной
	марки и размера, уложенные плашмя.

	В качестве средств пакетирования следует применять материал, имеющий
	разрывную нагрузку не менее 200 Н (по основе).

	5.2. На боковой грани каждой неупакованной плиты должна быть нанесена
	маркировка, содержащая штамп ОТК предприятия-изготовителя и марку плиты.

	На каждое упакованное место должны быть нанесены следующие данные:

	наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

	наименование и марка продукции;

	номер партии;

	количество продукции в упакованном месте;

	обозначение настоящего стандарта.

	5.3. Транспортная маркировка должна выполняться по ГОСТ 14192-77 и
	содержать дополнительно изображение манипуляционного знака "Боится сырости".

	5.4. Плиты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных
	средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом
	виде транспорта.

	5.5. Для транспортирования по железной дороге плиты поставляют
	сформированными в пакеты.

	Отправка по железной дороге - повагонная. Вагон загружают пакетами в три
	яруса, догружая его до полной вместимости неупакованными плитами.

	5.6. Отправку плит в районы Крайнего Севера осуществляют в соответствии с
	ГОСТ 15846-79, при этом плиты упаковывают в деревянную тару по ГОСТ 18051-83.

	5.7. Плиты должны храниться в крытых складах раздельно по маркам и размерам.

	Допускается хранение под навесом, защищающим плиты от воздействия
	атмосферных осадков и солнечных лучей. При хранении под навесом плиты должны
	быть уложены на подкладки.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.8. Высота штабеля плит при хранении не должна превышать 2,5 м.

	6. УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Плиты должны применяться в соответствии со строительными нормами и
	правилами по проектированию кровли, утвержденными Госстроем СССР.

	7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	7.1. Изготовитель гарантирует соответствие плит требованиям настоящего
	стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по
	применению.

	7.2. Гарантийный срок хранения плит - 12 мес со дня изготовления.

	При истечении гарантийного срока хранения плиты могут быть использованы по
	назначению после предварительной проверки их качества на соответствие
	требованиям настоящего стандарта.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.