Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 28 апреля 1978 г. N 73

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ С
	ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Steel welded roof trusses of double angles for industrial buildings.
	Specifications.
	ГОСТ 23119-78

	Группа Ж34

	Срок действия с

	1 января 1979 года

	до 1 января 1984 года

	Разработан и внесен Ордена Трудового Красного Знамени Центральным научно-
	исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций
	(ЦНИИпроектстальконструкция) Госстроя СССР.

	Исполнители: В.М. Бахмутский (руководитель темы), Т.В. Арсентьева, Л.А.
	Пескова, В.А. Алексеев, В.Т. Ильин, П.П. Домерщиков.

	Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные стропильные фермы с
	элементами из парных уголков, соединенных в тавр, с уклоном верхнего пояса 1,5%,
	предназначенные для производственных зданий пролетами 18, 24, 30 и 36 м:

	с рулонной и мастичной кровлей;

	со стальными и железобетонными колоннами;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	с неагрессивными и слабоагрессивными средами;

	возводимых в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 65 °С
	и выше и сейсмичностью до 9 баллов включительно.

	Стропильные стальные фермы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23118-
	78 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.

	1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

	1.1. Фермы должны изготовляться высотой:

	3150 мм - для пролетов зданий 18, 24, 30 и 36 м;

	2250 мм - для пролетов зданий 18 и 24 м.

	Фермы высотой 3150 мм для пролетов зданий 18 и 24 м должны применяться в
	зданиях, в которых наряду с пролетами 18 и 24 м имеются пролеты 30 и 36 м, а также в
	зданиях, где по условиям технологии производства требуется повышенная высота
	межферменного пространства. В остальных случаях выбор ферм по высоте для
	пролетов зданий 18 и 24 м производится на основе результатов сопоставления
	технико-экономических показателей рассмотренных вариантов.

	1.2. Схемы и основные размеры ферм должны соответствовать указанным на черт.
	1. Допускается применение дополнительных элементов решетки (шпренгелей,
	элементов для крепления путей подвесного транспорта, стоек для уменьшения
	расчетной длины основных стержней ферм и т.п.).

	СХЕМЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ФЕРМ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	1.3. Членение ферм на отправочные элементы должно соответствовать черт. 2.

	ЧЛЕНЕНИЕ ФЕРМ НА ОТПРАВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
	Фермы для пролетов зданий 18 м
	а) отправляется одним элементом допускается

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Фермы для пролетов зданий 21 м

	Фермы для пролетов зданий 30 м

	допускается
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Фермы для пролетов зданий 36 м

	допускается

	Черт. 2

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.1. Фермы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта, ГОСТ 23118-78 и СНиП III-18-75, по рабочим чертежам КМД,
	утвержденным в установленном порядке.

	2.2. Предельные отклонения линейных размеров ферм и их деталей от
	номинальных приведены в табл. 1.

	Таблица 1

	мм

	-----------------------------T-------T----------------------------

	    Наименование размера     	¦	 Пред. 	¦	           Эскиз

	                             	¦	 откл. 	¦

	-----------------------------+-------+----------------------------

	  Длина ферм или отправочных 	¦	       	¦	       Рисунок

	элементов L, L , L :         	¦	       	¦

	              1   2          	¦	       	¦

	            до 8000 включ.   	¦	+/- 5,0	¦

	   св. 8000 " 16000   "      	¦	+/- 6,0	¦

	    " 16000                  	¦	+/- 8,0	¦

	-----------------------------+-------+

	  Высота ферм или отправочных	¦	       	¦

	элементов (на опорах и зонах 	¦	       	¦

	монтажных стыков) Н, Н , Н : 	¦	       	¦

	                      1   2  	¦	       	¦

	             2250            	¦	+/- 1,5	¦

	             3150            	¦	+/- 2,0	¦

	-----------------------------+-------+----------------------------

	  Расстояние между осями от- 	¦	+/- 0,8	¦	       Рисунок

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	верстий и торцом опорного ре-	¦	       	¦

	бра l, l , l                 	¦	       	¦

	        1   2                	¦	       	¦

	  Расстояние между осями     	¦	       	¦

	отверстий в опорном ребре А  	¦	       	¦

	-----------------------------+-------+----------------------------

	  Расстояние между осями от- 	¦	+/- 1,5	¦	       Рисунок

	отверстий в поясах ферм А,   	¦	       	¦

	А , А , А , А               	¦	       	¦

	  1    2   3  4              	¦	       	¦

	-----------------------------+-------+----------------------------

	  Расстояние между группами  	¦	       	¦	       Рисунок

	монтажных отверстий А:       	¦	       	¦

	           до 1600 включ.    	¦	+/- 2,0	¦

	  св. 1600 "  2500   "       	¦	+/- 2,5	¦

	  "   2500 "  4000   "       	¦	+/- 3,0	¦

	  "   4000 "  8000   "       	¦	+/- 4,0	¦

	  "   8000 " 16000   "       	¦	+/- 5,0	¦

	  "  16000 " 18000   "       	¦	+/- 6,0	¦

	2.3. Предельные отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм
	от проектных приведены в табл. 2.

	Таблица 2

	мм

	-----------------------------T-------T----------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   Наименование отклонения   	¦	 Пред. 	¦	            Эскиз

	                             	¦	 откл. 	¦

	                             	¦	дельта 	¦

	-----------------------------+-------+----------------------------

	  Непрямолинейность и неплос-	¦	       	¦	       Рисунок

	костность при длине L:       	¦	       	¦

	             до 1000 включ.  	¦	  0,8  	¦

	  св.  1000 "   1600  "      	¦	  1,3  	¦

	  "    1600 "   2500  "      	¦	  2,0  	¦

	  "    2500 "   4000  "      	¦	  3,0  	¦

	  "    4000 "   8000  "      	¦	  5,0  	¦

	  "    8000 "  16000  "      	¦	  8,0  	¦

	  "   16000 "  18000  "      	¦	 13,0  	¦

	-----------------------------+-------+----------------------------

	  Неперпендикулярность торца 	¦	  0,3  	¦	       Рисунок

	опорного ребра к вертикальной	¦	       	¦

	оси фермы                    	¦	       	¦

	-----------------------------+-------+----------------------------

	  Смещение обушков парных    	¦	       	¦	       Рисунок

	уголков в плоскости фермы:   	¦	       	¦

	  в пределах монтажных стыков	¦	  0,5  	¦

	  на других участках         	¦	  1,0  	¦

	-----------------------------+-------+----------------------------

	  Смещение разбивочных осей  	¦	  3,0  	¦	              -

	стержней ферм в узлах        	¦	       	¦

	2.4. Шероховатость механически обработанной торцевой поверхности опорного

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ребра не должна быть грубее первого класса по ГОСТ 2789-73.

	2.5. Расстояние между краями деталей решетки и поясов в узлах ферм должно
	быть равно 4 - 5 толщинам фасонки.

	2.6. Верхние пояса ферм при толщине поясных уголков менее 10 мм в местах
	опирания железобетонных плит должны быть усилены накладками.

	2.7. На верхней плоскости уголков верхних поясов ферм, в случае опирания на них
	железобетонных плит, должны быть нанесены несмываемой краской поперечные
	риски, обозначающие центр узла.

	2.8. Детали ферм в зависимости от расчетной температуры должны изготовляться
	из сталей классов, приведенных в табл. 3.

	Таблица 3

	-------------------T-------------T--------------------------------

	  Наименование     	¦	  Сортамент  	¦	Класс  стали  для зданий, возво-

	    деталей        	¦	             	¦	димых при расчетной температуре

	                   	¦	             	+---------------------T----------

	                   	¦	             	¦	 минус 40 °С и выше  	¦	ниже минус

	                   	¦	             	+----------T----------+	 40 °С до

	                   	¦	             	¦	Вариант 1.	¦	Вариант 2.	¦	  минус

	                   	¦	             	¦	 Из стали 	¦	 Из стали 	¦	 65 °С

	                   	¦	             	¦	  одного  	¦	  двух    	¦

	                   	¦	             	¦	  класса  	¦	 классов  	¦

	-------------------+-------------+----------+----------+----------

	  Пояс             	¦	ГОСТ 8509-72 	¦	  С38/23  	¦	  С46/33  	¦	  С46/33

	-------------------+	ГОСТ 8510-72 	¦	          	+----------+

	  Элемент решетки  	¦	             	¦	          	¦	С38/23 или	¦

	                   	¦	             	¦	          	¦	С46/33    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------------+-------------+	          	+----------+

	  Фасонка          	¦	ГОСТ 19903-74	¦	          	¦	  С38/23  	¦

	-------------------+	             	¦	          	+----------+

	  Опорное ребро    	¦	             	¦	          	¦	С38/23 или	¦

	-------------------+	             	¦	          	¦	С46/33    	¦

	  Стыковая накладка	¦	             	¦	          	¦	          	¦

	Примечания. 1. Марки сталей должны приниматься по СНиП II-В.3-72 и СНиП II-
	28-73.

	2. Вариант 1 или 2 выбирается на основании результатов сравнения их технико-
	экономических показателей.

	2.9. Сварные соединения элементов ферм должны быть выполнены
	механизированным способом.

	Допускается, в случае отсутствия оборудования для сварки механизированными
	способами, применение ручной сварки.

	2.10. Материалы для сварки должны приниматься в соответствии со СНиП II-В.3-
	72.

	2.11. Фермы должны быть огрунтованы и окрашены.

	Грунтовка и окраска должны соответствовать пятому классу покрытия по ГОСТ
	9.032-74.

	3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

	3.1. Фермы должны поставляться предприятием-изготовителем комплектно.

	В состав комплекта должны входить:

	отправочные элементы ферм;

	монтажные прокладки толщиной 4, 6 и 8 мм в количестве, равном соответственно
	85, 65 и 20% от общего количества опорных узлов ферм;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	техническая документация в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-78.

	4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	4.1. Фермы (отправочные элементы) для проверки соответствия их требованиям
	настоящего стандарта должны быть приняты техническим контролем предприятия-
	изготовителя поштучно.

	4.2. Контроль отклонений линейных размеров ферм и их деталей (в том числе
	размеров сечений профилей проката) от номинальных, отклонения формы и
	расположения поверхностей деталей от проектных, качества сварных соединений и
	подготовки поверхности под защитные покрытия должен производиться до
	грунтования ферм.

	4.3. Контрольной сборке должны подвергаться первая и каждая десятая ферма.

	4.4. Потребитель имеет право производить приемку ферм, применяя при этом
	правила приемки и методы контроля, установленные настоящим стандартом.

	5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	5.1. Контроль отклонений линейных размеров ферм и их деталей от
	номинальных, отклонения формы и расположения поверхностей деталей от проектных,
	а также шероховатости механически обработанной поверхности следует производить
	универсальными методами и средствами.

	5.2. Контроль качества швов сварных соединений и размеров их сечений должен
	производиться в соответствии со СНиП III-18-75.

	6. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	6.1. Изготовленные фермы должны быть замаркированы.

	На каждом отправочном элементе фермы должны быть нанесены:

	номер заказа;

	номер чертежа КМД, по которому изготовлен отправочный элемент фермы;
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	условное обозначение ферм по чертежу КМД с указанием порядкового номера
	изготовления.

	На каждом пакете монтажных прокладок должны быть нанесены номер заказа и
	номер чертежа КМД, по которому изготовлены прокладки.

	На каждой монтажной прокладке должна быть указана ее толщина.

	Пример маркировки отправочного элемента фермы:

	,

	где 310 - номер заказа;

	5 - номер чертежа КМД;

	В8 - условное обозначение;

	6 - порядковый номер изготовления.

	На отправочном элементе фермы маркировочные знаки должны быть нанесены
	на первом раскосе и на внешней плоскости нижнего пояса, а также на пакете
	монтажных прокладок - вверху и внизу пакета.

	Маркировочные знаки должны наноситься несмываемой краской.

	6.2. Фермы (отправочные элементы) должны транспортироваться и храниться в
	рабочем положении. При этом фермы должны опираться на деревянные подкладки,
	устанавливаемые вблизи узлов, толщиной не менее 50 мм при транспортировании и не
	менее 150 мм при хранении ферм на строительной площадке.

	Длина подкладки должна превышать ширину нижнего пояса ферм не менее чем на
	100 мм.

	При транспортировании и хранении должна быть обеспечена надежность
	закрепления ферм и сохранность их от повреждений.

	При транспортировании отправочные элементы ферм должны быть соединены в
	пакеты. Масса пакета должна быть согласована с потребителем и не превышать 20 т.

	Монтажные прокладки должны быть соединены в пакеты проволокой.

	7. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7.1. Монтаж ферм должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ
	23118-78 и СНиП III-18-75.

	7.2. Предельные отклонения от проектного положения смонтированных
	конструкций приведены в табл. 4.

	Таблица 4

	мм

	-----------------------------------T-------T----------------------

	     Наименование отклонения       	¦	 Пред. 	¦	        Эскиз

	                                   	¦	 откл. 	¦

	                                   	¦	дельта 	¦

	-----------------------------------+-------+----------------------

	  Отклонение вертикальной оси верх-	¦	  5,0  	¦	     Рисунок

	него пояса от вертикальной оси ниж-	¦	       	¦

	него пояса фермы                   	¦	       	¦

	-----------------------------------+-------+----------------------

	  Непрямолинейность сжатых поясов  	¦	       	¦	     Рисунок

	из плоскости фермы на длине участка	¦	       	¦

	между точками закрепления L:       	¦	       	¦

	             до  4000 включ.       	¦	  5,0  	¦

	    св. 4000 "   8000   "          	¦	  8,0  	¦

	    "   8000 "  12000   "          	¦	 13,0  	¦

	7.3. Смещение наружных граней опорных частей железобетонных плит покрытия
	с поперечных рисок, нанесенных в соответствии с п. 2.7, не должно быть более 20 мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	8.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие ферм требованиям
	настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и
	монтажа, установленных настоящим стандартом.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.