Введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 28 апреля 1978 г. N 72

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	БАЛКИ ПОДКРАНОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ МОСТОВЫХ
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРАНОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 50 т
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Steel crane girders for general-purpose overhead electric cranes of 50 tn
	capacity. Specifications
	ГОСТ 23121-78

	Группа Ж34

	Срок введения

	1 января 1979 года

	Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные разрезные
	подкрановые балки пролетами 6 и 12 м, двутаврового поперечного сечения,
	составленные из трех листов, устанавливаемые на стальные или железобетонные
	колонны зданий и открытых крановых эстакад, возводимых в районах с расчетной
	температурой наружного воздуха минус 65 °С и выше и сейсмичностью до 9 баллов
	включительно.

	Балки предназначаются для мостовых электрических кранов общего назначения
	грузоподъемностью до 50 т легкого, среднего и тяжелого режимов работы.

	Балки должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23118-78 и требованиям,
	изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.

	1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.1. Балки должны изготовляться пролетами 6 м (5,5 м) или 12 м (11,5 м).

	1.2. Балки, в зависимости от места их расположения должны изготовляться двух
	видов:

	рядовые;

	концевые, примыкающие к торцам зданий и температурным швам.

	1.3. Схемы и основные размеры балок должны соответствовать указанным на
	чертеже.

	Схемы и основные размеры балок

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Балки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта, ГОСТ 23118-78 и СНиП III-18-75 по рабочим чертежам КМД,
	утвержденным в установленном порядке.

	2.2. Предельные отклонения линейных размеров балок и их деталей от
	номинальных приведены в табл. 1.

	Таблица 1

	мм

	---------------------------T-----------T--------------------------

	   Наименование размера    	¦	Пред. откл.	¦	          Эскиз

	---------------------------+-----------+--------------------------

	  Длина балок (расстояние  	¦	           	¦	        Рисунок

	между наружными гранями    	¦	           	¦

	опорных ребер) L:          	¦	           	¦

	  5964 и 5994              	¦	  +/- 4,0  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  11962 и 11992            	¦	  +/- 5,0  	¦

	---------------------------+-----------+--------------------------

	  Высота балок (расстояние 	¦	           	¦	        Рисунок

	между наружной гранью      	¦	           	¦

	верхнего пояса и торцом    	¦	           	¦

	опорного ребра) Н:         	¦	           	¦

	           до 1000         	¦	  +/- 1,5  	¦

	  св. 1000 "  1650         	¦	  +/- 2,0  	¦

	---------------------------+-----------+--------------------------

	  Расстояние между осями   	¦	  +/- 0,8  	¦	        Рисунок

	отверстий и торцом опорного	¦	           	¦

	ребра l; l ; l             	¦	           	¦

	          1   2            	¦	           	¦

	  Расстояние между осями   	¦	  +/- 0,8  	¦

	отверстий в опорном ребре А	¦	           	¦

	---------------------------+-----------+--------------------------

	  Расстояние между осями   	¦	  +/- 1,6  	¦	        Рисунок

	отверстий для креплений    	¦	           	¦

	крановых рельсов в верхнем 	¦	           	¦

	поясе балки А              	¦	           	¦

	2.3. Предельные отклонения формы и расположения поверхностей деталей балок
	от проектных приведены в табл. 2.

	Таблица 2

	мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------------------T-----------T-------------------------

	   Наименование отклонения  	¦	Пред. откл.	¦	         Эскиз

	                            	¦	  дельта   	¦

	----------------------------+-----------+-------------------------

	  Допуски прямолинейности и 	¦	           	¦	       Рисунок

	плоскостности поясов балок в	¦	           	¦

	месте примыкания к стенке   	¦	           	¦

	при длине L:                	¦	           	¦

	  5964 и 5994               	¦	    5,0    	¦

	  11962 и 11992             	¦	    8,0    	¦

	----------------------------+-----------+-------------------------

	  Допуск перпендикулярности 	¦	           	¦	       Рисунок

	поверхности верхнего пояса и	¦	           	¦

	стенки балки при ширине     	¦	           	¦

	пояса В:                    	¦	           	¦

	          до 250            	¦	    1,3    	¦

	  св. 250 "  500            	¦	    2,0    	¦

	----------------------------+-----------+-------------------------

	  Вогнутость стенки балок   	¦	           	¦	       Рисунок

	при высоте стенки Н:        	¦	           	¦

	           до 1000          	¦	    3,0    	¦

	  св. 1000 "  1600          	¦	    5,0    	¦

	----------------------------+-----------+-------------------------

	  Допуск перпендикулярности 	¦	    0,3    	¦	       Рисунок

	торца опорного ребра к      	¦	           	¦

	вертикальной оси балки      	¦	           	¦

	----------------------------+-----------+-------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  Допуск перпендикулярности 	¦	           	¦	       Рисунок

	вертикальной плоскости      	¦	           	¦

	опорного ребра к            	¦	           	¦

	горизонтальной оси балки при	¦	           	¦

	высоте балки Н:             	¦	           	¦

	           до 1000          	¦	    2,0    	¦

	  св. 1000 "  1650          	¦	    3,0    	¦

	----------------------------+-----------+-------------------------

	  Смещение оси стенки балки 	¦	    3,0    	¦	       Рисунок

	с проектного положения      	¦	           	¦

	2.4. Шероховатость механически обработанной торцевой поверхности опорного
	ребра не должна быть более Ra 12,5 мкм по ГОСТ 2789-73. Кромки поясов
	подкрановых балок после машинной кислородной резки не должны иметь
	неровностей, превышающих 0,3 мм.

	2.5. Детали балок в зависимости от расчетной температуры должны изготовляться
	из сталей классов, приведенных в табл. 3.

	Таблица 3

	----------------T-------------T-----------------------------------

	  Наименование  	¦	  Сортамент  	¦	Класс стали для зданий, возводимых

	     детали     	¦	             	¦	     при расчетной температуре

	                	¦	             	+-----------------------T-----------

	                	¦	             	¦	  минус 40 °С и выше   	¦	ниже минус

	                	¦	             	+----------T------------+	 40 °С до

	                	¦	             	¦	Вариант 1.	¦	 Вариант 2. 	¦	минус 65 °С

	                	¦	             	¦	 Из стали 	¦	  Из стали  	¦

	                	¦	             	¦	  одного  	¦	двух классов	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                	¦	             	¦	  класса  	¦	            	¦

	----------------+-------------+----------+------------+-----------

	Пояс           	¦	ГОСТ 82-70,  	¦	 С 38/23  	¦	  С 46/33   	¦	  С 46/33

	                	¦	ГОСТ 19903-74	¦	    или   	¦	 (С 44/29)  	¦	 (С 44/29)

	----------------+	             	¦	 С 46/33  	+------------+

	Стенка         	¦	             	¦	(С 44/29) 	¦	  С 38/23   	¦

	----------------+	             	¦	          	+------------+

	Опорное ребро  	¦	             	¦	          	¦	  С 46/33   	¦

	                	¦	             	¦	          	¦	 (С 44/29)  	¦

	----------------+-------------+----------+------------+

	Ребро жесткости	¦	ГОСТ 103-76, 	¦	       С 38/23         	¦

	                	¦	ГОСТ 19903-74	¦	                       	¦

	Примечания. 1. Марки сталей должны приниматься по СНиП II-В.3-72 и СНиП II-
	28-73.

	2. Вариант 1 или 2 выбирается на основании результатов сравнения их технико-
	экономических показателей.

	2.6. Материалы для сварки должны приниматься в соответствии со СНиП II-В.3-
	72.

	2.7. Поясные швы должны выполняться автоматической сваркой с плавным
	переходом швов к основному металлу.

	2.8. При выполнении сварных швов, соединяющих верхний пояс со стенкой,
	должен обеспечиваться полный провар стенки на всю ее толщину.

	2.9. Все сварные швы должны быть непрерывными.

	2.10. Заводские стыки листов поясов и стенок балок должны выполняться встык
	без накладок с применением двухсторонней сварки. Односторонняя сварка допускается
	при условии подварки корня шва.

	2.11. Поверхность стыковых швов листов поясов должна быть зачищена
	заподлицо с основным металлом. Допускается зачистка швов только в местах установки

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	кранового рельса и соединений листов со стенкой.

	2.12. При выполнении стыковых сварных швов должен обеспечиваться полный
	провар. Расчетное сопротивление наплавленного металла должно быть равно
	расчетному сопротивлению основного металла.

	2.13. Балки должны быть огрунтованы и окрашены. Грунтовка и окраска должны
	соответствовать пятому классу покрытия по ГОСТ 9.032-74.

	3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

	3.1. Балки должны поставляться предприятием-изготовителем комплектно.

	В состав комплекта должны входить:

	балки или блоки балок;

	монтажные прокладки толщиной 6 мм в количестве, равном количеству балок;

	техническая документация в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-78.

	3.2. Подкрановые балки для среднего ряда колонн должны поставляться блоками.

	Блок должен состоять из двух балок, соединенных по верхнему поясу тормозным
	устройством и установленными между двумя балками вертикальными связями для
	обеспечения неизменяемости на время транспортирования блока.

	Допускается по согласованию между предприятием-изготовителем и
	потребителем поставлять раздельно балки, устанавливаемые по средним рядам колонн.

	4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	4.1. Балки для проверки соответствия их требованиям настоящего стандарта
	должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя поштучно.

	4.2. Контроль отклонения линейных размеров балок и их деталей (в том числе
	размеров поперечных сечений листов) от номинальных, отклонения формы и
	расположения поверхностей деталей от проектных, качества сварных соединений и
	подготовки поверхности под защитные покрытия должен производиться до
	грунтования балок.

	4.3. Потребитель имеет право производить приемку балок применяя при этом

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	правила приемки и методы контроля, установленные настоящим стандартом.

	5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	5.1. Контроль отклонения линейных размеров балок и их деталей от
	номинальных, отклонения формы и расположения поверхностей деталей от проектных,
	а также шероховатости механически обработанной поверхности следует производить
	универсальными методами и средствами.

	5.2. Контроль качества швов сварных соединений и размеров их сечений должен
	производиться в соответствии со СНиП III-18-75.

	6. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	6.1. Изготовленные балки должны быть замаркированы.

	На каждой балке должны быть нанесены следующие маркировочные знаки:

	номер заказа;

	номер чертежа КМД, по которому изготовлена балка;

	условное обозначение балок по чертежу КМД с указанием порядкового номера
	изготовления.

	Пример маркировки:

	                            300

	                            --- Б1-2,

	                             5

	где 300 - номер заказа;

	5 - номер чертежа КМД;

	Б1 - условное обозначение;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2 - порядковый номер изготовления.

	6.2. Маркировочные знаки должны наноситься несмываемой краской на
	наружной стороне одного из опорных ребер - выше монтажной прокладки и на
	наружной стороне нижнего пояса - в средней части балки.

	6.3. При транспортировании и хранении балки должны опираться на деревянные
	подкладки и прокладки.

	Толщина деревянных подкладок должна быть не менее 50 мм при
	транспортировании и не менее 150 мм при хранении балок на строительной площадке.

	Толщина прокладок должна быть не менее 25 мм.

	Длина подкладок и прокладок должна быть больше габарита опирания балок не
	менее чем на 100 мм.

	При транспортировании и хранении должна быть обеспечена надежность
	закрепления балок и сохранность их от повреждений.

	Монтажные прокладки должны быть соединены с опорными ребрами
	временными болтами.

	Балки должны храниться в штабелях высотой не более чем 2,3 м.

	7. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

	7.1. Монтаж балок должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ
	23118-78 и СНиП III-18-75.

	8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	8.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие балок требованиям
	настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и
	монтажа, установленных стандартом.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.