Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 13 января 1989 г. N 6

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 19592-80 "ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-
	ВОЛОКНИСТЫЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"

	Дата введения

	1 января 1990 года

	Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного
	строительного комитета СССР от 13.01.1989 N 6.

	На обложке и первой странице под обозначением стандарта заменить ссылки: СТ
	СЭВ 819-77 на СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 820-77 на СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 1149-78
	на СТ СЭВ 6013-87.

	Вводная часть. Второй абзац. Заменить слово: "окрашенной" на "лакированной";

	третий абзац изложить в новой редакции: "Стандарт полностью соответствует
	требованиям СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-79, СТ СЭВ 1773-79 и СТ СЭВ 6011-87,
	СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6013-87 в части древесно-волокнистых плит, а также ИСО
	767-75, ИСО 768-72, ИСО 769-72, ИСО 819-75".

	Пункты 1.1, 4.3, 4.3.1, 5.3.1. Заменить слово: "набухание" на "разбухание".

	Пункт 1.1. Таблица 1. Графа "Размеры образцов". Заменить значения: "(25h + 50) х
	75, где h - толщина плиты" на "(kh + 50) х 50 <*>";

	таблицу дополнить сноской:

	"<*> h - номинальная толщина плиты, мм;

	k - коэффициент кратности равный:

	20 - 25 - для плит с номинальной толщиной менее 8 мм;

	10 - 15 - для плит с номинальной толщиной 8 мм и более".
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 1.2. Последний абзац изложить в новой редакции: "Пример схемы отбора
	образцов для испытания твердых плит приведен на черт. 1";

	чертеж 1 заменить новым:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - образцы для определения плотности и разбухания по толщине; 2 - образцы для
	определения водопоглощения лицевой поверхностью; 3 - образцы для
	определения влажности; 4 - образцы для определения предела прочности при
	изгибе; 5 - образцы для определения предела прочности при растяжении
	перпендикулярно к пласти

	Черт. 1

	Пункт 1.3. Первый абзац. Исключить слова: "и на черт. 2".

	Пункт 1.5 дополнить абзацем: " При приемосдаточных испытаниях, если
	влажность плит находится в установленных стандартом на продукцию пределах,
	допускается заменять кондиционирование образцов выдержкой в течение не менее 24
	ч".

	Пункт 1.6. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 2

	--------------T---------------------------------------------------

	   Виды плит  	¦	              Погрешность измерения

	              	+------------------T----------------T---------------

	              	¦	длины и ширины, мм	¦	   толщины, мм  	¦	   массы, %

	--------------+------------------+----------------+---------------

	Твердые      	¦	       0,1        	¦	      0,01      	¦	     0,1

	Мягкие       	¦	       0,5        	¦	      0,1       	¦	     0,1

	Пункт 1.7 исключить.

	Пункт 2.1. Четвертый абзац изложить в новой редакции: "Диаметр D
	цилиндрической поверхности опор и ножа должен быть равен:

	(15 +/- 0,5) мм - для образцов номинальной толщиной менее 8 мм;

	(30 +/- 0,5) мм - для образцов номинальной толщиной 8 мм и более";

	примечание дополнить словами: "шириной (20 +/- 2) мм и длиной не менее
	ширины образца".

	Пункт 2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 6371-73 на ГОСТ 25336-82.

	Пункт 2.6. Заменить ссылку: ГОСТ 19491-74 на ГОСТ 24104-80.

	Пункт 2.7. Заменить ссылку и значение: ГОСТ 7076-78 на ГОСТ 7076-87, 0,01 г на
	0,1%.

	Пункт 2.8. Исключить ссылку: ГОСТ 10388-81.

	Пункт 2.9. Заменить ссылку: ГОСТ 166-73 на ГОСТ 166-80.

	Пункт 2.10 изложить в новой редакции: "2.10. Металлическая линейка по ГОСТ
	427-75".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 2.13. Заменить ссылку: ГОСТ 2874-73 на ГОСТ 2874-82.

	Раздел 3 исключить.

	Пункт 4.1.2 после слов "Высушенные образцы" дополнить словами: "перед каждым
	последующим взвешиванием";

	дополнить абзацем: "Для ускорения высушивания допускается измельчать
	образцы. При этом для исключения потери материала взвешивание и высушивание
	производят в металлической, стеклянной или фарфоровой бюксе с интервалами между
	двумя последовательными взвешиваниями через 0,5 ч высушивания".

	Пункт 4.2.2 дополнить словами: "между двумя точками согласно черт. 3".

	Пункт 4.2.3. Чертеж 3 заменить новым:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	Пункт 4.2.4 исключить.

	Пункт 4.3.4 изложить в новой редакции: " 4.3.4. Время выдержки образцов в воде
	2 ч +/- 5 мин или 24 ч +/- 15 мин устанавливают в соответствии с требованиями
	стандарта на продукцию".

	Пункт 4.4.3 изложить в новой редакции: "4.4.3. Толщину образца измеряют в
	центре пласти образца";

	чертеж 5 исключить.

	Пункты 4.4.4, 4.4.7 изложить в новой редакции: "4.4.4. Расстояние между
	центрами опор l устанавливают с погрешностью не более 1 мм, равным:

	20 - 25-кратной номинальной толщине для плит с номинальной толщиной менее
	8 мм;

	10 - 15-кратной номинальной толщине для плит с номинальной толщиной 8 мм и
	более.

	Коэффициент кратности должен соответствовать кратности, принятой для
	определения длины образца по п. 1.1.

	4.4.7. Нагружение образца производят с постоянной скоростью до разрушения и
	регистрируют максимальную нагрузку с погрешностью до 1%.

	Время от начала нагружения до разрушения образца должно составлять (60 +/- 20)
	с".

	Пункт 4.5.2 исключить.

	Раздел 4 дополнить пунктами - 4.6 - 4.8: "4.6. Контроль размеров и формы плит
	осуществляют по ГОСТ 27680-88.

	4.7. Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты
	определяют по ГОСТ 26988-86.

	4.8. Определение водопоглощения лицевой поверхностью

	4.8.1. После кондиционирования и взвешивания образцов производят
	гидроизоляцию их кромки оборотной пласти.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Гидроизоляцию осуществляют погружением образцов в расплавленный парафин
	по ГОСТ 23683-79 при температуре (85 +/- 5) °С кромками и оборотной пластью. При
	нанесении парафина на кромки образец погружают каждой кромкой в парафин на
	глубину 3 мм.

	4.8.2. После остывания парафина образцы повторно взвешивают.

	4.8.3. Образцы выдерживают в воде в течение 24 ч +/- 15 мин в соответствии с
	требованиями пп. 4.3.2, 4.3.3.

	4.8.4. После извлечения из воды образцы устанавливают на ребро для свободного
	стекания воды, фильтровальной бумагой удаляют капли и не позднее чем через 10 мин
	взвешивают".

	Пункты 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.4.1. Заменить слово: "точностью" на "округлением".

	Пункт 5.1. Последний абзац исключить.

	Пункт 5.2. Заменить обозначение 	 на 	;

	формулу и экспликацию изложить в новой редакции:

	",

	где m - масса образца, г;

	l, b, h - соответственно длина, ширина и толщина образца, мм".

	последний абзац исключить.

	Пункт 5.3.2 исключить.

	Пункт 5.4. Исключить единицы: (кгс/см2), (кгс), (см).

	Пункт 5.4.1. Исключить значения: 5 кгс/см2, 1 кгс/см2.

	Пункт 5.4.2 исключить.

	Раздел 5 дополнить пунктами - 5.5 - 5.7: "5.5. Водопоглощение лицевой

	поверхностью 	 в процентах вычисляют с округлением по 0,1% по формуле

	,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	где 	 - масса образца без гидроизоляции, г;

	- масса образца с гидроизоляцией, г;

	- масса образца с гидроизоляцией после вымачивания, г.

	5.6. Для определения величины показателей по плите определяют средние
	арифметические значения результатов испытаний всех образцов, отобранных из
	данной плиты, с округлением, указанным для расчета по отдельному образцу.

	5.7. Результаты испытаний включают в протокол (журнал) испытаний".

	Приложение исключить.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.