Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 29 апреля 1987 г. N 1480

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 25040-81 "МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
	ОГНЕУПОРНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЗУЧЕСТИ ПРИ
	СЖАТИИ"

	Дата введения

	1 сентября 1987 года

	Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 29.04.1987 N 1480.

	Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1509.

	Пункт 3.2. Второй абзац изложить в новой редакции: "Испытания проводят с
	нагрузкой образца перед началом нагревания и по достижении заданной температуры".

	Пункт 4.2. Заменить слова: "По вычисленным значениям" на "При проведении
	испытания с нагрузкой образца перед началом нагревания";

	дополнить словами: "При проведении испытания с нагрузкой образца по
	достижении заданной температуры экспериментальная кривая не строится".

	Пункт 4.3. Первый абзац изложить в новой редакции: "При проведении
	испытания с нагрузкой образца перед началом нагревания результаты определения
	ползучести вычисляют по откорректированной кривой (черт. 4)";

	заменить слова: "кривую деформации в функции температуры и времени" на
	"кривую деформации в функции температуры и времени при испытании с нагрузкой
	образца перед началом нагрева и кривую деформации в функции времени при
	испытании с нагрузкой образца по достижении заданной температуры";

	после слов "	, если не определяют 	" дополнить словами: "при испытании с
	нагрузкой образца перед началом нагревания".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.