Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 22 декабря 1988 года N 254

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26819-86 "ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
	НАПОРНЫЕ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ
	УСЛОВИЯ"

	Дата введения

	1 января 1989 года

	Пункт 1.4. Пример условного обозначения. Третий абзац. Заменить слово:
	"цилиндр" на "сердечник".

	Пункт 2.6.1 после слова "бетона" дополнить ссылкой: "по ГОСТ 26633-85".

	Пункты 2.6.5, 2.6.6, 2.7.1 изложить в новой редакции: "2.6.5. В случае пропитки
	наружного слоя бетона труб композицией из петролатума (90 +/- 2)% и высших жирных
	кислот (10 +/- 1)% ее глубина не должна быть менее 10 мм и более 15 мм.

	2.6.6. Водопоглощение наружного слоя бетона труб не должно превышать 9% для
	бетона, не пропитанного композицией из петролатума, и 3% для бетона, пропитанного
	этим составом.

	2.7.1. Цилиндр сердечника труб следует изготовлять из холоднокатаной стали
	обыкновенного качества марки ВСт3сп или ВСт3пс толщиной 1,5 мм для труб
	диаметром условного прохода 250 и 300 мм и толщиной 2,0 мм для труб диаметром
	условного прохода 400 - 600 мм. Допускается изготовлять из указанной стали цилиндр
	толщиной 1,5 - 1,8 мм для труб диаметром условного прохода 400 - 600 мм.

	Технические требования - по ГОСТ 380-71, сортамент - по ГОСТ 19904-74 и
	ГОСТ 19851-74".

	Пункт 2.7.6. Исключить слова: "от окислов".

	Пункт 2.7.7. Заменить слова: "по окончании" на "в процессе".

	Пункт 2.7.9 изложить в новой редакции: "2.7.9. Поверхность цилиндра и
	спиральной арматуры в процессе навивки на трубу следует смачивать цементной
	пастой (цемент и вода) в отношении 0,6. Цементная паста того же состава должна быть

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	нанесена на поверхность стального сердечника после навивки арматуры, а при
	изготовлении труб без пропитки - дополнительно на свежеотформованный наружный
	бетонный слой".

	Пункт 2.7.10 дополнить абзацем: "Допускается до 01.01.90 использовать в качестве
	защитного покрытия эмали типа ЭП или другие аналогичные химически стойкие
	материалы".

	Пункт 2.7.11 изложить в новой редакции: "2.7.11. Коррозионно-стойкое
	металлическое покрытие на соединительных кольцах труб не должно иметь шелушения,
	сколов, вздутий и растрескивания".

	Пункт 2.9.1 исключить.

	Пункт 2.9.4 изложить в новой редакции: "2.9.4. Толщина шламовой пленки на
	внутренней поверхности трубы должна быть не более 2,0 мм".

	Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить слова: "(одно кольцо на трубу)" на "(число
	колец должно соответствовать числу труб плюс 10%)";

	последний абзац исключить.

	Пункт 4.2. Исключить слова: "прочности сцепления коррозионно-стойкого
	покрытия на соединительных кольцах".

	Пункт 4.5.3. Последний абзац исключить.

	Пункт 4.6. Заменить значение: 18 на 15.

	Пункты 4.8, 4.8.1, 4.8.2 исключить.

	Пункт 4.10. Заменить ссылки: "пп. 4.3, 4.8 - 4.8.2" на "п. 4.3";

	исключить слово: "одноступенчатого".

	Пункт 5.5. Исключить слова: "от окислов".

	Пункт 5.6. Исключить слова: "контролируемых по окончании натяжения".

	Пункт 5.7. Исключить слова: "и его прочность сцепления с металлом
	соединительных колец труб".

	Пункт 5.8. Заменить обозначение: ИЗС-2Н на ИЗС.

	Пункт 5.12 исключить.

	Приложение 1. Чертежи 3, 5. Исключить обозначение: Rz40;

	чертеж 7. Примечание 1 изложить в новой редакции: "1. Места приварки
	закладных изделий и сами изделия после присоединения электрической перемычки
	покрыть эмалью типа ЭП или другими аналогичными химически стойкими защитными

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	покрытиями".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.