Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 5 августа 1987 г. N 164

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 25781-83 "ФОРМЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ
	ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Группа Ж33

	Дата введения

	1 октября 1987 года

	На обложке и первой странице стандарта под словами "Издание официальное"
	проставить букву: "Е".

	Под наименованием стандарта исключить код ОКП: "48 4224".

	Вводная часть. Первый абзац после слов "(далее - формы)" дополнить словами: "и
	бортоснастку";

	второй абзац после слова "лифтов" дополнить словами: "для изделий из ячеистых
	бетонов".

	Пункт 2.2.1. Третий абзац изложить в новой редакции: "жесткость конструкции,
	ограничивающую деформации от статических и динамических нагрузок и
	технологических воздействий, превышающие установленные настоящим стандартом и
	технической документацией на форму".

	Пункт 2.3.1. Первый абзац изложить в новой редакции: "Формы должны
	изготовляться из стали марок БСт3 с гарантией свариваемости (оговаривается при
	заказе стали) или ВСт3 по ГОСТ 380-71 любой категории и степени раскисления".

	Пункт 2.4.2. Первый абзац. Заменить слово: "защищена" на "зачищена".

	Пункт 2.5.5. Заменить слова: "не грубее Ra 40 мкм" на "	 40 мкм".

	Пункт 2.6.2. Примечание изложить в новой редакции:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	"Примечания. 1. Классы точности бетонных и железобетонных изделий
	определяют по нормативно-технической и проектной документации на эти изделия, и
	также по ГОСТ 21779-82. Точность форм принимают на 1 - 2 класса выше точности
	изделий.

	2. В случае технической необходимости по усмотрению предприятия
	(организации)-разработчика технической документации на формы допускается
	изменять величины предельных отклонений внутренних размеров формы с
	сохранением величины поля допуска".

	Пункт 2.6.3а изложить в новой редакции: "2.6.3а. Предельные отклонения от
	номинального размера между кромкой борта и фасонным элементом профиля на всей
	его длине (в поперечном сечении борта) не должны превышать +/- 2 мм. В технически
	обоснованных случаях допускается в рабочей документации на формы назначать другие
	предельные отклонения".

	Пункт 2.6.6. Первый абзац. Заменить слова: "плюс 2, минус 1 мм" на "+/- 2 мм";

	второй абзац. Заменить слова: "1 мм на всей высоте упора" на "1/50 размера по
	высоте участка опирания анкера предварительно напрягаемого арматурного стержня".

	Пункт 2.6.7. Второй абзац изложить в новой редакции:

	    "Высота борта        Отклонение от перпендикулярности

	      До 250                           2,5

	     Св. 250 до 500                    3,5";

	дополнить абзацем: "При высоте бортов св. 500 мм отклонение от
	перпендикулярности их рабочей поверхности к плоскости поддона не
	регламентируется; при наличии такого требования к изготовляемому в форме
	железобетонному изделию допускаемые отклонения назначаются на один класс выше
	по сравнению с изделием".

	Пункт 2.6.8 дополнить абзацем: "Для форм с предварительно задаваемым выгибом
	(прогибом), указанным в технической документации на форму, регламентируется
	отклонение от прямолинейности рабочей поверхности поддона только на длине 2 м".

	Пункт 2.6.9. Второй абзац изложить в новой редакции: "Для поддонов с
	предварительно задаваемым выгибом (прогибом) отклонение от плоскостности
	рабочей поверхности не регламентируется. Величина выгиба (прогиба) не должна
	выходить за пределы номинального интервала выгиба (прогиба), указанного в
	технической документации на форму".

	Пункт 2.6.10 исключить.

	Пункт 2.6.11. Первый абзац. Исключить слова: "При этом толщина плит,
	устанавливаемых на одну форму, не должна отличаться более чем на 1 мм".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 2.6.15. Заменить слова: "0,5 длины примыкания; для форм, аттестуемых по
	высшей категории качества, общая длина местных зазоров не должна превышать 0,25
	длины примыкания" на "одной трети длины примыкания".

	Раздел 2 дополнить пунктами - 2.6.9а, 2.6.17: "2.6.9а. Указанные в пп. 2.6.8 и 2.6.9
	требования к допускаемым отклонениям от прямолинейности и плоскостности рабочей
	поверхности поддона не распространяется на поверхности (кессоны поддона),
	образующие выемки в ребристых плитах покрытий и перекрытий. Отклонения от
	прямолинейности и плоскостности указанных поверхностей не регламентируются.

	2.6.17. В технически обоснованных случаях рекомендуется производить отжиг
	формы в сборе или ее элементов в отдельности".

	Пункт 2.8.1. Первый абзац. Заменить слова: "покрытий 4/1 и 	 по ГОСТ 9.032-
	74" на

	"	 - для форм, изготовляемых для внутреннего рынка во всех климатических
	исполнениях, и для поставки на экспорт в климатических исполнениях У, ХЛ, ТС по
	ГОСТ 15150-69;

	- для форм, поставляемых на экспорт в климатическом исполнении ТВ по
	ГОСТ 15150-69";

	второй абзац. Заменить обозначение: "VI" на "VII".

	Пункт 2.9 изложить в новой редакции: "2.9. Средний ресурс форм до капитального
	ремонта должен быть не менее 550 циклов; установленный ресурс - не менее 320
	циклов.

	Примечание. Величина ресурса подтверждается на основании отзывов
	потребителей форм".

	Пункт 3.8. Заменить слово: "парение" на "выделение пара".

	Пункт 4.2. Первый, третий абзацы изложить в новой редакции: "Каждая форма
	должна быть укомплектована сопроводительной документацией, в состав которой
	входят паспорт и сборочный чертеж формы. Опалубочные чертежи изделий,
	изготовляемых в данной форме, включают в состав сборочного чертежа формы по
	усмотрению организации-разработчика технической документации на форму. Карту
	смазки на формы (поддоны) не составляют. Места смазки, вид смазочного материала и
	периодичность смазки указывают в паспорте на форму или ее элементы";

	"Допускается партию однотипных форм или форм одного вида и назначения для
	каждого конкретного потребителя комплектовать одним паспортом, при этом
	ведомость комплекта поставки, свидетельство о приемке и гарантийное обязательство,
	входящие в состав паспорта, составляют на каждую форму";

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	дополнить абзацем: "Сопроводительная документация на формы, поставляемые на
	экспорт - по ГОСТ 6.37-79 и заказу-наряду внешнеторговой организации".

	Пункт 5.3. Первый абзац. Заменить слово: "конструкторской" на "технической";

	предпоследний абзац исключить;

	последний абзац изложить в новой редакции: "Перечень форм, подлежащих
	предварительным и приемочным испытаниям, в том числе форм, в которых
	производится пробное изготовление изделий, устанавливает разразботчик технической
	документации по согласованию с предприятием-изготовителем форм (число пробных
	формовок определяется соглашением сторон). Целесообразность проведения пробного
	изготовления изделий при приемочных испытаниях устанавливает организация-
	разработчик технической документации совместно с предприятием-изготовителем
	форм".

	Пункт 5.4 дополнить абзацем: "Поддоны или другие элементы форм,
	поставляемые как конечная продукция, испытывают в количестве 1 шт. от партии 2000
	шт., но не реже чем один раз в год".

	Пункт 6.4 дополнить словами: "в местах плотного, без зазора, прилегания бортов к
	настилу поддона".

	Раздел 6 дополнить пунктом - 6.5а: "6.5а. Предварительно задаваемый выгиб
	(прогиб) поддона измеряют струной и измерительной линейкой. Измерения проводят
	по краям поддона по его поперечной оси".

	Пункт 6.7 дополнить абзацем: "Отклонение от перпендикулярности опорной
	поверхности упора к рабочей поверхности настила поддона проверяют путем
	измерения зазоров между нижней и верхней точками участка опирания анкера и
	ребром поверочного угольника 90° по ГОСТ 3749-77, установленного на настиле
	поддона, или другими средствами измерения, аттестованными в установленном
	порядке. Величину зазоров измеряют измерительной линейкой или щупом".

	Пункт 6.8. Исключить слова: "большим или меньшим 90°".

	Пункт 6.10. Первый абзац после слова "струны" дополнить словами: "из проволоки
	диаметром не более 0,5 мм по ГОСТ 3282-74 или ГОСТ 9389-75, натягиваемой
	усилием не менее 5 кгс".

	Пункт 6.1.1. Заменить слова: "по пп. 6.6 - 6.10а" на "по пп. 6.5 - 6.10а".

	Пункт 6.12 изложить в новой редакции: "6.12. Швы сварных соединений
	контролируют по ГОСТ 3242-79".

	Пункт 7.1.2. Исключить слова: "по ГОСТ 1.9-67"; после слов "условное
	обозначение формы" дополнить словами: "присвоенное ей в технической
	документации"; заменить слова: "заводской номер формы" на "порядковый номер
	формы по системе нумерации предприятия-изготовителя".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 7.1.3. Заменить слова: "надпись СССР" на "условное обозначение формы,
	присвоенное ей в технической документации"; "заводской номер" на "порядковый
	номер формы по системе нумерации предприятия-изготовителя".

	Пункт 7.3.1 исключить.

	Пункт 7.3.2 дополнить абзацем: "При температуре окружающей среды минус 40 °С
	и ниже подъем форм должен производиться при помощи инвентарных
	приспособлений по схеме строповки, разработанной организацией-разработчиком
	технической документации на эти формы".

	Пункт 7.3.4. Исключить слова: "при температуре воздуха не ниже минус 30 °С".

	Приложение 4. Заменить слова: "размеров деталей" на "свободных размеров
	деталей".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.