Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 20 сентября 1991 г. N 7

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ИЗДЕЛИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО
	КАМНЯ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Natural stone architectural details. Specifications
	ГОСТ 23342-91

	Группа Ж33

	ОКП 57 1440

	Срок введения

	1 января 1992 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством промышленности строительных
	материалов СССР.

	Разработчики: М.Л. Нисневич, д-р техн. наук (руководитель темы); Н.С. Левкова,
	канд. техн. наук; Ю.И. Сычев, канд. техн. наук; Г.В. Курова; Т.А. Фиронова.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по строительству и инвестициям от 20.09.1991 N 7.

	3. Взамен ГОСТ 23342-78.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	-----------------------------------T------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    Обозначение НТД, на который    	¦	         Номер пункта

	            дана ссылка            	¦

	-----------------------------------+------------------------------

	ГОСТ 427-75                        	¦	3.2

	ГОСТ 3749-77                       	¦	3.2

	ГОСТ 7502-89                       	¦	3.2

	ГОСТ 8026-75                       	¦	3.2

	ГОСТ 9479-84                       	¦	Вводная часть, 1.3.1,

	                                   	¦	1.3.13, 2.9, 3.1

	ТУ 2-034-225-87                    	¦	3.2

	Настоящий стандарт распространяется на архитектурно-строительные изделия
	(далее - изделия), изготовляемые из блоков природного камня, отвечающих
	требованиям ГОСТ 9479, или непосредственно из монолита горной породы,
	обладающей декоративными свойствами.

	Стандарт не распространяется на профильные изделия (колонны, базы колонн,
	карнизы, шары, балясины, криволинейные парапеты, детали мостов и набережных и
	др.) и изделия для реставрационных работ.

	1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.1. Изделия должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта по технологическим регламентам и рабочим чертежам, утвержденным в
	установленном порядке.

	1.2. Типы и основные размеры

	1.2.1. К пиленым относят изделия, которые получены выпиливанием, а к колотым
	- выкалыванием.

	Допускается изготовление колотых изделий с двумя - четырьмя гранями,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	полученными выпиливанием.

	1.2.2. Изделия подразделяют на следующие виды:

	плиты (цокольные, накрывочные и подоконные);

	ступени;

	проступи;

	парапеты прямоугольные.

	1.2.3. Номинальная длина изделий должна быть от 400 до 1500 мм.

	Номинальные ширина и толщина изделий указаны в табл. 1.

	Таблица 1

	--------------------------T---------------------------------------

	       Вид изделий        	¦	        Номинальные размеры, мм

	                          	+------------------T--------------------

	                          	¦	     Ширина В     	¦	      Толщина Н

	--------------------------+------------------+--------------------

	Плиты цокольные:          	¦	                  	¦

	  пиленые                 	¦	200 - 1200        	¦	30 - 80

	  колотые                 	¦	200 - 1200        	¦	100 - 300

	Плиты накрывочные:        	¦	                  	¦

	  пиленые                 	¦	200 - 500         	¦	30 - 60

	  колотые                 	¦	200 - 500         	¦	100 - 120

	Плиты подоконные          	¦	200 - 400         	¦	30 - 40

	Ступени:                  	¦	                  	¦

	  пиленые                 	¦	200 - 400         	¦	40 - 120

	  колотые <*>             	¦	В = 260 - 400     	¦	Н = 120 - 170

	                          	¦	В' = 230 - 350    	¦	Н' = 150 - 200

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Проступи пиленые          	¦	200 - 400         	¦	30 - 60

	Парапеты прямоугольные:   	¦	                  	¦

	  пиленые                 	¦	500 - 1200        	¦	80 - 200

	  колотые                 	¦	500 - 800         	¦	200 - 300

	                          	¦	800 - 1200        	¦	300 - 400

	------------------------------

	<*> Для колотых ступеней: В - ширина и Н - толщина лицевой поверхности; В' -
	ширина по низу; Н' - полная толщина.

	Допускается по согласованию с потребителем изготовление изделий с другими
	номинальными размерами.

	1.2.4. Предельные отклонения от номинальных размеров пиленых изделий не
	должны превышать, мм:

	    - по длине и ширине:

	      для размеров до 600 мм . . . . . . . . . . . . . . . . +/- 1

	      для размеров св. 600 мм  . . . . . . . . . . . . . . . +/- 2

	    - по толщине:

	      для размеров св. 30 до 50 мм

	       из мрамора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +/- 2

	       из др. пород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +/- 3

	      для размеров св. 50 мм всех видов пород  . . . . . . . +/- 3

	1.2.5. Предельные отклонения от номинальных размеров колотых изделий не
	должны превышать, мм:

	    - по длине и ширине:

	      для полированной, гладкой матовой, шлифованной

	      фактур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +/- 3

	      для термообработанной, точечной, "скала" и др.

	      фактур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +/- 5
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    - по толщине:

	      для полированной, гладкой матовой, шлифованной

	      фактур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +/- 3

	      для термообработанной, точечной, "скала" и др.

	      фактур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +/- 10

	1.2.6. Изделия должны изготовляться прямоугольной или квадратной формы.

	По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление
	криволинейных изделий по заказной спецификации, а также изделий с фаской
	шириной до 5 мм, крепежными отверстиями и пазами.

	1.2.7. Отклонение от прямого угла пиленых изделий на 1 м длины граней не
	должно превышать +/- 1 мм.

	1.2.8. Отклонение от прямого угла колотых изделий на 1 м длины граней, в
	зависимости от фактуры лицевой поверхности, не должно превышать, мм:

	    для полированной,  гладкой матовой,   шлифованной

	    фактур  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +/- 2

	    для термообработанной, точечной, "скала" и других

	    фактур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +/- 3

	1.3. Характеристики

	1.3.1. Изделия из природного камня должны иметь фактуры лицевой поверхности,
	предусмотренные в табл. 2.

	Таблица 2

	-----------T--------------------------T---------------------------

	Тип изделий	¦	Горная порода по ГОСТ 9479	¦	Фактура лицевой поверхности

	-----------+--------------------------+---------------------------

	Плиты      	¦	Прочные породы, породы    	¦	Полированная, гладкая мато-

	цокольные  	¦	средней прочности, низко- 	¦	вая, шлифованная, пиленая,

	пиленые и  	¦	прочные породы (кроме     	¦	обработанная ультразвуком,
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	колотые    	¦	пористых известняка и     	¦	термообработанная, точеч-

	           	¦	доломита, гипсового камня)	¦	ная, "скала"

	Плиты      	¦	То же                     	¦	Полированная, гладкая мато-

	накрывочные	¦	                          	¦	вая, шлифованная, пиленая,

	пиленые и  	¦	                          	¦	обработанная ультразвуком,

	колотые    	¦	                          	¦	термообработанная,

	           	¦	                          	¦	точечная

	Плиты      	¦	Прочные породы, породы    	¦	Полированная, гладкая

	подоконные 	¦	средней прочности, низко- 	¦	матовая, шлифованная

	пиленые    	¦	прочные породы (кроме     	¦

	           	¦	пористых известняка и     	¦

	           	¦	доломита, гипсового камня,	¦

	           	¦	ракушечника)              	¦

	Ступени    	¦	Прочные породы, породы    	¦	Полированная, гладкая

	пиленые и  	¦	средней прочности, низко- 	¦	матовая, шлифованная,

	колотые    	¦	прочные породы (кроме     	¦	пиленая, термообработанная,

	           	¦	пористых известняка и     	¦	точечная

	           	¦	доломита, ракушечника,    	¦

	           	¦	гипсового камня, туфа)    	¦

	Проступи   	¦	То же                     	¦	То же

	Парапеты   	¦	Прочные породы            	¦	Полированная, гладкая мато-

	пиленые и  	¦	                          	¦	вая, шлифованная, пиленая,

	колотые    	¦	                          	¦	обработанная ультразвуком,

	           	¦	                          	¦	термообработанная,

	           	¦	                          	¦	точечная

	Примечание. Допускается применение травертина, туфа и известняка-
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ракушечника с прочностью, МПа, не менее:

	30 - для плит накрывных и ступеней;

	50 - для плит подоконных.

	1.3.2. Фактура лицевой поверхности изделий, в зависимости от способа
	обработки, должна соответствовать указанной ниже:

	полированная - с зеркальным блеском, четким отражением предметов, без следов
	обработки предыдущей операции;

	гладкая матовая (лощеная) - без следов обработки предыдущей операции и с
	полным выявлением рисунка камня;

	шлифованная - равномерно шероховатая со следами обработки, получаемыми
	только при шлифовании, с высотой неровностей рельефа до 0,5 мм;

	пиленая - неравномерно шероховатая с высотой неровностей рельефа до 2 мм;

	обработанная ультразвуком - с выявленным цветом и рисунком камня;

	термообработанная - шероховатая со следами шелушения;

	точечная (бучердованная) - равномерно шероховатая с высотой неровностей
	рельефа до 5 мм;

	"скала" - околотая с высотой неровностей рельефа от 50 до 200 мм без следов
	инструмента.

	По согласованию изготовителя с потребителем допускаются другие виды фактуры
	лицевой поверхности.

	1.3.3. Пиленые изделия с полированной и гладкой матовой фактурой в
	зависимости от качества лицевой поверхности подразделяют на два класса. Пиленые
	изделия 1-го класса не должны иметь на лицевой поверхности видимых повреждений.
	Пиленые изделия 2-го класса могут иметь повреждения, указанные в п. 1.3.4.

	1.3.4. На лицевой поверхности пиленых изделий допускаются повреждения углов
	длиной по ребру не более 5 мм - не более 2 шт., сколы длиной не более 5 мм по ребрам
	периметра изделий:

	    - из прочных пород  . . . . . . . . . . . . .  не более 3 шт.,

	    - из пород средней прочности и низкопрочных

	      пород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . не более 2 шт.

	1.3.5. На лицевой поверхности колотых изделий допускаются повреждения углов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	длиной по ребру не более 15 мм - не более 2 шт., сколы ребер по периметру изделий
	длиной не более 15 мм - не более 3 шт.

	1.3.6. Отклонения от плоскостности на 1 м длины по периметру и диагоналям не
	должны превышать, мм, для пиленых изделий с фактурой:

	    - полированной и гладкой матовой:

	      1-го класса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +/- 1

	      2-го класса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +/- 2

	    - шлифованной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +/- 3

	    - остальных видов . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +/- 5

	1.3.7. Отклонения от плоскостности на 1 м длины по периметру и диагоналям не
	должны превышать, мм, для колотых изделий с фактурой:

	- полированной, гладкой матовой и шлифованной . . . +/- 3;

	- термообработанной, точечной, "скала" и др.  . . . +/- 5.

	1.3.8. Грани изделий, примыкающие к другим изделиям, должны обрабатываться
	под фактуру с высотой неровностей рельефа не более 3 мм, а изделий с фактурой
	термообработанной и "скала"- не более 5 мм.

	1.3.9. Допускаются каверны и раковины только для изделий из травертина, туфа и
	ракушечника, если они не снижают декоративности изделий.

	Примечания. 1. Каверны и раковины, находящиеся на углах и ребрах лицевой
	поверхности изделий из травертина, туфа и ракушечника, не относят к повреждениям
	углов и сколам.

	2. При производстве цокольных плит из травертина, туфа и ракушечника
	допускается заполнение каверн и раковин на их лицевой поверхности мастикой того
	же цвета, что и цвет естественного камня, если не нарушаются эксплуатационные и
	декоративные свойства плиты. Заполнение каверн мастикой осуществляют до
	обработки лицевой поверхности цокольной плиты, обеспечивающей получение
	требуемой фактуры.

	1.3.10. Тыльная сторона всех изделий должна быть чистой (без следов
	загрязняющих пятен и ржавчины).

	1.3.11. Изделия не должны иметь трещин.

	На изделиях из цветного мрамора и мраморизованного известняка допускается
	одна несквозная трещина тектонического происхождения с нарушением сплошности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	шириной не более 0,05 мм и длиной 1/3 ширины изделия. Изделия с указанными
	трещинами должны применяться только для внутренних работ.

	На лицевой поверхности изделий допускаются прожилки и полосы, не
	ухудшающие декоративные свойства изделий.

	1.3.12. Допускается склеивать цокольные, накрывочные и подоконные плиты
	толщиной до 60 мм с использованием водостойкого клея, если при этом не ухудшаются
	их декоративные и прочностные свойства. Склеенные изделия должны состоять не
	более чем из двух частей.

	1.3.13. Показатели физико-механических свойств горных пород, применяемых для
	производства изделий, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9479.

	1.4. Упаковка

	Изделия упаковывают в ящики или ящичные поддоны в вертикальном положении
	не более двух рядов по высоте лицевыми поверхностями друг к другу. Допускается
	упаковка изделий из прочных горных пород, а также ступеней в пакеты. Между
	лицевыми поверхностями полированных изделий укладывают бумажные или
	деревянные прокладки, или стружку.

	Изделия с лицевой поверхностью другой фактуры можно не упаковывать.

	1.5. Маркировка

	На ящике ставят штамп отдела технического контроля и товарный знак
	предприятия-изготовителя, на поддон или пакет прикрепляют бирку со штампом
	отдела технического контроля или товарным знаком предприятия-изготовителя.

	2. ПРИЕМКА

	2.1. Изделия должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-
	изготовителя.

	2.2. Изделия принимают партиями. Партией считают изделия одного типа,
	изготовленные из горной породы одного наименования и одной фактуры лицевой
	поверхности в течение суток.

	2.3. Для проверки соответствия качества изделий требованиям настоящего
	стандарта проводят приемочный контроль.

	2.4. При приемочном контроле изделий определяют:

	геометрические размеры и форму;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	фактуру лицевой поверхности;

	качество лицевой поверхности.

	2.5. Для проверки качества изделий от каждой партии отбирают изделия в
	количестве, указанном в табл. 3.

	Таблица 3

	----------------T---------------T---------------T-----------------

	  Объем партии  	¦	 Объем выборки 	¦	  Приемочное   	¦	   Браковочное

	  изделий, шт.  	¦	 изделий, шт.  	¦	     число     	¦	      число

	----------------+---------------+---------------+-----------------

	До 90           	¦	5              	¦	1              	¦	2

	91 - 150        	¦	8              	¦	2              	¦	3

	151 - 280       	¦	13             	¦	3              	¦	4

	281 - 500       	¦	20             	¦	5              	¦	6

	501 - 1200      	¦	32             	¦	7              	¦	8

	Св. 1200        	¦	50             	¦	10             	¦	11

	2.6. Проверяемое изделие следует считать дефектным, если оно не удовлетворяет
	одному из требований настоящего стандарта.

	2.7. Партию изделий принимают, если количество дефектных изделий в выборке
	меньше или равно приемочному числу, и не принимают, если количество дефектных
	изделий больше или равно браковочному числу.

	2.8. Изделия из партии, не принятой в результате выборочного контроля, следует
	принимать поштучно. При этом, как правило, контролируют соответствие изделий тем
	требованиям, по которым партия не была принята.

	2.9. Каждая партия поставляемых изделий должна иметь документ о качестве, в
	котором указывают:

	наименование и адрес предприятия-изготовителя;

	номер и дату составления документа;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	дату отгрузки;

	номер партии;

	количество изделий в партии и их размеры;

	породу камня, наименование месторождения;

	фактуру лицевой поверхности изделий;

	показатели физико-механических свойств породы, нормируемые по ГОСТ 9479;

	обозначение настоящего стандарта.

	3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	3.1. Показатели физико-механических свойств породы изделий оценивают в
	соответствии с документом о качестве блоков по ГОСТ 9479.

	3.2. Для определения геометрических размеров, отклонений от плоскостности и
	качества лицевой поверхности применяют:

	металлическую линейку длиной 1 м по ГОСТ 8026, ГОСТ 427 и рулетку по ГОСТ
	7502, обеспечивающих измерение с погрешностью 1 мм;

	угольник металлический с углом 90° по ГОСТ 3749;

	щуп по ТУ 2-034-225.

	3.3. Длину и ширину измеряют по двум противоположным ребрам лицевой
	поверхности, толщину - по двум диагонально расположенным углам. Оценивают
	отклонения от номинальных размеров по каждому результату измерения.

	3.4. Отклонение от прямого угла изделий определяют по двум диагонально
	расположенным углам путем измерения щупом просвета между торцевой гранью
	изделия и стороной угольника; результат пересчитывают на 1 м длины граней и
	оценивают для каждого угла отдельно.

	3.5. Для определения отклонения от плоскостности лицевой поверхности изделия
	накладывают стальную линейку по периметру и диагонали изделия, измеряют при
	помощи щупа просвет, образованный поверхностью изделия и линейкой. Результатом
	измерения считают значение наибольшего просвета.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.6. Фактуру лицевой поверхности изделий оценивают визуально.

	3.7. Длину трещин измеряют металлической линейкой. Ширину трещин
	определяют при помощи лупы с 10-кратным увеличением и микрометрической шкалой.

	4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	4.1. Изделия транспортируют автомобильным, железнодорожным и водным
	транспортом в соответствии с действующими на этих видах транспорта правилами
	погрузки, крепления и перевозки грузов, утвержденными в установленном порядке.

	4.2. Тара должна быть приспособлена для механизированной погрузки и
	выгрузки. При погрузке, выгрузке и транспортировании изделий должны быть приняты
	меры, предохраняющие их от загрязнения и повреждения.

	4.3. Изделия хранят на предприятии-изготовителе и у потребителя под навесом
	или на открытых спланированных площадках, обеспечивающих отвод воды и
	предохранение изделий от повреждений и загрязнений. При хранении на складах без
	тары изделия должны быть установлены на деревянных прокладках в вертикальном
	положении лицевыми поверхностями друг к другу. Между полированными изделиями
	укладывают бумажные или деревянные прокладки или стружку.

	Изделия из пород с низкой морозостойкостью должны храниться в условиях,
	предохраняющих их от резкого перепада температур и атмосферных осадков.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.