Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 29 декабря 1985 г. N 265

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ПАНЕЛИ ЛЕГКИЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ
	ПЕНОПЛАСТА
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЕЙ УПРУГОСТИ И СДВИГА
	ПЕНОПЛАСТА
	Lightweight enclosure panels with foam plastic thermal insulation.
	Method of determining modulus of elasticity and shear modulus of foam
	plastic
	ГОСТ 23404-86

	Группа Ж34

	ОКСТУ 5280

	Взамен ГОСТ 23404-78

	Срок введения

	1 января 1987 года

	Разработан Центральным научно-исследовательским институтом строительных
	конструкций им. В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. Кучеренко) Госстроя СССР;

	Московским институтом инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ)
	МПС.

	Исполнители: В.М. Бобряшов, канд. техн. наук; Б.Я. Лащеников, д-р техн. наук
	(руководители темы); С.Б. Ермолов, канд. техн. наук; Л.М. Юрлова; Е.Ф. Зарудный; А.Г.
	Титов; В.В. Еремеева; М.П. Кораблин.

	Внесен Центральным научно-исследовательским институтом строительных

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	конструкций им. В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. Кучеренко);

	Зам. директора А.М. Чистяков.

	Настоящий стандарт распространяется на легкие ограждающие слоистые панели с
	утеплителем из пенопластов, предназначенные для стен и покрытий зданий, и
	устанавливает метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта на
	автоматизированном измерительном приборе АИК-1.

	Применение указанного метода должно предусматриваться в нормативно-
	технических документах, устанавливающих технические требования к панелям с
	утеплителем из пенопластов.

	Термины, обозначения и пояснения, применяемые в настоящем стандарте,
	приведены в справочном Приложении 1.

	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Метод определения модулей упругости (Е) и сдвига (G) заключается в
	возбуждении в образце пенопласта продольных или крутильных затухающих колебаний
	и получении указанных характеристик и периода колебаний (Т) на дисплее ЭВМ
	прибора АИК-1.

	Принципиальная схема и общий вид прибора приведены на черт. 1 и 2.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - образец; 2 - электромагниты; 3 - блок формирования одиночного импульса; 4 -
	блок измерения модулей Е и G; 5 - блок измерения логарифмического декремента
	затухания; 6 - блок отображения информации с дисплеем; 7 - блок измерения
	температуры с дисплеем; 8 - блок электронного регулирования температуры.
	Черт. 1
	Общий вид прибора АИК-1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2.

	1.2. На приборе может быть измерен логарифмический декремент затухания
	(Дельта) для косвенной оценки долговечности панелей ускоренным методом.

	1.3. Образцы для испытаний вырезают из пенопластового слоя панелей в
	заданном (продольном или поперечном) направлении, предварительно удалив
	металлические листы.

	1.4. Модули упругости и сдвига определяют при напряжении, не вызывающем
	механических повреждений образца и составляющем не более 20% от прочности
	пенопласта.

	1.5. Число образцов для испытания устанавливают исходя из коэффициента
	вариации 15% и доверительной вероятности 95%.

	2. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

	2.1. Образцы для испытаний отбирают по схемам, приведенным в ГОСТ 23486-
	79, ГОСТ 24524-80, ГОСТ 24581-81.

	2.2. Образцы для испытания должны иметь форму полого цилиндра с наружным
	диаметром 75 мм, внутренним диаметром 35 мм и высотой, равной толщине
	пенопластового слоя панели, но не менее 45 мм.

	Предельные отклонения размеров образцов не должны быть более +/- 1 мм по
	наружному и внутреннему диаметрам, +/- 1 мм - по высоте.

	2.3. Образцы не должны иметь недовспененных полостей площадью более 0,2
	см2. В образцах не допускаются трещины, раковины, вмятины.

	2.4. На образцы должны быть нанесены обозначения марки панели и направление
	оси образца по отношению к плоскости панелей.

	3. АППАРАТУРА

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Прибор АИК-1 (черт. 2).

	Весы по ГОСТ 24104-80.

	Штангенциркуль по ГОСТ 166-80.

	Линейка по ГОСТ 427-75.

	4. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

	4.1. Перед испытанием образцы измеряют с погрешностью 0,1 мм, взвешивают с
	погрешностью 0,01 г и определяют их плотность по ГОСТ 409-77.

	Массу металлической пластины образца, к которой крепят пьезокерамический
	датчик, определяют с погрешностью 0,01 г.

	4.2. К торцам образцов приклеивают эпоксидным компаундом металлические
	пластины (черт. 3).

	Образец с металлическими пластинами

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - металлические пластины; 2 - образец

	Черт. 3.

	4.3. Образцы до испытания выдерживают в течение 24 ч при температуре (20 +/-
	5) °С и относительной влажности воздуха (65 +/- 5)%.

	4.4. Перед началом испытаний к одной из металлических пластин крепят винтами
	пьезокерамический датчик.

	5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

	5.1. Испытание образцов проводят в помещении при температуре (20 +/- 5) °С и
	относительной влажности воздуха (65 +/- 5)%.

	5.2. Нажатием кнопки 1 "Сеть" на пульте управления (см. черт. 2) включают в
	работу прибор.

	5.3. Подготовленный для испытания образец вводят металлической пластиной в
	кольцевую проточку магнитного захвата (черт. 4). Нажатием кнопки 2 "Магнитный
	захват" образец закрепляют в приборе.

	Схема магнитного захвата

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - образец; 2 - металлическая верхняя пластина; 3 - кольцевая проточка; 4 -
	гайка; 5 - обмотка; 6 - корпус; 7 - сердечник электромагнита

	Черт. 4.

	5.4. Между электромагнитами и пьезокерамическим датчиком при помощи
	микрометрических винтов и индикатора устанавливают зазор, равный 1 мм.

	5.5. Нажатием кнопки 3 "Старт" возбуждают в образце продольные или
	крутильные колебания.

	5.6. На дисплее ЭВМ пульта управления в автоматизированном режиме
	фиксируют значения модулей упругости и сдвига в кгс/см2, а также значения периода
	колебаний в секундах.

	5.7. Нажатием кнопки 4 "Дельта" фиксируют значение логарифмического

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	декремента затухания при продольных или крутильных колебаниях, а также величины
	и порядковые номера амплитуд (А).

	5.8. При необходимости определения модулей упругости и сдвига пенопласта при
	повышенной температуре испытания проводят в термокамере на тех же образцах в
	соответствии с пп. 4.4, 5.2 - 5.7 со следующими дополнениями:

	образцы с металлическими пластинами выдерживают, предварительно открепив
	пьезокерамический датчик, в течение 4 ч при температуре, принятой для испытания,
	после чего образцы охлаждают в течение 0,5 ч в помещении при температуре (20 +/- 5)
	°С и относительной влажности воздуха (65 +/- 5)%;

	температуру в термокамере повышают со скоростью 5 °С в минуту до заданного
	значения;

	образцы выдерживают при заданной температуре в течение 10 мин.

	5.9. Результаты каждого измерения записывают в журнал испытаний,
	приведенный в справочном Приложении 2.

	6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	6.1. За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение
	измеренных величин модулей упругости и сдвига или логарифмического декремента.

	6.2. При необходимости проверки измеренных модулей упругости и сдвига (Е и G)
	и логарифмического декремента затухания (Дельта) их определяют по формулам:

	;

	;

	,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	где Н - высота образца, см;

	F - площадь поперечного сечения образца, см2;

	m - масса сосредоточенного груза, состоящего из массы металлической нижней
	пластины и пьезокерамического датчика, кгс х с2/см;

	J - момент инерции сосредоточенного груза, кгс х см х с2;

	Т - период продольных или крутильных колебаний, с;

	- момент инерции поперечного сечения образца, см4;

	и 	 - амплитуды  колебаний  образца, соответствующие i и i+1 периодам.

	За результат принимают среднее арифметическое значение рассчитанных величин
	Е, G и Дельта.

	Приложение 1

	Справочное

	ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

	------------------T-------T---------------------------------------

	      Термин      	¦	Обозна-	¦	               Пояснение

	                  	¦	чение  	¦

	------------------+-------+---------------------------------------

	  Модуль упругости	¦	   Е   	¦	  Характеристика сопротивления материа-

	                  	¦	       	¦	ла деформации при растяжении или сжа-

	                  	¦	       	¦	тии, численно равная отношению напряже-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                  	¦	       	¦	ния, возникающего при растяжении или

	                  	¦	       	¦	сжатии, к соответствующей ему упругой

	                  	¦	       	¦	деформации, кгс/см2

	  Модуль сдвига   	¦	   G   	¦	  Характеристика сопротивления материа-

	                  	¦	       	¦	ла изменению его формы при сохранении

	                  	¦	       	¦	объема, численно равная отношению каса-

	                  	¦	       	¦	тельного напряжения, возникающего при

	                  	¦	       	¦	чистом сдвиге, к соответствующей ему

	                  	¦	       	¦	упругой деформации сдвига, кгс/см2

	  Логарифмический 	¦	Дельта 	¦	  Величина, показывающая скорость зату-

	декремент затуха- 	¦	       	¦	хания собственных колебаний и опреде-

	ния               	¦	       	¦	ляемая как натуральный логарифм отноше-

	                  	¦	       	¦	ния следующих друг за другом амплитуд

	                  	¦	       	¦	колебаний

	Приложение 2

	Справочное

	ЖУРНАЛ ИСПЫТАНИЙ

	-------------T------------T-----------T-------------T------T------

	Наименование 	¦	Номер партии	¦	Размеры и  	¦	  Значения   	¦	Ампли-	¦	Период

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	предприятия- 	¦	 и условное 	¦	допускаемые	¦	 измеряемых  	¦	туда  	¦	коле-

	изготовителя 	¦	обозначение 	¦	отклонения 	¦	характеристик	¦	коле- 	¦	баний

	             	¦	  панелей   	¦	размеров   	+---T--T------+	баний 	¦

	             	¦	            	¦	образца    	¦	 G 	¦	Е 	¦	Дельта	¦	  А   	¦	  Т

	-------------+------------+-----------+---+--+------+------+------

	             	¦	            	¦	           	¦	   	¦	  	¦	      	¦	      	¦

	Подпись оператора ________________________

	Дата проведения измерений ________________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.