Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта РФ

	от 19 апреля 2001 г. N 183-ст

	ИЗМЕНЕНИЕ N 4 ГОСТ 9940-81 "ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ
	ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ
	СТАЛИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

	Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и
	сертификации (Протокол N 17 от 22.06.2000).

	Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС N 3633.

	За принятие проголосовали:

	---------------------------------T--------------------------------

	     Наименование государства    	¦	    Наименование национального

	                                 	¦	     органа по стандартизации

	---------------------------------+--------------------------------

	Азербайджанская Республика      	¦	 Азгосстандарт

	Республика Армения              	¦	 Армгосстандарт

	Республика Беларусь             	¦	 Госстандарт Республики Беларусь

	Республика Казахстан            	¦	 Госстандарт Республики

	                                 	¦	 Казахстан

	Кыргызская Республика           	¦	 Кыргызстандарт

	Республика Молдова              	¦	 Молдовастандарт

	Российская Федерация            	¦	 Госстандарт России

	Республика Таджикистан          	¦	 Таджикгосстандарт

	Туркменистан                    	¦	 Главгосинспекция

	                                 	¦	 "Туркменстандартлары"

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Республика Узбекистан           	¦	 Узгосстандарт

	Украина                         	¦	 Госстандарт Украины

	Пункт 2.1. Второй абзац после слов "подлежащих сварке" дополнить словами: "что
	указывается в заказе".

	Пункт 2.2. Таблица 3. Примечание изложить в новой редакции:

	Примечания. 1. Для труб с соотношением 	 равным или менее 8 из стали
	марок 04Х18Н10, 08Х20Н14С2, 10Х17Н13М2Т, 08Х18Н12Т, 10Х23Н18, 08Х18Н10,
	08Х18Н10Т, 08Х17Н15М3Т, 12ХН10Т, 12Х18Н12Т, 12Н18Н9, 17Х18Н9, 08Х22Н6Т
	допускается снижение временного сопротивления разрыву на 19,6 Н/мм2 (2кгс/мм2).

	2. По требованию потребителя для труб из стали марок 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т,
	08Х18Н10Т проводят определение предела текучести.

	3. Предел текучести для стали марки 12Х18Н10Т должен быть не менее 216,0
	Н/мм2 (22 кгс/мм2).

	4. Нормы предела текучести для стали марок 12Х18Н12Т и 08Х18Н10Т
	устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем".

	Пункты 2.8, 3.3 изложить в новой редакции:

	"2.8. По требованию потребителя, что указывается в заказе, трубы из стали марок
	10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, 08Х22Н6Т, 04Х18Н10, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т,
	12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 08Х18Н12Т, 12Х18Н12Т, 08Х18Н12Б должны быть  стойкими
	против межкристаллитной коррозии.

	3.3. Для контроля качества от партии отбирают:

	две трубы - на растяжение;

	одну трубу - на сплющивание или раздачу;

	две трубы - на межкристаллитную коррозию.

	При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному
	из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве труб,
	отобранных от той же партии.

	Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию".

	Пункт 3.4 исключить.

	Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 7502-80 на ГОСТ 7502-98.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 4.4 изложить в новой редакции:

	"4.4. Кривизну труб проверяют поверочной линейкой по ГОСТ 8026-92 и щупом
	по нормативной документации".

	Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 6507-78 на ГОСТ 6507-90 (2 раза), ГОСТ
	18362-73 - ГОСТ 18366-73 на ГОСТ 18360-93 и ГОСТ 18365-93.

	Пункт 4.11 изложить в новой редакции:

	"4.11. Проверку стойкости против межкристаллитной коррозии проводят
	методами АМ или АМУ по ГОСТ 6032-89. В случае разногласий в оценке результатов
	проверку проводят методом АМ.

	По согласованию изготовителя и потребителя проверку стойкости против
	межкристаллитной коррозии сталей марок 12Х18Н10Т И 08Х18Н10Т допускается
	проводить методом ПТ ГОСТ 9.914-91. В случае разногласий в оценке результатов
	проверку проводят методом АМ по ГОСТ 6032-89".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.