Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 9 июня 1981 г. N 90

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.
	РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЯХ
	РАЗМЕРЫ
	Structural steelwork. Lay-out of holes in rolled shapes. Dimensions
	ГОСТ 24839-81

	Группа Ж34

	ОКП 52 6000

	Срок введения в действие

	1 января 1983 года

	Переиздание. Декабрь 1986 г.

	1. Настоящий стандарт устанавливает расположение отверстий для заклепок и
	болтов в поперечном сечении горячекатаных профилей, применяемых в стальных
	строительных конструкциях.

	Расположение отверстий для высокопрочных болтов предусмотрено только в
	угловой стали.

	Стандарт не распространяется на конструкции опор воздушных линий
	электропередач.

	2. Размеры, определяющие расположение отверстий и их максимальные
	диаметры, должны соответствовать:

	в двутавровых балках по ГОСТ 8239-72 - указанным на черт. 1 и в табл. 1;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	Таблица 1

	                                                      Размеры в мм

	---------------T--------------------------------------------------

	Номер профиля 	¦	           Расположение отверстий

	               	+------------------------T-------------------------

	               	¦	         в полке        	¦	       в стенке

	               	+----------T-------------+--------T----------------

	               	¦	    a     	¦	 d, не более 	¦	   a    	¦	  d, не более

	               	¦	     1    	¦	             	¦	    2   	¦

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	10             	¦	32        	¦	9            	¦	30      	¦	9

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	12             	¦	36        	¦	11 <*>       	¦	36      	¦	13

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	14             	¦	40        	¦	13 <*>       	¦	40      	¦	15

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	16             	¦	45        	¦	13 <*>       	¦	40      	¦	15

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	18             	¦	50        	¦	15           	¦	50      	¦	21

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	18а            	¦	55        	¦	17           	¦	50      	¦	19

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	20             	¦	55        	¦	17           	¦	50      	¦	19

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	20а            	¦	60        	¦	19 <*>       	¦	50      	¦	19

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	22             	¦	60        	¦	19 <*>       	¦	60      	¦	25

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	22а            	¦	65        	¦	19           	¦	60      	¦	25

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	24             	¦	60        	¦	19 <*>       	¦	60      	¦	25

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	24а            	¦	70        	¦	21           	¦	60      	¦	25

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	27             	¦	70        	¦	21           	¦	60      	¦	25

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	27а            	¦	70        	¦	21           	¦	60      	¦	23

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	30             	¦	70        	¦	21           	¦	65      	¦	25

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	30а            	¦	80        	¦	25 <*>       	¦	65      	¦	25

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	33             	¦	80        	¦	25 <*>       	¦	65      	¦	25

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	36             	¦	80        	¦	25 <*>       	¦	70      	¦	25

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	40             	¦	80        	¦	25 <*>       	¦	70      	¦	25

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	45             	¦	90        	¦	25           	¦	70      	¦	25

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	50             	¦	100       	¦	28 <**>      	¦	80      	¦	28

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	55             	¦	100       	¦	28 <**>      	¦	80      	¦	28

	---------------+----------+-------------+--------+----------------

	60             	¦	110       	¦	28           	¦	90      	¦	31

	------------------------------

	<*> Разность между диаметрами отверстия и болта должна быть не менее 3 мм.

	<**> Разность между диаметрами отверстия и болта должна быть не менее 4 мм.

	в швеллерах по ГОСТ 8240-72 - указанным на черт. 2 и в табл. 2;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	Таблица 2

	                                                      Размеры в мм

	--------------T---------------------------------------------------

	Номер профиля 	¦	           Расположение отверстий

	              	+-----------------------T---------------------------

	              	¦	        в полке        	¦	         в стенке

	              	+---------T-------------+----------T----------------

	              	¦	    a    	¦	 d, не более 	¦	    a     	¦	  d, не более

	              	¦	     1   	¦	             	¦	     2    	¦

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	5             	¦	20       	¦	9 <*>        	¦	25        	¦	7

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	6,5           	¦	20       	¦	11 <*>       	¦	32,5      	¦	11

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	8             	¦	25       	¦	11 <*>       	¦	40        	¦	15

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	10            	¦	30       	¦	13 <*>       	¦	33        	¦	11

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	12            	¦	30       	¦	17 <*>       	¦	40        	¦	15

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	14            	¦	35       	¦	19 <*>       	¦	45        	¦	17

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	14а           	¦	35       	¦	19           	¦	45        	¦	17

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	16            	¦	40       	¦	19           	¦	50        	¦	19

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	16а           	¦	40       	¦	23 <*>       	¦	50        	¦	19

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	18            	¦	40       	¦	23 <*>       	¦	55        	¦	23

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	18а           	¦	45       	¦	23           	¦	55        	¦	21

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	20            	¦	45       	¦	25 <*>       	¦	60        	¦	25

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	20а           	¦	50       	¦	25           	¦	60        	¦	25

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	22            	¦	50       	¦	25           	¦	65        	¦	28

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	22а           	¦	50       	¦	28 <**>      	¦	65        	¦	25

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	24            	¦	50       	¦	28 <**>      	¦	65        	¦	25

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	24а           	¦	60       	¦	28           	¦	65        	¦	25

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	27            	¦	60       	¦	28           	¦	70        	¦	28

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	30            	¦	60       	¦	31 <**>      	¦	70        	¦	28

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	33            	¦	60       	¦	31 <**>      	¦	70        	¦	25

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	36            	¦	70       	¦	31 <**>      	¦	75        	¦	28

	--------------+---------+-------------+----------+----------------

	40            	¦	70       	¦	31 <**>      	¦	75        	¦	28

	------------------------------

	<*> Разность между диаметрами отверстия и болта должна быть не менее 3 мм.

	<**> Разность между диаметрами отверстия и болта должна быть не менее 4 мм.

	в угловой равнополочной стали по ГОСТ 8509-86 и угловой неравнополочной
	стали по ГОСТ 8510-86 - указанным на черт. 3 и в табл. 3.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	Таблица 3

	                                                      Размеры в мм

	-----------------------------------T--------------------------------------------------

	Однорядное расположение отверстий 	¦	          Двухрядное расположение отверстий

	---T--------T---T------------------+---T---------T-------T----T---T-------------------

	b 	¦	   s    	¦	 а 	¦	   d, не более    	¦	 b 	¦	Порядок  	¦	   s   	¦	a   	¦	а  	¦	    d, не более

	   	¦	        	¦	   	+----------T-------+	   	¦	располо- 	¦	       	¦	 1  	¦	 2 	+-----------T-------

	   	¦	        	¦	   	¦	для болтов	¦	для вы-	¦	   	¦	жения    	¦	       	¦	    	¦	   	¦	для болтов 	¦	для

	   	¦	        	¦	   	¦	классов   	¦	соко-  	¦	   	¦	отверстий	¦	       	¦	    	¦	   	¦	классов    	¦	высоко-

	   	¦	        	¦	   	¦	прочности 	¦	прочных	¦	   	¦	         	¦	       	¦	    	¦	   	¦	прочности  	¦	прочных

	   	¦	        	¦	   	¦	4.6 - 8.8 	¦	болтов 	¦	   	¦	         	¦	       	¦	    	¦	   	¦	4.6 - 8.8 и	¦	болтов

	   	¦	        	¦	   	¦	и заклепок	¦	       	¦	   	¦	         	¦	       	¦	    	¦	   	¦	заклепок   	¦

	---+--------+---+----------+-------+---+---------+-------+----+---+-----------+-------

	45 	¦	3 - 5   	¦	25 	¦	13        	¦	-      	¦	125	¦	Шахматный	¦	7 - 12 	¦	55  	¦	35 	¦	28         	¦	25

	---+--------+---+----------+-------+	   	¦	         	+-------+	    	¦	   	+-----------+-------

	50 	¦	3 - 8   	¦	30 	¦	15        	¦	-      	¦	   	¦	         	¦	14; 16 	¦	    	¦	   	¦	25         	¦	-

	---+--------+---+----------+-------+---+---------+-------+----+---+-----------+-------

	56 	¦	4 - 6   	¦	30 	¦	17        	¦	-      	¦	140	¦	Рядовой  	¦	8 - 10 	¦	55  	¦	55 	¦	21         	¦	21

	   	+--------+	   	+----------+	       	¦	   	¦	         	+-------+	    	¦	   	¦	           	+-------

	   	¦	8       	¦	   	¦	15        	¦	       	¦	   	¦	         	¦	12     	¦	    	¦	   	¦	           	¦	-

	---+--------+---+----------+-------+	   	+---------+-------+----+---+-----------+-------

	63 	¦	4 - 8   	¦	35 	¦	19        	¦	-      	¦	   	¦	Шахматный	¦	8 - 12 	¦	60  	¦	45 	¦	28         	¦	25

	   	+--------+	   	+----------+	       	¦	   	¦	         	¦	       	¦	    	¦	   	¦	           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   	¦	10      	¦	   	¦	17        	¦	       	¦	   	¦	         	¦	       	¦	    	¦	   	¦	           	¦

	---+--------+---+----------+-------+---+---------+-------+----+---+-----------+-------

	70 	¦	4,5 - 8 	¦	40 	¦	23        	¦	-      	¦	160	¦	Рядовой  	¦	9 - 20 	¦	65  	¦	65 	¦	25         	¦	23

	---+--------+---+----------+-------+	   	+---------+-------+----+---+-----------+-------

	75 	¦	5 - 9   	¦	45 	¦	25        	¦	-      	¦	   	¦	Шахматный	¦	9 - 20 	¦	65  	¦	60 	¦	28         	¦	25

	---+--------+---+----------+-------+	   	¦	         	¦	       	¦	    	¦	   	¦	           	¦

	80 	¦	5 - 8   	¦	45 	¦	25        	¦	-      	¦	   	¦	         	¦	       	¦	    	¦	   	¦	           	¦

	   	+--------+	   	+----------+	       	+---+---------+-------+----+---+-----------+-------

	   	¦	10; 12  	¦	   	¦	23        	¦	       	¦	180	¦	Рядовой  	¦	10 - 12	¦	65  	¦	75 	¦	28         	¦	28

	---+--------+---+----------+-------+	   	+---------+-------+----+---+-----------+-------

	90 	¦	5,5 - 7 	¦	50 	¦	28        	¦	31     	¦	   	¦	Шахматный	¦	10 - 12	¦	65  	¦	70 	¦	31         	¦	31

	   	+--------+	   	¦	          	+-------+	   	¦	         	¦	       	¦	    	¦	   	¦	           	¦

	   	¦	8; 9    	¦	   	¦	          	¦	28 <*> 	¦	   	¦	         	¦	       	¦	    	¦	   	¦	           	¦

	   	+--------+	   	+----------+-------+---+---------+-------+----+---+-----------+-------

	   	¦	10      	¦	   	¦	25        	¦	-      	¦	200	¦	Рядовой, 	¦	11 - 30	¦	80  	¦	80 	¦	31         	¦	31

	---+--------+---+----------+-------+	   	¦	шахматный	¦	       	¦	    	¦	   	¦	           	¦

	100	¦	6 - 12  	¦	60 	¦	31        	¦	31     	¦	   	¦	         	¦	       	¦	    	¦	   	¦	           	¦

	   	+--------+	   	+----------+	       	+---+---------+-------+----+---+-----------+-------

	   	¦	14; 16  	¦	   	¦	28        	¦	       	¦	220	¦	Рядовой, 	¦	14; 16 	¦	80  	¦	90 	¦	31         	¦	31

	---+--------+---+----------+-------+	   	¦	шахматный	¦	       	¦	    	¦	   	¦	           	¦

	110	¦	6,5 - 12	¦	60 	¦	31        	¦	31     	¦	   	¦	         	¦	       	¦	    	¦	   	¦	           	¦

	---+--------+---+----------+-------+---+---------+-------+----+---+-----------+-------

	125	¦	7 - 16  	¦	75 	¦	31        	¦	31     	¦	250	¦	Рядовой, 	¦	12 - 30	¦	90  	¦	100	¦	31         	¦	31

	   	¦	        	¦	   	¦	          	¦	       	¦	   	¦	шахматный	¦	       	¦	    	¦	   	¦	           	¦

	------------------------------

	<*> Максимальный диаметр болта 24 мм.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечание. Размеры, определяющие расположение отверстий для
	высокопрочных болтов, установлены с учетом габарита головки гаечного ключа не
	более 75 мм.

	3. Отступления от размеров, установленных п. 2, допускаются при выполнении
	стыков деталей или элементов конструкций из угловой стали накладками из угловой
	стали того же профиля, при образовании отверстий по кондукторам и в других
	обоснованных случаях. При этом необходимо соблюдать требования главы СНиП по
	проектированию стальных конструкций.

	4. Предельные отклонения расположения и диаметров отверстий должны
	соответствовать ГОСТ 14140-81 и предельным отклонениям, установленным для
	розничных конструкций строительными нормами и правилами производства и
	приемки металлических конструкций.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.