Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 14 апреля 1983 г. N 1788

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ГРУНТОВКИ АК-069 И АК-070
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Primers АК-069 and АК-070. Specifications
	ГОСТ 25718-83
	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	29.09.1988 N 3332)

	Группа Л25

	ОКП 23 1333

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 апреля
	1983 г. N 1788 срок действия установлен с 01.07.1984 до 01.07.1989.

	Разработан Министерством химической промышленности. Зам. министра С.В.
	Голубков.

	Исполнители: Н.Б. Гурова, Л.А. Лебедева.

	Внесен Министерством химической промышленности. Зам. министра С.В.
	Голубков.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 14 апреля 1983 г. N 1788.

	Настоящий стандарт распространяется на грунтовки АК-069 и АК-070,
	представляющие собой суспензию пигментов в растворах акриловых смол и смеси
	органических растворителей с введением добавок и пластификаторов.

	Грунтовка АК-069 предназначается для грунтования деталей из алюминиевых
	сплавов и стали.

	Грунтовка АК-070 предназначается для грунтования деталей из алюминиевых,
	магниевых, титановых сплавов и стали углеродистой и нержавеющей.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Допускается применение грунтовок АК-069 и АК-070 для других целей.

	Грунтовки АК-069 и АК-070 наносят на поверхность методом пневматического
	распыления или кистью. Параметры методов окрашивания должны соответствовать
	ГОСТ 9.105-80.

	(абзац введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988
	N 3332)

	1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.1. Грунтовки АК-069 и АК-070 должны изготовляться в соответствии с
	требованиями настоящего стандарта по рецептуре и технологическому регламенту,
	утвержденным в установленном порядке.

	1.2. Исключен с 1 апреля 1989 года. - Изменение N 1, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3332.

	1.3. Перед применением грунтовки АК-069 и АК-070 разбавляют до рабочей
	вязкости 12 - 18 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при
	температуре (20,0 +/- 0,5) °C растворителями марки 648 (ГОСТ 18188-72) или марки Р-
	5А (ГОСТ 7827-74).

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3332)

	1.4. Грунтовки АК-069 и АК-070 должны соответствовать требованиям и нормам,
	указанным в табл. 1.

	Таблица 1

	(таблица 1 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	29.09.1988 N 3332)

	----------------------T---------------------------------T------------------

	     Наименование     	¦	         Норма грунтовки         	¦	 Метод испытания

	      показателя      	+----------------T----------------+

	                      	¦	     АК-069     	¦	     АК-070     	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                      	¦	  ОКП 23 1333   	¦	  ОКП 23 1333   	¦

	                      	¦	    0204 02     	¦	    0304 10     	¦

	----------------------+----------------+----------------+------------------

	1. Цвет пленки       	¦	 Желтый, оттенок не нормируется  	¦	По п. 4.3

	2. Внешний вид пленки	¦	 После высыхания пленка должна   	¦	По п. 4.3

	                      	¦	быть ровной, однородной, без     	¦

	                      	¦	посторонних включений            	¦

	3. Условная вязкость 	¦	                	¦	                	¦	По ГОСТ 8420-74

	при температуре       	¦	                	¦	                	¦

	(20 +/- 0,5) °C, с:   	¦	                	¦	                	¦

	по вискозиметру типа 	¦	    13 - 24     	¦	    13 - 20     	¦

	ВЗ-246 (или ВЗ-4) с   	¦	                	¦	                	¦

	диаметром сопла 4 мм; 	¦	                	¦	                	¦

	по вискозиметру типа 	¦	         Не нормируется          	¦

	ВЗ-246 с диаметром    	¦	                                 	¦

	сопла 2 мм            	¦	                                 	¦

	4. Массовая доля     	¦	    20 - 25     	¦	  13,5 - 16,0   	¦	По ГОСТ 17537-72 и

	нелетучих веществ, %  	¦	                	¦	                	¦	п. 4.4 настоящего

	                      	¦	                	¦	                	¦	стандарта

	5. Степень перетира, 	¦	       45       	¦	       30       	¦	По ГОСТ 6589-74

	мкм, не более         	¦	                	¦	                	¦

	6. Время высыхания   	¦	       1        	¦	      0,5       	¦	По ГОСТ 19007-73

	до степени 3          	¦	                	¦	                	¦

	при температуре       	¦	                	¦	                	¦

	(20 +/- 2) °C, ч,     	¦	                	¦	                	¦

	не более              	¦	                	¦	                	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7. Эластичность      	¦	       1        	¦	       1        	¦	По ГОСТ 6806-73

	пленки при изгибе,    	¦	                	¦	                	¦

	мм, не более          	¦	                	¦	                	¦

	8. Прочность пленки  	¦	       50       	¦	       50       	¦	По ГОСТ 4765-73 и

	при ударе на приборе  	¦	                	¦	                	¦	п. 4.5 настоящего

	типа У-1, см, не менее	¦	                	¦	                	¦	стандарта

	9. Твердость пленки  	¦	      0,40      	¦	      0,45      	¦	По ГОСТ 5233-67

	по маятниковому       	¦	                	¦	                	¦

	прибору, условные     	¦	                	¦	                	¦

	единицы, не менее     	¦	                	¦	                	¦

	10. Кислотное число  	¦	      0,1       	¦	      0,3       	¦	По ГОСТ 23955-80 и

	грунтовки, мг KOH,    	¦	                	¦	                	¦	п. 4.6 настоящего

	не более              	¦	                	¦	                	¦	стандарта

	11. Адгезия пленки,  	¦	       1        	¦	       1        	¦	По ГОСТ 15140-78,

	баллы, не более       	¦	                	¦	                	¦	разд. 2

	Примечание. 1. Допускается увеличение нормы условной вязкости грунтовок при
	хранении, а также расслаивание и оседание пигментов, если при размешивании и
	разбавлении до рабочей вязкости грунтовки соответствуют требованиям настоящего
	стандарта.

	2. Норма по показателю 3 для вискозиметра ВЗ-246 с диаметром сопла 2 мм не
	нормируется до 01.01.1992. Определение обязательно.

	(примечание 2 введено Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	29.09.1988 N 3332)

	2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.1. Грунтовки АК-069 и АК-070 являются токсичными и пожароопасными
	материалами, что обусловлено свойствами растворителей, входящих в их состав и
	применяемых для их разбавления, а также наличием в их составе трикрезилфосфата,
	цинкового и стронциевого крона (табл. 2).

	Таблица 2

	------------------T----------------T----------------T----------------T-----

	  Наименование    	¦	   Предельно    	¦	 Температура, °C	¦	Концентрационные	¦	Класс

	   компонента     	¦	   допустимая   	¦	                	¦	    пределы     	¦	опас-

	                  	¦	  концентрация  	+-------T--------+	воспламенения, %	¦	ности

	                  	¦	 паров вредных  	¦	вспышки	¦	самовос-	¦	  (по объему)   	¦

	                  	¦	   веществ в    	¦	       	¦	пламене-	¦	                	¦

	                  	¦	воздухе рабочей 	¦	       	¦	ния     	¦	                	¦

	                  	¦	      зоны      	¦	       	¦	        	+-------T--------+

	                  	¦	производственных	¦	       	¦	        	¦	нижний 	¦	верхний 	¦

	                  	¦	помещений, мг/м3	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦

	                  	¦	                	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦

	------------------+----------------+-------+--------+-------+--------+-----

	Ацетон           	¦	      200       	¦	 Минус 	¦	   500  	¦	 2,2   	¦	 13,0   	¦	  4

	                  	¦	                	¦	  18   	¦	        	¦	       	¦	        	¦

	(в ред. Изменения N 1, утв.  Постановлением  Госстандарта  СССР от

	29.09.1988 N 3352)

	Бутилацетат      	¦	      200       	¦	 29,0  	¦	   370  	¦	 2,2   	¦	 14,7   	¦	  4

	(в ред. Изменения N 1, утв.  Постановлением  Госстандарта  СССР от

	29.09.1988 N 3352)

	Ксилол           	¦	       50       	¦	 21,0  	¦	   450  	¦	 1,0   	¦	  6,0   	¦	  3

	(в ред. Изменения N 1, утв.  Постановлением  Госстандарта  СССР от

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	29.09.1988 N 3352)

	Спирт бутиловый  	¦	       10       	¦	  34   	¦	   345  	¦	 1,7   	¦	 12,0   	¦	  3

	Спирт этиловый   	¦	     1000       	¦	 10,0  	¦	   404  	¦	 3,6   	¦	 19,0   	¦	  4

	(в ред. Изменения N 1, утв.  Постановлением  Госстандарта  СССР от

	29.09.1988 N 3352)

	Толуол           	¦	       50       	¦	  4,0  	¦	   536  	¦	 1,25  	¦	  6,5   	¦	  3

	Растворитель Р-5А	¦	       -        	¦	 Минус 	¦	   497  	¦	  -    	¦	   -    	¦	  -

	                  	¦	                	¦	  1,0  	¦	        	¦	       	¦	        	¦

	(в ред. Изменения N 1, утв.  Постановлением  Госстандарта  СССР от

	29.09.1988 N 3352)

	Трикрезилфосфат  	¦	      0,1       	¦	   -   	¦	    -   	¦	  -    	¦	   -    	¦	  -

	Крона цинковый   	¦	      0,01      	¦	   -   	¦	    -   	¦	  -    	¦	   -    	¦	  -

	и стронциевый     	¦	                	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3332)

	2.2. Пары растворителей, входящих в состав грунтовок и применяемых для их
	разбавления, оказывают наркотическое действие на организм человека, раздражают
	слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей.

	Высушенные покрытия не оказывают вредного воздействия на организм человека.

	2.3. Все работы, связанные с изготовлением и применением грунтовок, должны
	производиться в цехах, снабженных местной и общей приточно-вытяжной
	вентиляцией, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны, содержание паров
	вредных веществ в которой не должно превышать предельно допустимые
	концентрации.

	2.4. Лица, связанные с изготовлением и применением грунтовок, должны быть
	обеспечены средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-87.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3332)

	2.5. При применении и хранении грунтовок должны соблюдаться правила
	пожарной безопасности и промышленной санитарии по ГОСТ 12.3.005-75.

	2.6. Средства тушения пожара: песок, кошма, огнетушители марок ОП и ОУ, пена
	химическая из стационарных установок.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	3.1. Правила приемки - по ГОСТ 9980.1-86.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3332)

	4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	4.1. Отбор проб - по ГОСТ 9980.2-86.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3332)

	4.2. Подготовка к испытанию

	Перед испытанием грунтовки АК-069 и АК-070 тщательно перемешивают.

	Вязкость, массовую долю нелетучих веществ и степень перетира определяют в
	неразбавленных грунтовках.

	Для определения остальных показателей грунтовки разбавляют до рабочей
	вязкости по п. 1.3 и наносят краскораспылителем на пластинки, подготовленные по
	ГОСТ 8832-76, разд. 3 в один слой. Толщина высушенной пленки 8 - 15 мкм.

	Цвет, внешний вид, адгезию и прочность пленки при ударе определяют на
	пластинках из анодированного алюминиевого сплава Д16АТ (ГОСТ 21631-76)
	размером 70 x 150 мм, толщиной 0,8 - 1,0 мм или из стали марок 08кп и 08пс размером
	70 x 150 мм и толщиной 0,8 - 0,9 мм.

	Время и степень высыхания определяют на пластинках из черной жести размером
	70 x 150 мм и толщиной 0,25 - 0,28 мм или из стали марок 08кп и 08пс (ГОСТ 16523-
	70) размером 70 x 150 мм и толщиной 0,8 - 0,9 мм.

	Эластичность пленки при изгибе определяют на пластинках из черной жести
	размером 20 x 150 мм и толщиной 0,25 - 0,32 мм.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3332)

	Твердость пленок грунтовок определяют на стекле для фотографических
	пластинок 9 x 12 - 1,2 ГОСТ 683-85.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3332)

	Для определения цвета и внешнего вида грунтовки сушат 1 ч при температуре (20
	+/- 2) °C.

	Для определения остальных показателей грунтовку АК-069 сушат 6 ч при
	температуре (20 +/- 2) °C или 2 ч при (80 +/- 2) °C, грунтовку АК-070 - 2 ч при
	температуре (20 +/- 2) °C.

	При возникновении разногласий в оценке качества грунтовки АК-069, сушку
	покрытия при определении показателей по пунктам 7, 8, 9, 11 табл. 1 осуществляют
	при температуре (20 +/- 2) °C в течение 6 ч.

	4.3. Цвет и внешний вид высушенной пленки определяют визуально при дневном
	рассеянном свете.

	4.4. Массовую долю нелетучих веществ определяют по ГОСТ 17537-72 в
	сушильном шкафу при температуре (100 +/- 2) °C, первое взвешивание проводят через
	0,5 ч, последующие - через 0,5 ч до достижения постоянной массы. Масса навески -
	(2,0 +/- 0,2) г.

	(п. 4.4 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N
	3332)

	4.5. Прочность пленки при ударе определяют по ГОСТ 4765-73, при этом
	пластинку располагают пленкой вверх.

	(п. 4.5 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N
	3332)

	4.6. Кислотное число грунтовок определяют по ГОСТ 23955-80 при температуре
	горячей воды 70 - 80 °C.

	5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение грунтовок АК-069 и
	АК-070 - по ГОСТ 9980.3-86 - ГОСТ 9980.5-86.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3332)

	5.2. Грунтовки упаковываются во фляги с внутренним полиэтиленовым
	покрытием ФСП (ГОСТ 5799-78) и банки из белой жести марки ЭЖР или
	хромированной (ГОСТ 6128-81).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Кроме того, грунтовку АК-069 упаковывают в оцинкованные фляги ФСЦ (ГОСТ
	5799-78).

	Допускается по согласованию с потребителем применять стальную тару без
	защитного покрытия.

	(абзац введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988
	N 3332)

	5.3. Грунтовки должны храниться при температуре не выше 30 °C.

	5.4. На транспортную тару должен быть нанесен манипуляционный знак "Боится
	нагрева" по ГОСТ 14192-77, знак опасности (класс 3) и классификационный шифр 3212
	по ГОСТ 19433-81.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3332)

	6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	6.1. Изготовитель гарантирует соответствие грунтовок требованиям настоящего
	стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

	6.2. Гарантийный срок хранения грунтовок - 6 месяцев со дня изготовления.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3332)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.