Введен в действие

	Постановлением Минстроя РФ

	от 27 января 1995 г. N 18-3

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ РУЛОННЫЙ С ЗАЩИТНО-
	ДЕКОРАТИВНЫМ ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ
	СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Continuously rolled shett steel with paint coating for Building
	ГОСТ 30246-94

	Группа В20

	ОКС 77.140.50; ОКСТУ 0990

	Предисловие

	1. Разработан Центральным ордена Трудового Красного Знамени научно-
	исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций имени
	Н.П. Мельникова (ЦНИИПСК им. Мельникова) Российской Федерации.

	Внесен Минстроем России.

	2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 17 ноября
	1994 г.

	За принятие проголосовали:

	--------------------------T--------------------------------------¬

	¦	Наименование государства 	¦	 Наименование органа государственного 	¦

	¦	                         	¦	      управления строительством       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-------------------------+--------------------------------------+

	¦	Республика Казахстан     	¦	Минстрой Республики Казахстан         	¦

	¦	Кыргызская Республика    	¦	Госстрой Кыргызской Республики        	¦

	¦	Российская Федерация     	¦	Минстрой России                       	¦

	¦	Республика Таджикистан   	¦	Госстрой Республики Таджикистан       	¦

	¦	Республика Узбекистан    	¦	Госкомархитектстрой Республики        	¦

	¦	                         	¦	Узбекистан                            	¦

	L-------------------------+---------------------------------------

	3. Постановлением Минстроя России от 27 января 1995 г. N 18-3
	межгосударственный стандарт ГОСТ 30246-94 введен в действие непосредственно в
	качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 сентября 1995 г.

	4. Введен впервые.

	1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Настоящий стандарт распространяется на рулонный тонколистовой прокат с
	защитно-декоративным лакокрасочным покрытием (далее - окрашенный прокат),
	нанесенным на линиях окрашивания рулонного металла валковым методом,
	предназначенный для изготовления конструкций и других строительных изделий
	холодным профилированием и гибкой.

	Стандарт может быть распространен на окрашенный прокат, применяемый в
	других отраслях промышленности.

	Обязательные требования к качеству продукции изложены в 3.3 - 3.5, 4.2, разделе
	8. Объем выполнения требований разделов 5 и 6 определяет потребитель.

	2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты,
	строительные нормы и технические условия:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические
	требования и обозначения.

	ГОСТ 12.1.044-89 (СТ СЭВ 4831-84, СТ СЭВ 6219-88, СТ СЭВ 6527-88, ИСО
	4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура
	показателей и методы их определения.

	ГОСТ 12.3.002-75 (СТ СЭВ 1728-89) ССБТ. Процессы производственные. Общие
	требования безопасности.

	ГОСТ 12.3.005-75 (СТ СЭВ 3951-82) ССБТ. Работы окрасочные. Общие
	требования безопасности.

	ГОСТ 12.3.008-75 ССБТ. Производство покрытий металлических и
	неметаллических неорганических. Общие требования безопасности.

	ГОСТ 4381-87 Микрометры рычажные. Общие технические условия.

	ГОСТ 4765-73 Материалы лакокрасочные. Методы определения прочности при
	ударе.

	ГОСТ 6507-90 (СТ СЭВ 344-76 - СТ СЭВ 352-76, СТ СЭВ 4134-83) Микрометры.
	Технические условия.

	ГОСТ 7566-81 Прокат и изделия дальнейшего передела. Правила приемки,
	маркировки, упаковки, транспортирования и хранения.

	ГОСТ 14192-77 (СТ СЭВ 257-80, СТ СЭВ 258-81) Маркировка грузов.

	ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий.
	Технические условия.

	ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии.

	ГОСТ 15150-69 (СТ СЭВ 458-77, СТ СЭВ 460-77, СТ СЭВ 991-78, СТ СЭВ 6136-
	87) Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных
	климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и
	транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

	ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия.

	ГОСТ 24045-94 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами
	для строительства. Технические условия.

	ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические
	требования.

	СНиП 2.03.11-85 Строительные нормы и правила. Защита строительных

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	конструкций от коррозии.

	ТУ 14-11-236-88 Прокат тонколистовой холоднокатаный алюминированный.
	Технические условия.

	ТУ 14-11-247-88 Прокат тонколистовой холоднокатаный с алюмоцинковым
	покрытием. Технические условия.

	3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	3.1. Окрашенный прокат (ОК) изготовляют с одно-, двухслойными покрытиями
	толщиной до 200 мкм лакокрасочными материалами групп I, II и III по СНиП 2.03.11,
	предназначенными для окрашивания на линиях рулонного металла, с прочностью
	пленки при изгибе "Т" от 0Т до 4Т в соответствии с настоящим стандартом.

	3.2. Окрашенный прокат изготовляют с односторонним покрытием (обозначение
	1), двусторонним одинаковым покрытием обеих сторон (обозначение 2) и
	двусторонним различным покрытием лицевой и обратной сторон (обозначение 3).

	Примечание. Лицевая сторона - внешняя сторона рулона.

	3.3. Окрашенный прокат поставляют в рулонах. Толщина проката в рулонах - от
	0,5 до 1,2 мм и ширина - до 1500 мм.

	3.4. Размеры, масса, телескопичность рулона из окрашенного проката не должны
	превышать:

	- внутренний диаметр - 640 мм;

	- наружный диаметр - 1500 мм;

	- телескопичность - 40 мм;

	- масса - 10 т.

	3.5. Схемы и примеры условных обозначений окрашенного проката приведены в
	Приложении А.

	4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.1. Требования к исходным материалам.

	4.1.1. Для изготовления окрашенного проката в качестве исходной заготовки
	используют только листовой рулонный стальной прокат с металлическими защитными
	покрытиями и без покрытий и алюминиевый прокат. Качество исходного проката
	удостоверяется документом предприятия - изготовителя проката или предприятием -
	изготовителем окрашенного проката.

	4.1.2. Окрашенный прокат изготовляют из исходной заготовки размерами по 3.3 и
	3.4 с углеводородными смазками без пассиваций.

	Допускается по согласованию с изготовителем окрашенного проката поставка
	исходной заготовки с пассивацией без углеводородной смазки.

	4.1.3. Лакокрасочные материалы, применяемые для окрашивания проката,
	приведены в Приложении Б.

	4.1.4. Окрашенный прокат, не подвергнутый профилированию или гибке,
	выдерживает агрессивное воздействие среды в соответствии со СНиП 2.03.11.

	Степень стойкости против агрессивного воздействия среды изделий,
	изготовленных из окрашенного проката профилированием или гибкой, устанавливается
	нормативными документами на изготовление этих изделий.

	4.2. Характеристика покрытий.

	4.2.1. Качество защитно-декоративного лакокрасочного покрытия по показателям
	внешнего вида должно быть не менее V класса по ГОСТ 9.032.

	4.2.2. Цвет, степень блеска, рисунок покрытия устанавливают по согласованию
	изготовителя с потребителем.

	4.2.3. Поверхность окрашенного проката должна быть чистой со сплошным
	покрытием.

	Допускается по согласованию изготовителя с потребителем отсутствие покрытия
	в начале и в конце рулона. Общая протяженность непокрытых участков не более 20 м.

	4.2.4 Прочность покрытия при изгибе "Т" зависит от применяемого
	лакокрасочного материала, толщины исходной заготовки и определяет допустимые
	радиусы гибов при дальнейшей переработке окрашенного проката. Описание метода
	испытания прочности покрытия окрашенного проката при изгибе "Т" приведено в
	Приложении В.

	Покрытие, выдержавшее испытания на изгиб "Т", в местах гиба обладает теми же
	защитными свойствами, что и покрытие, не подвергнутое изгибу.

	Требования к прочности пленки покрытия при изгибе устанавливает потребитель
	в зависимости от радиуса гиба при переработке окрашенного проката.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.2.5. Адгезия пленки покрытия не должна быть более 1 балла по ГОСТ 15140.

	4.2.6. Толщину покрытия устанавливает потребитель. Значения толщины
	покрытий лакокрасочными материалами приведены в Приложении Б.

	4.3. Маркировка и упаковка.

	4.3.1. Маркировка и упаковка проката - по ГОСТ 7566 с дополнениями.

	4.3.2. Маркировка рулонов должна содержать:

	- наименование или/и товарный знак предприятия-изготовителя;

	- условное обозначение проката;

	- массу рулона;

	- номер партии, дату изготовления.

	4.3.3. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192.

	4.3.4. Упаковка окрашенного проката должна быть произведена по чертежам
	предприятия-изготовителя. Упаковка должна предохранять радиальную и торцовую
	поверхности рулонов от механических повреждений и атмосферных осадков.

	Допускается по согласованию изготовителя с потребителем использовать в
	качестве упаковки 1 - 1,5 неокрашенных витка конца рулона.

	5. ПРИЕМКА

	5.1. Прокат принимают партиями. К партии относится продукция, изготовленная
	по единой технологии из заготовок одной партии с одинаковым покрытием.

	Общее количество рулонов в партии не должно превышать сменной выработки
	продукции.

	5.2. Первый рулон партии подлежит контролю по всем обязательным
	требованиям стандарта и дополнительным требованиям потребителя, указанным в
	заказе.

	5.3. Качество поверхности окрашенного проката обеспечивается технологией
	производства. Контроль качества поверхности производят периодически, но не менее
	одного раза в смену.

	5.4. Проверке проката на соответствие прочности пленки при изгибе "Т" (4.2.4),

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	адгезии (4.2.5), толщины покрытия (4.2.6) и требованиям 4.2.2 подлежат 20% рулонов
	партии, но не менее двух рулонов, включая первый.

	5.5. От каждого рулона, подлежащего контролю, отбирают по три образца
	продукции во всю ширину полосы, длиной от 70 до 150 мм от начала или конца
	окрашенной полосы рулона. Один образец продукции берут для контрольных
	испытаний, два других используют при необходимости для повторных испытаний.

	5.6. В случае неудовлетворительных результатов испытаний образца хотя бы по
	одному из контролируемых показателей производят повторный контроль данного
	показателя на оставшихся двух образцах от рулона. Результат повторных испытаний
	двух образцов считают окончательным.

	5.7. При неудовлетворительных результатах повторных испытаний хотя бы
	одного из двух образцов рулон бракуют и проверке на соответствие данного показателя
	требованиям стандарта подвергают все рулоны партии.

	5.8. Бракуют рулоны, не выдержавшие испытаний хотя бы по одному из
	обязательных и дополнительных требований потребителя.

	5.9. Партию проката сопровождают документом о качестве, содержащим:

	- наименование и/или товарный знак завода-изготовителя;

	- дату изготовления и номер партии;

	- общее количество рулонов в партии;

	- общую массу;

	- номер заказа;

	- условное обозначение проката;

	- значения показателей:

	а) толщины покрытия и количества покровных слоев;

	б) прочности пленки при изгибе;

	- заключение отдела технического контроля предприятия-изготовителя о
	соответствии продукции требованиям и нормам настоящего стандарта.

	6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	6.1. Качество окрашенного проката в части степени защиты от агрессивного
	воздействия среды (4.1.4) обеспечивается технологией производства окрашенного
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	проката, качеством лакокрасочных материалов в соответствии с нормативными
	документами на эти материалы, а также испытаниями по настоящему стандарту
	прочности покрытия при изгибе "Т" (6.3), адгезии пленки (6.4) и толщины покрытия
	(6.5).

	6.2. Качество поверхности (4.2.1), цвет и блеск покрытия (4.2.2) определяют
	визуально.

	6.3. Прочность пленки покрытия при изгибе "Т" (4.2.4) определяют методом в
	соответствии с Приложением В. Из образца продукции для испытания изготовляют
	образец размерами 20 х 250 мм.

	Место изгиба рассматривают через просмотровую лупу ЛП-1-10Х по ГОСТ 25706.
	Допускается применение многолинзовой просмотровой или измерительной лупы по
	ГОСТ 25706.

	Пленка на месте изгиба не должна иметь трещин и других повреждений.

	6.4. Адгезию пленки (4.2.5) определяют путем нанесения решетчатых надрезов по
	ГОСТ 15140 методом обратного удара с использованием липкой ленты на приборе У-1
	и У-1А по ГОСТ 4765.

	После нанесения на покрытие надрезов в виде решетки по ГОСТ 15140 образец
	помещают покрытием вниз на наковальню под боек и производят удар. Затем на
	покрытие в месте падения бойка наклеивают липкую ленту по ГОСТ 20477 и резким
	движением отрывают ее от покрытия. На липкой ленте и краях надрезов не должно
	быть отслоившихся кусочков покрытия.

	Примечание. Отслоение цинкового покрытия при определении адгезии методом
	обратного удара не является браковочным признаком.

	6.5. Толщину (4.2.6) покрытия определяют в трех точках равномерно по ширине
	образца микрометром МР 25 по ГОСТ 4381 на расстоянии не менее 20 мм от кромки
	рулона следующим образом:

	а) измеряют толщину листа с покрытием;

	б) в том же месте измеряют толщину листа после удаления покрытия
	органическим растворителем;

	в) по разности полученных показателей находят толщину покрытия.

	За результат принимают минимальное значение из трех определений.

	6.6. Контроль толщины более 100 мкм допускается производить микрометром
	листовым МЛ 25-1 по ГОСТ 6507 или другими методами неразрушающего контроля.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	7.1. Погрузку и крепление рулонов окрашенного проката производят в
	соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими
	на транспорте данного вида с учетом полного использования грузоподъемности.

	7.2. Климатические условия транспортирования окрашенного проката должны
	соответствовать группам ОЖЗ и ОЖ4 по ГОСТ 15150, хранения - группе ОЖ4.

	8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

	8.1. Окрашенный прокат является нетоксичным и пожаробезопасным материалом
	в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

	8.2. Требования к обеспечению пожарной безопасности при производстве
	окрашенного проката должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002, ГОСТ
	12.3.005 и ГОСТ 12.3.008.

	8.3. Все работы, связанные с применением окрашенного проката, следует
	проводить с соблюдением требований безопасности по ГОСТ 12.3.002.

	Приложение А

	(обязательное)

	СХЕМА И ПРИМЕРЫ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ОКРАШЕННОГО
	ПРОКАТА

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - вид проката (ОК); 2 - наличие покрытия на лицевой и обратной сторонах (3.2);
	3 - обозначение материала покровного слоя лицевой и обратной сторон (4.1.3); 4 -
	размер и условное обозначение материала исходной заготовки (4.1.1); 5 -
	обозначение настоящего стандарта

	Примеры условных обозначений:

	Окрашенный прокат (ОК) с односторонним покрытием (1) лицевой стороны
	лаком ГФ-296, нанесенным по оцинкованной стали по ГОСТ 14918, толщиной 0,8 мм
	и шириной 1250 мм:

	                             1 ГФ-296| - ГОСТ 30246-94

	                     ОК --------------------------------------

	                        ОЦ ХП-НР-КР-1-0,8 х 1250 ГОСТ 14918-80

	Окрашенный прокат (ОК) с двусторонним одинаковым покрытием (2) обеих
	сторон эпоксидной грунтовкой ЭП-0140, нанесенным по стали с алюмоцинковым
	покрытием по ТУ 14-11-247, толщиной 0,8 мм и шириной 1250 мм:

	                             2 ЭП-0140 ГОСТ 30246-94

	                    ОК ----------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                       АЦ 170-Кр-230-0,8 х 1250 ТУ 14-11-247-88

	Окрашенный прокат (ОК) с двусторонним различным покрытием (3) лицевой
	стороны - эмалью МЛ-1202 и обратной стороны - эмалью МЛ-1203, нанесенным по
	стали с алюминиевым покрытием по ТУ 14-11-236, толщиной 0,8 мм и шириной 1250
	мм:

	                            3 МЛ-1202|МЛ-1203 ГОСТ 30246-94

	                       ОК ------------------------------------

	                          А 150-230-0,8 х 1250 ТУ 14-11-236-88

	Приложение Б

	(справочное)

	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
	ПРОКАТА

	Таблица Б1

	-------------------------------T-----------------------------T------------¬

	¦	Система лакокрасочных покрытий	¦	      Физико-технические     	¦	  Степень   	¦

	+---------------T--------------+	      свойства покрытий      	¦	агрессивного	¦

	¦	Покровный слой 	¦	   Грунтовка  	¦	                             	¦	воздействия 	¦

	+---------T-----+-------T------+------T-----T-------T--------+	  среды по  	¦

	¦	Материал 	¦	Коли-	¦	Матери-	¦	Коли- 	¦	Проч- 	¦	Адге-	¦	Толщина	¦	  Цвет  	¦	СНиП 2.03.11	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	чест-	¦	ал     	¦	чество	¦	ность 	¦	зия, 	¦	покры- 	¦	 пленки 	¦	            	¦

	¦	         	¦	во   	¦	       	¦	слоев 	¦	при   	¦	балл 	¦	тия,   	¦	        	¦	            	¦

	¦	         	¦	слоев	¦	       	¦	      	¦	изгибе	¦	     	¦	мкм    	¦	        	¦	            	¦

	¦	         	¦	     	¦	       	¦	      	¦	"Т",  	¦	     	¦	       	¦	        	¦	            	¦

	¦	         	¦	     	¦	       	¦	      	¦	не бо-	¦	     	¦	       	¦	        	¦	            	¦

	¦	         	¦	     	¦	       	¦	      	¦	лее   	¦	     	¦	       	¦	        	¦	            	¦

	+---------+-----+-------+------+------+-----+-------+--------+------------+

	¦	Лак      	¦	  1  	¦	   -   	¦	   -  	¦	   -  	¦	  -  	¦	   -   	¦	Бесцвет-	¦	            	¦

	¦	ГФ-296   	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	ный     	¦	            	¦

	¦	Эмаль    	¦	  1  	¦	ЭП-0200	¦	   1  	¦	 2,5Т 	¦	  1  	¦	25 - 40	¦	Светло- 	¦	Слабоагрес- 	¦

	¦	МЛ-1202  	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	серый,  	¦	сивная      	¦

	¦	Эмаль    	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	красно- 	¦	            	¦

	¦	МЛ-1202ПМ	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	коричне-	¦	            	¦

	¦	         	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	вый,    	¦	            	¦

	¦	         	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	голубой,	¦	            	¦

	¦	         	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	светло- 	¦	            	¦

	¦	         	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	зеленый 	¦	            	¦

	¦	Эмаль    	¦	  1  	¦	ЭП-0200	¦	   1  	¦	 2,5Т 	¦	  1  	¦	15 - 20	¦	Палевый,	¦	Неагрес-    	¦

	¦	МЛ-1203  	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	оттенок 	¦	сивная      	¦

	¦	         	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	не нор- 	¦	            	¦

	¦	         	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	мируется	¦	            	¦

	¦	Эмаль    	¦	  1  	¦	ЭП-0200	¦	   1  	¦	  2Т  	¦	  1  	¦	25 - 30	¦	Белый,  	¦	Слабоагрес- 	¦

	¦	АС-1171  	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	серый,  	¦	сивная      	¦

	¦	АС-1171ПМ	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	бирюзо- 	¦	            	¦

	¦	         	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	вый,    	¦	            	¦

	¦	         	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	голубой 	¦	            	¦

	¦	Грунтовка	¦	  1  	¦	   -   	¦	   -  	¦	 3,5  	¦	  1  	¦	70 - 80	¦	Красный,	¦	"           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	ЭП-0140  	¦	  2  	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	песоч-  	¦	            	¦

	¦	         	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	ный,    	¦	            	¦

	¦	         	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	розовый 	¦	            	¦

	¦	Краска   	¦	  1  	¦	АК-0138	¦	   1  	¦	  1Т  	¦	  1  	¦	40 - 50	¦	Белый,  	¦	"           	¦

	¦	ОД-ХВ-221	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	салато- 	¦	            	¦

	¦	         	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	вый,    	¦	            	¦

	¦	         	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	голубой,	¦	            	¦

	¦	         	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	черный, 	¦	            	¦

	¦	         	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	серо-   	¦	            	¦

	¦	         	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	голубой 	¦	            	¦

	¦	Пластикат	¦	  1  	¦	АК-0138	¦	   1  	¦	  0Т  	¦	  1  	¦	180 -  	¦	Серо-   	¦	"           	¦

	¦	ПЛ-ХВ-122	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	    220	¦	голубой 	¦	            	¦

	¦	Эмаль    	¦	  1  	¦	   -   	¦	   -  	¦	  2Т  	¦	  1  	¦	10 - 15	¦	Светло- 	¦	Неагрессив- 	¦

	¦	ГФ-2107  	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	серый,  	¦	ная         	¦

	¦	         	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	оттенок 	¦	            	¦

	¦	         	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	не нор- 	¦	            	¦

	¦	         	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	мируется	¦	            	¦

	¦	                                                                         	¦

	¦	   Примечания.  1.  Перечисленные  материалы обеспечивают  защиту        	¦

	¦	изделия  от  коррозии  при   радиусах  гибов  профилирования    и        	¦

	¦	материалах  исходной  заготовки  из  тонколистовой   оцинкованной        	¦

	¦	стали,   соответствующей   требованиям   пункта   1   таблицы   9        	¦

	¦	ГОСТ 24045.                                                              	¦

	¦	   2.  Лак  ГФ-296  применяют   для  сохранения  товарного   вида        	¦

	¦	основного защитно-декоративного покрытия при сворачивании металла        	¦

	¦	в рулон и складировании изделий.                                         	¦

	¦	   3. Допускается  использование других  лакокрасочных материалов        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	с  качеством  получаемых  покрытий,  удовлетворяющим  требованиям        	¦

	¦	СНиП 2.03.11 и настоящего стандарта.                                     	¦

	L--------------------------------------------------------------------------

	Приложение В

	(обязательное)

	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ ПОКРЫТИЯ ПРИ ИЗГИБЕ "Т"

	Испытание окрашенного проката на прочность покрытия при изгибе "Т" проводят
	с помощью тисков или специальных устройств. Образец изгибают на 180° на
	расстоянии 25 мм от его края (покрытием сверху) и затем сплющивают в тисках или
	специальным устройством.

	Состояние покрытия на изгибе рассматривают с помощью лупы. Если на
	поверхности покрытия нет трещин, то прочность при первом изгибе соответствует 0Т.
	Если есть трещины, то образец продолжают изгибать указанным выше способом (см.
	рисунок 1). При отсутствии трещин прочность пленки при втором изгибе составляет
	0,5Т. При наличии трещин образец изгибают третий раз. При отсутствии трещин
	прочность покрытия составит 1Т. При наличии на покрытии трещин изгибать
	продолжают до четырех, пяти и более раз до исчезновения трещин, при этом
	прочность покрытия составит 1,5Т, 2Т и более.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 1

	Минимальные радиусы гибов R (в миллиметрах) окрашенного проката при его
	дальнейшей переработке определяют по формуле

	, (1)

	где t - толщина заготовки окрашенного проката, мм;

	T - числовое значение прочности покрытия окрашенного проката при изгибе "Т".

	Минимальные радиусы гибов для различных толщин заготовки и значений
	прочности покрытия "Т" приведены в таблице В1.

	Таблица В1

	В миллиметрах <*>

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Толщина исходной	Минимальные радиусы гибов при прочности пленки
	заготовки t   	при изгибе "Т"                
	0,5Т	1,0Т	1,5Т	2,0Т	2,5Т	3,0Т	3,5Т	4,0Т
	0,5      	0,25	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0
	0,6      	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4
	0,7      	0,35	0,7	1,1	1,4	1,75	2,1	2,45	2,8
	0,8      	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2
	0,9      	0,45	0,9	1,35	1,8	2,25	2,7	3,15	3,6
	1,0      	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
	1,2      	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
	<*> Без учета толщины лакокрасочного покрытия.              

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.