Утвержден

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 25 июля 1983 г. N 3434

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ
	ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЖИМА ГОРЯЧЕЙ СУШКИ
	Unified system of corrosion and ageing protection. Paint coatings.
	Method for determination of hot drying conditions
	ГОСТ 9.405-83
	(в ред. Изменения N 1, утв. в феврале 1992 г.)

	Группа Т94

	ОКП 0009

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июля
	1983 г. N 3434 срок введения установлен с 01.07.1984 г.

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством химической промышленности СССР.

	Разработчики: А.М. Елисаветский, канд. хим. наук; Л.Л. Павловский, д-р техн.
	наук; Г.К. Козловцева, А.Т. Щеголева, О.А. Барышева.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 25.07.1983 N 3434.

	3. Взамен ОСТ 6-10-412-77.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	---------------------------T--------------------------------------

	      Обозначение НТД,     	¦	  Номер раздела, пункта, Приложения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  на который дана ссылка   	¦

	---------------------------+--------------------------------------

	ГОСТ 12.1.005-88           	¦	6.2

	ГОСТ 12.3.005-75           	¦	6.1

	ГОСТ 4381-87               	¦	Разд. 2

	ГОСТ 5233-89               	¦	Приложение 1

	ГОСТ 6376-74               	¦	Разд. 2

	ГОСТ 9871-75               	¦	Разд. 2

	5. Переиздание (июнь 1993 г.) с Изменением N 1, утвержденным в феврале 1992 г.
	(ИУС 5-92).

	Настоящий стандарт устанавливает метод определения режима горячей сушки
	(конвективной, терморадиационной, терморадиационно-конвективной) лакокрасочных
	покрытий (далее - покрытия) на изделиях из черных и цветных металлов и их сплавов с
	толщиной стенок не более 15 мм.

	Сущность метода заключается в определении режима сушки покрытия на образцах
	в лабораторных условиях и пересчете с помощью универсальной диаграммы на режим
	сушки покрытия изделия в производственных условиях.

	Для проведения испытаний разрабатывают программу испытаний, в которой
	указывают порядок проведения работ, предполагаемый диапазон температур и
	продолжительностей сушки, материал образцов, их форму и размеры, способ
	подготовки поверхности, приборы и аппаратуру для оценки качества покрытий и др.

	1. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦАМ

	1.1. Материал образцов, число, форму и размеры устанавливают в программе
	испытаний. Толщина образцов должна быть 0,8 - 1 мм.

	1.2. Технология получения покрытия на образцах должна соответствовать
	технологии получения покрытия на изделии.

	1.3. Толщина покрытия на образцах должна быть равномерной и не отличаться от
	толщины покрытия изделия более чем на 10%.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.4. Для определения коэффициента теплообмена и температуры сушки
	применяют образцы с термопарой или без термопары.

	1.5. Образцы с оборотной стороны должны иметь маркировку.

	2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

	Сушильные установки, снабженные приборами контроля и автоматического
	поддержания заданных параметров: температуры и скорости воздуха, температуры
	облучателей и образцов.

	Потенциометры типа КСП-4 и другие.

	Термометр контактный типа ТПК (ТК6) по ГОСТ 9871-75 с магнитной
	регулировкой.

	Анемометр ручной крыльчатый и чашечный типа А по ГОСТ 6376-74.

	Толщиномеры типов МТ-41НЦ, ВТ-50НЦ, МТ-50НЦ и другие с погрешностью не
	более 10 %.

	Микрометр по ГОСТ 4381-87.

	Лакокрасочные материалы по стандартам или техническим условиям.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

	3.1. К образцам или пластинам из металла с большим коэффициентом
	теплопроводности прикрепляют термопару с помощью зачеканивания черт. 1 а, б, в,
	или сварки (пайки) черт. 1 г, д, е.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - образец; 2 - заклепка; 3 - электроды термопары; 4 - спай термопары; 5 -
	металлическая пластина
	Черт. 1

	Площадь пластины должна быть 20 x 30 мм, толщина 1 - 2 мм.

	Диаметр термоэлектродов (d) не должен превышать 0,5 мм.

	Глубина зачеканивания термопары (h) не должна превышать 1 мм.

	Длина прокладки термоэлектродов (l) на поверхности образца должна быть равна
	150 - 200 d.

	Закрепление термопары в соответствии с черт. 1 в, е дает наиболее точные
	результаты.

	3.2. На образцы наносят лакокрасочный материал.

	3.3. Окрашенные образцы до помещения их в сушильную установку выдерживают
	в условиях, соответствующих условиям выдержки окрашенного изделия.

	3.4. Устанавливают режим работы сушильной установки в соответствии с
	программой испытаний.

	3.5. Рядом с образцами, которые не имеют термопары, помещают пластину с
	закрепленной термопарой.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	3.6. Для определения коэффициента теплообмена сушильной установки образец
	(изделие) нагревают в сушильной установке, фиксируя его температуру через
	определенные промежутки времени до момента достижения им постоянной
	температуры.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

	4.1. Образцы помещают в сушильную установку на теплоизолирующие подставки
	после установления заданного режима.

	Способ подвода тепла к образцу должен быть аналогичен способу подвода тепла к
	изделию.

	4.2. Образцы сушат при пяти различных значениях температуры с интервалами 10
	- 20 °С, начиная с минимальной температуры, и различных продолжительностях.

	4.3. За минимальную температуру сушки покрытия и максимальную
	продолжительность принимают температуру и продолжительность, установленные в
	стандартах или технических условиях на испытуемый лакокрасочный материал.

	4.4. После сушки образцы извлекают из сушильной установки, выдерживают при
	температуре (20 +/- 2) °С и относительной влажности (65 +/- 5)% в течение 3 ч, если
	иное не указано в стандартах или технических условиях на лакокрасочный материал, и
	проводят оценку качества покрытия.

	5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	5.1. Коэффициент теплообмена (	), 	, при нагреве образца (изделия) в
	сушильной упаковке вычисляют по формуле

	,

	где 3 - безразмерный коэффициент;

	с - удельная теплоемкость материала образца (изделия), 	;

	- плотность материала образца (изделия), кг/м3;

	- отношение поверхности образца (изделия), участвующей в конвективном
	теплообмене, к объему образца (изделия), м2/м3;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- продолжительность нагрева образца (изделия) до постоянной температуры, с.

	5.2. Оценку качества покрытия (твердость, адгезию, эластичность и др.) проводят
	в соответствии с требованиями стандартов на конкретный метод испытания.

	5.3. За режим сушки образцов принимают температуру и продолжительность,
	обеспечивающие получение заданного показателя качества покрытия.

	5.4. Пример определения числа измерений, необходимых для обеспечения
	требуемой точности определения физико-механических свойств и других показателей
	качества покрытия, приведен в Приложении 1.

	5.5. Вычисляют значение обобщенного безразмерного коэффициента (А),
	характеризующего условия сушки покрытия образца, по формуле

	,

	где 	 - коэффициент теплообмена при нагреве образца в сушильной установке,

	вычисленный по формуле п. 5.1, 	;

	- отношение поверхности образца, участвующей в конвективном обмене, к
	объему образца, м2/м3;

	- продолжительность сушки покрытия до заданной степени высыхания, с;

	с - удельная теплоемкость материала образца, 	;

	- плотность материала образца, кг/м3.

	5.6. Вычисляют значение обобщенного безразмерного коэффициента (	),
	характеризующего условия сушки покрытия изделия, по формуле

	,

	где 	 - коэффициент теплообмена при нагреве изделия в сушильной установке,

	вычисленный по формуле п. 5.1, 	;

	- отношение поверхности изделия, участвующей в конвективном обмене, к

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	объему изделия, м2/м3;

	- продолжительность сушки покрытия изделия, определяемая параметрами
	технологического оборудования, с;

	с - удельная теплоемкость материала изделия, 	;

	- плотность материала изделия, кг/м3.

	5.7. Температуру сушки покрытия изделия определяют по универсальной
	диаграмме, приведенной на черт. 2.

	Черт. 2

	Через точку Е, значение которой соответствует обобщенному безразмерному
	коэффициенту А, проводят прямую, параллельную оси ординат до пересечения в точке
	В с кривой, соответствующей температуре, установленной по п. 5.3.

	Через точку В проводят прямую, параллельную оси абсцисс.

	Через точку 	, значение которой соответствует обобщенному безразмерному

	коэффициенту 	, восстанавливают перпендикуляр до пересечения с прямой,
	параллельной оси абсцисс в точке С.

	Через точку С интерполируют кривую до пересечения с осью ординат, точка D.

	Численное значение температуры, полученное на оси ординат в точке D,
	уменьшают на значение поправки (К), учитывающей неравномерность нагрева изделия,

	по толщине и значение поправки (	), учитывающей высыхание покрытия при
	остывании изделия после извлечения его из сушильной установки, по таблице.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------T---------------------------------------------------------

	Поправка	¦	 Значение поправки, %, при отношении коэффициента А к А

	        	¦	                                                       1

	        	+-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T----T----

	        	¦	  2  	¦	  3  	¦	  4  	¦	  5  	¦	  6  	¦	  7  	¦	  8  	¦	  9  	¦	 10 	¦	 15

	--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----

	   К    	¦	  4  	¦	  6  	¦	  8  	¦	 10  	¦	 12  	¦	 14  	¦	 16  	¦	 17  	¦	 18 	¦	 20

	--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----

	   К    	¦	  2  	¦	  3  	¦	  4  	¦	  5  	¦	  6  	¦	  7  	¦	  8  	¦	  9  	¦	 10 	¦	 15

	    1   	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	5.8. Пример расчета температуры сушки изделия приведен в Приложении 2.

	6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

	6.1. При изготовлении образцов для испытаний и при проведении испытаний
	должны соблюдаться требования пожарной безопасности и промышленной санитарии
	в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.005-75.

	6.2. Метеорологические условия и содержание вредных примесей в рабочей зоне
	помещений не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005-88.

	6.3. Электробезопасность при испытаниях должна обеспечиваться в соответствии
	с действующими "Правилами техники безопасности при эксплуатации
	электроустановок потребителем", утвержденными Госэнергонадзором.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 1

	Справочное

	ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛА ИЗМЕРЕНИЙ

	1. Необходимое число измерений (n) вычисляют по формуле

	,

	где t - критерий Стьюдента;

	- значение дисперсии, случайной величины;

	- необходимая точность оценки измерения.

	2. Значение дисперсии случайной величины вычисляют по формуле

	,

	где 	 - значение дисперсии случайной величины в первой выборке;

	- значение дисперсии случайной величины во второй выборке.

	3. Значения критерия Стьюдента (t) при различных доверительных вероятностях
	табулированы и приведены в табл. 1.

	Таблица 1

	-----------------T-----------------T-----------------T------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  Доверительная  	¦	Значение критерия	¦	  Доверительная  	¦	  Значение

	               Р 	¦	  Стьюдента (t)  	¦	               Р 	¦	  критерия

	вероятность (--)	¦	                 	¦	 вероятность (--)	¦	 Стьюдента

	               2 	¦	                 	¦	               2 	¦	    (t)

	-----------------+-----------------+-----------------+------------

	      0,450      	¦	       1,64      	¦	      0,475      	¦	    1,96

	      0,455      	¦	       1,70      	¦	      0,480      	¦	    2,05

	      0,460      	¦	       1,75      	¦	      0,485      	¦	    2,18

	      0,465      	¦	       1,81      	¦	      0,490      	¦	    2,32

	      0,470      	¦	       1,88      	¦	      0,495      	¦	    2,57

	4. В качестве примера вычислим число параллельных измерений при оценке
	твердости покрытия по ГОСТ 5233-89 на основе эмали МЛ-12. Результаты измерений
	приведены в табл. 2.

	Таблица 2

	-----------T--------T----------------------------------------T-----------T--------T--------------
	--------------------------

	Твердость 	¦	Число   	¦	              Первая выборка            	¦	 Твердость 	¦	Число   	¦	              Вторая
	выборка

	покрытия  	¦	повторе-	+-------T-------T--------T---------------+	 покрытия  	¦	повторе-	+-------
	T-------T--------T---------------

	в условных 	¦	ний n   	¦	n  х H 	¦	     _ 	¦	     _ 2	¦	            _ 2	¦	в условных 	¦	ний n   	¦	n  х H 	¦	     _ 	¦	     _
	2	¦	            _ 2

	единицах Н 	¦	     i  	¦	 i    i	¦	Н  - Н 	¦	(Н - Н) 	¦	сумма (Н  - Н) 	¦	единицах Н 	¦	     i  	¦	 i    i	¦	Н  - Н 	¦	(Н - Н)
	¦	сумма (Н  - Н)

	          i	¦	        	¦	       	¦	 i     	¦	  i     	¦	        i      	¦	          i	¦	        	¦	       	¦	 i     	¦	  i     	¦	        i

	-----------+--------+-------+-------+--------+---------------+-----------+--------+-------+----
	---+--------+---------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   0,525   	¦	   1    	¦	 0,525 	¦	 0,017 	¦	0,000289	¦	   0,000289    	¦	  0,430    	¦	   2    	¦	 0,860 	¦	 0,032
	¦	0,001024	¦	   0,002048

	   0,520   	¦	   1    	¦	 0,520 	¦	 0,012 	¦	0,000144	¦	   0,000144    	¦	  0,425    	¦	   1    	¦	 0,425 	¦	 0,027
	¦	0,000729	¦	   0,000729

	   0,510   	¦	   5    	¦	 2,550 	¦	 0,002 	¦	0,000004	¦	   0,000020    	¦	  0,410    	¦	   4    	¦	 1,640 	¦	 0,012
	¦	0,000144	¦	   0,000576

	   0,505   	¦	   4    	¦	 2,200 	¦	-0,003 	¦	0,000009	¦	   0,000036    	¦	  0,400    	¦	   4    	¦	 1,600 	¦	 0,002
	¦	0,000004	¦	   0,000016

	   0,495   	¦	   4    	¦	 1,980 	¦	-0,013 	¦	0,000169	¦	   0,000676    	¦	  0,395    	¦	   3    	¦	 1,185 	¦	-0,003
	¦	0,000009	¦	   0,000027

	   0,485   	¦	   3    	¦	 1,455 	¦	-0,023 	¦	0,000529	¦	   0,001587    	¦	  0,380    	¦	   2    	¦	 0,760 	¦	-0,018
	¦	0,000324	¦	   0,000648

	   0,475   	¦	   1    	¦	 0,475 	¦	-0,033 	¦	0,001089	¦	   0,001089    	¦	  0,375    	¦	   3    	¦	 1,125 	¦	-0,023
	¦	0,000529	¦	   0,001587

	   0,465   	¦	   1    	¦	 0,465 	¦	-0,043 	¦	0,001849	¦	   0,001849    	¦	  0,365    	¦	   1    	¦	 0,365 	¦	-0,033
	¦	0,001089	¦	   0,001089

	           	+--------+-------+	       	¦	        	+---------------+	           	+--------+-------+	       	¦	        	+------
	---------

	           	¦	Сумма 20	¦	Сумма  	¦	       	¦	        	¦	Сумма 0,005690 	¦	           	¦	Сумма 20	¦	Сумма  	¦	       	¦	       
	¦	Сумма 0,006720

	           	¦	        	¦	10,170 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	           	¦	        	¦	7,960  	¦	       	¦	        	¦

	5. Для первой выборки оценку математического ожидания вычисляют по формуле

	;

	дисперсию по формуле

	.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6. Для второй выборки оценку математического ожидания вычисляют по формуле

	;

	дисперсию по формуле

	.

	7. Среднее арифметическое заданных оценок дисперсии равно

	.

	8. Твердость покрытия в данном примере должна быть вычислена с точностью 
	= 0,015 и доверительной вероятностью Р = 0,95.

	9. По табл. 1 находят значение критерия Стьюдента (t) при доверительной

	вероятности (	), равной 0,475.

	10. Число параллельных определений равно

	.

	После округления получаем n = 6.

	Приложение 1. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 2

	Справочное

	ПРИМЕР РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ СУШКИ ПОКРЫТИЯ ИЗДЕЛИЯ

	1. Требуется определить температуру сушки покрытия в терморадиационной
	сушильной установке при продолжительности сушки 15 мин. Толщина стенок изделия

	6 мм, материал - сталь, удельная теплоемкость материала 490 	, плотность -
	7800 кг/м3.

	1.1. В соответствии с п. 5.3 покрытие образца сушат 15 мин при температуре 100
	°С.

	1., 1.1. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	1.2. По формуле п. 5.1 вычисляют коэффициент теплообмена при сушке покрытия
	образца толщиной 1 мм

	.

	1.3. По формуле п. 5.5 вычисляют значение обобщенного безразмерного
	коэффициента при сушке покрытия образца

	.

	1.4. По формуле п. 5.1 вычисляют коэффициент теплообмена при сушке покрытия
	изделия

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	1.5. По формуле п. 5.6 вычисляют значение обобщенного безразмерного
	коэффициента при сушке покрытия изделия

	.

	2. На универсальной диаграмме (черт. 2) через точку Е, соответствующую
	значению, полученному по п. 1.3, проводят прямую, параллельную оси ординат до
	пересечения в точке В с кривой, соответствующей температуре 100 °С.

	Через точку В проводят прямую, параллельную оси абсцисс.

	Через точку 	, соответствующую значению, полученному по п. 1.5, проводят
	перпендикуляр до пересечения с прямой, параллельной оси абсцисс в точке С. Через
	точку С интерполируют кривую до пересечения с осью ординат, точка Д. По диаграмме
	значение температуры в точке Д соответствует 130 °С.

	3. Значение температуры, полученное в точке Д, снижают на значение поправок
	по п. 5.7.

	Отношение 	 равно 5, по таблице К = 10%, 	 = 5%, следовательно
	температура сушки может быть снижена на 10% за счет неравномерности нагрева
	изделия.

	°С,

	и на 5% за счет остывания изделия после извлечения его из сушильной камеры

	°С.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. Для определения температуры сушки покрытия изделия со стенками различной
	толщины определяют по универсальной диаграмме значение температуры сушки
	покрытия отдельно для тонкой и для толстой стенок.

	Значение температуры сушки покрытия изделия должно быть не менее значения
	температуры, определенной для тонкой стенки, и не более значения температуры,
	определенной для толстой стенки.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.