Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 20 июня 1986 г. N 1583

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ
	ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
	МЕТОД УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ В
	УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ
	Unified system of corrosion and ageing protection. Paint coatings.
	Accelerated test method for resistance in storage conditions
	ГОСТ 9.408-86

	Группа Т99

	ОКСТУ 0009

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 июня
	1986 г. N 1583 срок введения установлен с 01.07.1987.

	Настоящий стандарт устанавливает метод ускоренных испытаний лакокрасочных
	покрытий металлических поверхностей изделий (далее - покрытий) на стойкость в
	условиях хранения.

	Метод предназначен для определения стойкости покрытий к воздействию
	температуры и влажности в условиях хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

	Метод применяют при разработке лакокрасочных материалов и покрытий.

	1. МЕТОД ИСПЫТАНИЙ

	1.1. Отбор образцов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Образцами для испытаний являются пластины размером 150 x 70 мм.

	Материал для пластин выбирают в соответствии с предполагаемым материалом
	изделия.

	Допускается применять образцы, изготовленные с учетом формы и особенностей
	изделия (со сварными швами, неразъемными соединениями и др.), а также детали,
	сборочные единицы и изделия.

	1.2. Аппаратура

	Камера влажности, в которой автоматически поддерживаются температура (40 +/-
	2) °C и относительная влажность воздуха (97 +/- 3)%.

	Камера холода, обеспечивающая температуру минус (60 +/- 3) °C.

	Термокамера, в которой автоматически поддерживается температура (60 +/- 2) °C.

	1.3. Подготовка к испытаниям

	1.3.1. Для проведения испытаний изготовляют по одной и той же технологии не
	менее трех параллельных образцов и один контрольный.

	1.3.2. Подготовка поверхности - по ГОСТ 9.402-80.

	1.3.3. Систему покрытий, число слоев, толщину покрытий устанавливают в
	стандартах или другой технической документации на окрашивание изделий.

	1.3.4. Испытуемый лакокрасочный материал наносят на лицевую, оборотную
	стороны и кромки пластины. Допускается наносить на оборотную сторону и кромки
	пластины другие лакокрасочные материалы, которые обеспечивают защиту в течение
	всего срока испытаний.

	1.3.5. Параметры режимов окрашивания должны соответствовать ГОСТ 9.105-80.

	1.3.6. Сушку покрытий проводят в соответствии с требованиями стандартов или
	технических условий на лакокрасочный материал или другими методами по режимам,
	обеспечивающим высыхание покрытия не ниже степени 3 по ГОСТ 19007-73.

	1.3.7. Перед испытаниями образцы с покрытиями естественной сушки
	выдерживают не менее 7 сут, а покрытия горячей сушки не менее суток в отапливаемом
	помещении при температуре (25 +/- 10) °C и относительной влажности воздуха не
	более 80%.

	1.3.8. Контрольные образцы хранят в отапливаемом помещении при температуре
	(25 +/- 10) °C и относительной влажности воздуха не более 80% без доступа света.

	1.4. Проведение испытаний

	1.4.1. Образцы помещают в камеру влажности и выдерживают при температуре

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(40 +/- 2) °C и относительной влажности воздуха (97 +/- 3)% в течение 6 ч, затем
	обогрев выключают и выдерживают еще в течение 4 ч.

	Из камеры влажности образцы переносят в камеру холода и выдерживают при
	температуре минус (60 +/- 3) °C в течение 3 ч, затем образцы переносят в термокамеру
	и выдерживают при температуре (60 +/- 2) °C в течение 6 ч. Образцы извлекают из
	термокамеры и выдерживают при температуре (25 +/- 10) °C и относительной
	влажности воздуха не более 80% в течение 5 ч.

	Цикл повторяют 50 раз.

	1.4.2. Продолжительность перемещения образцов из одного аппарата в другой
	должна быть не более 10 мин.

	1.4.3. Продолжительность перерыва между циклами не должна быть более 96 ч,
	при этом образцы извлекают из аппаратов и хранят как контрольные.

	Продолжительность перерыва в испытаниях не включают в учитываемое время
	испытаний.

	1.4.4. При испытаниях покрытий крупногабаритных изделий продолжительность
	выдержки в аппаратах и перемещения из одного аппарата в другой должна быть
	указана в программе испытаний в зависимости от размеров изделий и расстояния
	между аппаратами.

	1.4.5. Осмотр образцов при испытаниях проводят через 1, 3, 5, 10, 20 циклов,
	затем через каждые 20 циклов или в соответствии с программой испытаний.

	1.4.6. Оценка внешнего вида покрытий - по ГОСТ 9.407-84.

	При оценке не учитывают состояние покрытия на кромках и прилегающих к ним
	поверхностях на расстоянии 10 мм.

	Внешний вид покрытий после испытаний должен соответствовать по
	декоративным свойствам баллу 1 или 2, по защитным - баллу 1, адгезия покрытия - не
	более балла 3 по ГОСТ 15140-78, что обеспечивает срок хранения покрытий не менее 5
	лет.

	Для установления срока хранения более 5 лет проводят испытания
	продолжительностью, установленной на основании сравнения результатов испытаний
	аналогичных лакокрасочных покрытий.

	1.4.7. Покрытия, подвергающиеся в процессе хранения воздействию
	климатических факторов в сочетании с воздействием особых сред по ГОСТ 9.032-74,
	должны дополнительно испытываться на воздействие этих сред.

	1.4.8. Результаты испытаний записывают в программу испытаний по ГОСТ 9.045-
	75.

	1.4.9. Испытания покрытий на грибостойкость проводят по ГОСТ 9.050-75, если в
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	стандартах или технических условиях на изделие установлены требования по
	грибостойкости.

	2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

	2.1. Изготовление образцов покрытий и их испытания должны проводиться в
	помещениях, отвечающих требованиям Инструкции по санитарному содержанию
	помещений и оборудования производственных предприятий, утвержденной Главным
	санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР, и
	Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических
	требований к производственному оборудованию, утвержденных Министерством
	здравоохранения СССР.

	2.2. Работы по изготовлению образцов покрытий должны соответствовать
	требованиям ГОСТ 12.3.005-75 и Санитарных правил при окрасочных работах с
	применением ручных распылителей, утвержденных Министерством здравоохранения
	СССР.

	2.3. Метеорологические условия и содержание вредных веществ в рабочей зоне
	помещений должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-76.

	2.4. Пожарная безопасность при проведении испытаний должна соответствовать
	требованиям ГОСТ 12.1.004-85.

	2.5. Электробезопасность должна быть обеспечена в соответствии с
	действующими правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей
	и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.