Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 5 декабря 1988 г. N 3946

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 13843-78 "КАТАНКА АЛЮМИНИЕВАЯ.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Группа В74

	Дата введения

	1 июля 1989 года

	Вводную часть изложить в новой редакции. "Настоящий стандарт
	распространяется на алюминиевую катанку, получаемую непрерывным литьем и
	прокаткой, предназначенную для изготовления проволоки и других электротехнических
	целей.

	Стандарт устанавливает требования к алюминиевой катанке, изготовляемой для
	нужд народного хозяйства и для экспорта".

	Пункт 1.1 изложить в новой редакции: "1.1. Катанка должна изготовляться
	четырех марок

	АКЛП-5ПТ, АКЛП-7ПТ - полутвердая;

	АКЛП-5Т1, АКЛП-5Т2 - твердая.

	В зависимости от электросопротивления постоянному току полутвердую катанку
	изготовляют первого и второго классов, твердую - первого класса:

	первый класс - удельное электросопротивление определяется на катанке;

	второй класс - удельное электросопротивление определяется на протянутой из
	катанки отожженной проволоке".

	Пункт 1.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

	Таблица 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                                мм

	-----------------T------------------------------------------------

	  Номинальный    	¦	 Предельные отклонения по диаметру катанки марок

	   диаметр       	+---------------T--------------T-----------------

	                 	¦	   АКЛП-5ПТ    	¦	  АКЛП-5Т1    	¦	   АКЛП-5Т2

	                 	¦	  и АКЛП-7ПТ   	¦	              	¦

	-----------------+---------------+--------------+-----------------

	        9        	¦	    +/- 0,3    	¦	    +/- 0,3   	¦	    +/- 0,3

	        9,5      	¦	    +/- 0,3    	¦	    +/- 0,3   	¦	    +/- 0,3

	       11,5      	¦	    +/- 0,4    	¦	    +/- 0,4   	¦	      -

	       12        	¦	    +/- 0,4    	¦	      -       	¦	      -

	       14        	¦	    +/- 0,5    	¦	      -       	¦	      -

	       15        	¦	    +/- 0,5    	¦	      -       	¦	      -

	       18        	¦	      + 0,8    	¦	      -       	¦	      -

	                 	¦	      - 0,3    	¦	      -       	¦	      -

	       19        	¦	    +/- 0,8    	¦	      -       	¦	      -

	       23        	¦	    +/- 1,0    	¦	      -       	¦	      -

	       25        	¦	    +/- 1,0    	¦	              	¦

	Пункт 1.5 изложить в новой редакции: "1.5. Отклонения формы сечения катанки
	от круга (разность между наибольшим и наименьшим диаметром) не должны
	превышать предельные отклонения по диаметру".

	Примеры условного обозначения катанки изложить в новой редакции: "Примеры
	условного обозначения

	Катанка первого класса, полученная из алюминия марки А5Е, полутвердая,
	диаметром 9 мм:

	Катанка 1АКЛП-5ПТ-9 ГОСТ 13843-78

	То же, второго класса, полученная из алюминия марки А5Е, полутвердая,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	диаметром 9 мм:

	Катанка 2АКЛП-5ПТ-9 ГОСТ 13843-78".

	Пункт 2.1. Второй абзац изложить в новой редакции: "Катанка марок АКЛП-7ПТ и
	АКЛП-5ПТ должна изготовляться из алюминия марок А7Е и А5Е по ГОСТ 11069-74,
	марок АКЛП-5Т1 и АКЛП-5Т2 - из алюминия марки А5Е с массовой долей железа до
	0,4 % и суммы примесей титана, ванадия, марганца и хрома - до 0,01 %".

	Пункты 2.2 - 2.4, 2.8. изложить в новой редакции: "2.2. Катанка по всей длине
	должна иметь чистую, ровную, гладкую поверхность без посторонних включений,
	трещин, закатов, прирезов, заусенцев, плен, раковин, забоин, размер которых  (глубина
	или высота)  превышает отклонения, указанные в табл. 1.

	2.3. Механические свойства катанки первого и второго классов и удельное
	электросопротивление постоянному току катанки первого класса должны
	соответствовать указанным в табл. 2.

	По требованию потребителя катанка марок АКЛП-5ПТ и АКЛП-7ПТ должна
	изготовляться с относительным удлинением не менее 15 %.

	Таблица 2

	------------T---------------------------T-------------------------

	    Марка   	¦	  Временное сопротивление  	¦	        Удельное

	   катанки  	¦	   разрыву сигма , МПа,    	¦	  электросопротивление

	            	¦	                в          	¦	    при температуре

	            	¦	         не менее          	¦	    20 °С, Ом х мм2/м,

	            	¦	                           	¦	        не более

	------------+---------------------------+-------------------------

	  АКЛП-5ПТ  	¦	           83              	¦	          0,0281 <*>

	  АКЛП-7ПТ  	¦	           83              	¦	          0,0280 <*>

	  АКЛП-5Т1  	¦	           98              	¦	          0,0281

	  АКЛП-5Т2  	¦	          103              	¦	          0,0281

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------------------

	<*> Только для катанки диаметром 9 и 9,5 мм.

	2.4. Удельное электросопротивление постоянному току отожженной проволоки,
	протянутой из катанки второго класса марок АКЛП-5ПТ и АКЛП-7ПТ, должно
	соответствовать требованиям ГОСТ 11069-74.

	2.8. Катанка должна быть намотана в бухты одним отрезком массой от 600 до
	1600 кг".

	Пункт 2.9. Заменить слова "Намотка катанки марок АКЛП-5ПТ, АКЛП-7ПТ и
	АКЛП-5Т должна быть плотной" на "Плотность намотки должна обеспечивать
	целостность бухт на операциях транспортирования и упаковывания".

	Пункт 3.1. Первый абзац изложить в новой редакции: "Катанка принимается
	партиями. Партия должна состоять из катанки одного класса, одной марки, одной или
	нескольких плавок и одного размера";

	одиннадцатый абзац исключить.

	Пункт 3.2. Первый абзац изложить в новой редакции: "Проверке на соответствие
	требованиям пп. 2.2, 2.8 и 2.9 следует подвергать каждую бухту катанки, а пп. 1.2, 2.1,
	2.3, 2.4 - 2% бухт, но не менее одной бухты от партии".

	Пункт 3.3, 4.1, 4.2 изложить в новой редакции: "3.3. Проверка на соответствие
	требованиям пп. 2.4, 2.6, и 2.9 в части залипания витков должна производиться у
	потребителя.

	4.1. Определение химического состава катанки производят по ГОСТ 3221-85 или
	другими методами, не уступающими по точности стандартному. При разногласиях
	определение химического состава катанки производят по ГОСТ 3221-85.

	4.2. Измерение диаметра катанки должно производиться не менее чем в двух
	местах в начале и в конце бухты на расстоянии не менее 1 м от конца. Измерение
	проводят микрометром по ГОСТ 6507-78 или другими измерительными
	инструментами с погрешностью не более 0,1 мм. За результат принимается среднее
	арифметическое наибольшего и наименьшего значений в каждом измеряемом сечении".

	Пункт 4.3. Третий абзац дополнить словами: "Допускается измерение дефекта
	проводить индикаторным глубиномером по ГОСТ 7661-67";

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	четвертый абзац дополнить словами "Отсутствие залипания витков определяют
	при проведении технологической пробы волочением".

	Пункт 4.4 изложить в новой редакции. "4.4. Контроль механических свойств
	катанки производят по ГОСТ 1497-84 на образцах с начальной расчетной длиной 200
	мм, отобранных на расстоянии не менее 1 м от начала или конца бухты".

	Пункт 4.5. Второй абзац изложить в новой редакции: "Площадь поперечного
	сечения образцов определяют путем расчета по массе, принимая плотность алюминия

	равной 2703 г/	".

	Пункт 4.6. Второй абзац Исключить слова: "явно выраженные".

	Пункт 5.1.  Заменить ссылку: ГОСТ 18990-82 на ГОСТ 18690-82.

	Пункт 5.2. Первый абзац изложить в новой редакции: "Каждая бухта должна быть
	перевязана отрезками катанки или отходами алюминиевой проволоки не менее чем в
	трех местах для обеспечения целостности бухт при их транспортировании.
	Допускаются вмятины на поверхности катанки от обвязок, не выходящие за пределы
	полуторных допусков по диаметру";

	исключить слово: "специальной".

	Пункт 5.3. Второй абзац изложить в новой редакции: "Каждая бухта катанки
	должна быть снабжена ярлыком с указанием";

	после слов "номера бухты" дополнить словами: "масса бухты";

	десятый абзац исключить;

	дополнить словами: "Штамп технического контроля допускается проставлять на
	пломбе, закрепляемой на бухте после ее обвязки".

	Пункт 5.4 исключить.

	Пункт 5.6. Исключить слова: "массой более 300 кг".

	Пункт 5.7 изложить в новой редакции: "5.7. Катанка должна храниться в закрытых
	помещениях в условиях, исключающих механическое повреждение, воздействие влаги,
	загрязнений и химически активных веществ".

	Приложение 1. Подрисуночная подпись. Заменить слова: "2 - эластичная
	прокладка" на "2 - предохраняющая прокладка (резина, войлок, древесина и т.п.)".

	Приложение 2 изложить в новой редакции:

	Приложение 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Справочное

	---------T--------------------------------------------------------

	Диаметр,	¦	                      Коды ОКП

	   мм    	+-------------T-------------T-------------T--------------

	         	¦	  АКЛП-7ПТ   	¦	  АКЛП-5ПТ   	¦	  АКЛП-5Т1   	¦	  АКЛП-5Т2

	         	¦	17 1213 0140 	¦	17 1213 0110 	¦	17 1213 0180 	¦	17 1213 0190

	---------+-------------+-------------+-------------+--------------

	   9     	¦	17 1213 0142 	¦	17 1213 0103 	¦	17 1213 0181 	¦	17 1213 0191

	   9,5   	¦	17 1213 0141 	¦	17 1213 0102 	¦	17 1213 0182 	¦	17 1213 0192

	  11,5   	¦	17 1213 0144 	¦	17 1213 0104 	¦	17 1213 0183 	¦

	  12     	¦	17 1213 0145 	¦	17 1213 0105 	¦	             	¦

	  14     	¦	17 1213 0146 	¦	17 1213 0106 	¦	             	¦

	  15     	¦	17 1213 0151 	¦	17 1213 0111 	¦	             	¦

	  18     	¦	17 1213 0147 	¦	17 1213 0107 	¦	             	¦

	  19     	¦	17 1213 0148 	¦	17 1213 0108 	¦	             	¦

	  23     	¦	17 1213 0149 	¦	17 1213 0109 	¦	             	¦

	  25     	¦	17 1213 0152 	¦	17 1213 0112 	¦	             	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.