Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 30 октября 1989 г. N 3268

	ИЗМЕНЕНИЕ N 3 ГОСТ 13843-78 "КАТАНКА АЛЮМИНИЕВАЯ.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Группа В74

	Дата введения

	1 января 1991 года

	На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначение:
	(СТ СЭВ 1562-88).

	Вводную часть дополнить абзацем: "Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ
	1562-88".

	Пункт 1.1 изложить в новой редакции: "1.1. Катанка должна изготовляться пяти
	марок:

	АКЛП-М - мягкая;

	АКЛП-ПТ - полутвердая;

	АКЛП-Т1, АКЛП-Т2, АКЛП-Т3 - твердая.

	В зависимости от удельного электросопротивления постоянному току мягкую и
	полутвердую катанку изготовляют первого, второго и третьего классов, твердую -
	первого и второго классов.

	В первом и втором классах - удельное электросопротивление определяется на
	катанке;

	в третьем классе - удельное электросопротивление определяется на протянутой из
	катанки отожженной проволоке".

	Пункт 1.2. Таблица 1. Головку изложить в новой редакции:

	                                                                мм
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------T------------------------------------------------------

	Номинальный	¦	   Предельное отклонение по диаметру катанки марок

	  диаметр  	+---------------T-------T------------------------------

	           	¦	АКЛП-М, АКЛП-ПТ	¦	АКЛП-Т1	¦	       АКЛП-Т2, АКЛП-Т3

	-----------+---------------+-------+------------------------------

	Пункт 1.5 изложить в новой редакции: "1.5. Овальность катанки не должна
	превышать:

	для диаметров до 10 мм - 0,4 мм,

	для диаметров свыше 10 до 15 мм - 0,6 мм и для диаметров свыше 15 мм - 0,9 мм".

	Примеры условного обозначения катанки изложить в новой редакции:

	"Примеры условного обозначения

	Катанка первого класса, полутвердая, марки АКЛП-ПТ, из алюминия А5Е
	диаметром 9 мм:

	Катанка I АКЛП-ПТ-5Е-9 ГОСТ 13843-78

	То же, второго класса, из алюминия марки А7Е, диаметром 11,5 мм:

	Катанка II АКЛП-ПТ-7Е-11,5 ГОСТ 13843-78".

	Пункт 2.1. Второй абзац изложить в новой редакции: "Катанка марок АКЛП-М и
	АКЛП-ПТ первого и третьего классов должна изготовляться из алюминия марки А5Е,
	второго - из алюминия марки А7Е по ГОСТ 11069-74.

	Твердая катанка (марок АКЛП-Т1, АКЛП-Т2, АКЛП-Т3) первого и второго
	классов должна изготовляться соответственно из алюминия марок А5Е и А7Е с
	массовой долей железа до 0,4 % и суммы примесей титана, ванадия, марганца и хрома -
	до 0,01 %.

	По требованию потребителя допускается изготовлять катанку марок АКЛП-М и
	АКЛП-ПТ с массовой долей железа не более 0,16 %";

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечание исключить.

	Пункт 2.3 изложить в новой редакции: "2.3. Механические свойства и удельное
	электрическое сопротивление постоянному току катанки должны соответствовать
	указанным в табл. 2. По требованию потребителя катанка марки АКЛП-ПТ должна
	изготовляться с относительным удлинением не менее  15 %.

	Таблица 2

	---------T-------------T------------------------------------------

	  Марка  	¦	  Временное  	¦	   Удельное электрическое сопротивление

	катанки 	¦	сопротивление	¦	    при температуре 20 °С, Ом х мм2/м,

	         	¦	разрыву, МПа 	¦	                 не более

	         	¦	             	+----------T----------T--------------------

	         	¦	             	¦	 Класс I  	¦	 Класс II 	¦	      Класс III

	---------+-------------+----------+----------+--------------------

	АКЛП-М  	¦	Не более 80  	¦	0,0280 <*>	¦	0,0277 <*>	¦	По ГОСТ 11069-74

	АКЛП-ПТ 	¦	Не менее 83  	¦	0,0281 <*>	¦	0,0280 <*>	¦	По ГОСТ 11069-74

	АКЛП-Т1 	¦	Не менее 98  	¦	0,0281    	¦	0,0280    	¦	       -

	АКЛП-Т2 	¦	Не менее 105 	¦	0,0281    	¦	0,0280    	¦	       -

	АКЛП-Т3 	¦	Не менее 110 	¦	0,0282    	¦	0,0281    	¦	       -

	--------------------------------

	<*> Только для катанки диаметром 9 и 9,5 мм.

	Пункт 2.4 исключить.

	Пункт 2.8 изложить в новой редакции: "2.8. Катанка должна быть намотана в
	бухты одним отрезком массой от 600 до 2500 кг".

	Раздел 2 дополнить пунктом - 2.10: "2.10. По требованию потребителя катанка

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	должна выдерживать количество скручиваний (табл. 3) по двум направлениям без
	появления трещин или разрушения образца.

	Таблица 3

	---------------------------------T--------------------------------

	     Номинальный диаметр, мм     	¦	     Количество скручиваний

	---------------------------------+--------------------------------

	               9,0               	¦	               5/5

	         Св. 9,0 до 15,0         	¦	               4/4

	Пункт 3.2. Первый абзац. Заменить ссылку: 2.4 на 2.10.

	Пункт 3.3 изложить в новой редакции: "3.3. Проверка на соответствие
	требованиям п. 2.3 в части удельного электросопротивления катанки третьего класса,
	пп. 2.6 и 2.9 в части залипания витков должна производиться у потребителя".

	Пункт 4.2 дополнить абзацем: "Овальность катанки проверяют по ГОСТ 26877-
	86".

	Раздел 4 дополнить пунктом - 4.4а: "4.4а. Испытание на скручивание проводят по
	ГОСТ 1545-80 на образце с рабочей длиной 300 мм, отобранном на расстоянии не
	менее 1 м от начала или конца бухты".

	Приложение 2 изложить в новой редакции:

	Приложение 2

	Справочное

	---------T-----------------------------------------------------------------------------

	Диаметр,	¦	                                  Коды ОКП

	   мм    	+--------------------------------------T--------------------------------------

	         	¦	             АКЛП-М                   	¦	             АКЛП-ПТ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         	¦	             17 1213 0100             	¦	             17 1213 0200

	         	+------------T------------T------------+------------T------------T------------

	         	¦	  Класс I   	¦	  Класс II  	¦	  Класс III 	¦	  Класс I   	¦	  Класс II  	¦	  Класс III

	---------+------------+------------+------------+------------+------------+------------

	   9,0   	¦	17 1213 0101	¦	17 1213 0102	¦	17 1213 0103	¦	17 1213 0201	¦	17 1213 0202	¦	17 1213 0203

	   9,5   	¦	17 1213 0104	¦	17 1213 0105	¦	17 1213 0106	¦	17 1213 0204	¦	17 1213 0205	¦	17 1213 0206

	  11,5   	¦	    -       	¦	    -       	¦	17 1213 0107	¦	    -       	¦	    -       	¦	17 1213 0207

	  12,0   	¦	    -       	¦	    -       	¦	17 1213 0108	¦	    -       	¦	    -       	¦	17 1213 0208

	  14,0   	¦	    -       	¦	    -       	¦	17 1213 0109	¦	    -       	¦	    -       	¦	17 1213 0209

	  15,0   	¦	    -       	¦	    -       	¦	17 1213 0110	¦	    -       	¦	    -       	¦	17 1213 0210

	  18,0   	¦	    -       	¦	    -       	¦	17 1213 0111	¦	    -       	¦	    -       	¦	17 1213 0211

	  19,0   	¦	    -       	¦	    -       	¦	17 1213 0112	¦	    -       	¦	    -       	¦	17 1213 0212

	  23,0   	¦	    -       	¦	    -       	¦	17 1213 0113	¦	    -       	¦	    -       	¦	17 1213 0213

	  25,0   	¦	    -       	¦	    -       	¦	17 1213 0114	¦	    -       	¦	    -       	¦	17 1213 0214

	Продолжение

	---------T-------------------------------------------------------------------------------

	Диаметр,	¦	                                  Коды ОКП

	   мм    	+-------------------------T-------------------------T---------------------------

	         	¦	       АКЛП-Т1           	¦	       АКЛП-Т2           	¦	       АКЛП-Т3

	         	¦	       17 1213 0300      	¦	       17 1213 0400      	¦	       17 1213 0500

	         	+------------T------------+------------T------------+-------------T-------------

	         	¦	   Класс I  	¦	   Класс II 	¦	   Класс I  	¦	   Класс II 	¦	   Класс I   	¦	   Класс II

	---------+------------+------------+------------+------------+-------------+-------------

	   9,0   	¦	17 1213 0301	¦	17 1213 0302	¦	17 1213 0401	¦	17 1213 0402	¦	17 1213 0501 	¦	17 1213 0502

	   9,5   	¦	17 1213 0303	¦	17 1213 0304	¦	17 1213 0403	¦	17 1213 0404	¦	17 1213 0503 	¦	17 1213 0504

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  11,5   	¦	17 1213 0305	¦	17 1213 0306	¦	     -      	¦	     -      	¦	      -      	¦	     -

	  12,0   	¦	     -      	¦	     -      	¦	     -      	¦	     -      	¦	      -      	¦	     -

	  14,0   	¦	     -      	¦	     -      	¦	     -      	¦	     -      	¦	      -      	¦	     -

	  15,0   	¦	     -      	¦	     -      	¦	     -      	¦	     -      	¦	      -      	¦	     -

	  18,0   	¦	     -      	¦	     -      	¦	     -      	¦	     -      	¦	      -      	¦	     -

	  19,0   	¦	     -      	¦	     -      	¦	     -      	¦	     -      	¦	      -      	¦	     -

	  23,0   	¦	     -      	¦	     -      	¦	     -      	¦	     -      	¦	      -      	¦	     -

	  25,0   	¦	     -      	¦	     -      	¦	     -      	¦	     -      	¦	      -      	¦	     -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.