Утверждены и введены в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 19 апреля 1978 г. N 60

	ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛАВЕ СНиП III-18-75 "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
	КОНСТРУКЦИИ"

	Постановлением Госстроя СССР от 19 апреля 1978 г. N 60 утверждены и с 1 июля
	1978 г. введены в действие приведенные ниже изменения и дополнения главы СНиП
	III-18-75 "Металлические конструкции", утвержденной Постановлением Госстроя
	СССР от 20 октября 1975 г. N 181.

	Пункт 1.9. Исключить слова: "и защищена от коррозии грунтовкой, позволяющей
	производить сварку".

	Пункт 1.17 изложить в следующей редакции:

	"Кромки деталей из низколегированной стали классов до С60/45 включительно и
	термически улучшенной углеродистой стали, не подлежащие сварке или не полностью
	проплавляемые при сварке, после ручной кислородной резки и кромки деталей из
	стали всех классов - после воздушно-дуговой резки подлежат механической обработке
	(строжке, фрезерованию, обработке абразивным инструментом).

	Механическая обработка производится на глубину, обеспечивающую удаление
	дефектов поверхности, при этом после воздушно-дуговой резки - не менее 2 мм;
	поверхности кромок не должны иметь надрывов и трещин. При обработке абразивным
	инструментом следы зачистки должны быть направлены вдоль кромок. Кромки
	деталей из углеродистой стали класса С38/23 после ручной кислородной резки должны
	быть очищены и не иметь шероховатостей, превышающих 1 мм, а для конструкций,
	возводимых или эксплуатируемых в районах с расчетной температурой ниже минус 40
	°С и до минус 65 °С включительно, - 0,5 мм.

	Шероховатость поверхности приторцовываемых кромок деталей, независимо от
	способов обработки, должна быть не грубее первого класса чистоты поверхности по
	ГОСТ 2789-73, при этом неплоскостность поверхности не должна превышать 0,3 мм".

	Пункт 1.19. Абзац первый изложить в следующей редакции:

	"Кромки работающих на растяжение деталей из низколегированной стали классов
	до С60/45 включительно всех толщин и из углеродистой стали толщиной свыше 10 мм,
	фасонок ферм из низколегированной стали классов до С60/45 включительно, всех
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	расчетных деталей в конструкциях, воспринимающих динамические нагрузки, либо
	возводимых или эксплуатируемых в районах с расчетной температурой ниже минус 40
	°С и до минус 65 °С включительно, после резки на ножницах подлежат механической
	обработке в соответствии с указаниями пп. 1.17 и 1.86 настоящей главы".

	Пункт 1.21. Абзац второй изложить в следующей редакции:

	"Скосы по толщине на концах растянутых деталей (при сопряжении деталей
	разной толщины) в конструкциях, воспринимающих динамическую нагрузку, должны
	выполняться машинной кислородной резкой или механической обработкой и не
	должны иметь ступеней. Неровности и риски в детали должны быть сглажены
	обработкой абразивным инструментом вдоль усилия".

	Пункт 1.22 изложить в следующей редакции:

	"На заготавливаемые детали расчетных элементов конструкций, оговоренных в
	чертежах КМ и КМД или дополнительных правилах настоящей главы, переносятся
	клеймением номера плавок. Клеймение номера плавки на деталях сварных элементов
	должно производиться не ближе 100 мм от мест наложения сварных швов при
	изготовлении и монтаже".

	Пункт 1.30. Подпункт "б" изложить в следующей редакции:

	"б) ударная вязкость на образцах типа VI по ГОСТ 6996-66 при отрицательной
	температуре, указанной в чертежах КМ, для стыковых соединений - не ниже 3 кгс х
	м/см2, за исключением соединений, выполненных электрошлаковой сваркой".

	Пункт 1.30 дополнить подпунктом следующего содержания:

	"г) угол статического изгиба на образцах типа ХХVII или ХХVIII по ГОСТ 6996-66
	(при диаметре оправки согласно ГОСТ на основной металл) - не менее:

	120° - для углеродистых сталей;

	80° - для низколегированных сталей толщиной 20 мм и менее;

	60° - для низколегированных сталей толщиной более 20 мм".

	Пункт 1.30. Примечание 1 изложить в следующей редакции:

	"1. При сварке элементов из низколегированной стали для угловых швов с
	размерами катетов 4 - 7 мм допускается твердость металла шва и околошовной зоны до
	400 единиц по алмазной пирамиде".

	Пункт 1.30 дополнить примечаниями следующего содержания:

	"3. У одного из образцов с надрезом по линии сплавления стыкового соединения
	допускается снижение ударной вязкости не более чем на 0,5 кгс х м/см2 по отношению
	к норме для основного металла".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	"4. При необходимости применения для определения ударной вязкости образцов
	других типов (VII - ХI по ГОСТ 6996-66) нормы ударной вязкости устанавливаются в
	чертежах КМ".

	Пункт 1.32 изложить в следующей редакции:

	"Сварочные работы должны осуществляться под руководством лица, имеющего
	документ о специальном образовании или подготовке в области сварки".

	Пункт 1.90. Абзац первый изложить в следующей редакции:

	"Строповка, внутризаводское транспортирование и погрузка готовых элементов
	на транспортные средства должны выполняться приемами и приспособлениями,
	исключающими образование остаточных деформаций и вмятин".

	Пункт 2.4. В первой строке первого абзаца после слова "производить" добавить:
	"контрольную или ...".

	Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

	"Стенки отверстий для труб во фланцах и соприкасающиеся плоскости фланцев
	должны быть механически обработаны (резанием).

	Механическую обработку сопрягаемых плоскостей фланцев разрешается не
	производить при условии, если листовая сталь, из которой изготовляются фланцы,
	выправлена и имеет неплоскостность не более 1 мм.

	Отверстия во фланцах для труб допускается обрабатывать машинной кислородной
	резкой. Зазор между трубой и стенкой отверстия во фланцах должен быть не более 3 мм
	при условии совмещения центра фланца с осью трубы".

	Пункт 6.17 изложить в следующей редакции:

	"Усилие монтажного натяжения в оттяжках мачтовых опор должно определяться
	по формулам:

	; (5)

	, (6)

	где N - искомая величина монтажного натяжения при температуре воздуха во
	время производства работ;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- величина натяжения при плюс 40 °С к среднегодовой температуре,
	приводится в чертежах КМ;

	- величина натяжения при минус 40 °С от среднегодовой температуры,
	приводится в чертежах КМ;

	- величина натяжения при среднегодовой температуре воздуха в районе
	установки мачты, приводится в чертежах КМ в графе условной температуры для t° = 0;

	- среднегодовая температура воздуха в районе установки мачты, определяется
	по данным гидрометеорологической службы, в чертежах КМ обозначена t° = 0;

	Т - температура воздуха во время производства работ по регулированию
	натяжения оттяжек мачт.

	Примечание к формулам:

	Значения температур в формулах применять с их знаками "+" или "-".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.