ПОПРАВКА К ГОСТ 8240-97 "ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ
	ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ. СОРТАМЕНТ"

	См. изображение данного графического объекта

	----------------T------------------------T------------------------¬

	¦	 В каком месте 	¦	       Напечатано       	¦	       Должно быть      	¦

	+---------------+------------------------+------------------------+

	¦	Пункт 2.2.     	¦	      Рисунок           	¦	        Рисунок         	¦

	¦	Рисунок 1      	¦	                        	¦	                        	¦

	¦	               	¦	                        	¦	                        	¦

	¦	Рисунок 2      	¦	      Рисунок           	¦	        Рисунок         	¦

	¦	               	¦	                        	¦	                        	¦

	¦	Пункт 2.3.     	¦	                        	¦	                        	¦

	¦	Таблица 1.     	¦	                        	¦	                        	¦

	¦	Графа S . Для  	¦	        23,30           	¦	          13,30         	¦

	¦	       x       	¦	                        	¦	                        	¦

	¦	номера швеллера	¦	                        	¦	                        	¦

	¦	8У             	¦	                        	¦	                        	¦

	¦	Таблица 2.     	¦	                        	¦	                        	¦

	¦	Графа W . Для  	¦	         3,31           	¦	           5,31         	¦

	¦	       y       	¦	                        	¦	                        	¦

	¦	номера швеллера	¦	                        	¦	                        	¦

	¦	8П             	¦	                        	¦	                        	¦

	¦	Таблица 5.     	¦	                        	¦	                        	¦

	¦	Графа I . Для  	¦	      1115,50           	¦	         115,60         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       y       	¦	                        	¦	                        	¦

	¦	номера швеллера	¦	                        	¦	                        	¦

	¦	26С            	¦	                        	¦	                        	¦

	¦	Пункт 2.4.     	¦	    на рисунке 3        	¦	 на рисунках 1 - 3      	¦

	¦	Рисунок 3.     	¦	                        	¦	                        	¦

	¦	Обозначение    	¦	          t             	¦	            f           	¦

	¦	прогиба        	¦	                        	¦	                        	¦

	¦	Пункт 2.7      	¦	при длине от 2 до 8 м   	¦	+40 мм - при длине от   	¦

	¦	               	¦	включ. - до +40 мм;     	¦	2 до 8 м включ.;        	¦

	¦	               	¦	"      " св. 8 м -      	¦	+[40 + 5(L - 8)] мм, но 	¦

	¦	               	¦	до +[40 + 5(L - 8)] мм, 	¦	не более 100 мм - при   	¦

	¦	               	¦	но не более 100 мм      	¦	длине св. 8 мм          	¦

	L---------------+------------------------+-------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.