Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 18 июля 1978 г. N 132

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ЗАПОЛНИТЕЛЬ СОТОВЫЙ БУМАЖНЫЙ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Aggregate cellular paper General technical requirements
	ГОСТ 23233-78

	Группа Ж17

	Взамен

	ГОСТ 5.2059-73

	Срок введения

	с 1 января 1979 года

	Разработан Главным управлением промышленности строительных материалов и
	деталей при Мосгорисполкоме.

	Исполнители: И.Н. Щекатуров (руководитель темы), Н.С. Пятковская, Т.П.
	Емельянова, Л.И. Воробьев, В.В. Бурмистров.

	Внесен Главным управлением промышленности строительных материалов и
	деталей при Мосгорисполкоме.

	Зам. начальника И.Л. Ершов.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 18 июля 1978 г. N 132.

	Настоящий стандарт распространяется на сотовый бумажный заполнитель (в
	дальнейшем - заполнитель), предназначенный для изготовления щитов при

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	производстве внутренних щитовых и шкафных дверей.

	1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

	1.1. Форма и конструкция заполнителя должны соответствовать указанным на
	черт. 1 и 2.

	В сжатом состоянии

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	В - ширина; S - толщина; - ширина клеевых полос; - расстояние между смежными
	клеевыми полосами; - расстояние между прорезями; l - клеевой шов; 2 - листы
	бумаги
	Черт. 1
	В растянутом состоянии

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- ширина; L - длина; b - размер ячейки

	Черт. 2

	1.2. Основные размеры заполнителя, в зависимости от ширины дверных полотен,
	при толщине облицовки 3,2 мм должны соответствовать приведенным в табл. 1.

	Таблица 1

	                                                      Размеры в мм

	--------------T--------T----------------T---------------T--------¬

	¦	   Размеры   	¦	Толщина 	¦	  Заполнитель в 	¦	 Заполнитель в 	¦	Площадь 	¦

	¦	   дверных   	¦	заполни-	¦	сжатом состоянии	¦	   растянутом  	¦	заполни-	¦

	¦	   полотен   	¦	теля s  	+--------T-------+	   состоянии   	¦	теля, м2	¦

	+------T------+	        	¦	Ширина В	¦	Коли-  	+-------T-------+	        	¦

	¦	Ширина	¦	Высота	¦	        	¦	        	¦	чество 	¦	Ширина 	¦	 Длина 	¦	        	¦

	¦	      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	слоев  	¦	  В    	¦	   L   	¦	        	¦

	¦	      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	бумаги 	¦	   1   	¦	       	¦	        	¦

	+------+------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+

	¦	 1100 	¦	 2000 	¦	   35   	¦	  1300  	¦	  108  	¦	 1070  	¦	 1970  	¦	  2,12  	¦

	¦	  900 	¦	 2000 	¦	   35   	¦	  1100  	¦	  108  	¦	  870  	¦	 1970  	¦	  1,72  	¦

	¦	  800 	¦	 2000 	¦	   35   	¦	  1000  	¦	  108  	¦	  770  	¦	 1970  	¦	  1,52  	¦

	¦	  700 	¦	 2000 	¦	   35   	¦	   900  	¦	  108  	¦	  670  	¦	 1970  	¦	  1,32  	¦

	¦	  600 	¦	 2000 	¦	35; 25; 	¦	   800  	¦	  108  	¦	  570  	¦	 1970  	¦	  1,12  	¦

	¦	      	¦	      	¦	   15   	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	  500 	¦	 2000 	¦	   15   	¦	   700  	¦	  108  	¦	  470  	¦	 1970  	¦	  0,92  	¦

	¦	  400 	¦	 2000 	¦	   15   	¦	   600  	¦	  108  	¦	  370  	¦	 1970  	¦	  0,72  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L------+------+--------+--------+-------+-------+-------+---------

	По согласованию с потребителями допускается изготовлять заполнитель других
	размеров, не предусмотренных табл. 1.

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Для изготовления заполнителя должна применяться бумага для упаковки
	марки Б по ГОСТ 7247-73 или шпульная бумага марки Б по ГОСТ 891-75,
	мочевиноформальдегидная смола по ГОСТ 14231-69 или другие синтетические смолы,
	обеспечивающие требуемую прочность заполнителя.

	2.2. Предельные отклонения от номинальных размеров заполнителя не должны
	превышать величин, указанных в табл. 2.

	Таблица 2

	--------------------T---------------------------------------------

	Измеряемые параметры	¦	     Предельные отклонения от номинальных

	                    	¦	        размеров по категориям качества

	                    	+------------------T--------------------------

	                    	¦	Высшей категории  	¦	Первой категории качества

	                    	¦	    качества      	¦

	--------------------+------------------+--------------------------

	Ширина В            	¦	+1; -3 мм         	¦	+2; -5 мм

	Толщина s           	¦	+0,2 мм           	¦	+/- 0,2 мм

	Количество слоев    	¦	                  	¦

	бумаги              	¦	+4 слоя           	¦	+/- 4 слоя

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.3. Ширина клеевых полос (	) должна быть 20 мм, а расстояние между

	смежными полосами клея (	), наносимого на бумагу соседних листов, не должно быть
	более 30 мм.

	2.4. Размеры ячеек (b) по длине и ширине не должны превышать 40 мм при
	предельно растянутом состоянии заполнителя.

	2.5. На одной из сторон заполнителя должны быть прорези шириной и глубиной 2

	мм. Расстояния между осями прорезей (	) не должны превышать 45 мм.

	По соглашению с потребителями допускается изготовление заполнителя без
	прорезей.

	2.6. Разрывы клеевых швов и кромок ячеек не допускаются.

	2.7. Предел прочности заполнителя в растянутом состоянии на сжатие по
	толщине должен быть не менее 0,5 кгс/см2.

	3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	3.1. Приемку и поставку заполнителя производят партиями.

	Партией считается количество заполнителя одного размера, изготовленного по
	одной технологии, из материалов одного вида и качества, но не менее 1000 м2.

	3.2. Потребитель имеет право производить контрольную выборочную проверку
	соответствия заполнителя требованиям настоящего стандарта, соблюдая и применяя
	при этом указанные ниже порядок отбора образцов и методы контроля.

	3.3. Для контрольной проверки соответствия заполнителя требованиям
	настоящего стандарта от каждой партии изделий отбирают образцы в количестве 2%,
	но не менее 20 шт.

	3.4. Если в результате проверки образцы заполнителя не будут соответствовать
	хотя бы одному из требований настоящего стандарта, производят повторную проверку,
	для чего отбирают удвоенное количество образцов.

	Если при повторной проверке образцы не будут удовлетворять требованиям
	настоящего стандарта, партия заполнителя приемке не подлежит.

	3.5. При контроле качества заполнителя проверяют его размеры, внешний вид и
	предел прочности на сжатие по толщине.

	3.6. Учет заполнителя производится в квадратных метрах в условно растянутом

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	состоянии с погрешностью 0,01 м2.

	4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	4.1. Ширину заполнителя проверяют в сжатом состоянии металлической
	линейкой по ГОСТ 427-75 с погрешностью не более 1 мм, а толщину -
	штангенциркулем по ГОСТ 166-73 с погрешностью не более 0,1 мм.

	4.2. Толщину заполнителя замеряют в трех точках, расположенных на расстоянии
	10 мм от каждого торца и в середине его ширины. За толщину заполнителя принимают
	среднее арифметическое значение результатов измерений.

	4.3. Количество слоев бумаги определяют подсчетом.

	4.4. Состояние (разрывы) клеевых швов и кромок ячеек заполнителя проверяют
	осмотром.

	4.5. Определение предела прочности заполнителя при сжатии по толщине
	производят, используя универсальную испытательную машину по ГОСТ 7855-74 или
	другой системы, обеспечивающую нижеуказанные параметры нагружения.

	Образцы для испытаний размерами 140 х 140 мм изготовляют следующим
	образом.

	На подложку размерами 140 х 140 мм, выпиленную из фанеры или твердой
	древесноволокнистой плиты, наносят клеевой слой. Затем растягивают заполнитель до
	размера ячеек 40 х 40 мм, наклеивают на подложку, закрепляют и после отверждения
	клея обрезают до заданного размера.

	Образец устанавливают на стол испытательной машины заполнителем вниз.
	Нагрузка на образец должна возрастать равномерно, ступенями в течение 5 мин по 20
	кгс до 100 кгс.

	После снятия нагрузки на ребрах сот заполнителя не должно быть вмятин.

	5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

	5.1. Заполнитель должен быть упакован в пачки массой не более 40 кг. Каждая
	пачка должна содержать заполнитель одного размера.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.2. Пачки должны быть перевязаны не менее чем в двух местах проволокой по
	ГОСТ 3282-74, стальной лентой по ГОСТ 3560-73, шпагатом по ГОСТ 17308-71 или
	другим упаковочным материалом, обеспечивающим сохранность пачек во время
	погрузки и транспортирования.

	Для предохранения кромок заполнителя от смятия под проволоку или стальную
	ленту должны подкладываться прокладки.

	5.3. На каждой пачке должна быть нанесена несмываемой краской четкая
	маркировка или наклеена бумажная этикетка, изготовленная типографским способом, с
	указанием:

	товарного знака предприятия-изготовителя или его краткого наименования;

	наименования изделия;

	размеров изделия;

	количества в м2;

	штампа ОТК;

	обозначения настоящего стандарта.

	При маркировке заполнителя, которому присвоен государственный Знак качества,
	последний должен быть изображен на пачке по ГОСТ 1.9-67.

	5.4. Каждая партия заполнителя должна сопровождаться паспортом, в котором
	должны быть указаны:

	наименование предприятия-изготовителя и его адрес;

	наименование изделия;

	размеры изделия;

	количество в м2;

	дата изготовления;

	номер партии;

	результаты испытаний;

	обозначение настоящего стандарта.

	В паспорт на заполнитель, которому присвоен государственный Знак качества,
	наносят четкое изображение последнего по ГОСТ 1.9-67.

	5.5. Заполнитель должен храниться в упаковке уложенным в стопы высотой не
	более 1,7 м в сухом помещении.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.6. Заполнитель транспортируют уложенным на поддоны или в контейнеры,
	деревянные или фанерные ящики.

	Для транспортировки заполнителя должны использоваться крытые транспортные
	средства, обеспечивающие сохранность упаковки и исключающие возможность
	увлажнения и механических повреждений заполнителя.

	6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	6.1. Заполнитель должен быть принят техническим контролем предприятия-
	изготовителя.

	6.2. Изготовитель должен гарантировать соответствие заполнителя требованиям
	настоящего стандарта при соблюдении потребителем установленных стандартом
	условий транспортирования и хранения.

	6.3. Гарантийный срок хранения заполнителя устанавливается 6 месяцев со дня
	отгрузки потребителю.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.