Введен в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 17 ноября 1999 г. N 63

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА
	ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА
	WINDOWS AND DOORS
	Method of determination of total light transmittance
	ГОСТ 26602.4-99

	Группа Ж39

	ОКС 91.060.50

	ОКСТУ 5309, 5209, 2209

	Предисловие

	1. Разработан Научно-исследовательским институтом строительной физики
	Российской Академии архитектуры и строительных наук, ОАО "Институт стекла" с
	участием Федерального центра по сертификации в строительстве при Госстрое России.

	Внесен Госстроем России.

	2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
	(МНТКС) 20 мая 1999 г.

	За принятие проголосовали:

	------------------------T----------------------------------------¬

	¦	    Наименование       	¦	  Наименование органа государственного  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     государства       	¦	        управления строительством       	¦

	+-----------------------+----------------------------------------+

	¦	Республика Армения     	¦	Министерство градостроительства         	¦

	¦	                       	¦	Республики Армения                      	¦

	+-----------------------+----------------------------------------+

	¦	Республика Казахстан   	¦	Комитет по делам строительства          	¦

	¦	                       	¦	Министерства энергетики, индустрии и    	¦

	¦	                       	¦	торговли Республики Казахстан           	¦

	+-----------------------+----------------------------------------+

	¦	Кыргызская Республика  	¦	Государственная инспекция по архитектуре	¦

	¦	                       	¦	и строительству при Правительстве       	¦

	¦	                       	¦	Кыргызской Республики                   	¦

	+-----------------------+----------------------------------------+

	¦	Республика Молдова     	¦	Министерство развития территорий,       	¦

	¦	                       	¦	строительства и коммунального хозяйства 	¦

	¦	                       	¦	Республики Молдова                      	¦

	+-----------------------+----------------------------------------+

	¦	Российская Федерация   	¦	Госстрой России                         	¦

	+-----------------------+----------------------------------------+

	¦	Республика Таджикистан 	¦	Комитет по делам архитектуры и          	¦

	¦	                       	¦	строительства Республики Таджикистан    	¦

	+-----------------------+----------------------------------------+

	¦	Украина                	¦	Государственный комитет строительства,  	¦

	¦	                       	¦	архитектуры и жилищной политики Украины 	¦

	L-----------------------+-----------------------------------------

	3. Введен впервые.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. Введен в действие с 1 января 2000 г. в качестве государственного стандарта
	Российской Федерации Постановлением Госстроя России от 17 ноября 1999 г. N 63.

	1. Область применения

	Настоящий стандарт распространяется на оконные и остекленные дверные блоки
	жилых, общественных, производственных и других зданий и устанавливает метод
	определения общего коэффициента пропускания света этих изделий.

	Метод может быть применен для определения общего коэффициента пропускания
	света витражей, витрин, зенитных фонарей и других светопрозрачных конструкций
	или их фрагментов, включающих в себя различные комбинации непрозрачных и
	светопропускающих элементов из различных видов стекол (прозрачных или
	окрашенных, без покрытий или с покрытиями, узорчатых, армированных,
	многослойных и т.д.).

	Метод применяют для типовых, сертификационных и других периодических
	лабораторных испытаний.

	2. Нормативные ссылки

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

	ГОСТ 8.326-89 ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений

	ГОСТ 8.332-78 ГСИ. Световые измерения. Значения относительной спектральной
	световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения

	ГОСТ 2327-89 Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и
	переключатели-разъединители врубные низковольтные. Общие технические условия

	ГОСТ 2388-70 Фотоэлементы селеновые для фотометрирования и колорирования
	пиротехнических средств. Общие технические требования

	ГОСТ 7721-89 Источники света для измерений цвета. Типы. Технические
	требования. Маркировка

	ГОСТ 8711-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные
	прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	амперметрам и вольтметрам

	ГОСТ 15543-70 Изделия электротехнические. Исполнения для различных
	климатических районов. Общие технические требования в части воздействия
	климатических факторов внешней среды

	ГОСТ 19798-74 Фотоэлементы. Общие технические условия

	3. Термины, обозначения и определения

	В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими
	определениями.

	Фрагмент изделия - часть изделия, отражающая его основные конструктивные
	особенности и оптические характеристики.

	Образец для испытаний - светопрозрачная ограждающая конструкция в сборе или
	ее фрагмент, пригодные для испытаний, технические характеристики которых
	полностью соответствуют представленным в испытательный центр (лабораторию)
	сопроводительной нормативной и конструкторской документации.

	Светопрозрачная ограждающая конструкция - строительная конструкция,
	предназначенная для обеспечения естественного освещения внутренних помещений
	здания или сооружения.

	Световой поток Ф, лм - величина, пропорциональная потоку излучения, с учетом
	относительной спектральной эффективности монохроматического излучения.

	Освещенность Е, лк - отношение светового потока, падающего на
	рассматриваемый малый участок поверхности, к площади этого участка.

	Средняя освещенность образца Е, лк - отношение светового потока, падающего на
	образец, к площади этого образца.

	Коэффициент остекления оконного блока (или другой светопрозрачной

	конструкции) 	 - отношение площади светопрозрачной части оконного блока к его
	рабочей площади. В случае наличия в конструкции нескольких рядов остекления за
	площадь светопрозрачной части принимают площадь остекления ряда с наименьшей
	светопрозрачной частью.

	Общий коэффициент пропускания света 	, отн. ед. - отношение светового
	потока, прошедшего сквозь изделие, к световому потоку, упавшему на него.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. Аппаратура

	Испытательная установка, состоящая из:

	источника диффузного света типа А (искусственного небосвода отраженного
	света, окрашенного белой диффузно отражающей краской) по ГОСТ 7721;

	светомерной камеры, окрашенной матовой белой диффузно отражающей краской,
	разделенной горизонтальной перегородкой с проемом и опорной решеткой в нем для
	установки испытываемого образца;

	измерительного блока, состоящего из наружного и не менее трех внутренних
	фотоэлементов по ГОСТ 2388, ГОСТ 19798, откалиброванных по ГОСТ 8.332 для
	светоадаптированного глаза с линейной зависимостью силы тока от падающего на него
	светового потока с относительной погрешностью не более +/- 1%; микроамперметра по
	ГОСТ 8711 или гальванометра по нормативной документации, утвержденной в
	установленном порядке, не ниже 2-го класса точности и переключателя по ГОСТ 2327
	для фотоэлементов;

	темнителя света по ГОСТ 15543.

	5. Порядок отбора и подготовки образцов к испытаниям

	5.1. Испытания проводят на образцах, представляющих собой готовые изделия
	или фрагменты изделий, соответствующих требованиям, установленным в
	нормативной (конструкторской) документации на конкретную продукцию полной
	заводской готовности.

	В случае, если результаты испытаний предполагается распространить на
	типоразмерный ряд (включающий испытываемую конструкцию), то для проведения
	испытаний выбирают конструкцию с наименьшим коэффициентом остекления.
	Минимальный размер образцов - 700 х 700 мм, максимальный размер образцов
	определяют техническими возможностями испытательной установки.

	Рекомендуемые размеры образцов оконных блоков: высота - 1460 мм; ширина -
	1470 (или 1320) мм.

	Окна, как правило, должны быть двустворчатыми, с форточным узлом. Если
	конструкция предусматривает откидное или поворотно-откидное открывание узкой
	створки, наличие форточного узла не обязательно.

	5.2. Порядок отбора и количество образцов для испытаний устанавливают в
	нормативной документации на конкретную продукцию. Рекомендуется испытывать не

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	менее двух идентичных образцов.

	5.3. Подготовка образцов к испытаниям

	5.3.1. Проверку комплектности конструкции и показателей внешнего вида
	образцов проводят визуально в соответствии с требованиями нормативной
	документации (далее - НД) на испытываемые изделия.

	5.3.2. Проверку геометрических размеров образцов проводят с помощью средств
	измерений по методикам, приведенным в НД на испытываемые изделия.

	5.3.3. Перед испытаниями изделия должны быть тщательно очищены от
	загрязнения и промыты.

	6. Определение общего коэффициента пропускания света

	6.1. Сущность метода

	Сущность метода состоит в определении отношения величины светового потока

	, лм, прошедшего сквозь изделие, к величине светового потока 	, лм, падающего
	на это изделие из наружного пространства.

	6.2. Порядок проведения испытания

	6.2.1. Испытания проводят при значениях освещенности Е = (500, 750, 1000 ) лк
	+/- 5%, создаваемой источником диффузного света на плоскости проема
	разделительной перегородки светомерной камеры.

	В обоснованных случаях допускается разрабатывать уточненную программу
	испытаний с другими характеристиками условий проведения испытаний,
	согласованную испытателем и заказчиком.

	6.2.2. Выполняют регулировку освещенности с помощью темнителя света и
	фиксируют ее величину.

	6.2.3. Контроль освещенности осуществляют подключенным к микроамперметру
	или гальванометру фотоэлементом, установленным в источнике диффузного света
	горизонтально (наружный фотоэлемент) и обращенным приемной поверхностью от
	испытываемого изделия в соответствии с рисунком А.1.

	6.2.4. Измерения светового потока, прошедшего через проем разделительной
	перегородки светомерной камеры, производят с помощью внутренних фотоэлементов,
	подключенных через переключатель к микроамперметру или гальванометру.
	Внутренние фотоэлементы должны быть закреплены внутри светомерной камеры и
	обращены приемной плоскостью в направлении от проема. Число внутренних

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	фотоэлементов должно быть не менее четырех.

	6.2.5. Испытываемый образец горизонтально устанавливают на опорную решетку
	в проеме разделительной перегородки светомерной камеры заподлицо с нижней
	плоскостью перегородки так, чтобы геометрический центр образца находился на
	вертикальной оси светомерной камеры.

	6.2.6. Устанавливают ограничители проема разделительной перегородки по
	периметру оконного блока. Монтажные зазоры между образцом и проемом изолируют
	от прохождения света.

	6.2.7. Измеряют силу тока фотоэлемента по показаниям микроамперметра или

	гальванометра, соответствующую световому потоку 	, прошедшему через проем
	разделительной перегородки светомерной камеры с установленным в нем образцом.

	6.2.8. Удаляют образец из проема разделительной перегородки светомерной
	камеры, не нарушая положения ограничителей проема.

	6.2.9. Повторно измеряют силу тока фотоэлемента по показаниям

	микроамперметра или гальванометра, соответствующую световому потоку 	,
	прошедшему через проем разделительной перегородки светомерной камеры без
	образца.

	6.2.10. Измерения проводят при трех фиксированных значениях освещенности по
	6.2.1 с интервалом в 5 мин. Результаты измерений для каждого образца заносят в
	таблицу Б.1.

	7. Обработка результатов испытаний

	7.1. Для каждого значения освещенности 	 вычисляют значение коэффициента

	пропускания света 	 и относительную погрешность его определения по формулам:

	, (1)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	, (2)

	где m - количество внутренних фотоэлементов; 	 - абсолютная погрешность
	определения коэффициента пропускания света при данной освещенности, отн. ед.;

	- коэффициент пропускания света изделием в относительных единицах,
	определенный i-м внутренним фотоэлементом при данном значении освещенности,
	рассчитанный с учетом относительной погрешности измерения по формулам:

	, (3)

	, (4)

	где 	 - показания микроамперметра или гальванометра в делениях их шкалы с i-м

	внутренним фотоэлементом, пропорциональные величине светового потока 	, лм,
	прошедшего через проем разделительной перегородки светомерной камеры с образцом;

	- показания микроамперметра или гальванометра в делениях их шкалы с i-м

	внутренним фотоэлементом, пропорциональные величине светового потока 	, лм,
	прошедшего через проем разделительной перегородки светомерной камеры без образца;

	- абсолютная погрешность определения коэффициента пропускания света i-м
	фотоэлементом при данной освещенности, отн. ед.;

	- абсолютная погрешность измерения значения силы тока фотоприемника с
	исследуемым образцом в делениях шкалы микроамперметра или гальванометра;

	- абсолютная погрешность измерения значения силы тока фотоприемника без
	образца в делениях шкалы микроамперметра или гальванометра.

	7.2. Общий коэффициент пропускания света образца изделия 	, отн. ед.,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	принимают равным среднеарифметическому значению результатов испытаний
	изделий, а относительную погрешность его определения принимают равной
	среднеквадратичному значению относительных погрешностей испытаний:

	, (5)

	, (6)

	где 3 - число испытаний согласно 6.2.1.

	7.3. При испытании двух и более идентичных образцов за общий коэффициент
	пропускания света изделия принимают наименьшее значение из полученных по
	результатам испытаний каждого образца. Относительную погрешность определения
	общего коэффициента пропускания света изделия в этом случае вычисляют как

	среднеарифметическое значение 	 для испытанных образцов.

	7.4. Допускается за относительную погрешность измерения общего коэффициента
	пропускания света принимать погрешность измерения установки, полученную в
	результате ее метрологической аттестации по ГОСТ 8.326.

	8. Оформление результатов испытаний

	Результаты испытаний оформляют протоколом, в котором указывают:

	наименование испытательного центра (лаборатории), проводившего испытания;

	номер аттестата аккредитации испытательного центра (лаборатории),
	проводившего испытания;

	наименование и юридический адрес организации - заказчика испытаний;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	наименование и юридический адрес организации - изготовителя испытываемой
	продукции;

	наименование испытываемой продукции и документа, регламентирующего
	требования к ее качеству;

	описание испытываемых образцов продукции: маркировка образцов, габаритные
	размеры образцов, тип использованного стекла, геометрические размеры сечений, вид
	окраски и др.;

	отношение площади остекления к общей площади образца (коэффициент
	остекления);

	дату поступления образцов в испытательный центр (лабораторию);

	номер регистрации образцов в испытательном центре (лаборатории);

	дату испытаний образцов;

	результаты испытаний - по форме таблицы Б.1;

	заключение: значение общего коэффициента пропускания света испытываемого
	образца (изделия) и относительной погрешности измерения;

	подписи руководителя испытательного центра (лаборатории) и испытателя,
	печать испытательного центра.

	Приложение А

	(обязательное)

	УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА
	ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок А.1

	1 - источник диффузного света; 2 - светомерная камера; 3 - проем с опорной
	решеткой; 4 - осветительные приборы источника света; 5 - наружный фотоэлемент; 6 -
	внутренний фотоэлемент; 7 - переключатель фотоэлементов; 8 - микроамперметр или
	гальванометр; 9 - регулятор напряжения осветительных приборов; 10 - экран
	фотоэлемента от прямого света источника

	Приложение Б

	(обязательное)

	ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО
	КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА ОБРАЗЦА ИЗДЕЛИЯ

	Таблица Б.1

	------------------T-------T-------------------------T------------T---------T-------¬

	¦	Показания гальва-	¦	Номер  	¦	Показания гальванометра, 	¦	Коэффициент 	¦	Коэффици-
	¦	Общий  	¦

	¦	нометра, подклю- 	¦	внут-  	¦	подключенного к внутрен- 	¦	пропускания 	¦	ент про- 	¦	коэффи-	¦

	¦	ченного к наруж- 	¦	реннего	¦	ним фотоэлементам,       	¦	света при   	¦	пускания 	¦	циент  	¦

	¦	ному фотоэле-    	¦	фото-  	¦	соответствующие величине 	¦	данном зна- 	¦	света для	¦	пропус-	¦

	¦	менту, соответст-	¦	элемен-	¦	светового потока, прошед-	¦	чении осве- 	¦	каждого  	¦	кания  	¦

	¦	вующие величине  	¦	та     	¦	шего через проем свето-  	¦	щенности,   	¦	значения 	¦	света  	¦

	¦	горизонтальной   	¦	(1...m)	¦	мерной камеры            	¦	определенной	¦	освещен- 	¦	образца	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	освещенности,    	¦	       	+------------T------------+	i-м внутрен-	¦	ности    	¦	тау    	¦

	¦	создаваемой      	¦	       	¦	 с оконным  	¦	без оконного	¦	ним фотоэле-	¦	тау      	¦	   L   	¦

	¦	источником диф-  	¦	       	¦	блоком n    	¦	  блока n   	¦	ментом тау  	¦	   j     	¦	       	¦

	¦	фузного света    	¦	       	¦	        тау 	¦	         i  	¦	          i 	¦	         	¦	       	¦

	+-----------------+-------+------------+------------+------------+---------+-------+

	¦	       1         	¦	   2   	¦	     3      	¦	      4     	¦	      5     	¦	    6    	¦	   7   	¦

	+-----------------+-------+------------+------------+------------+---------+-------+

	¦	                 	¦	       	¦	            	¦	            	¦	            	¦	         	¦	       	¦

	+-----------------+-------+------------+------------+------------+---------+-------+

	¦	                 	¦	       	¦	            	¦	            	¦	            	¦	         	¦	       	¦

	+-----------------+-------+------------+------------+------------+---------+-------+

	¦	                 	¦	       	¦	            	¦	            	¦	            	¦	         	¦	       	¦

	L-----------------+-------+------------+------------+------------+---------+--------

	Приложение В

	(информационное)

	СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКАХ СТАНДАРТА

	Настоящий стандарт разработан рабочей группой исполнителей в составе:

	В.А. Земцов, канд. техн. наук (руководитель), НИИСФ РААСН;

	В.Г. Гагарин, канд. техн. наук, НИИСФ РААСН;

	А.Г. Чесноков, канд. техн. наук, ОАО "Институт стекла";

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	О.А. Емельянова, ОАО "Институт стекла";

	В.С. Савич, ГП ЦНС;

	Н.В. Шведов, Госстрой России.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.