Утвержден

	и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 26 марта 1986 г. N 34

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ
	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ УДАРНОЙ
	НАГРУЗКЕ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В НАПРАВЛЕНИИ ОТКРЫВАНИЯ
	Wood doors. Method of testing for the resistance to impact load in the
	direction of opening
	ГОСТ 26892-86

	Группа Ж39

	ОКП 53 6101

	Срок введения

	1 января 1987 года

	Разработан Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и
	деревообрабатывающей промышленности СССР.

	Исполнители: Э.В. Алексеева (руководитель темы), И.Ф. Савченко, Н.В. Шведов.

	Внесен Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
	промышленности СССР.

	Зам. министра Н.Г. Никольский.

	Настоящий стандарт распространяется на деревянные распашные двери жилых,
	общественных и производственных зданий и сооружений различных отраслей
	народного хозяйства и устанавливает метод, предназначенный для выполнения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	контрольных и приемочных испытаний на сопротивление дверей ударной нагрузке в
	лабораторных условиях.

	Метод заключается в нанесении ударов в полотно запертой двери неупругим
	телом (грузом), обладающим запасом энергии, эквивалентной эксплуатационному
	воздействию, и падающим под действием силы тяжести в направлении открывания
	двери.

	1. АППАРАТУРА И ИНСТРУМЕНТ

	1.1. Стенд, включающий раму для закрепления двери и обеспечивающий
	нанесение ударов грузом, падающим под действием силы тяжести с определенной
	высоты в заданную зону дверного полотна.

	1.2. Груз, представляющий собой кожаный мешок, заполненный сухим песком в
	полном объеме. Масса мешка с песком (5,0 +/- 0,1) кг, диаметр - (200 +/- 5) мм.

	1.3. Металлическая линейка длиной 1000 мм по ГОСТ 427-75 или специальное
	устройство с погрешностью измерения не более +/- 0,1 мм для установления высоты
	падения мешка.

	1.4. Металлическая поверочная линейка длиной 400 мм по ГОСТ 8026-75 и набор
	щупов по ГОСТ 882-75 или специальное устройство с погрешностью измерения не
	более +/- 0,1 мм для проверки местных отклонений формы.

	1.5. Поверочный угольник по ГОСТ 3749-77.

	2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

	2.1. Образцы дверей для испытания должны быть изготовлены в соответствии с
	нормативно-технической документацией (НТД) на эти изделия.

	2.2. Для проведения испытания образец закрепляют на стенде. Дверное полотно
	должно быть соединено с коробкой петлями.

	2.3. До начала испытания проверяют размеры и форму дверного полотна,
	измеряют в соответствии с СТ СЭВ 4182-83 размеры и отклонения от прямоугольности
	и в соответствии с СТ СЭВ 4181-83 - отклонения от плоскостности.

	2.4. Дверь запирают. При испытании внутренних межкомнатных дверей
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	подвижность дверного полотна допускается ограничивать на расстоянии 1000 мм от
	его нижней кромки с помощью ограничителя (конструктивного элемента стенда), не
	повреждающего полотно.

	2.5. На поверхности полотна, обращенной к притвору дверной коробки, намечают
	зону для нанесения ударов радиусом 100 мм из центра с координатами относительно
	вершины нижнего свободного угла полотна: по вертикали 250 мм, по горизонтали 1/3
	ширины полотна, но не более 300 мм (см. чертеж).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - прижим; 2 - запирающий прибор или ограничитель; 3 - гибкая нить; 4 -
	неупругое тело (груз). В = 1/3 ширины полотна, но не более 300 мм

	2.6. Высоту h, мм, подъема груза, необходимую для создания нормативного запаса
	энергии (см. таблицу), определяют по формуле

	,

	где Е - запас энергии, Дж;

	m - масса мешка с песком, кг;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	g - 9,8 м/с2.

	2.7. Испытание проводят нанесением ударов грузом в намеченную зону дверного
	полотна. Груз поднимают на высоту h и обеспечивают его падение под действием
	силы тяжести в направлении открывания двери.

	У двупольной двери испытывают сначала одно, затем другое полотно.

	2.8. Для контроля сопротивления двери ударной нагрузке (контрольное
	испытание) количество ударов принимают по таблице.

	----------------------------------------T-------------T-----------

	              Вид дверей                	¦	 Нормативный 	¦	Контрольное

	                                        	¦	запас энергии	¦	количество

	                                        	¦	    Е, Дж    	¦	  ударов

	----------------------------------------+-------------+-----------

	Внутренние двери                        	¦	     30      	¦	    10

	Входные двери в квартиры                	¦	     60      	¦	    20

	Входные двери в жилые дома, общественные	¦	     60      	¦	    30

	и производственные здания               	¦	             	¦

	2.9. Для определения сопротивления двери ударной нагрузке (приемочное
	испытание) количество ударов увеличивают до появления разрушений или изменения
	формы конструктивных элементов, нарушающих функции двери или замка.

	2.10. В процессе проведения испытания по пп. 2.8 или 2.9 и после окончания
	испытания выявляют наличие и характер разрушений полотна и коробки, разрушений и
	изменений формы петель и других конструктивных элементов.

	После испытания по п. 2.8 при отсутствии разрушений проверяют размеры и
	форму полотна (см. п. 2.3), а также функции отпирания и запирания замка, открывания
	и закрывания двери.

	2.11. Результаты измерений размеров и формы полотна сравнивают с
	результатами аналогичных измерений, выполненных до начала испытаний, и с
	допускаемыми значениями отклонений, установленных в НТД на двери.

	Количество ударов, вызвавшее разрушения или изменения формы
	конструктивных элементов, нарушившие функции двери и замка, сравнивают с

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	требованиями настоящего стандарта.

	2.12. При выполнении контрольного испытания сопротивление двери признают
	удовлетворительным, если от нанесения контрольного количества ударов в элементах
	двери не возникло разрушений или нарушающих функции двери изменений формы.

	2.13. При выполнении приемочного испытания сопротивление двери признают
	удовлетворительным, если в конструктивных элементах двери разрушения или
	изменения формы, нарушившие ее функции, появились после нанесения ударов в
	количестве, превышающем контрольное не менее чем в три раза.

	2.14. Результаты испытаний оформляют протоколом, который должен содержать:

	краткое описание образцов: вид двери, особенности конструкции (в том числе
	материал облицовки и заполнителя), размеры;

	номер и наименование нормативно-технической документации на двери;

	сведения об испытательных средствах по пп. 1.1 - 1.5;

	сведения об условиях испытаний по пп. 2.1 - 2.9;

	данные и результаты испытаний по пп. 2.10 - 2.13;

	обозначение настоящего стандарта;

	дату поступления образцов на испытание и дату проведения испытания;

	наименование организации, представившей образцы на испытание;

	наименование организации, проводившей испытание.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.