Введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 29 октября 1990 г. N 98

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ
	КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
	Wooden doors. Method for determination of environmental resistance
	ГОСТ 28786-90 (СТ СЭВ 6529-88)

	Группа Ж39

	ОКП 536 101

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Внесен Научно-исследовательским институтом строительной физики.

	2. Постановлением Государственного строительного комитета СССР от
	29.10.1990 N 98 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 6529-88
	"Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических
	факторов" введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта
	СССР с 01.01.1991.

	3. Введен впервые.

	4. Стандарт полностью соответствует требованиям СТ СЭВ 6529-88, ИСО 6444-
	80, ИСО 8273-85, EN43, EN79.

	5. Ссылочные нормативно-технические документы

	--------------------------------------------T---------------------

	   Обозначение НТД, на которые дана ссылка  	¦	    Номер пункта

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------------------------------+---------------------

	ГОСТ 475-78                                 	¦	   1; 2; 3.2

	Настоящий стандарт распространяется на деревянные двери (далее - двери) и
	устанавливает метод определения сопротивления дверей воздействию климатических
	факторов под влиянием переменной влажности и температуры воздуха.

	1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

	Образцы дверей отбирают в соответствии с требованиями ГОСТ 475. Образцы
	должны отвечать техническим требованиям нормативно-технической документации
	(НТД) на конструкцию изделий.

	2. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЯ

	Для испытаний применяют:

	камеру для испытаний образцов дверей на сопротивление воздействию влажной
	среды, обеспечивающую поддержание относительной влажности воздуха 20 - 100% и
	температуры 20 - 25 °C;

	камеру для испытаний образцов дверей на сопротивление воздействию
	различных климатических условий, обеспечивающую поддержание климатических
	нагрузок в соответствии с табл. 2, разделенную стенкой с проемом для установки
	образца;

	инструменты для измерения размеров и отклонений от плоскостности дверного
	полотна по ГОСТ 475;

	термометр для измерения температуры воздуха помещения в пределах 0 - 50 °C;

	психрометр для измерения влажности воздуха помещения в пределах 0 - 100%;

	электрический влагомер для древесины с погрешностью измерения не более 2%.

	3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.1. Образцы для испытания кондиционируют при температуре (23 +/- 2) °C и
	относительной влажности воздуха (50 +/- 5)% до достижения влажности древесины (10
	+/- 2)% или в течение 21 сут.

	3.2. На образцах дверей после их кондиционирования измеряют по ГОСТ 475
	отклонения от плоскостности дверного полотна, размеры дверного полотна и коробки,
	а также зазоров в притворах. Отклонение от плоскостности измеряют на обеих
	сторонах полотна с погрешностью не более +/- 0,1 мм.

	Визуально проверяют состояние элементов конструкции, клеевых соединений;
	для дверей с окончательно отделанной поверхностью - состояние отделочного
	покрытия. Полученные данные отмечают в лабораторном журнале.

	3.3. Испытания дверей на сопротивление воздействию влажной среды

	3.3.1. Образцы, прошедшие подготовку по пп. 3.1 и 3.2, выдерживают в мокром
	климате в соответствии с параметрами табл. 1:

	7 сут - для дверей без отделочного покрытия;

	21 сут - для дверей с окончательно отделанной поверхностью.

	Таблица 1

	---------------------T----------------T---------------------------

	        Климат       	¦	Температура, °C 	¦	Относительная влажность, %

	---------------------+----------------+---------------------------

	Мокрый               	¦	    23 +/- 2    	¦	         85 +/- 5

	Сухой                	¦	    23 +/- 2    	¦	         30 +/- 5

	По истечении установленного времени измеряют отклонения дверного полотна
	от плоскостности, размеры дверного полотна и коробки, а также зазоров в притворах;
	отмечают изменение состояния конструкции и отделочного покрытия. Полученные
	данные фиксируют в лабораторном журнале.

	Затем образец двери выдерживают в сухом климате в соответствии с параметрами
	табл. 1 в течение такого же времени.

	После окончания испытания измеряют отклонения от плоскостности дверного

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	полотна, размеры дверного полотна и коробки, а также зазоров в притворах, отмечают
	изменения состояния конструкции и отделочного покрытия. Полученные данные
	фиксируют в лабораторном журнале.

	3.3.2. Если одновременно подвергают испытанию несколько образцов в камере
	кондиционирования, то расстояние между сторонами соседних образцов должно быть
	не менее 25 см.

	3.4. Испытания дверей на сопротивление воздействию различных климатических
	условий с разных сторон дверного полотна

	3.4.1. Образец двери, подготовленный по пп. 3.1 и 3.2, помещают в проем
	разделительной стенки камеры для испытаний, герметично заделывают зазоры между
	стенкой и дверной коробкой. При этом прогиб образца и нарушение его конструкции
	не допускаются.

	3.4.2. Камера для испытаний должна обеспечивать с каждой стороны дверного
	полотна климатический режим в соответствии с табл. 2. Категория климатической
	нагрузки должна соответствовать назначению двери.

	Таблица 2

	----------T--------------------------T----------------------------

	Категория 	¦	   Внутренняя сторона     	¦	  Наружная сторона дверного

	климати-  	¦	    дверного полотна      	¦	          полотна

	ческой    	+------------T-------------+------------T---------------

	нагрузки  	¦	температура,	¦	относительная	¦	температура,	¦	 относительная

	          	¦	     °C     	¦	влажность, % 	¦	     °C     	¦	 влажность, %

	----------+------------+-------------+------------+---------------

	I         	¦	 23 +/- 2   	¦	  30 +/- 5   	¦	  18 +/- 2  	¦	   50 +/- 5

	II        	¦	            	¦	             	¦	  13 +/- 2  	¦	   65 +/- 5

	III       	¦	            	¦	             	¦	   3 +/- 2  	¦	   85 +/- 5

	IV        	¦	            	¦	             	¦	   3 +/- 2  	¦	   85 +/- 5

	          	¦	            	¦	             	¦	и дополнительно 24 ч

	          	¦	            	¦	             	¦	при температуре минус

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	          	¦	            	¦	             	¦	(20 +/- 2)°C; относительная

	          	¦	            	¦	             	¦	влажность воздуха

	          	¦	            	¦	             	¦	не регламентируется

	Примечание. Категорию I рекомендуется применять для внутриквартирных
	дверей, категорию II - для внутренних входных дверей; категорию III - для внутренних
	дверей из тамбуров для входа в здания; категорию IV - для наружных дверей.

	Образцы выдерживают в течение 28 сут.

	3.4.3. По окончании испытания измеряют отклонения от плоскостности дверной
	створки, размеры дверного полотна и коробки, а также зазоров в притворах, отмечают
	изменение состояния конструкции и отделочного покрытия. Полученные данные
	фиксируют в лабораторном журнале.

	3.5. При необходимости преждевременного окончания испытания (например, при
	значительном повреждении конструкции двери) фиксируют время испытания и
	причину преждевременного окончания испытания в отчете об испытании.

	4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	4.1. Плоскостность дверного полотна, размеры дверного полотна и коробки, а
	также зазоров в притворах сравнивают с параметрами образца до испытания.

	4.2. Состояние конструкции и отделочного покрытия сравнивают с состоянием
	конструкции и отделочного покрытия до испытания.

	4.3. Если образец двери после испытания не имеет отклонений от
	первоначальных параметров или эти отклонения не превышают требований,
	установленных в НТД на изделия, результат испытаний признают
	удовлетворительным.

	4.4. Результаты испытания оформляют протоколом испытаний, который должен
	содержать:

	краткое описание образцов, включая обозначение и наименование НТД;

	вид и результаты испытаний;

	при необходимости, сокращенное время выдержки в климатическом режиме и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	причину прекращения испытания;

	даты поступления образцов на испытание и проведения испытания;

	наименование организации, предоставившей образцы для испытания, и
	наименование предприятия-изготовителя дверей;

	наименование организации, проводившей испытания;

	обозначение настоящего стандарта.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.