Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 29 июня 1973 г. N 1644

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ФОНАРНЫХ
	ПЕРЕПЛЕТОВ И ОКОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ
	ЗДАНИЙ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Steel sections for window and lastern transoms and window panels of
	industrial buildings. Specifications
	ГОСТ 7511-73
	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	31.07.1984 N 2712, Изменения N 2, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 28.03.1989 N 800, Изменения N 3, утв.
	Постановлением Госстандарта СССР от 16.10.1990 N 2650)

	Группа В22

	ОКП 11 0011

	(код ОКП введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	31.07.1984 N 2712)

	Взамен ГОСТ 7511-58

	Срок действия

	с 1 января 1975 года

	до 1 января 1980 года

	Разработан Украинским научно-исследовательским институтом металлов
	(УКРНИИМЕТ).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Директор института И.С. Тришевский.

	Руководители работы: И.М. Козлова, М.Е. Докторов, И.С. Гринь.

	Исполнитель В.А. Гапона.

	Центральным научно-исследовательским институтом проектирования стальных
	конструкций (ЦНИИпроектстальконструкция).

	Директор института Н.П. Мельников.

	Руководитель работы Я.А. Каплун.

	Исполнитель В.В. Березин.

	Внесен Министерством черной металлургии СССР.

	Зам. министра А.Ф. Борисов.

	Подготовлен к утверждению Всесоюзным научно-исследовательским институтом
	стандартизации (ВНИИС).

	И.о. директора А.В. Гличев.

	Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные и гнутые профили,
	предназначенные для изготовления оконных и фонарных переплетов и оконных
	панелей промышленных зданий.

	Абзац исключен. - Изменение N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	28.03.1989 N 800.

	1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

	1.1а. По точности профилирования гнутые профили изготовляют:

	А - высокой точности;

	В - обычной точности.

	(пункт 1.1а введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	28.03.1989 N 800)

	1.1. Размеры и форма сечений горячекатаных профилей N 1 - 6 должны
	соответствовать указанным на черт. 1 - 6.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Профиль N 1

	Черт. 1
	Профиль N 5

	Черт. 5
	Профиль N 6

	Черт. 6

	Черт. 2 - 4. Исключены. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстандарта
	СССР от 31.07.1984 N 2712.

	1.2. Предельные отклонения размеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м и
	справочные значения моментов инерции и сопротивления горячекатаных профилей

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	должны соответствовать указанным в табл. 1.

	Таблица 1

	-----T-----------------------T-----T-----T------------------------

	Номер	¦	 Предельные отклонения 	¦	Пло- 	¦	Масса	¦	  Справочные значения

	про- 	¦	 размеров профилей, мм 	¦	щадь 	¦	1 м, 	¦	   моментов инерции и

	филя 	¦	                       	¦	сече-	¦	кг   	¦	    сопротивления

	     	¦	                       	¦	ния, 	¦	     	+------------T-----------

	     	¦	                       	¦	см2  	¦	     	¦	    х - х   	¦	   У - У

	     	+---------T-----T-------+	     	¦	     	+------T-----+------T----

	     	¦	  Высота 	¦	Тол- 	¦	Ширина 	¦	     	¦	     	¦	I ,   	¦	W ,  	¦	I ,   	¦	W ,

	     	¦	         	¦	щина 	¦	       	¦	     	¦	     	¦	 x    	¦	 x   	¦	 y    	¦	 y

	     	¦	         	¦	     	¦	       	¦	     	¦	     	¦	см4   	¦	см3  	¦	см4   	¦	см3

	-----+---------+-----+-------+-----+-----+------+-----+------+----

	1    	¦	+/- 1,5  	¦	+0,3 	¦	+/- 1,0	¦	3,88 	¦	3,05 	¦	1,78  	¦	0,97 	¦	16,39 	¦	5,95

	     	¦	         	¦	-0,5 	¦	       	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦

	-----+---------+	     	¦	       	+-----+-----+------+-----+------+----

	Профили   номеров  2  -  4.   Исключены. -  Изменение   N 1,  утв.

	Постановлением Госстандарта СССР от 31.07.1984 N 2712.

	5    	¦	+/- 1,0  	¦	     	¦	       	¦	3,63 	¦	2,85 	¦	2,88  	¦	1,28 	¦	6,69  	¦	2,09

	-----+	         	¦	     	¦	       	+-----+-----+------+-----+------+----

	6    	¦	         	¦	     	¦	       	¦	2,42 	¦	1,90 	¦	1,17  	¦	0,67 	¦	2,66  	¦	1,07

	Примечание. Исключено. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстандарта
	СССР от 31.07.1984 N 2712.

	Условные обозначения к табл. 1 и 2:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	W - момент сопротивления;

	I - момент инерции.

	Пример условного обозначения профиля N 5:

	Профиль N 5 ГОСТ 7511-73

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 31.07.1984 N 2712)

	1.3. Смещение стенок относительно полок профилей N 5 и 6 не должно
	превышать предельных отклонений по ширине полки.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 31.07.1984 N 2712)

	1.4. Уклон наружной грани каждой полки для профиля N 1 не должен превышать
	1,5%; кривизна стенки по высоте сечения - 0,6 мм; притупление наружных кромок
	полок - 1,2 мм.

	1.5. Размеры и форма сечений гнутых профилей должны соответствовать
	указанным на черт. 7 - 12.

	Профиль N 7

	Черт. 7
	Профиль N 8

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт 8

	Чертеж 9 исключен. - Изменение N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР
	от 28.03.1989 N 800.

	Профиль N 10

	Черт. 10

	Чертеж 11. Исключен. - Изменение N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР
	от 28.03.1989 N 800.

	Профиль N 12

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 12

	1.6. Предельные отклонения размеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м и
	справочные значения моментов инерции и сопротивления гнутых профилей N 7, 8 и
	10 должны соответствовать указанным в табл. 2 и на черт. 7, 8 и 10.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1989 N 800)

	Таблица 2

	-----T---------------------T-----T----T---------------------------

	Номер	¦	Размеры и предельные 	¦	Пло- 	¦	Мас-	¦	Справочные значения момен-

	про- 	¦	    отклонения, мм   	¦	щадь 	¦	са  	¦	тов инерции и сопротивления

	филя 	+----------T----------+	сече-	¦	1 м,	+---------------T-----------

	     	¦	обычной   	¦	высокой   	¦	ния, 	¦	кг  	¦	     х - х     	¦	   У - У

	     	¦	точности  	¦	точности  	¦	см2  	¦	    	+--------T------+------T----

	     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	    	¦	I ,     	¦	W ,   	¦	I ,   	¦	W ,

	     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	    	¦	 x      	¦	 x    	¦	 y    	¦	 y

	     	¦	          	¦	          	¦	     	¦	    	¦	см4     	¦	см3   	¦	см4   	¦	см3

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением   Госстандарта  СССР от

	28.03.1989 N 800)

	-----+----------+----------+-----+----+--------+------+------+----

	7    	¦	-         	¦	35 +/- 1,0	¦	2,60 	¦	2,04	¦	6,77    	¦	2,01  	¦	2,81  	¦	1,07

	     	¦	          	¦	50 +/- 1,0	¦	     	¦	    	¦	        	¦	      	¦	      	¦

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением  Госстандарта  СССР  от

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	31.07.1984 N 2712)

	-----+----------+----------+-----+----+--------+------+------+----

	8    	¦	10 +/- 1,0	¦	10 +/- 1,0	¦	5,52 	¦	4,33	¦	40,45   	¦	7,38  	¦	21,96 	¦	4,52

	     	¦	70 +/- 2,0	¦	70 +/- 1,5	¦	     	¦	    	¦	        	¦	      	¦	      	¦

	    Профиль N 9. Исключен. - Изменение  N 2,  утв.  Постановлением

	Госстандарта СССР от 28.03.1989 N 800.

	-----+----------+----------+-----+----+--------+------+------+----

	10   	¦	  +5,0    	¦	  +3,0    	¦	4,66 	¦	3,66	¦	5,60    	¦	2,15  	¦	68,50 	¦	9,63

	     	¦	20        	¦	20        	¦	     	¦	    	¦	        	¦	      	¦	      	¦

	     	¦	  -1,0    	¦	  -1,0    	¦	     	¦	    	¦	        	¦	      	¦	      	¦

	     	¦	80 +/- 2,5	¦	80 +/- 1,5	¦	     	¦	    	¦	        	¦	      	¦	      	¦

	1.7. Предельные отклонения размеров, площадь поперечного сечения и масса 1 м
	гнутого профиля N 12 должны соответствовать указанным в табл. 3 и на черт. 12.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1989 N 800)

	Таблица 3

	--------T-------------------------T----------------T--------------

	Номер  	¦	   Размер и предельное   	¦	    Площадь     	¦	 Масса 1 м, кг

	профиля 	¦	     отклонение, мм      	¦	  сечения, см2  	¦

	--------+-------------------------+----------------+--------------

	  12    	¦	       10 +/- 1,0        	¦	      2,0       	¦	     1,57

	(таблица 3 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	28.03.1989 N 800)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 1.8. Исключен. - Изменение N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР
	от 28.03.1989 N 800.

	1.9. Площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные значения моментов
	инерции и сопротивления профиля вычислены по номинальным размерам. При
	вычислении массы 1 м профиля плотность стали принята равной 7,85 г/см3.

	1.10. Горячекатаные профили изготовляются длиной от 1,8 до 10 м, гнутые - от 4
	до 12 м.

	1.11. Профили изготовляются:

	мерной длины;

	кратной мерной длины;

	немерной длины.

	По соглашению сторон допускается изготовление профилей ограниченной длины
	в пределах немерной.

	Длина горячекатаных профилей, порезанных на прессах, измеряется без учета
	смятой части.

	(п. 1.11 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	28.03.1989 N 800)

	Примечание. Исключено. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстандарта
	СССР от 31.07.1984 N 2712.

	1.12. При изготовлении профилей немерной длины допускается наличие остатка в
	количестве не более 10% массы партии.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 31.07.1984 N 2712)

	1.13. Предельные отклонения по длине мерной и кратной мерной длины не
	должны превышать:

	+40 мм для профилей длиной до 7 м, +5 мм на каждый метр свыше 7 м - для
	высокой точности порезки;

	+80 мм для профилей длиной свыше 7 м - для обычной точности порезки.

	(п. 1.13 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 31.07.1984
	N 2712, Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1989 N 800)

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.1. Общие технические требования - по ГОСТ 535-88 и ГОСТ 11474-76.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 31.07.1984 N 2712,
	Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1989 N 800)

	2.2. Профили должны изготовляться из стали марки Ст3кп с химическим составом
	и нормируемыми показателями для горячекатаных профилей - 2 категории ГОСТ 535-
	88, для гнутых профилей - 4 категории ГОСТ 16523-89, 2 категории ГОСТ 14637-89.

	Допускается изготовление профилей из стали других марок.

	(п. 2.2 в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.10.1990 N
	2650)

	2.3. Скручивание горячекатаных профилей не допускается.

	2.4. Скручивание гнутых профилей не должно превышать 1° на 1 м.

	Общее скручивание гнутых профилей не должно превышать произведения
	допускаемого скручивания 1 м на длину профиля в метрах, но не более 10°.

	2.5. Кривизна профилей на 1 м не должна превышать:

	2 мм - для горячекатаных;

	1 мм - для гнутых.

	Примечание. Исключено. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстандарта
	СССР от 31.07.1984 N 2712.

	2.6. Волнистость гнутых профилей по кромкам не должна превышать 2 мм на 1 м.

	3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	3.1. Правила приемки - по ГОСТ 535-88 и ГОСТ 11474-76.

	(п. 3.1 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	31.07.1984 N 2712, Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	28.03.1989 N 800)

	Пункт 3.2. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР
	от 31.07.1984 N 2712.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	4.1. Контроль размеров поперечного сечения горячекатаных профилей производят
	на расстоянии 300 мм от торцов, гнутых профилей - на расстоянии 300 мм при
	поштучном профилировании и 50 мм при непрерывном профилировании.

	Пункты 4.2 - 4.6. Исключены. - Изменение N 1, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 31.07.1984 N 2712.

	4.7. Схема измерения высоты и ширины профилей представлена на черт. 13.

	Черт. 13

	(чертеж 13 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	31.07.1984 N 2712)

	4.8. Методы испытаний - по ГОСТ 535-88 и ГОСТ 11474-76.

	(п. 4.8 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 31.07.1984
	N 2712, в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1989
	N 800)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.9. Геометрические размеры и форму профилей проверяют при помощи
	измерительных инструментов по ГОСТ 162-90, ГОСТ 166-89, ГОСТ 427-75, ГОСТ
	4126-82, ГОСТ 5378-88, ГОСТ 6507-78, ГОСТ 7502-80.

	(п. 4.9 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 31.07.1984
	N 2712, в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.10.1990
	N 2650)

	4.10. Размеры профилей, для которых не установлены предельные отклонения, на
	готовом профиле не контролируют. Они обеспечиваются технологией изготовления.

	Контроль толщины полок профиля N 1 проводится по калибрам валков.

	(п. 4.10 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	31.07.1984 N 2712)

	5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

	5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 535-88 и
	ГОСТ 11474-76.

	(п. 5.1 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 31.07.1984 N
	2712, в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1989 N
	800)

	Пункт 5.2. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР
	от 31.07.1984 N 2712.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.