ПОПРАВКА К ГОСТ 24866-99 "СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ
	СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	--------------------T-----------------T--------------------------¬

	¦	   В каком месте   	¦	   Напечатано    	¦	       Должно быть        	¦

	+-------------------+-----------------+--------------------------+

	¦	Пункт 3.7          	¦	указанным        	¦	указанным в таблице 2.    	¦

	¦	                   	¦	в таблице 2      	¦	При этом смещение стекол  	¦

	¦	                   	¦	                 	¦	относительно друг друга   	¦

	¦	                   	¦	                 	¦	не должно превышать       	¦

	¦	                   	¦	                 	¦	1,0 мм                    	¦

	+-------------------+-----------------+--------------------------+

	¦	Пункт 3.12         	¦	должна быть      	¦	должна быть не менее 3 мм,	¦

	¦	                   	¦	не менее 3 мм    	¦	а общая глубина герметизи-	¦

	¦	                   	¦	                 	¦	рующего слоя - не менее   	¦

	¦	                   	¦	                 	¦	9 мм                      	¦

	+-------------------+------T----------+--------T-----------------+

	¦	Пункт 4.1.4,       	¦	0,78  	¦	    68    	¦	0,72    	¦	       65        	¦

	¦	таблица 4, строка  	¦	      	¦	          	¦	        	¦	                 	¦

	¦	"Энергосберегающий"	¦	      	¦	          	¦	        	¦	                 	¦

	¦	                   	¦	      	¦	          	¦	        	¦	                 	¦

	¦	Строка             	¦	      	¦	          	¦	        	¦	                 	¦

	¦	"Морозостойкий"    	¦	0,78  	¦	    68    	¦	0,72    	¦	       65        	¦

	+-------------------+------+----------+--------+-----------------+

	¦	Пункт 4.1.6        	¦	60 °С            	¦	60°                       	¦

	+-------------------+-----------------+--------------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Пункт 4.2.3,       	¦	Эффективность    	¦	            -             	¦

	¦	второй абзац       	¦	влагопоглотителя 	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	контролируют еже-	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	сменно и при по- 	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	лучении каждой   	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	новой партии     	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	влагопоглотителя 	¦	                          	¦

	+-------------------+-----------------+--------------------------+

	¦	Пункт 4.3.1,       	¦	До 01.07.2001    	¦	При нанесении маркировки  	¦

	¦	четвертый абзац    	¦	года допускается 	¦	на стекло допускается     	¦

	¦	                   	¦	маркировать      	¦	сокращать обозначение     	¦

	¦	                   	¦	стеклопакеты     	¦	стеклопакета (например:   	¦

	¦	                   	¦	водостойкими     	¦	4-16Аг-И4),               	¦

	¦	                   	¦	этикетками,      	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	наклеиваемыми    	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	на кромки        	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	(торцы),         	¦	                          	¦

	+-------------------+-----------------+--------------------------+

	¦	Пункт 5.2,         	¦	Глубина гермети- 	¦	Общая глубина герметизиру-	¦

	¦	таблица 5, графа   	¦	зирующего слоя   	¦	ющего слоя                	¦

	¦	"Наименование      	+-----------------+--------------------------+

	¦	показателя"        	¦	        -        	¦	            +             	¦

	¦	Строка "Герметич-  	¦	                 	¦	                          	¦

	¦	ность", графа      	¦	                 	¦	                          	¦

	¦	"периодические"    	¦	                 	¦	                          	¦

	+-------------------+-----------------+--------------------------+

	¦	Пункт 6.8, второй  	¦	Не менее 300 лк  	¦	Не менее 300 лк           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	абзац              	¦	с расстояния     	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	0,6 - 0,8 м.     	¦	                          	¦

	+-------------------+-----------------+--------------------------+

	¦	Пункт 6.9.2        	¦	500 x 500 мм     	¦	350 x 350 мм              	¦

	+-------------------+-----------------+--------------------------+

	¦	Пункт 6.10.2       	¦	500 x 500 мм     	¦	350 x 350 мм              	¦

	+-------------------+-----------------+--------------------------+

	¦	Пункт 6.10.5       	¦	если у всех      	¦	Если у всех образцов на   	¦

	¦	                   	¦	образцов на      	¦	поверхности охлаждаемого  	¦

	¦	                   	¦	поверхности      	¦	участка стекла внутри     	¦

	¦	                   	¦	стекла           	¦	камеры                    	¦

	+-------------------+-----------------+--------------------------+

	¦	Пункт 6.18.3       	¦	20 мл            	¦	20 (+/- 1) мл             	¦

	+-------------------+-----------------+--------------------------+

	¦	Пункт 6.20.3       	¦	(0,3 - 0,05) МПа 	¦	(0,3     ) МПа            	¦

	¦	                   	¦	                 	¦	    -0.05                 	¦

	+-------------------+-----------------+--------------------------+

	¦	Пункт 6.20.4       	¦	(0,3 - 0,05) МПа 	¦	(0,3     ) МПа            	¦

	¦	                   	¦	                 	¦	    -0.05                 	¦

	+-------------------+-----------------+--------------------------+

	¦	Пункт 7.1          	¦	        -        	¦	При длительном транспор-  	¦

	¦	                   	¦	                 	¦	тировании (в том числе    	¦

	¦	                   	¦	                 	¦	при отрицательных темпе-  	¦

	¦	                   	¦	                 	¦	ратурах) условия транс-   	¦

	¦	                   	¦	                 	¦	портирования устанавливают	¦

	¦	                   	¦	                 	¦	в договоре на поставку из-	¦

	¦	                   	¦	                 	¦	делий.                    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-------------------+-----------------+--------------------------+

	¦	Приложение В,      	¦	После извлечения 	¦	После извлечения стеклопа-	¦

	¦	пункт В.4          	¦	стеклопакета из  	¦	кета из воды его подверга-	¦

	¦	                   	¦	воды его подвер- 	¦	ют визуальному осмотру.   	¦

	¦	                   	¦	гают визуальному 	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	осмотру и контро-	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	лю точки росы    	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	внутри стекло-   	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	пакета. Точку    	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	росы определяют  	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	не более чем     	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	через 5 мин      	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	извлечения его   	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	из ванны. Образец	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	разрезают, отби- 	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	рают пробу влаго-	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	поглотителя из   	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	дистанционной    	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	рамки и определя-	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	ют эффективность 	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	влагопоглотителя 	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	в соответствии с 	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	6.18.            	¦	                          	¦

	¦	                   	+-----------------+--------------------------+

	¦	пункт В.5          	¦	если они имеют   	¦	если они не имеют следов  	¦

	¦	                   	¦	точку росы и эф- 	¦	проникновения воды в каме-	¦

	¦	                   	¦	фективность вла- 	¦	ры стеклопакета.          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                   	¦	гопоглотителя,   	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	соответствующие  	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	требованиям      	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	настоящего стан- 	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	дарта.           	¦	                          	¦

	¦	                   	+-----------------+--------------------------+

	¦	пункт В.6, второй  	¦	и определяют ее  	¦	и определяют ее значение  	¦

	¦	абзац              	¦	среднее значение,	¦	для каждого образца, затем	¦

	¦	                   	¦	затем образцы    	¦	образцы разрезают и опре- 	¦

	¦	                   	¦	разрезают и опре-	¦	деляют эффективность      	¦

	¦	                   	¦	деляют среднее   	¦	влагопоглотителя по 6.18. 	¦

	¦	                   	¦	значение их тем- 	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	пературы Т  по   	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	          2      	¦	                          	¦

	¦	                   	¦	6.18.            	¦	                          	¦

	¦	                   	+-----------------+--------------------------+

	¦	пункт В.6, третий  	¦	температуру Т    	¦	эффективность влагопогло- 	¦

	¦	абзац              	¦	             2   	¦	тителя каждого образца    	¦

	¦	                   	¦	каждого образца  	¦	по 6.18.                  	¦

	¦	                   	¦	по 6.18          	¦	                          	¦

	¦	                   	+-----------------+--------------------------+

	¦	пункт В.6, четвер- 	¦	температуры Т    	¦	эффективности влагопог-   	¦

	¦	тый абзац          	¦	             2   	¦	лотителя                  	¦

	L-------------------+-----------------+---------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.