ПОПРАВКИ К ГОСТ 30674-99 "БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ
	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ
	УСЛОВИЯ"

	------------------T----------------------T------------------------¬

	¦	  В каком месте  	¦	      Напечатано      	¦	     Должно быть        	¦

	+-----------------+----------------------+------------------------+

	¦	 Пункт 5.1.4,    	¦	элемента 2,5 м2       	¦	элемента 2,5 м2 для     	¦

	¦	первый абзац     	¦	                      	¦	изделий белого цвета    	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	и 2,2 м2 - для изделий  	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	других цветов           	¦

	+-----------------+----------------------+------------------------+

	¦	 Пункт 5.2.3,    	¦	+/- 0,5               	¦	+/- 1,5                 	¦

	¦	таблица 1, графа 	¦	                      	¦	                        	¦

	¦	"Зазор в притворе	¦	                      	¦	                        	¦

	¦	(фальцлюфт)"     	¦	                      	¦	                        	¦

	+-----------------+----------------------+------------------------+

	¦	 Пункт 5.3.1,    	¦	Воздухопроницаемость  	¦	Воздухопроницаемость    	¦

	¦	таблица 2;       	¦	при Дельта Р = 10 Па, 	¦	при Дельта Р = 100 Па,  	¦

	¦	                 	¦	м3/(ч х м2), не более 	¦	м3/(ч х м2), не более   	¦

	¦	                 	¦	3,5                   	¦	17,0                    	¦

	¦	                 	+----------------------+------------------------+

	¦	таблица 2,       	¦	Разность значений     	¦	Значения приведенного   	¦

	¦	примечание 1     	¦	приведенного сопротив-	¦	сопротивления теплопе-  	¦

	¦	                 	¦	ления теплопередаче   	¦	редаче комбинации       	¦

	¦	                 	¦	комбинаций профилей и 	¦	профилей изделия не     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                 	¦	стеклопакетов для из- 	¦	должны быть ниже этого  	¦

	¦	                 	¦	делий с приведенным   	¦	показателя для стеклопа-	¦

	¦	                 	¦	сопротивлением тепло- 	¦	кетов более чем на 15%. 	¦

	¦	                 	¦	передаче более        	¦	                        	¦

	¦	                 	¦	0,5 м2 х °С/Вт не     	¦	                        	¦

	¦	                 	¦	должна превышать 15%  	¦	                        	¦

	+-----------------+----------------------+------------------------+

	¦	 Пункт 5.3.1     	¦	         -            	¦	Показатели приведенного 	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	сопротивления теплопе-  	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	редаче для изделий из   	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	профилей с другим числом	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	камер и другой конструк-	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	цией степлопакета прини-	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	мают, исходя из резуль- 	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	татов лабораторных испы-	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	таний.                  	¦

	+-----------------+----------------------+------------------------+

	¦	 Пункт 5.6.17,   	¦	Самовентиляцию изде-  	¦	Самовентиляцию изделий, 	¦

	¦	второй абзац     	¦	лий. При этом условия 	¦	а также в других слу-   	¦

	¦	                 	¦	нарушения непрерывнос-	¦	чаях, предусмотренных   	¦

	¦	                 	¦	ти прокладок устанав- 	¦	конструктивными решения-	¦

	¦	                 	¦	ливают в конструктор- 	¦	ми и установленных в    	¦

	¦	                 	¦	ской документации.    	¦	конструкторской докумен-	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	тации.                  	¦

	+-----------------+----------------------+------------------------+

	¦	 Пункт 5.7.6,    	¦	Профилей не должно    	¦	Профилей должно быть в  	¦

	¦	первый абзац     	¦	быть более 10 мм.     	¦	пределах 10 - 30 мм     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-----------------+----------------------+------------------------+

	¦	 Пункт 5.9.10    	¦	В рабочей документа-  	¦	В рабочей документации. 	¦

	¦	                 	¦	ции.                  	¦	При этом следует учиты- 	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	вать влияние водосливных	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	отверстий на смежные    	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	функции изделий (звуко-,	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	теплоизоляция и др.)    	¦

	+-----------------+----------------------+------------------------+

	¦	 Пункт 5.10.2,   	¦	При этом прокладки    	¦	При этом потребителю    	¦

	¦	второй абзац     	¦	под стеклопакеты реко-	¦	должна быть предостав-  	¦

	¦	                 	¦	мендуется закреплять  	¦	лена схема установки    	¦

	¦	                 	¦	в профилях (в местах  	¦	подкладок под стеклопа- 	¦

	¦	                 	¦	установки) в соответ- 	¦	кеты.                   	¦

	¦	                 	¦	ствии с требованиями  	¦	                        	¦

	¦	                 	¦	настоящего стандарта  	¦	                        	¦

	+-----------------+----------------------+------------------------+

	¦	 Пункт 6.5,      	¦	Каждая партия изделий 	¦	Изделия должны проходить	¦

	¦	первый абзац     	¦	проходит контрольные  	¦	контрольные             	¦

	¦	                 	+----------------------+------------------------+

	¦	второй абзац     	¦	Для проведения испыта-	¦	Испытания проводят на   	¦

	¦	                 	¦	ний от партии изделий 	¦	трех образцах.          	¦

	¦	                 	¦	методом случайного от-	¦	                        	¦

	¦	                 	¦	бора выбирают образцы 	¦	                        	¦

	¦	                 	¦	оконных блоков в коли-	¦	                        	¦

	¦	                 	¦	честве 3% от объема   	¦	                        	¦

	¦	                 	¦	партии, но не менее   	¦	                        	¦

	¦	                 	¦	3 шт.                 	¦	                        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-----------------+----------------------+------------------------+

	¦	 Пункт 7.2.2     	¦	Предельные отклонения 	¦	Предельные отклонения   	¦

	¦	                 	¦	от номинальных разме- 	¦	номинальных размеров    	¦

	¦	                 	¦	ров зазоров в притво- 	¦	зазоров под наплавом    	¦

	¦	                 	¦	рах проверяют при по- 	¦	проверяют при помощи    	¦

	¦	                 	¦	мощи набора щупов     	¦	набора щупов. Зазоры    	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	в притворе определяют   	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	штангенциркулем путем   	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	измерения смежных       	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	размеров сечений.       	¦

	+-----------------+----------------------+------------------------+

	¦	 Приложение Г,   	¦	      Рисунок         	¦	     Рисунок            	¦

	¦	рисунок Г.3      	¦	                      	¦	                        	¦

	¦	 Пункт Г.4       	+----------------------+------------------------+

	¦	                 	¦	         -            	¦	С целью повышения       	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	надежности теплоизо-    	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	ляции монтажного узла   	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	рекомендуется примене-  	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	ние оконных блоков с    	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	шириной коробки не      	¦

	¦	                 	¦	                      	¦	менее 80 мм.            	¦

	L-----------------+----------------------+-------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.