Утверждена

	Начальником Управления стандартизации,

	технического нормирования и сертификации

	в строительстве и ЖКХ Госстроя РФ

	В.В. Тишенко

	28 мая 2004 года

	ПОПРАВКА С ОПУБЛИКОВАНИЕМ К ГОСТ 31014-2002
	"ПРОФИЛИ ПОЛИАМИДНЫЕ СТЕКЛОНАПОЛНЕННЫЕ.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	ОКС 83.140.01

	Группа Ж35

	---------------------------------------T------------------T------------------¬

	¦	            В каком месте             	¦	    Напечатано    	¦	    Должно быть   	¦

	+--------------------------------------+------------------+------------------+

	¦	П. 5.3.1. Таблица 2. Графа "Значение  	¦	                  	¦	                  	¦

	¦	показателя"                           	¦	                  	¦	                  	¦

	¦	Прочность при разрыве при температуре 	¦	                  	¦	                  	¦

	¦	(23 +\- 2) °С, МПа, не менее:         	¦	        75        	¦	        60        	¦

	¦	Температура изгиба под нагрузкой при  	¦	                  	¦	                  	¦

	¦	напряжении 1,80 МПа, °С, не менее:    	¦	       230        	¦	       200        	¦

	L--------------------------------------+------------------+-------------------

	Главный специалист

	Отдела стандартизации

	строительных материалов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Фиронова Т.А.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.