Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 29 октября 1987 г. N 258

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
	БЕТОНЫ
	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ
	Corrosion protection in construction. Concretes. General requirements
	for testing
	ГОСТ 27677-88 (СТ СЭВ 5852-86)

	Группа Ж02

	ОКСТУ 5870

	Дата введения

	1 июля 1988 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Внесен НИИЖБ Госстроя СССР.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного
	строительного комитета СССР от 29.10.1987 N 258.

	3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5852-86.

	4. Введен впервые.

	Настоящий стандарт распространяется на бетонные и железобетонные
	конструкции зданий, сооружений и устанавливает лабораторный метод испытаний на

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	коррозионную стойкость бетонов, изготавливаемых с применением цементов на
	основе портландцементного клинкера, в жидких агрессивных средах.

	1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

	Сущность метода испытаний заключается в сравнении значений показателей,
	характеризующих коррозионную стойкость испытываемых образцов, помещенных в
	жидкую агрессивную среду, со значениями показателей образцов, помещенных в
	неагрессивную среду (сравнение параллельных образцов) или в сравнении с
	показателями эталонных образцов известной коррозионной стойкости, помещенных в
	такую же агрессивную среду.

	2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

	2.1. Перед проведением лабораторных испытаний определяют:

	1) условия и вариант метода испытаний;

	2) вид, концентрацию и температуру агрессивной среды;

	3) вид образца и его состав (материалы, применяемые для его изготовления, и их
	дозы);

	4) размер образца;

	5) условия изготовления, условия и сроки твердения образцов до помещения в
	агрессивную среду;

	6) продолжительность испытаний.

	3. ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ К ИСПЫТАНИЮ

	3.1. Размер, состав, изготовление и условия твердения параллельных образцов
	выбирают в соответствии с целью испытаний. Наименьший размер образца должен
	быть более четырехкратного значения максимальной крупности зерен заполнителя
	испытываемого бетона. Допускается изготовлять образцы из бетонной смеси, из
	которой мокрым отсевом удалена крупная фракция заполнителя.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Размеры образцов указаны в табл. 1.

	Таблица 1

	-----------------T------------------------------------------------

	     Размеры     	¦	   Размеры, мм, образцов бетона с наибольшей

	                 	¦	            крупностью заполнителя

	                 	+-----------------------T------------------------

	                 	¦	         до 5          	¦	        более 5

	-----------------+-----------------------+------------------------

	Основные         	¦	40 x 40 x 160          	¦	100 x 100 x 100

	Рекомендуемые    	¦	20 x 20 x 120          	¦	 40 x  40 x 160

	                 	¦	10 x 10 x  60          	¦	 70 x  70 x 280

	                 	¦	Диаметр 50 x 50        	¦	Диаметр 150 x 150

	Примечание. При необходимости допускается применение образцов других
	размеров.

	3.2. Состав и способ изготовления эталонных образцов принимают в зависимости
	от крупности заполнителя.

	Условия твердения эталонных образцов: 3 сут - на влажном воздухе и 25 сут - в
	воде при температуре (20 +/- 3) °C.

	3.3. Перед испытанием образцов и во время их испытания в агрессивной среде
	определяют их показатели по табл. 2 Приложения 1.

	4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

	4.1. Показатели и концентрации агрессивных сред принимают по табл. 3
	Приложения 2. В соответствии с целью исследований допускается применять другие

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	агрессивные среды.

	4.2. Образцы после изготовления и твердения помещают в неагрессивную и
	агрессивную среды параллельно. Образцы помещают таким образом, чтобы был
	обеспечен равномерный доступ агрессивной среды к образцам со всех сторон.

	4.3. В процессе испытаний устанавливают изменение показателей образцов
	параллельно в агрессивной и неагрессивной средах. Исследуемые показатели образцов
	выбирают в соответствии с целью испытаний.

	Необходимое количество образцов для оценки показателей каждого состава
	бетонных образцов, состава среды и срока испытаний должно быть не менее 3.

	4.4. В качестве неагрессивной среды принимают питьевую воду.

	4.5. При проведении испытаний принимают следующие постоянные условия
	воздействия агрессивной среды:

	1) концентрация агрессивной среды не должна изменяться более чем на 5%,
	жесткость не должна превышать 2°, pH не должно изменяться в пределах более чем +/-

	0,2, 	 агрессивная - +/- 10 мг x л	;

	2) отклонение температуры агрессивной среды не должно превышать +/- 3 °C;

	3) соотношение объема агрессивного раствора в кубических сантиметрах к 1 см2
	поверхности образца должно быть не менее 5:1.

	4.6. Продолжительность испытаний выбирают равной 1, 3, 6, 12 мес.

	5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

	Результаты испытаний оценивают сравнением показателей свойств образцов,
	характерных для данной агрессивной среды, и показателей параллельных образцов,
	твердевших в неагрессивной среде, или с показателями свойств эталонных образцов в
	агрессивной среде (Приложение 3).

	6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

	Протокол испытаний должен содержать следующие данные:

	1) материалы, используемые для изготовления бетона или раствора, и их

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	свойства;

	2) состав, приготовление и условия твердения испытуемого бетона или раствора;

	3) размеры испытуемых образцов и показатели их свойств перед помещением в
	агрессивную среду;

	4) вид, концентрацию агрессивных составляющих и температуру агрессивной
	среды;

	5) дату, продолжительность и место проведения испытаний;

	6) результаты испытаний и их оценку;

	7) заключение по результатам испытаний.

	Приложение 1

	Рекомендуемое

	Таблица 2

	-----T--------------T---------T-----------------------------------

	Спо- 	¦	  Показатели  	¦	 Единица 	¦	  Основные показатели агрессивных

	соб  	¦	   образцов   	¦	измерения	¦	                сред

	ис-  	¦	              	¦	         	+------T------T-------T-------------

	сле- 	¦	              	¦	         	¦	жест- 	¦	водо- 	¦	агрес- 	¦	 агрессивный

	дова-	¦	              	¦	         	¦	кость,	¦	родный	¦	сивная 	¦	     ион

	ния  	¦	              	¦	         	¦	ммоль 	¦	пока- 	¦	угле-  	+----T---T----

	     	¦	              	¦	         	¦	      	¦	затель	¦	кислота	¦	  2+	¦	  +	¦	  2-

	     	¦	              	¦	         	¦	      	¦	pH    	¦	CO     	¦	Mg  	¦	NH 	¦	SO

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	              	¦	         	¦	      	¦	      	¦	  2    	¦	    	¦	  4	¦	  4

	-----+--------------+---------+------+------+-------+----+---+----

	Не-  	¦	 Внешний вид  	¦	         	¦	   +  	¦	  +   	¦	   +   	¦	 +  	¦	 + 	¦	 +

	раз- 	¦	образцов      	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	руша-	¦	 Масса        	¦	кг/м3    	¦	   +  	¦	  +   	¦	   +   	¦	 +  	¦	 + 	¦	 +

	ющий 	¦	 Объемные     	¦	%        	¦	   -  	¦	 (+)  	¦	   -   	¦	(+) 	¦	 - 	¦	 +

	     	¦	изменения     	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	 Динамический 	¦	МПа      	¦	   +  	¦	  +   	¦	   +   	¦	 +  	¦	 + 	¦	 +

	     	¦	модуль        	¦	      -1 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	упругости     	¦	(м x с  )	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	резонансным   	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	методом (или  	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	скорость      	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	ультразвука)  	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	-----+--------------+---------+------+------+-------+----+---+----

	Раз- 	¦	 Прочность при	¦	МПа      	¦	   +  	¦	  +   	¦	   +   	¦	 +  	¦	 + 	¦	 +

	ру-  	¦	сжатии        	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	ша-  	¦	 Прочность    	¦	МПа      	¦	   +  	¦	  +   	¦	   +   	¦	 +  	¦	 + 	¦	 +

	ющий 	¦	на растяжение 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	при изгибе    	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	 Водонепрони- 	¦	   -     	¦	   +  	¦	  +   	¦	   +   	¦	 +  	¦	 + 	¦	 +

	     	¦	цаемость или  	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	коэффициент   	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	фильтрации    	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	(определяют   	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	до начала     	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	испытаний)    	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	 Общая        	¦	% объем- 	¦	  (+) 	¦	 (+)  	¦	  (+)  	¦	(+) 	¦	(+)	¦	(+)

	     	¦	пористость    	¦	ные      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	 Содержание в 	¦	% массы  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	зависимости от	¦	цемента  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	расстояния от 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	поверхности   	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	образца:      	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	 SO           	¦	         	¦	   -  	¦	  -   	¦	   -   	¦	 -  	¦	 - 	¦	(+)

	     	¦	   3          	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	   2+         	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	 Mg           	¦	         	¦	   -  	¦	  -   	¦	   -   	¦	(+) 	¦	 - 	¦	 -

	     	¦	   2+         	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	 Ca           	¦	         	¦	  (+) 	¦	 (+)  	¦	  (+)  	¦	(+) 	¦	(+)	¦	 -

	     	¦	 Глубина      	¦	мм       	¦	   +  	¦	  +   	¦	   +   	¦	 +  	¦	(+)	¦	 -

	     	¦	повреждения   	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	 Глубина      	¦	мм       	¦	   +  	¦	  +   	¦	   +   	¦	 +  	¦	 + 	¦	 +

	     	¦	нейтрализации 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	     	¦	бетона        	¦	         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	   	¦

	Примечание. Знак "+" означает, что определять обязательно; знак "(+)" -
	определять дополнительно; знак "-" - определять не требуется.

	Приложение 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Справочное

	Таблица 3

	------------------------T-----------T-----------------------------

	    Виды коррозии и     	¦	  Единица  	¦	        Концентрации

	показатели агрессивности	¦	 измерения 	+----------T------------------

	                        	¦	           	¦	 основная 	¦	   допускаемая

	------------------------+-----------+----------+------------------

	Выщелачивающая          	¦	           	¦	    -     	¦	        -

	Кислотная               	¦	    PH     	¦	    3     	¦	      4; 5

	                        	¦	        -1 	¦	          	¦

	Углекислая, CO          	¦	  мг x л   	¦	    80    	¦	       40

	              2         	¦	           	¦	          	¦

	                 2+     	¦	        -1 	¦	          	¦

	Магнезиальная, Mg       	¦	  мг x л   	¦	  10000   	¦	   5000; 2000

	              +         	¦	        -1 	¦	          	¦

	Аммонийная, NH          	¦	  мг x л   	¦	   2000   	¦	    1000; 500

	              4         	¦	           	¦	          	¦

	              2-        	¦	        -1 	¦	          	¦

	Сульфатная, SO          	¦	  мг x л   	¦	  10000   	¦	34000; 3000; 1000

	              4         	¦	           	¦	          	¦

	Примечание. При выщелачивающей коррозии используют дистиллированную
	воду с последующим кипячением.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 3

	Справочное

	ПРИМЕРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

	Если величины значений показателей образцов основных размеров (табл. 1),
	погруженных в агрессивную среду основной концентрации (табл. 3), после 12 мес
	испытаний:

	прочности на сжатие, на растяжение при изгибе, динамического модуля упругости
	и скорости распространения ультразвука - меньше,

	при сульфатной коррозии содержание 	 в зависимости от расстояния от
	поверхности образца и объемные изменения - выше,

	при коррозии выщелачивания - углекислой и кислотной - содержание 	 в
	зависимости от расстояния от поверхности образца и масса образца - меньше, чем у
	эталонного образца, погруженного в ту же агрессивную среду, то делают заключение о
	недостаточной коррозионной стойкости бетона в агрессивных средах.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.