Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 21 января 1981 г. N 138

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ПРОВОЛОКА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
	КОНСТРУКЦИЙ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Carbon steel wire for reinforcement of prestressed concrete
	constructions. Specifications
	ГОСТ 7348-81 (СТ СЭВ 5728-86)
	(в ред. Изменения N 1, утв. в феврале 1986 г., Изменения N 3, утв. в
	декабре 1987 г., Изменения N 4, утв. в январе 1990 г.)

	Группа В72

	ОКП 12 2400

	Дата введения

	с 1 января 1983 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством черной металлургии СССР.

	Разработчики: Х.Н. Белалов, Г.В. Баталов, Н.А. Галкина, Е.М. Киреев, К.В.
	Михайлов, Т.И. Мамедов, В.М. Скубко.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 21.01.1981 N 138.

	3. Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 5728-86.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. Взамен ГОСТ 7348-63, ГОСТ 8480-63.

	5. Ссылочные нормативно-технические документы

	-------------------------------T----------------------------------

	      Обозначение НТД,         	¦	     Номер пункта, приложения

	    на который дана ссылка     	¦

	-------------------------------+----------------------------------

	ГОСТ 8.010-90                  	¦	4.3

	ГОСТ 1579-93                   	¦	4.5

	ГОСТ 4380-93                   	¦	4.3

	ГОСТ 6507-90                   	¦	4.3, Приложение 1

	ГОСТ 12004-81                  	¦	4.4

	ГОСТ 14192-77                  	¦	5.7

	ГОСТ 14959-79                  	¦	2.1

	ГОСТ 15102-75                  	¦	5.4

	ГОСТ 15150-69                  	¦	5.5

	ГОСТ 15846-79                  	¦	5.6

	ГОСТ 20435-75                  	¦	5.4

	ГОСТ 21650-76                  	¦	5.1а

	ГОСТ 22225-76                  	¦	5.4

	ГОСТ 24597-81                  	¦	5.1а

	ГОСТ 28334-89                  	¦	4.9

	6. Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета
	по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7. Переиздание (август 1995 г.) с Изменениями N 1, 3, 4, утвержденными в
	феврале 1986 г., декабре 1987 г., январе 1990 г. (ИУС 5-86, 3-88, 5-90).

	Настоящий стандарт распространяется на холоднотянутую проволоку из
	углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных
	конструкций.

	1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

	1.1. Проволока подразделяется:

	по виду:

	круглая - В,

	периодического профиля - Вр;

	по состоянию изготовления:

	с отпуском,

	с отпуском под напряжением (стабилизированная) - Р;

	по точности изготовления на группы: 1, 2, 3.

	Стабилизированная проволока изготовляется только круглая. Проволока в
	зависимости от диаметра и величины условного предела текучести изготовляется
	классов прочности: 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, 1000.

	Примечание. Проволока классов прочности 1100 и 1000 изготовляется до
	01.01.93.

	(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

	1.2. Номинальный диаметр, предельные отклонения по нему, глубина вмятин,
	номинальный шаг вмятин и предельные отклонения по нему должны соответствовать
	указанным в табл. 1.

	Таблица 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                                мм

	--------T------------------------------T--------------------------

	Номи-   	¦	     Проволока круглая и      	¦	Проволока периодического

	нальный 	¦	    периодического профиля    	¦	         профиля

	диаметр 	+------------------------------+--------T-----------------

	d       	¦	         Пред. откл.          	¦	 Глубина	¦	  Шаг вмятин А

	        	+----------T----------T--------+	 вмятин 	+--------T--------

	        	¦	 Группа 1 	¦	 Группа 2 	¦	Группа 3	¦	 h, не  	¦	 номин. 	¦	 пред.

	        	¦	          	¦	          	¦	        	¦	 менее  	¦	        	¦	 откл.

	--------+----------+----------+--------+--------+--------+--------

	3,0     	¦	+/- 0,04  	¦	+/- 0,06  	¦	-0,12   	¦	0,15    	¦	6,5     	¦

	4,0     	¦	+/- 0,04  	¦	+/- 0,08  	¦	-0,16   	¦	0,19    	¦	        	¦

	5,0     	¦	+/- 0,05  	¦	+/- 0,08  	¦	-0,16   	¦	0,24    	¦	        	¦	+0,5

	        	¦	          	¦	          	¦	        	¦	        	+--------+

	6,0     	¦	+/- 0,05  	¦	+/- 0,08  	¦	-0,16   	¦	0,30    	¦	7,0     	¦	-1,0

	7,0     	¦	+/- 0,05  	¦	+/- 0,10  	¦	-0,20   	¦	0,35    	¦	        	¦

	8,0     	¦	+/- 0,06  	¦	+/- 0,10  	¦	-0,20   	¦	0,40    	¦	        	¦

	Примечание. Номинальный диаметр проволоки периодического профиля
	соответствует номинальному диаметру круглой проволоки до нанесения на ее
	поверхность профиля.

	Обозначения размеров проволоки периодического профиля приведены на
	чертеже.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.3. Радиус цилиндрической поверхности вмятин R для проволоки всех диаметров
	класса Вр должен быть равен (8 	 0,5) мм.

	Допускается относительное смещение диаметрально противоположных вмятин до
	2 мм.

	1.4. Овальность сечения круглой проволоки не должна превышать предельных
	отклонений диаметра.

	Примеры условного обозначения

	Проволока диаметром 5 мм, класса прочности 1400, круглая, стабилизированная,
	группы точности 1:

	Проволока 5В1400-Р1 ГОСТ 7348-81

	То же, диаметром 3 мм, класса прочности 1500, периодического профиля, группы
	точности 1, с отпуском:

	Проволока 3Вр 1500-1 ГОСТ 7348-81.

	1.2 - 1.4. (Измененная редакция, Изм. N 3).

	1.5. Расчетная площадь поперечного сечения и теоретическая масса 1000 м
	проволоки приведены в Приложении 2.

	(Введен дополнительно, Изм. N 3).

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Проволока должна изготовляться из углеродистой стали марок 65, 70, 75, 80,
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	85 по ГОСТ 14959-79 или по нормативно-технической документации в соответствии с
	требованиями настоящего стандарта.

	2.2. Механические свойства проволоки должны соответствовать указанным в
	табл. 2.

	Таблица 2

	------T------T---------T---------T-------T--------T---------------

	Номи- 	¦	Класс 	¦	Номиналь-	¦	Разрывное	¦	Усилие 	¦	Относи- 	¦	    Число

	наль- 	¦	проч- 	¦	ное      	¦	 усилие, 	¦	Р   ,  	¦	тельное 	¦	  перегибов

	ный   	¦	ности,	¦	временное	¦	 Н (кгс) 	¦	 0,2   	¦	удлине- 	¦	проволоки при

	диа-  	¦	Н/мм2 	¦	сопротив-	¦	         	¦	Н (кгс)	¦	ние пос-	¦	   диаметре

	метр  	¦	      	¦	ление,   	¦	         	¦	       	¦	ле раз- 	¦	валиков 30 мм

	d, мм 	¦	      	¦	Н/мм2    	¦	         	¦	       	¦	рыва,   	¦

	      	¦	      	¦	         	¦	         	¦	       	¦	дельта  	+-----T---------

	      	¦	      	¦	         	¦	         	¦	       	¦	100, %  	¦	круг-	¦	периоди-

	      	¦	      	¦	         	¦	         	¦	       	¦	        	¦	лой  	¦	ческого

	      	¦	      	¦	         	¦	         	¦	       	¦	        	¦	     	¦	профиля

	      	¦	      	+---------+---------+-------+--------+-----+---------

	      	¦	      	¦	                    не менее

	------+------+---------T---------T-------T--------T-----T---------

	3,0   	¦	1500  	¦	1780     	¦	12600    	¦	10600  	¦	4       	¦	9    	¦	8

	      	¦	      	¦	         	¦	(1285)   	¦	(1080) 	¦	        	¦	     	¦

	4,0   	¦	1400  	¦	1700     	¦	21400    	¦	18000  	¦	4       	¦	7    	¦	6

	      	¦	      	¦	         	¦	(2180)   	¦	(1830) 	¦	        	¦	     	¦

	5,0   	¦	1400  	¦	1670     	¦	32800    	¦	27500  	¦	4       	¦	5    	¦	3

	      	¦	      	¦	         	¦	(3340)   	¦	(2800) 	¦	        	¦	     	¦

	6,0   	¦	1400  	¦	1670     	¦	47300    	¦	39700  	¦	5       	¦	-    	¦	-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	      	¦	         	¦	(4820)   	¦	(4050) 	¦	        	¦	     	¦

	7,0   	¦	1300  	¦	1570     	¦	60400    	¦	50700  	¦	6       	¦	-    	¦	-

	      	¦	      	¦	         	¦	(6160)   	¦	(5170) 	¦	        	¦	     	¦

	8,0   	¦	1200  	¦	1470     	¦	74000    	¦	62000  	¦	6       	¦	-    	¦	-

	      	¦	      	¦	         	¦	(7540)   	¦	(6320) 	¦	        	¦	     	¦

	Примечания. 1. Нормы по номинальному временному сопротивлению являются
	справочными значениями.

	2. Модуль упругости Е равен (200 	 20) ГПа.

	3. Нормы по механическим свойствам для проволоки диаметром 6,0 - 8,0 мм
	вводятся с 01.01.93.

	(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

	До 01.01.93 механические свойства проволоки диаметром 6,0; 7,0; 8,0 мм должны
	соответствовать указанным в табл. 2а.

	(Измененная редакция, Изм. N 4).

	Таблица 2а

	-----T-----T-------T-------T-------T-------T------T-------T---------T-------T-------T---------
	T-------

	Номи-	¦	Класс	¦	Номи-  	¦	Разрыв-	¦	Усилие 	¦	Относи-	¦	Число 	¦	Класс  	¦	Номи-    	¦	Разрыв-	¦	Усилие
	¦	Относи-  	¦	Число

	наль-	¦	проч-	¦	нальное	¦	ное    	¦	Р   ,  	¦	тельное	¦	пере- 	¦	прочно-	¦	нальное  	¦	ное    	¦	Р   ,  	¦	тельное 
	¦	переги-

	ный  	¦	ности	¦	времен-	¦	усилие,	¦	 0,2   	¦	удлине-	¦	гибов 	¦	сти,   	¦	временное	¦	усилие,	¦	 0,2  
	¦	удлинение	¦	бов при

	диа- 	¦	Н/мм2	¦	ное со-	¦	Н (кгс)	¦	Н (кгс)	¦	ние    	¦	при   	¦	Н/мм2  	¦	сопротив-	¦	Н (кгс)	¦	Н (кгс)	¦	после   
	¦	диаме-

	метр 	¦	     	¦	проти- 	¦	       	¦	       	¦	после  	¦	диа-  	¦	       	¦	ление,   	¦	       	¦	       	¦	разрыва  	¦	тре

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	d, мм	¦	     	¦	вление,	¦	       	¦	       	¦	разрыва	¦	метре 	¦	       	¦	Н/мм2    	¦	       	¦	       	¦	дельта   	¦	валиков

	     	¦	     	¦	Н/мм2  	¦	       	¦	       	¦	дельта 	¦	вали- 	¦	       	¦	(кгс/мм2)	¦	       	¦	       	¦	100, %   	¦	30 мм

	     	¦	     	¦	(кгс/  	¦	       	¦	       	¦	100, % 	¦	ков 30	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	         	¦

	     	¦	     	¦	мм2)   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	мм    	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	         	¦

	     	+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+---------+-------+-------+---------+-
	------

	     	¦	                  круглая                   	¦	               периодического профиля

	     	+--------------------------------------------+--------------------------------------------------
	-

	     	¦	                                         не менее

	-----+-----T-------T-------T-------T-------T------T-------T---------T-------T-------T---------
	T-------

	6,0  	¦	1300 	¦	1570   	¦	44340  	¦	35470  	¦	5      	¦	-     	¦	1200   	¦	1470     	¦	41570  	¦	33260  	¦	5        	¦	-

	     	¦	     	¦	       	¦	(4520) 	¦	(3620) 	¦	       	¦	      	¦	       	¦	         	¦	(4240) 	¦	(3390) 	¦	         	¦

	7,0  	¦	1200 	¦	1470   	¦	56590  	¦	45270  	¦	6      	¦	-     	¦	1100   	¦	1370     	¦	52820  	¦	42250  	¦	6        	¦	-

	     	¦	     	¦	       	¦	(5770) 	¦	(4620) 	¦	       	¦	      	¦	       	¦	         	¦	(5390) 	¦	(4310) 	¦	         	¦

	8,0  	¦	1100 	¦	1370   	¦	68980  	¦	55180  	¦	6      	¦	-     	¦	1000   	¦	1270     	¦	64050  	¦	51240  	¦	6        	¦	-

	     	¦	     	¦	       	¦	(7030) 	¦	(5630) 	¦	       	¦	      	¦	       	¦	         	¦	(6530) 	¦	(5230) 	¦	         	¦

	(Введена дополнительно, Изм. N 4).

	2.3. Проволока диаметром 6,0 мм и свыше должна выдерживать испытание на
	изгиб на 180°. При этом на ней не должно быть надрывов и трещин, видимых без
	применения увеличительных средств.

	(Измененная редакция, Изм. N 3).

	2.4. На поверхности проволоки не должно быть раковин, трещин, расслоений и
	плен. Допускаются риски и вмятины глубиной не более предельного отклонения
	диаметра, а также налет ржавчины.

	2.5. Проволока должна быть свернута в мотки неперепутанными рядами. Каждый
	моток должен состоять из одного отрезка.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Масса мотка должна быть не менее 100 кг для проволоки диаметром до 6,0 мм и
	не менее 120 кг для проволоки диаметром 6,0 мм и более.

	Допускается до 10% мотков пониженной массы, но не менее 30 кг.

	По требованию потребителя проволоку допускается изготовлять в прутках мерной
	длины.

	Наличие сварных соединений на готовой проволоке не допускается.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 3, 4).

	2.6. Проволоку изготовляют с нормированным значением прямолинейности.

	Проволоку считают прямолинейной, если при свободном укладывании отрезка
	проволоки на плоскость она образует сегмент с основанием 1 м и высотой не более 90
	мм - для проволоки 3,0 и 4,0 мм и высотой не более 60 мм - для проволоки диаметром
	от 5,0 до 8,0 мм. По требованию потребителя высота сегмента не должна быть более 30
	мм.

	(Измененная редакция, Изм. N 3).

	2.7. (Исключен, Изм. N 1).

	2.8. Потери напряжений от релаксации в стабилизированной проволоке при
	начальной нагрузке 0,7 от фактического разрывного усилия не должны превышать 2,5%
	после 1000 ч выдержки под напряжением при нормальной температуре. Требования по
	релаксации вводятся с 01.01.90.

	(Введен дополнительно, Изм. N 3).

	3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	3.1. Проволоку принимают партиями. Партия должна состоять из проволоки
	одного класса прочности, одного вида и состояния изготовления, одной точности
	изготовления и одного диаметра и оформленной одним документом о качестве,
	содержащим:

	товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

	номер партии;

	условное обозначение проволоки;

	количество мотков;

	массу нетто партии.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(Измененная редакция, Изм. N 3).

	3.2. Диаметр круглой проволоки и качество ее поверхности проверяют на каждом
	мотке (прутке).

	3.3. Для проверки разрывного усилия, относительного удлинения, числа
	перегибов, глубины, а также испытания на изгиб от каждой партии должно быть
	отобрано 10% мотков (прутков), но не менее 5.

	Для проверки усилия, соответствующего условному пределу текучести и
	прямолинейности, от каждой партии должно быть отобрано 3% мотков (прутков), но
	не менее 3.

	Проверку релаксационной стойкости проводят периодически не реже одного раза
	в 6 мес на 3 мотках от партии, прошедшей приемосдаточные испытания.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 4).

	3.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по
	одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке
	из числа мотков, не проходивших испытание. Результаты повторных испытаний
	распространяются на всю партию.

	(Измененная редакция, Изм. N 3).

	4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	4.1. Для каждого вида испытаний от отобранного мотка (прутка) отрезают по
	одному образцу.

	4.2. Качество поверхности проволоки проверяют визуально.

	4.3. Диаметр и овальность проволоки класса В измеряют микрометром по ГОСТ
	6507-90 в двух взаимно перпендикулярных направлениях сечения проволоки, а
	проволоки класса Вр до нанесения на ее поверхность профиля с погрешностью не более
	0,01 мм.

	Глубину вмятин h проволоки класса Вр измеряют микрометром по ГОСТ 6507-90,
	оборудованным специальной пяткой (Приложение 1), по методике измерения,
	аттестованной по ГОСТ 8.010-90. Допускается использование микрометра по ГОСТ
	4380-93.

	Параметры профиля проволоки класса Вр определяют как среднее арифметическое
	трех измерений.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	4.4. Испытание проволоки на растяжение проводят по ГОСТ 12004-81

	4.5. Испытание проволоки на перегиб проводят по ГОСТ 1579-93. Испытание на

	изгиб проводят при температуре (20	) °C до параллельности сторон при помощи
	нажимной оправки диаметром, равным пяти диаметрам испытываемой проволоки.

	При испытании проволоки класса Вр образцы устанавливаются так, чтобы
	вмятины были обращены к зажимным губкам или оправке.

	(Измененная редакция, Изм. N 3).

	4.6. Для контроля прямолинейности образец укладывается на плоскую
	поверхность. К свободно лежащему образцу проволоки подводится планка длиной 1 м,
	в середине которой установлена под прямым углом линейка с ценой деления 1 мм. С
	помощью этой линейки измеряется высота сегмента, образованного проволокой и
	планкой.

	4.7. Радиус цилиндрической поверхности вмятин R является справочной
	величиной для конструирования и изготовления профилирующего инструмента и на
	проволоке не проверяется.

	4.8. Расчетная площадь поперечного сечения проволоки дана в Приложении 2.

	4.9. Испытание проволоки на релаксацию проводят по ГОСТ 28334-89.

	(Введен дополнительно, Изм. N 4).

	5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	5.1. Каждый моток должен быть равномерно перевязан по окружности мягкой
	проволокой не менее чем в трех местах. Концы мотка должны быть аккуратно уложены
	и легко находимы.

	Прутки должны упаковываться в пучки, перевязанные в двух местах.

	5.1а. Мотки проволоки массой 30 - 120 кг связываются в бухты массой не более
	1500 кг.

	Масса грузового места не должна превышать 1500 кг.

	Грузовые места формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 21650-76, ГОСТ
	24597-81.

	(Введен дополнительно, Изм. N 3).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.2. Проволоку транспортируют без смазки и упаковки. По требованию
	потребителя мотки могут упаковываться для предохранения проволоки от воздействия
	влаги и агрессивных сред.

	(Измененная редакция, Изм. N 3).

	5.3. К каждому мотку (пучку) должен быть прикреплен ярлык, на котором
	указывают:

	товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

	номер партии;

	условное обозначение проволоки;

	клеймо технического контроля.

	5.4. Проволока транспортируется транспортом всех видов в соответствии с
	правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Размещение
	и крепление грузов в транспортных средствах, перевозимых по железной дороге,
	должно соответствовать техническим условиям погрузки и крепления грузов,
	утвержденным Министерством путей сообщения СССР. Транспортирование по
	железной дороге проводится повагонными, малотоннажными или мелкими
	отправками.

	Допускается транспортирование проволоки в универсальных контейнерах по
	ГОСТ 15102-75, ГОСТ 20435-75, ГОСТ 22225-76.

	5.5 Хранение проволоки - по условиям 5 ГОСТ 15150-69.

	5.3 - 5.5. (Измененная редакция, Изм. N 3).

	5.6. Проволока, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные
	районы, упаковывается и транспортируется по ГОСТ 15846-79.

	5.7. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-77.

	5.6, 5.7. (Введены дополнительно, Изм. N 3).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 1

	Обязательное

	СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЯТКА К МИКРОМЕТРУ ТИПА МК ПО ГОСТ 6507-90

	Материал - сталь ШХ15, У10А, У12А. Твердость - HRC 48-50

	Приложение 2

	Справочное

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 2

	Расчетная площадь поперечного сечения и теоретическая масса 1000 м проволоки

	--------------------T---------------------T-----------------------

	    Номинальный     	¦	 Площадь поперечного 	¦	   Масса 1000 м, кг

	    диаметр, мм     	¦	     сечения, мм2    	¦

	--------------------+---------------------+-----------------------

	3,0                 	¦	7,07                 	¦	55,5

	4,0                 	¦	12,57                	¦	98,7

	5,0                 	¦	19,63                	¦	154,1

	6,0                 	¦	28,27                	¦	221,9

	7,0                 	¦	38,48                	¦	302,1

	8,0                 	¦	50,27                	¦	394,6

	Примечания. 1. Расчетная площадь поперечного сечения и теоретическая масса
	1000 м проволоки вычислены по номинальному диаметру.

	2. Плотность стали принята равной 7,85 кг/дм3.

	Приложение 2. (Измененная редакция, Изм. N 3).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.