Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 22 декабря 1978 г. N 242

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	БЕТОНЫ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ
	Concretes. Method of determination of water absorption
	ГОСТ 12730.3-78

	Группа Ж19

	Дата введения

	1 января 1980 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан Государственным комитетом СССР по делам строительства,
	Министерством промышленности строительных материалов СССР, Министерством
	энергетики и электрификации СССР.

	Разработчики: М.И. Бруссер, канд. техн. наук (руководитель темы); Л.А.
	Малинина, д-р техн. наук; А.Т. Баранов, канд. техн. наук; Г.А. Бужевич, канд. техн.
	наук; Л.И. Карпикова, канд. техн. наук; Т.А. Ухова, канд. техн. наук; Ю.А. Саввина,
	канд. техн. наук; Ю.А. Белов; В.Л. Рубецкой; Н.В. Мякошин; В.Г. Довжик, канд. техн.
	наук; В.А. Пискарев, канд. техн. наук; Г.Я. Амханицкий, канд. техн. наук; С.Н. Левин,
	канд. техн. наук; Е.Н. Леонтьев, канд. техн. наук; В.Н. Тарасова, канд. техн. наук; Л.И.
	Левин; В.А. Дорф, канд. техн. наук; Ю.Г. Хаютин, канд. техн. наук; В.Б. Судаков, канд.
	техн. наук; Ц.Г. Гинзбург, канд. техн. наук; Р.Е. Литвинова, канд. хим. наук; А.Г.
	Малиновский.

	Внесен Государственным комитетом СССР по делам строительства.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 22.12.1978 N 242.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. Взамен ГОСТ 12730-67 в части определения водопоглощения.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	----------------------------------------------T-------------------

	    Обозначение НТД, на который дана ссылка   	¦	    Номер пункта

	----------------------------------------------+-------------------

	ГОСТ 12730.0-78                               	¦	1.1, 3.1

	ГОСТ 12730.2-78                               	¦	3.4, 4.4

	ГОСТ 24104-88                                 	¦	2.1

	ГОСТ 29329-92                                 	¦	2.1

	ОСТ 16.0.801.397-87                           	¦	2.1

	5. Переиздание. Июнь 1994 г.

	Настоящий стандарт распространяется на все виды бетонов на гидравлических
	вяжущих и устанавливает метод определения водопоглощения путем испытания
	образцов.

	1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.1. Общие требования к методу определения водопоглощения бетонов - по ГОСТ
	12730.0.

	2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

	2.1. Для проведения испытания применяют:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	весы лабораторные по ГОСТ 24104 или весы настольные по ГОСТ 23711;

	шкаф сушильный по ГОСТ 13474;

	емкость для насыщения образцов водой;

	проволочную щетку или абразивный камень.

	3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

	3.1. Водопоглощение определяют испытанием образцов. Размеры и количество
	образцов принимают по ГОСТ 12730.0.

	3.2. Поверхность образцов очищают от пыли, грязи и следов смазки с помощью
	проволочной щетки или абразивного камня.

	3.3. Испытание образцов проводят в состоянии естественной влажности или
	высушенных до постоянной массы.

	3.4. Сушку образцов производят по ГОСТ 12730.2.

	4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

	4.1. Образцы помещают в емкость, наполненную водой с таким расчетом, чтобы
	уровень воды в емкости был выше верхнего уровня уложенных образцов примерно на
	50 мм.

	Образцы укладывают на прокладки так, чтобы высота образца была минимальной
	(призмы и цилиндры укладывают на бок).

	Температура воды в емкости должна быть (20 +/- 2) °С.

	4.2. Образцы взвешивают через каждые 24 ч водопоглощения на обычных или
	гидростатических весах с погрешностью не более 0,1%.

	При взвешивании на обычных весах образцы, вынутые из воды, предварительно
	вытирают отжатой влажной тканью. Массу воды, вытекшую из пор образца на чашку
	весов, следует включать в массу насыщенного образца.

	4.3. Испытание проводят до тех пор, пока результаты двух последовательных
	взвешиваний будут отличаться не более чем на 0,1%.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.4. Образцы, испытываемые в состоянии естественной влажности, после
	окончания процесса водонасыщения высушивают до постоянной массы по ГОСТ
	12730.2.

	4.5. Водопоглощение бетона определяют также методом кипячения образцов в
	случае, когда это предусмотрено стандартами (техническими условиями) на сборные
	бетонные и железобетонные изделия или рабочими чертежами на монолитные
	бетонные и железобетонные конструкции по Приложению к настоящему стандарту.

	5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	5.1. Водопоглощение бетона отдельного образца по массе 	 в процентах
	определяют с погрешностью до 0,1% по формуле

	, (1)

	где 	 - масса высушенного образца, г;

	- масса водонасыщенного образца, г.

	5.2. Водопоглощение бетона отдельного образца по объему 	 в процентах
	определяют с погрешностью до 0,1% по формуле

	, (2)

	где 	 - плотность сухого бетона, кг/м3;

	- плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

	5.3. Водопоглощение бетона серий образцов определяют как среднее
	арифметическое значение результатов испытаний отдельных образцов в серии.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.4. В журнале, в который заносят результаты испытаний, должны быть
	предусмотрены следующие графы:

	маркировка образцов;

	возраст бетона и дата испытаний;

	водопоглощение бетона образцов;

	водопоглощение бетона серии образцов.

	Приложение

	Обязательное

	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ПРИ КИПЯЧЕНИИ

	1. Для определения водопоглощения образцы кипятят в сосуде с водой. Объем
	воды должен не менее чем в два раза превышать объем установленных в нем образцов.

	2. Уровень воды в сосуде должен быть выше поверхности образцов не менее чем
	на 50 мм.

	3. После каждых 4 ч кипячения образцы охлаждают в воде до температуры (20 +/-
	5) °С, обтирают влажной отжатой тканью и взвешивают.

	4. Испытание проводят до тех пор, пока результаты двух последовательных
	взвешиваний будут отличаться не более чем на 0,1%.

	5. Водопоглощение бетона при кипячении по массе 	 в процентах
	определяют с погрешностью до 0,1% по формуле

	, (1)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	где 	 - масса образца после кипячения, г;

	- масса сухого образца, г.

	6. Водопоглощение бетона при кипячении по объему 	 в процентах
	определяют с погрешностью до 0,1% по формуле

	, (2)

	где 	ро - плотность сухого бетона, г/см3;

	- плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.