Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 19 июня 1980 г. N 90

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	БЕТОНЫ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ ТВЕРДЕНИИ
	Concrete. Metodes of the determination of exethermic neat in concrete
	ГОСТ 24316-80

	Группа Ж19

	Срок введения

	1 января 1982 года

	Разработан Всесоюзным ордена Трудового Красного Знамени научно -
	исследовательским институтом гидротехники имени Б.Е. Веденеева (ВНИИГ им. Б.Е.
	Веденеева) Министерства энергетики и электрификации СССР;

	Научно-исследовательским сектором Гидропроекта имени С.Я. Жука
	Министерства энергетики и электрификации СССР;

	Грузинским научно-исследовательским институтом энергетики и
	гидротехнических сооружений (ГрузНИИЭГС) Министерства энергетики и
	электрификации СССР.

	Исполнители: В.Б. Судаков, канд. техн. наук (руководитель темы); А.А. Борисов,
	канд. техн. наук; С.В. Шаркунов; А.С. Магитон; Г.И. Чилинаришвили, канд. техн. наук;
	И.И. Костин; А.Д. Осипов, канд. техн. наук.

	Внесен Министерством энергетики и электрификации СССР.

	Зам. министра Ф.В. Сапожников.

	Настоящий стандарт распространяется на цементные бетоны и устанавливает
	метод определения удельного тепловыделения цемента в бетоне, твердеющем в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	адиабатических условиях, путем установления величины подъема температуры во
	времени и последующего проведения необходимых расчетов.

	Метод следует применять при возведении массивных сооружений, которые
	требуют принятия в конкретных условиях специальных мер к регулированию
	температурных напряжений, возникающих в результате выделения тепла цементом в
	твердеющем бетоне.

	1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННОГО ОБРАЗЦА

	1.1. Подбирают бетон реального состава, рассчитывают расход составляющих
	этого бетона (гравий, щебень, песок, цемент, вода, добавки) в зависимости от объема
	применяемых форм и приготовляют бетонную смесь.

	Составляющие и форму с крышкой взвешивают с погрешностью до 0,1%.

	2. АППАРАТУРА

	2.1. Для установления величины подъема температуры в твердеющем бетоне
	применяют адиабатический калориметр, в состав которого входит следующая
	аппаратура:

	адиабатическая камера, которая должна быть изготовлена из материала малой
	теплопроводности, снабжена устройством для подогрева и охлаждения воздуха в
	камере, вентиляторами для обеспечения непрерывного его перемешивания и
	устройством для автоматического поддержания адиабатического режима твердения
	бетонного образца с допустимым отклонением температуры среды от температуры
	бетона не более 0,2 °С. Допускается применение адиабатических камер с водной
	средой с устройством для ее охлаждения, нагрева и интенсивного перемешивания;

	формы для изготовления образцов-кубов с ребром длиной 400 мм или образцов-
	цилиндров диаметром и высотой 400 мм. Для изготовления образцов- кубов из
	бетонов с заполнителем максимальной крупностью 20 и 40 мм допускается применять
	формы с ребром длиной 200 и 300 мм, а для изготовления образцов-цилиндров -
	формы диаметром 200 и 300 мм. Высоту цилиндра следует принимать равной его
	диаметру. Теплоемкость формы не должна превышать 5% теплоемкости бетонного
	образца. Формы должны быть оснащены крышкой, поддоном- тележкой и кожухом;

	самопишущие приборы, регистрирующие температуру бетона и в камере, которые
	должны обеспечивать измерение температуры до 100 °С с погрешностью не более

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	0,25%.

	2.2. Адиабатический калориметр следует изготавливать по технической
	документации, утвержденной в установленном порядке.

	2.3. Адиабатический калориметр через каждые три месяца и после длительной
	(более года) остановки следует регулировать с целью обеспечения его работы в
	адиабатическом режиме в соответствии с обязательным Приложением 1.

	2.4. Поверка приборов измерения температуры производится в соответствии с
	требованиями стандартов системы обеспечения единства измерений.

	3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

	3.1. Приготовленную бетонную смесь укладывают в форму, в центр образца
	вводят датчики температуры для регистрирующей и регулирующей аппаратуры и
	бетонную смесь вибрируют.

	Датчики внутри камеры размещают на уровне центра образца. Форму с бетонной
	смесью закрывают крышкой, зазор между крышкой и формой уплотняют
	водонепроницаемой замазкой.

	Примечание. Допускается в центр образца в процессе укладки и уплотнения
	бетонной смеси помещать медную или латунную трубку с трансформаторным маслом, в
	которую затем вводят датчики температуры для регистрирующей и регулирующей
	аппаратуры.

	В калориметрах с водной средой крышка должна быть с резиновой прокладкой и
	прижиматься к форме болтами.

	3.2. Температуру в адиабатической камере доводят до температуры испытуемой
	бетонной смеси.

	3.3. Форму с бетонной смесью закрывают кожухом и помещают в адиабатическую
	камеру, которую затем плотно закрывают.

	3.4. Включают автоматическое регулирующее устройство адиабатической камеры,
	которое обеспечивает поддержание температуры в камере, равной температуре бетона
	в процессе его твердения.

	3.5. Включают регистрирующий прибор, который производит автоматический
	замер и запись температуры бетона на ленту самопишущего прибора. Начальная
	температура бетонной смеси должна быть замерена после ее укладки в форму не

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	позднее 1 ч.

	3.6. Замеры следует продолжать до тех пор, пока рост температуры бетона будет
	превышать 1 °С за 5 сут.

	Могут быть установлены другие сроки проведения испытания.

	4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

	4.1. Температуру бетона с лент регистрирующих приборов записывают в журнал в
	соответствии со справочным Приложением 2.

	Кривую подъема температуры строят в соответствии со справочным
	Приложением 3.

	4.2. Удельное тепловыделение цемента в бетоне q, кДж/кг (ккал/кг), за данный
	промежуток времени определяют по формуле

	,

	где 	 - теплоемкость бетонной смеси и формы, кДж/К (ккал/°С);

	- масса цемента, кг;

	- начальная температура бетонной смеси, К (°С);

	t - температура бетона в конце данного промежутка времени, К (°С);

	- теплоемкость бетонной смеси, кДж/К (ккал/°С);

	- теплоемкость формы, кДж/К (ккал/°С).

	4.3. Теплоемкость бетонной смеси 	 вычисляют по формуле, кДж/К

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	или по формуле, ккал/°С

	где 	 - масса песка, кг;

	- масса щебня (гравия), кг;

	- масса воды, кг.

	Приведенная формула расчета теплоемкости может применяться, если удельные
	теплоемкости составляющих бетонную смесь материалов неизвестны. При наличии
	этих данных следует применять формулу

	или

	где 	 - удельная теплоемкость цемента, кДж/(кг x К) [ккал/(кг х °C)];

	- удельная теплоемкость песка, кДж/(кг x К) [ккал/(кг х °C)];

	- удельная теплоемкость щебня, кДж/(кг x К) [ккал/(кг х °C)].

	4.4. Теплоемкость формы 	, кДж/К (ккал/°С), вычисляют по формуле

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	,

	где 	 - удельная теплоемкость материала формы, кДж/(кг x К) [ккал/(кг х °C)];

	- масса формы с крышкой, кг.

	4.5. Повышение температуры бетона с поправкой на теплоемкость формы 
	вычисляют по формуле

	.

	4.6. Расчет удельного тепловыделения цемента в бетоне производят с
	погрешностью до 0,1 ккал/кг и результаты заносят в журнал (см. Приложение 2).

	4.7. Удельное тепловыделение цемента в бетоне, твердеющего в адиабатических
	условиях, определяют как среднее значение результатов испытания не менее трех
	образцов, изготовленных из бетона одинакового состава и имеющих одинаковую
	начальную температуру бетонной смеси (+/- 1 °С).

	4.8. Полученные данные об удельном тепловыделении цемента в бетоне следует
	применять при разработке мероприятий по снижению температурных напряжений в
	возводимых массивных сооружениях.

	Приложение 1

	Обязательное

	РЕГУЛИРОВКА АДИАБАТИЧЕСКОГО КАЛОРИМЕТРА

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Для регулировки калориметра изготавливают образец из бетона реального
	состава, в котором цемент заменяют мелкодисперсным инертным материалом, или
	используют "старый" бетонный образец с законченным экзотермическим процессом.

	Затем образец разогревают до температуры 30 - 40 °С и продолжают испытания в
	соответствии с требованиями пп. 3.2 - 3.5 настоящего стандарта.

	Адиабатический калориметр следует считать отрегулированным, если отклонение
	температуры образца от начальной не будет отличаться на 0,5 °С в течение 10 сут.

	В случае отклонения температуры образца от начальной выше установленного
	уровня следует провести соответствующее регулирование приборов и испытание
	калориметра повторить.

	Приложение 2

	Справочное

	ЖУРНАЛ ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТА

	----------------------------------T------------------------------------------------------

	          Показатель              	¦	            Продолжительность опыта, сутки:

	                                  	+----T---------T---------T---------T---------T---------

	                                  	¦	  0 	¦	    1    	¦	    2    	¦	    3    	¦	    4    	¦	    n

	----------------------------------+----+---------+---------+---------+---------+---------

	1. Показания термометра, К (°С)   	¦	 t  	¦	   t     	¦	   t     	¦	   t     	¦	   t     	¦	    t

	                                  	¦	  0 	¦	    1    	¦	    2    	¦	    3    	¦	    4    	¦	     n

	----------------------------------+----+---------+---------+---------+---------+---------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. Повышение температуры, К       	¦	 0  	¦	t  - t   	¦	 t  - t  	¦	 t  - t  	¦	 t  - t  	¦	 t  - t

	(°С)                              	¦	    	¦	 1    0  	¦	  2    0 	¦	  3    0 	¦	  4    0 	¦	  n    0

	----------------------------------+----+---------+---------+---------+---------+---------

	3. Повышение температуры С        	¦	 0  	¦	Дельта t 	¦	Дельта t 	¦	Дельта t 	¦	Дельта t 	¦	Дельта t

	учетом теплоемкости формы К (°С)  	¦	    	¦	        1	¦	        2	¦	        3	¦	        4	¦	        n

	----------------------------------+----+---------+---------+---------+---------+---------

	4. Удельное тепловыделение        	¦	 0  	¦	    q    	¦	   q     	¦	    q    	¦	    q    	¦	    q

	бетона, кДж/кг (ккал/кг)          	¦	    	¦	     1   	¦	    2    	¦	     3   	¦	     4   	¦	     n

	Приложение 3

	Справочное

	КРИВАЯ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ БЕТОНА, ТВЕРДЕЮЩЕГО В
	АДИАБАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

	(Цемент Теплоозерского цементного завода, М400, расход цемента 300 кг на 1 м3
	бетона, начальная температура бетонной смеси 286,4 К (13,4 °С)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.