Введен

	Постановлением Госстроя СССР

	от 30 декабря 1980 г. N 214

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	БЕТОНЫ
	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ
	Concretes. Methods of endurance test
	ГОСТ 24545-81

	Группа Ж19

	Срок введения

	с 1 января 1982 года

	Настоящий стандарт распространяется на все виды бетонов, применяемых в
	промышленном, энергетическом, транспортном, водохозяйственном, жилищно-
	гражданском и сельскохозяйственном строительстве, в том числе на бетоны,
	подвергающиеся в процессе эксплуатации нагреву, насыщению водой или
	нефтепродуктами.

	Стандарт устанавливает методы испытаний на выносливость путем нагружения
	образцов стандартных размеров многократно повторяющейся осевой сжимающей
	нагрузкой, составляющей различные доли от разрушающей. Результатом испытаний
	является либо число циклов до разрушения образца, либо достижение бетоном
	заданного числа циклов многократного приложения нагрузки (база испытаний) на
	определенном уровне нагружения. При изучении бетонов результаты испытаний
	используют для построения линии регрессии выносливости, по которой оценивают
	бетон.

	Предусмотренные настоящим стандартом испытания проводят только на
	образцах, специально изготовленных из бетонной смеси. Образцы, выпиленные или
	выбуренные из элементов конструкций, при испытании бетона на выносливость не
	применяют.

	В стандарте учтены рекомендации СЭВ по стандартизации РС 279-65 в части
	методов испытаний на выносливость.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в
	справочном Приложении 4.

	1. МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНЯ И ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

	1.1. Испытание бетона на выносливость следует проводить на образцах-призмах
	размерами 70 х 70 х 280, 100 х 100 х 400, 150 х 150 х 600, 200 х 200 х 800 мм. В качестве
	базового образца принимают призму с размерами 150 х 150 х 600 мм.

	1.2. Размеры образцов для испытаний выбирают в зависимости от наибольшей
	крупности заполнителей в пробе бетонной смеси в соответствии с требованиями
	ГОСТ 10180-78.

	1.3. Отбор проб бетонной смеси, изготовление и хранение образцов следует
	производить в соответствии с требованиями ГОСТ 10180-78.

	1.4. Образцы изготовляют сериями. Для проведения испытаний на выносливость
	при заданных параметрах нагружения (уровня и частоты нагружения, а также
	коэффициента асимметрии) серия должна состоять из 6 образцов, из которых 3 образца
	подвергают многократно повторному нагружению, а на 3 образцах определяют
	призменную прочность.

	Для проведения испытаний с целью построения линии регрессии выносливости
	серия должна состоять из 15 образцов, из которых 12 образцов подвергают
	многократно повторному нагружению, а на 3 образцах определяют призменную
	прочность.

	2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

	2.1. Для проведения испытаний следует применять испытательные машины и
	установки, работающие в режиме многократно повторного нагружения, отвечающие
	требованиям настоящего стандарта и аттестованные в установленном порядке в
	соответствии с требованиями ГОСТ 8.001-80 и МУ 8.7-77.

	2.2. Испытания следует проводить на испытательных машинах и установках,
	имеющих счетчик числа циклов нагружения, а также динамическую тарировку в
	эксплуатационном режиме.

	2.3. Машины и установки должны обеспечивать возможность изменения и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	регулирования уровней нагружения.

	2.4. Опорные плиты испытательной машины должны обеспечивать
	неподвижность образцов в процессе испытаний и возможность их центрирования по
	отношению к центральной оси машины и отвечать требованиям ГОСТ 8905-82.

	2.5. Для насыщения образцов водой или нефтепродуктами, а также для испытания
	образцов при нагреве следует применять оборудование и приборы в соответствии с
	требованиями ГОСТ 24452-80.

	3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

	3.1. Образцы должны быть перенесены в помещение для испытаний не менее чем
	за 3 сут.

	3.2. Подготовку образцов к испытаниям следует начинать с их осмотра и
	определения линейных размеров, при этом допускаемые отклонения от номинальных
	размеров должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10180-78.

	3.3. Призменную прочность бетона определяют по ГОСТ 24452-80 до испытаний
	на выносливость.

	3.4. Насыщение образцов водой или нефтепродуктами, а также подготовку
	образцов, подвергаемых испытаниям при нагреве, проводят по ГОСТ 24452-80.

	3.5. В помещении, где проводят испытания, температура воздуха должна быть не
	ниже плюс 10 °С.

	4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

	4.1. Испытание следует проводить при постоянных значениях уровня нагружения

	 частоты циклов многократного повторного нагружения f, коэффициента

	асимметрии цикла напряжений 	, а также заданного числа циклов многократного
	повторного нагружения (базы испытаний), назначаемых в соответствии с программами
	испытаний, исследований или с указаниями стандартов и технических условий на
	бетонные и железобетонные конструкции.

	При отсутствии таких указаний испытания проводят при базовых условиях с

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	последующим построением линии регрессии выносливости.

	Для этого последовательно проводят испытания образцов на четырех уровнях
	нагружения, которые принимают равным 0,9; 0,8; 0,7 и 0,6 от разрушающей нагрузки,

	принимая значения коэффициента асимметрии цикла напряжения 	 равным 0,1,
	частоту многократно повторного нагружения равной 5 - 10 Гц. Возраст бетона к началу
	испытаний должен быть не менее 28 сут.

	4.2. Образцы до соответствующего уровня нагружают непрерывно с постоянной
	скоростью нарастания напряжений (0,05 +/- 0,02) МПа/с [кгс/(см2 х с)], после чего
	создают многократно повторяющуюся нагрузку соответствующей интенсивности.

	Значение минимальных напряжений цикла многократно повторного нагружения 
	вычисляют по формуле

	, (1)

	4.3. Испытания образцов следует начинать с уровня нагружения, равного 0,9, с
	последующим снижением уровня в порядке, указанном в п. 4.1.

	4.4. На каждом уровне нагружения следует испытывать 3 образца. Схема
	испытательной машины для одновременного испытания 3 образцов приведена на
	чертеже. При разрушении образца испытательную машину останавливают, на его место
	устанавливают металлический вкладыш, способный воспринимать прилагаемую
	нагрузку, и продолжают испытания.

	4.5. Испытания проводят на испытательной машине одного типа и считают
	законченными в случае разрушения образцов или достижения ими заданного числа
	циклов (базы испытаний).

	4.6. Дополнительные требования к методике испытаний бетона на выносливость
	при нагреве приведены в обязательном Приложении 1.

	4.7. Исходные данные и результаты каждого испытания фиксируют в журнале
	испытаний, форма которого дана в рекомендуемом Приложении 2.

	4.8. При проведении испытаний должны соблюдаться требования нормативных
	документов по безопасности труда и требования, указанные в ГОСТ 10180-78.

	5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.1. В обработку результатов испытаний включают образцы, разрушившиеся в
	интервале от 100 до заданного числа циклов многократно повторного нагружения.

	Схема испытательной машины на три образца

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - рама машины; 2 - верхняя винтовая опора с оголовником; 3 - образец; 4 -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	гидродомкрат; 5 - маслопровод

	5.2. По результатам испытаний отдельных образцов при заданных параметрах
	нагружения в соответствии с пп. 1.4, 4.1 вычисляют среднее значение числа циклов
	многократно повторного нагружения n по формуле

	, (2)

	где 	 - значение числа циклов отдельного образца;

	n - число образцов в серии.

	Если среднее значение числа циклов, вычисленное по формуле (2), меньше числа
	циклов заданного нормативным документом, то делают заключение о несоответствии
	прочности бетона требованиям к его выносливости и следует провести испытания на
	другом составе бетона.

	5.3. По результатам испытаний образцов для построения линии регрессии
	выносливости в соответствии с пп. 1.4, 4.1 следует установить линейную зависимость,
	определяемую уравнением регрессии

	, (3)

	где А и В - коэффициенты, определяемые по результатам испытаний;

	- число циклов, соответствующих разрушению образца.

	Теснота корреляционной связи, определяемая коэффициентом корреляции,
	должна находиться в пределах -0,7 > r > -1,0.

	5.4. Линия регрессии выносливости должна строиться в виде диаграммы, на оси
	абсцисс которой откладывают в логарифмическом масштабе число циклов нагружений

	до разрушения отдельных образцов, а по оси ординат - отношение 	 либо

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	максимальные напряжения 	.

	5.5. По построенной линии регрессии выносливости следует провести оценку
	сопротивляемости бетона многократно повторному нагружению.

	5.6. Примеры обработки результатов испытаний по пп. 5.2 - 5.4 и оценки на их
	основе испытанного бетона приведены в справочном Приложении 3.

	Приложение 1

	Обязательное

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКЕ ИСПЫТАНИЙ БЕТОНА НА
	ВЫНОСЛИВОСТЬ ПРИ НАГРЕВЕ

	1. Для каждой требуемой температуры нагрева бетона следует отбирать образцы
	по п. 1.3 настоящего стандарта.

	2. Для проведения испытаний нагревательное устройство и средства измерения
	температур применяют по ГОСТ 24452-80.

	3. Нагревательное устройство (камерная электрическая печь) должно обеспечивать
	равномерный нагрев образца по заданному режиму до требуемой температуры и
	устанавливаться таким образом, чтобы оно не подвергалось воздействию многократно
	повторного нагружения.

	Перепад температуры по высоте рабочего пространства нагревательного
	устройства не должен превышать 10 °С при нагреве до 200 °С.

	4. Температуру в рабочем пространстве нагревательного устройства
	контролируют термопарами, установленными у верхнего и нижнего торца образца.

	5. Призменную прочность бетона для требуемой температуры нагрева определяют
	в соответствии с требованиями ГОСТ 24452-80.

	6. Параметры нагружения образцов принимают по п. 4.1 настоящего стандарта.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7. Образец нагревают со скоростью 30 °С/ч до требуемой температуры, после чего
	подвергают многократно повторному нагружению. Во время испытаний температура в
	рабочем пространстве нагревательного устройства не должна изменяться.

	8. Для каждой температуры нагрева линию регрессии строят по п. 5.3 настоящего
	стандарта. При этом на графике (Приложение 3) по оси ординат откладывают

	отношение максимального напряжения сжатия 	 к призменной прочности бетона

	для требуемой температуры 	.

	9. В протоколе испытаний (Приложение 2) указывают температуру нагрева
	бетона.

	Приложение 2

	Рекомендуемое

	ЖУРНАЛ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ БЕТОНА ПРИ
	ДЕЙСТВИИ ОДНООСНОЙ МНОГОКРАТНО ПОВТОРЯЮЩЕЙСЯ НАГРУЗКИ

	    1. __________________ 4. ________________________   7.
	________________________________

	       Маркировка образца    Тип испытательной машины      Призменная прочность (	 
	, МПа)

	                                                           ________________________________

	    2. __________________ 5. __________________________ 8.
	________________________________

	       Дата изготовления,    Влажность образца по массе       Частота нагружения

	       возраст в момент
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      испытания, условия

	          твердения

	    3. __________________ 6. __________________________ 9.
	________________________________

	        Дата испытания      Кубиковая прочность (R, МПа)    Температура нагрева бетона

	----T------T------T------T------T-----T-------T-------T----------T----------------T------------
	---T-------

	N  	¦	Вы-   	¦	Раз-  	¦	Пло-  	¦	Масса 	¦	Сред-	¦	Макси- 	¦	Мини-  	¦	Коэффи-   	¦	  Максимальное  	¦	 
	Минимальное  	¦	Число

	п/п 	¦	сота  	¦	меры  	¦	щадь  	¦	образ-	¦	няя  	¦	мальная	¦	мальная	¦	циент     	¦	   напряжение   	¦	  
	напряжение  	¦	циклов

	    	¦	образ-	¦	попе- 	¦	попе- 	¦	ца, кг	¦	плот-	¦	на-    	¦	на-    	¦	асимметрии	¦	           Р    	¦	           Р   	¦	нагру-

	    	¦	ца, м 	¦	реч-  	¦	речно-	¦	      	¦	ность	¦	грузка 	¦	грузка 	¦	цикла     	¦	            max 	¦	            min	¦	жений

	    	¦	      	¦	ного  	¦	го се-	¦	      	¦	бето-	¦	Р   , Н	¦	Р   , Н	¦	      Р   	¦	сигма    = -----	¦	сигма    = ----	¦	до раз-

	    	¦	      	¦	сече- 	¦	чения 	¦	      	¦	на,  	¦	 max   	¦	 min   	¦	       min	¦	     max     F  	¦	     min     F 	¦	рушения

	    	¦	      	¦	ния   	¦	образ-	¦	      	¦	г/см3	¦	       	¦	       	¦	ро  = ----	¦	                	¦	               	¦	образца

	    	¦	      	¦	образ-	¦	ца,   	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       	¦	  б   Р   	¦	                	¦	               	¦	_

	    	¦	      	¦	ца, м 	¦	F, м2 	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       	¦	       max	¦	                	¦	               	¦	n

	----+------+------+------+------+-----+-------+-------+----------+----------------+------------
	---+-------

	1  	¦	  2   	¦	  3   	¦	  4   	¦	  5   	¦	  6  	¦	   7   	¦	   8   	¦	    9     	¦	      10        	¦	      11       	¦	  12

	----+------+------+------+------+-----+-------+-------+----------+----------------+------------
	---+-------

	    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       	¦	          	¦	                	¦	               	¦

	    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       	¦	          	¦	                	¦	               	¦

	    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       	¦	          	¦	                	¦	               	¦

	    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	       	¦	       	¦	          	¦	                	¦	               	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    Руководитель лаборатории _____________________________________

	    Ответственный за испытание образцов __________________________

	Приложение 3

	Справочное

	ПРИМЕРЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

	1. Пример построения линии регрессии выносливости бетона и оценки
	результатов испытаний

	Требуется построить линию регрессии выносливости бетона и определить

	выносливость при базе испытаний 	 циклов, а также оценить выносливость
	бетона при надежности 	 = 0,95.

	В таблице представлены результаты испытаний бетона на уровнях напряжений

	0,9; 0,8; 0,7; 0,6 (при f = 6 Гц, 	 = 0,2).

	--------------T------------------T---------------T----------------

	    Номер     	¦	        сигма     	¦	       _       	¦	         _

	  испытания   	¦	             max  	¦	       n       	¦	      lg n

	              	¦	  эта = --------  	¦	        1      	¦	          1

	              	¦	          R       	¦	               	¦

	              	¦	           пр     	¦	               	¦

	--------------+------------------+---------------+----------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       1      	¦	        0,9       	¦	       1000    	¦	      3,000

	       2      	¦	        0,9       	¦	       1500    	¦	      3,176

	       3      	¦	        0,9       	¦	       1800    	¦	      3,255

	       4      	¦	        0,8       	¦	       5000    	¦	      3,699

	       5      	¦	        0,8       	¦	       2000    	¦	      3,301

	       6      	¦	        0,8       	¦	       7079    	¦	      3,850

	       7      	¦	        0,7       	¦	      31620    	¦	      4,500

	       8      	¦	        0,7       	¦	      20000    	¦	      4,300

	       9      	¦	        0,7       	¦	     100000    	¦	      5,000

	      10      	¦	        0,6       	¦	     450000    	¦	      5,653

	      11      	¦	        0,6       	¦	     580000    	¦	      5,763

	      12      	¦	        0,6       	¦	     860000    	¦	      5,934

	Вид линии регрессии:

	. (1)

	Значения коэффициентов А и В в уравнении (1) вычисляют по результатам
	испытаний, принимая их в форме:

	, (2)

	где 	, 	 - средние арифметические значения измеренных величин;

	- корреляционный момент, вычисляемый по формуле:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	; (3)

	и 	 - дисперсии измеренных величин, вычисляемые по формулам:

	; (4)

	n - число разрушившихся образцов.

	По результатам вычислений получим:

	;

	;

	; 	;

	; 	;

	.

	Коэффициент корреляции 	.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	После подстановки в формулу (2) вычисленных значений получим численные
	значения коэффициентов линии регрессии:

	В = -0,104; А = 0,75 - (-0,104) х 4,286 = 1,197.

	Уравнение линии регрессии по средним точкам имеет вид:

	.

	Доверительную оценку коэффициента В линии регрессии (1) производят при
	надежности оценки 	, равной 0,95, по формуле:

	, (5)

	где t - коэффициент Стьюдента при числе степеней свободы К = n - 2 и
	надежности 	 = 0,95.

	Вычисляя значения доверительных границ по формуле (5), получим уравнение
	линии регрессии верхней границы доверительного интервала в виде:

	и уравнение линии регрессии нижней границы доверительного интервала:

	, (7)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	при которой производят оценку соответствия прочности бетона требованиям к его
	выносливости.

	На чертеже показаны в полулогарифмических координатах линия регрессии по
	средним точкам, линии верхней и нижней границ доверительного интервала.

	Линия регрессии по результатам испытаний на выносливость

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	* - результаты испытаний; 1 - линия регрессии по уравнению (3); 2 - линия
	регрессии верхней границы доверительного интервала по уравнению (5); 3 - линия
	регрессии нижней границы доверительного интервала по уравнению (6)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Выносливость испытанного бетона по средним значениям на базе испытаний

	 циклов, вычисленная в долях от призменной прочности, равна 0,542, а при
	надежности оценки 	 = 0,95 на той же базе испытаний она составляет 0,413.

	2. Пример проверки соответствия прочности бетона требованиям к его
	выносливости.

	Техническими условиями на изготовление железобетонной балки задано
	проверить соответствие прочности бетона требованиям к его выносливости при
	следующих параметрах:

	уровень максимальных напряжений 	, равен 0,5 	;

	частота циклического загружения f = 6 Гц;

	коэффициент асимметрии цикла 	 = 0,1;

	база испытаний 	 циклов. Призменная прочность бетона на момент
	испытаний равна 42,5 МПа. Значения максимальных и минимальных напряжений
	цикла равны:

	;

	.

	Испытания проводят на образцах-призмах размерами 10 х 10 х 40 см.

	В результате испытаний 3 образцов до разрушения при заданных параметрах
	получены значения числа циклов многократного повторения нагрузки, соответственно

	равные 	; 	; 	 циклов.

	Среднее арифметическое значение 	 равно:

	циклов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Опытное значение среднеквадратического отклонения равно:

	В соответствии с ГОСТ 11.002-73 выявление анормального результата при
	испытании 3 образцов производят по формуле:

	.

	Подставляя значения величин минимального и максимального результатов,
	имеем:

	;

	.

	Проверка условия показывает, что все результаты испытаний являются
	статистически значимыми и должны быть включены для оценки выносливости бетона.

	Так как среднее значение числа циклов 	, приведших к разрушению образцов, равно

	 циклов, а заданная база испытаний равна 	 циклов, то делают

	заключение о том, что выносливость испытанного бетона на уровне 0,5 	 и базе

	испытаний 	 циклов обеспечена и бетон может быть рекомендован к
	применению.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 4

	Справочное

	ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

	-------------------T-----------T----------------------------------

	    Термин         	¦	Обозначение	¦	          Пояснение

	-------------------+-----------+----------------------------------

	Выносливость       	¦	     -     	¦	Свойство материала противостоять

	                   	¦	           	¦	многократно повторному нагружению

	База испытаний     	¦	     N     	¦	Предварительно задаваемая наиболь-

	                   	¦	           	¦	шая продолжительность испытаний на

	                   	¦	           	¦	выносливость в циклах

	Частота циклов     	¦	     f     	¦	Отношение числа циклов напряжений

	                   	¦	           	¦	к интервалу времени их действия

	Максимальное напря-	¦	  сигма    	¦	Наибольшее по алгебраическому

	жение цикла        	¦	       max 	¦	значению напряжение в образце

	Минимальное напря- 	¦	  сигма    	¦	Наименьшее по алгебраическому

	жение цикла        	¦	       min 	¦	значению напряжение в образце

	Коэффициент асим-  	¦	    ро     	¦	Отношение минимального напряжения

	метрии цикла       	¦	      б    	¦	к максимальному

	напряжений         	¦	           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.