Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 4 марта 1982 г. N 43

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	БЕТОНЫ
	КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Concretes. Classification and general technical requirements
	ГОСТ 25192-82
	(в ред. Изменения N 1, утв. в мае 1990 г.)

	Группа Ж13

	Введен впервые

	Дата введения

	1 января 1983 года

	Разработан Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и
	технологическим институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР,
	Министерством промышленности строительных материалов СССР, Министерством
	транспортного строительства СССР, Министерством энергетики и электрификации
	СССР.

	Разработчики: Б.А. Крылов, д-р техн. наук (руководитель темы); В.И. Гвоздев, д-р
	техн. наук; А.Т. Баранов, канд. техн. наук; М.И. Бруссер, канд. техн. наук; Д.И. Цейлон,
	канд. техн. наук; В.В. Фигаровский, канд. техн. наук; Б.А. Усов, канд. техн. наук; В.В.
	Патуроев, д-р техн. наук; А.Н. Волгушев, канд. техн. наук; В.Г. Довжик, канд. техн. наук;
	Ю.М. Романов; И.М. Дробященко, канд. техн. наук; Л.И. Левин; И.И. Костин; Е.А.
	Антонов, канд. техн. наук; Л.В. Березницкий, канд. техн. наук; В.В. Судаков, канд. техн.
	наук; Ц.Г. Гинзбург, канд. техн. наук; С.П. Абрамова; В.В. Тишенко; И.Н. Нагорняк.

	Внесен Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и
	технологическим институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 04.03.82 N 43.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Стандарт соответствует СТ СЭВ 6550-88 в части Приложений 1 и 2.

	Ссылочные нормативно-технические документы

	--------------------------------------T--------------------------

	    Обозначение НТД, на который дана  	¦	        Номер пункта

	             ссылка                   	¦

	--------------------------------------+--------------------------

	СТ СЭВ 1406-78                        	¦	2.3

	Переиздание с Изменением N 1, утвержденным в мае 1990 г. (ИУС 9-90).

	Настоящий стандарт распространяется на бетоны, применяемые в
	промышленном, энергетическом, транспортном, водохозяйственном, жилищно-
	гражданском, сельскохозяйственном и других видах строительства.

	Стандарт устанавливает классификацию бетонов и общие технические требования
	к ним.

	Стандарт не распространяется на бетоны на битумных вяжущих.

	Требования стандарта должны соблюдаться при разработке новых и пересмотре
	действующих стандартов и другой нормативно-технической, а также проектной и
	технологической документации по бетонам, бетонным и железобетонным
	конструкциям и изделиям. Основные термины, применяемые в настоящем стандарте, и
	их пояснения приведены в Приложении 1.

	1. КЛАССИФИКАЦИЯ

	1.1. Бетоны классифицируют по следующим признакам:

	- основному назначению;

	- виду вяжущего;

	- виду заполнителей;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- структуре;

	- условиям твердения.

	(Измененная редакция, Изм. N 1.)

	1.2. В зависимости от основного назначения бетоны подразделяют на:

	- конструкционные;

	- специальные (жаростойкие, химически стойкие, декоративные, радиационно-
	защитные, теплоизоляционные и др.).

	1.3. По виду вяжущего бетоны могут быть на основе:

	- цементных вяжущих;

	- известковых вяжущих;

	- шлаковых вяжущих;

	- гипсовых вяжущих;

	- специальных вяжущих.

	1.4. По виду заполнителей бетоны могут быть на:

	- плотных заполнителях;

	- пористых заполнителях;

	- специальных заполнителях.

	1.5. По структуре бетоны могут быть:

	- плотной структуры;

	- поризованной структуры;

	- ячеистой структуры;

	- крупнопористой структуры.

	1.5а. По условиям твердения бетоны подразделяют на твердевшие:

	- в естественных условиях;

	- в условиях тепловлажностной обработки при атмосферном давлении;

	- в условиях тепловлажностной обработки при давлении выше атмосферного
	(автоклавного твердения).

	(Введен дополнительно, Изм. N 1.)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.6. Наименования бетонов

	1.6.1. Наименования бетонов определенных видов должны включать, как
	правило, все признаки, установленные настоящим стандартом. Признаки, не
	являющиеся определяющими для бетона данного вида, в его наименование допускается
	не включать.

	В наименованиях специальных видов бетонов указывается их основное
	назначение, а в наименованиях конструкционных бетонов слово "конструкционный"
	может быть опущено.

	1.6.2. При необходимости уточнения характеристики бетонов в их наименованиях
	могут указываться конкретные виды вяжущих, заполнителей или условия твердения.

	1.6.3. Для бетонов, характеризуемых наиболее часто применяемыми сочетаниями
	признаков, применяют следующие наименования: "бетон тяжелый", "бетон легкий",
	"бетон ячеистый", "бетон силикатный (плотный и ячеистый)".

	1.6.4. Наименования основных видов бетонов, образованные в соответствии с
	установленной настоящим стандартом классификацией, приведены в Приложении 2.

	2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Требования к качеству бетонов должны устанавливаться в соответствии с
	требованиями настоящего стандарта в зависимости от их назначения и условий работы
	в конструкциях зданий и сооружений:

	- в стандартах на бетоны определенного вида;

	- в стандартах и ТУ на сборные бетонные и железобетонные изделия;

	- в рабочих чертежах монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

	2.2. Требования должны устанавливаться по показателям, характеризующим
	прочность, среднюю плотность, стойкость к различным воздействиям,
	упругопластические, теплофизические, защитные, декоративные и другие свойства
	бетонов, а также по применению материалов для их приготовления и отдельным
	технологическим параметрам, обеспечивающим требуемое качество конструкций и
	изделий.

	Требования к материалам для приготовления бетона (вяжущим, добавкам,
	заполнителям), его составу и технологическим параметрам должны устанавливаться в
	нормативно-технической документации (НТД) на бетон конкретного вида, исходя из
	основных характеристик бетона и условий его твердения, а также в зависимости от
	назначения конструкций и условий их работы.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(Измененная редакция, Изм. N 1.)

	2.3. По показателям прочности бетона устанавливают их гарантированные
	значения - классы в соответствии с СТ СЭВ 1406.

	Примечание. Для конструкций, запроектированных ранее без учета требований
	СТ СЭВ 1406, показатели прочности бетона характеризуются марками.

	2.4. Марка или класс бетона по прочности определяются прочностью базовых
	образцов бетона в установленном проектном возрасте, определяемой в соответствии с
	действующими государственными стандартами.

	2.5. Марка бетонов по морозостойкости определяется количеством циклов
	попеременного замораживания и оттаивания в воде, которое выдерживают образцы,
	изготовленные и испытанные на морозостойкость согласно требованиям действующих 
	государственных стандартов.

	2.6. Марка бетонов по водонепроницаемости определяется максимальной
	величиной давления воды, при котором не наблюдается ее просачивания через
	образцы, изготовленные и испытанные на водонепроницаемость согласно
	требованиям действующих государственных стандартов.

	2.5, 2.6. (Измененная редакция, Изм. N 1.)

	2.7. Марка бетона по средней плотности определяется фактическим значением
	показателя массы в единице объема (в кг/м3) образцов, изготовленных и испытанных 
	согласно  требованиям действующих государственных стандартов.

	2.8. Ряды унифицированных значений  показателей качества бетонов по маркам
	или классам устанавливаются в стандартах на соответствующие виды бетонов.

	2.9. Соответствие бетонов установленным требованиям должно обеспечиваться
	рациональным выбором материалов, подбором их состава и технологических режимов
	приготовления, укладки, уплотнения и твердения в соответствии с действующими
	технологическими правилами или стандартами предприятия.

	2.10. Определение значений показателей качества бетонов производят путем
	испытания бетона в конструкциях  или испытаний специально изготовленных
	контрольных образцов.

	Соответствие показателей бетонов заданным требованиям устанавливают путем
	оценки результатов испытаний, как правило, с учетом показателей однородности.

	2.11. Определение значений показателей качества бетонов может осуществляться
	несколькими методами испытаний, но при этом должна быть обеспечена сравнимость
	результатов путем установления переходных коэффициентов или другими способами.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 1

	Справочное

	ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ

	----------------------------------T----------------------------------

	             Термин               	¦	            Пояснение

	----------------------------------+----------------------------------

	  1. Бетон                        	¦	  Искусственный камневидный мате-

	                                  	¦	риал, представляющий собой затвер-

	                                  	¦	девшую бетонную смесь

	                                  	¦	  Различают следующие стадии го-

	                                  	¦	товности бетона: бетонная смесь,

	                                  	¦	свежеуложенный бетон и затвердев-

	                                  	¦	ший бетон

	  2. Смесь бетонная               	¦	  Смесь вяжущих, заполнителей,

	                                  	¦	затворителей и, при необходимости,

	                                  	¦	добавок до ее укладки

	  3. Смесь сухая бетонная         	¦	  Бетонная смесь без затворителя

	  4. Бетоны конструкционные       	¦	  Бетоны несущих и ограждающих

	                                  	¦	конструкций зданий и сооружений,

	                                  	¦	определяющими требованиями к ка-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                  	¦	честву которых являются требования

	                                  	¦	по физико-механическим характерис-

	                                  	¦	тикам

	  5. Бетоны специальные           	¦	  Бетоны, к которым предъявляются

	                                  	¦	специальные требования в соответ-

	                                  	¦	ствии с их назначением

	  5.1. Бетоны теплоизоляционные   	¦	  Специальные бетоны, предназна-

	                                  	¦	ченные для тепловой изоляции

	                                  	¦	конструкций, зданий и сооружений

	  5.2. Бетоны жаростойкие         	¦	  Специальные бетоны, предназна-

	                                  	¦	ченные для работы в условиях воз-

	                                  	¦	действия температур от 200 до

	                                  	¦	1800 °С

	  5.3. Бетоны химически стойкие   	¦	  Специальные бетоны, предназна-

	                                  	¦	ченные для работы в условиях

	                                  	¦	воздействия агрессивных сред

	  5.4. Бетоны напрягающие         	¦	  Специальные бетоны на основе

	                                  	¦	напрягающего цемента, расширяющи-

	                                  	¦	еся при твердении и предназначен-

	                                  	¦	ные для создания предварительного

	                                  	¦	напряжения (самонапряжения) в

	                                  	¦	конструкции при его твердении

	  5.5. Бетоны декоративные        	¦	  Специальные бетоны, предназна-

	                                  	¦	ченные для отделки зданий и соору-

	                                  	¦	жений

	  5.6. Бетоны радиационно-защитные	¦	  Специальные бетоны, предназна-

	                                  	¦	ченные для защиты от воздействия
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                  	¦	радиационных излучений

	  6. Бетоны на цементных вяжущих  	¦	  Бетоны на основе клинкерных

	(цементные бетоны)                	¦	цементов

	  7. Бетоны на известковых вяжущих	¦	  Бетоны на основе извести в соче-

	                                  	¦	тании с гидравлическими активными

	                                  	¦	и (или) кремнеземистыми компонен-

	                                  	¦	тами (цемент, шлаки, золы, кварце-

	                                  	¦	вый песок и активные минеральные

	                                  	¦	добавки)

	  8. Бетоны на гипсовых вяжущих   	¦	  Бетоны на основе полуводного

	                                  	¦	гипса или ангидрита (включая гип-

	                                  	¦	соцементно-пуццолановые и т.п.

	                                  	¦	вяжущие)

	  9. Бетоны на шлаковых вяжущих   	¦	  Бетоны на основе молотых шлаков

	                                  	¦	и зол с активизаторами твердения

	                                  	¦	(щелочными растворами, известью,

	                                  	¦	цементом или гипсом)

	  10. Бетонополимеры              	¦	  Специальные бетоны на минераль-

	                                  	¦	ном вяжущем, пропитанные мономера-

	                                  	¦	ми или полимерами с их последующим

	                                  	¦	отверждением

	  11. Полимербетоны               	¦	  Специальные бетоны на основе

	                                  	¦	полимерного вяжущего, химически

	                                  	¦	стойких минеральных заполнителей,

	                                  	¦	наполнителей и добавок

	  11а. Бетоны цементно-полимерные 	¦	  Специальные бетоны на цементном

	                                  	¦	вяжущем, заполнители которого пе-
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                  	¦	ред изготовлением бетонной смеси

	                                  	¦	обработаны полимерным составом

	  12. Бетоны на плотных           	¦	  Бетоны на заполнителях из плот-

	заполнителях                      	¦	ных горных пород или шлаков

	  13. Бетоны на пористых          	¦	  Бетоны на искусственных и ес-

	заполнителях                      	¦	тественных минеральных пористых

	                                  	¦	заполнителях, а также на пористых

	                                  	¦	крупных и плотных мелких

	                                  	¦	заполнителях

	  14. Бетоны на органических      	¦	  Бетоны на цементном вяжущем и

	заполнителях (арболит)            	¦	растительного происхождения орга-

	                                  	¦	нических заполнителях (измельчен-

	                                  	¦	ные древесина из отходов производ-

	                                  	¦	ства, стебли хлопчатника или рисо-

	                                  	¦	вой соломы, костра конопли и льна)

	  15. Бетоны мелкозернистые       	¦	  Бетоны плотной структуры на це-

	(пескобетон)                      	¦	ментном вяжущем и плотных мелких

	                                  	¦	заполнителях

	  16. Бетоны плотные              	¦	  Бетоны, у которых пространство

	                                  	¦	между зернами крупного и мелкого

	                                  	¦	или только мелкого заполнителя

	                                  	¦	заполнено затвердевшим вяжущим и

	                                  	¦	порами вовлеченного газа или воз-

	                                  	¦	духа, в том числе образующимися за

	                                  	¦	счет применения добавок, регулиру-

	                                  	¦	ющих пористость в объеме не более

	                                  	¦	7%
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  18. Бетоны крупнопористые       	¦	  Бетоны, у которых пространство

	                                  	¦	между зернами крупного и мелкого

	                                  	¦	заполнителя не полностью заполнено

	                                  	¦	или совсем не заполнено мелкими

	                                  	¦	заполнителями и затвердевшими вя-

	                                  	¦	жущими, поризованными добавками,

	                                  	¦	регулирующими пористость в объеме

	                                  	¦	не более 7%

	  19. Бетоны ячеистые             	¦	  Бетоны, у которых основную часть

	                                  	¦	объема составляют равномерно расп-

	                                  	¦	ределенные поры в виде ячеек, по-

	                                  	¦	лученных с помощью газо- или пено-

	                                  	¦	образователей

	  20. Бетоны тяжелые              	¦	  Бетоны плотные на цементном вя-

	                                  	¦	жущем и плотных крупных и мелких

	                                  	¦	заполнителях

	  21. Бетоны легкие               	¦	  Бетоны на цементном вяжущем,

	                                  	¦	пористом крупном и пористом или

	                                  	¦	плотном мелком заполнителе

	  22. Бетоны силикатные           	¦	  Бетоны на известковых вяжущих

	                                  	¦	автоклавного и неавтоклавного

	                                  	¦	твердения

	  23. Марка бетона                	¦	  Одно из нормируемых значений

	                                  	¦	унифицированного ряда данного

	                                  	¦	показателя качества бетона,

	                                  	¦	принимаемого по его среднему

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                  	¦	значению

	  24. Класс бетона                	¦	  Одно из нормируемых значений

	                                  	¦	унифицированного ряда данного по-

	                                  	¦	казателя качества бетона, прини-

	                                  	¦	маемого с гарантированной обеспе-

	                                  	¦	ченностью

	  25. Проектный возраст бетона    	¦	  Время, в течение которого должно

	                                  	¦	быть обеспечено достижение бетоном

	                                  	¦	заданных требований по маркам,

	                                  	¦	классам или по другим показателям,

	                                  	¦	которое устанавливается в НТД на

	                                  	¦	бетонные и железобетонные изделия

	                                  	¦	или в рабочих чертежах бетонных и

	                                  	¦	железобетонных монолитных

	                                  	¦	сооружений

	(Измененная редакция, Изм. N 1.)

	Приложение 2

	Справочное

	НАИМЕНОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ БЕТОНОВ

	1. Конструкционные бетоны

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.1. Бетоны конструкционные на цементных вяжущих и плотных заполнителях,
	плотной структуры.

	Сокращенное наименование: бетоны конструкционные тяжелые. Пример
	уточненного наименования: бетон тяжелый на щебне из доменного шлака.

	1.2. Бетоны конструкционные на цементном вяжущем и плотных заполнителях,
	крупнопористой структуры.

	1.3. Бетоны конструкционные на цементных вяжущих и пористых заполнителях.

	Сокращенное наименование: бетоны конструкционные легкие.

	Примеры уточненных наименований:

	- бетон легкий плотной структуры;

	- бетон легкий поризованной структуры;

	- бетон легкий крупнопористой структуры;

	- бетон легкий на керамзитовом гравии (керамзитобетон).

	1.4. Бетоны конструкционные на известковом вяжущем плотной структуры.

	Сокращенное наименование: бетон силикатный.

	Пример уточненного наименования: бетон конструкционный силикатный на
	известковом вяжущем.

	1.5. Бетоны конструкционные на цементном, шлаковом или известковом
	вяжущем, ячеистой структуры.

	Сокращенное наименование: бетон конструкционный ячеистый. Пример
	уточненного наименования: бетон конструкционный ячеистый силикатный.

	1.6. Бетоны конструкционные на шлаковом вяжущем.

	Пример уточненного наименования: бетон конструкционный на шлакощелочном
	вяжущем и плотных заполнителях.

	1.7. Бетоны конструкционные на гипсовом вяжущем.

	Пример уточненного наименования: бетон конструкционный на гипсовом
	вяжущем (гипсобетон).

	1.8. Бетоны конструкционные на специальных вяжущих.

	2. Бетоны жаростойкие

	Примеры уточненных наименований:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- бетон жаростойкий тяжелый;

	- бетон жаростойкий легкий;

	- бетон жаростойкий на жидком стекле и бое глиняного кирпича;

	- бетон жаростойкий на глиноземистом цементе и шамоте.

	3. Бетоны теплоизоляционные

	Примеры уточненных наименований:

	- бетон теплоизоляционный легкий поризованной структуры;

	- бетон теплоизоляционный ячеистый на цементном вяжущем;

	- бетон теплоизоляционный ячеистый на известково-кремнеземистом вяжущем
	(теплоизоляционный газо- или пеносиликат).

	4. Бетоны радиационно-защитные

	Пример уточненного наименования: бетон радиационно-защитный на цементном
	вяжущем и чугунной дроби.

	5. Бетоны химически стойкие

	Пример уточненного наименования: бетон химически стойкий на полимерном
	связующем и специальных заполнителях.

	6. Бетоны декоративные

	Пример уточненного наименования: бетон декоративный тяжелый.

	7. Бетоны напрягающие

	Примеры уточненных наименований:

	- бетон напрягающий тяжелый;

	- бетон напрягающий легкий;

	- бетон напрягающий на шлаковых заполнителях.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 3

	Справочное

	ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ КЛАССОМ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ И ЕГО
	СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТЬЮ В КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПАРТИИ БЕТОНА

	,

	где В - класс бетона по прочности, МПа;

	- средняя прочность бетона, МПа, которую следует обеспечить при
	производстве конструкций;

	v - коэффициент вариации прочности бетона;

	t - коэффициент, характеризующий принятую при проектировании
	обеспеченность класса бетона.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.