Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 9 апреля 1982 г. N 93

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ЦЕМЕНТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Masonry cement. Specifications
	ГОСТ 25328-82

	Группа Ж12

	ОКП 57 3811

	Дата введения

	1 января 1983 года

	Разработан Министерством промышленности строительных материалов СССР.

	Разработчики: Э.Б. Энтин, канд. техн. наук (руководитель темы); Е.Т. Яшина; К.В.
	Краснова; Э.Н. Воронцова; Н.Е. Микиртумова.

	Внесен Министерством промышленности строительных материалов СССР.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 09.04.82 N 93.

	Настоящий стандарт распространяется на цемент, получаемый на основе
	портландцементного клинкера и предназначенный для строительных растворов,
	применяемых при производстве кладочных, облицовочных и штукатурных работ, а
	также для изготовления неармированных бетонов марок М150 и ниже, к которым не
	предъявляются требования по морозостойкости.

	1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.1. Цемент должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

	1.2. Цемент для строительных растворов - продукт, получаемый путем
	совместного измельчения портландцементного клинкера, гипса, активных
	минеральных добавок и добавок-наполнителей.

	1.3. Материалы, применяемые для изготовления цемента, должны
	соответствовать требованиям, предусмотренным в стандартах или технических
	условиях на эти материалы.

	1.4. Добавки

	1.4.1. Активные минеральные добавки - по нормативно-технической
	документации.

	Гранулированные доменные или электротермофосфорные шлаки - по ГОСТ 3476.

	1.4.2. Добавки-наполнители

	Кварцевый песок с содержанием оксида кремния 	 не менее 90%. Содержание
	глинистых, илистых и мелких пылевидных фракций величиной менее 0,05 мм не
	должно быть более 3%.

	Кристаллический известняк, мрамор и пыль электрофильтров
	клинкерообжигательных печей - по нормативно-технической документации.

	1.5. Гипсовый камень - по ГОСТ 4013-74. Допускается применять фосфогипс и
	борогипс по нормативно-технической документации.

	1.6. Содержание клинкера в цементе должно быть не менее 20% массы цемента.

	1.7. Допускается вводить в цемент пластифицирующие или гидрофобизирующие
	добавки, улучшающие качество цемента. Количество пластифицирующих добавок
	должно быть не более 0,5%, а гидрофобизирующих - не более 0,3% массы цемента.

	1.8. Допускается вводить в цемент воздухововлекающие добавки в количестве до
	1% массы цемента.

	1.9. При изготовлении цемента для интенсификации процесса помола допускается
	вводить технологические добавки, не ухудшающие качества цемента, в количестве не
	более 1% массы цемента.

	1.10. Предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть
	не менее 19,6 МПа (200 кгс/см2).

	1.11. Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не
	позднее 12 ч от начала затворения.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.12. Водоотделение цементного теста, изготовленного при В/Ц = 1,0, не должно
	быть более 30% по объему.

	1.13. Образцы из цемента должны проявлять равномерность изменения объема
	при испытании их кипячением в воде.

	1.14. Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании через
	сито N 008 по ГОСТ 3584-73 проходило не менее 88% массы просеиваемой пробы.

	1.15. Содержание ангидрида серной кислоты 	 в цементе должно быть не
	менее 1,5 и не более 3,5% массы цемента.

	1.16. Содержание в цементе щелочных оксидов не должно быть более 2% массы
	цемента.

	2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	2.1. Правила приемки - по ГОСТ 22236-76.

	3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	3.1. Химический состав цемента определяют по ГОСТ 5382-73.

	3.1.1. Содержание суммы щелочных оксидов рассчитывают по формуле

	.

	3.2. Физико-механические свойства цемента определяют по ГОСТ 310.1-76 -
	ГОСТ 310.3-76; ГОСТ 310.4-81.

	3.3. Содержание в кварцевом песке оксида кремния 	, глинистых, илистых и
	мелких пылевидных фракций определяют по ГОСТ 6139-78.

	3.4. Водоотделение цемента определяют по следующей методике.

	3.4.1. Аппаратура

	Фарфоровый стакан вместимостью 1 л.

	Металлический шпатель.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Технические весы.

	Градуированный цилиндр вместимостью 500 мл.

	3.4.2. Проведение испытаний

	Отвешивают 350 г цемента и 350 г воды с точностью до 1 г. Воду выливают в
	фарфоровый стакан, затем в стакан в течение 1 мин высыпают навеску цемента,
	непрерывно перемешивая содержимое металлическим шпателем. Полученное
	цементное тесто перемешивают еще 4 мин и осторожно переливают в градуированный
	цилиндр. Цилиндр с цементным тестом ставят на стол и тотчас же отсчитывают объем
	цементного теста. Во время опыта цилиндр должен стоять неподвижно и не
	подвергаться толчкам и встряхиваниям.

	Объем осевшего цементного теста отмечают через 4 ч после первого отсчета.

	Коэффициент водоотделения (объемный) (	) вычисляют по формуле

	,

	где а - первоначальный объем цементного теста, см3;

	b - объем осевшего цементного теста, см3.

	4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	4.1. Упаковку, маркировку, транспортирование и хранение цемента осуществляют
	по ГОСТ 22237-76.

	5. УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	5.1. Цемент для строительных растворов должен применяться в соответствии с
	Инструкцией по приготовлению и применению строительных растворов,
	утвержденной Госстроем СССР.

	В связи с замедленным твердением при низких температурах этот цемент следует

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	использовать, как правило, при температуре окружающей среды не ниже +10 °С.

	6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие цемента всем
	требованиям настоящего стандарта в течение месяца при условии соблюдения его
	транспортирования в соответствии с требованиями ГОСТ 22237-76.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.