Введен в действие

	Постановлением Минстроя РФ

	от 12 апреля 1995 г. N 18-37

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК ИЗ ШЛАКОВ ЧЕРНОЙ И ЦВЕТНОЙ
	МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ БЕТОНОВ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Slag crushed stone and slag sand of ferrous and non-ferrous metallurgy
	for concretes. Specifications
	ГОСТ 5578-94
	(с изм., внесенными Постановлением Госстроя РФ от 06.01.1998 N
	18-2)

	Группа Ж17

	ОКС 91.100.20; ОКСТУ 5718

	ПРЕДИСЛОВИЕ

	1. Разработан институтом НИИЖБ с участием ВНИПИИстромсырье,
	УралНИИстромпроект АО "НЭП" Уральский институт металлов" Российской
	Федерации.

	Внесен Минстроем России.

	2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 17 ноября
	1994 г.

	За принятие проголосовали:

	-----------------------T-----------------------------------------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     Наименование     	¦	  Наименование органа государственного   	¦

	¦	     государства      	¦	       управления строительством         	¦

	+----------------------+-----------------------------------------+

	¦	Республика Беларусь   	¦	Госстрой Республики Беларусь             	¦

	¦	Республика Казахстан  	¦	Минстрой Республики Казахстан            	¦

	¦	Кыргызская Республика 	¦	Госстрой Кыргызской Республики           	¦

	¦	Российская Федерация  	¦	Минстрой России                          	¦

	¦	Республика Таджикистан	¦	Госстрой Республики Таджикистан          	¦

	¦	Республика Узбекистан 	¦	Госкомархитектстрой Республики Узбекистан	¦

	L----------------------+------------------------------------------

	3. Введен в действие с 1 января 1996 г. в качестве государственного стандарта
	Российской Федерации Постановлением Минстроя России от 12 апреля 1995 г. N 18-
	37.

	4. Взамен ГОСТ 5578-76.

	1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Настоящий стандарт распространяется на щебень и песок из доменных и
	ферросплавных (силикомарганца) шлаков черной металлургии и никелевых и
	медеплавильных шлаков цветной металлургии, применяемые в качестве заполнителей
	для тяжелых, мелкозернистых, жаростойких бетонов и для засыпок.

	Стандарт не распространяется на щебень и песок для дорожного строительства и
	на гранулированные шлаки для производства цемента.

	Требования, изложенные в пунктах 4.2, 4.3.1 - 4.3.5, 4.3.8, разделах 5 и 6, являются
	обязательными.

	2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

	ГОСТ 3344-83. Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства.
	Технические условия

	ГОСТ 5382-91. Цементы и материалы цементного производства. Методы
	химического анализа

	ГОСТ 8269-87. Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия. Методы
	испытаний

	ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытаний

	ГОСТ 9758-86. Заполнители пористые неорганические для строительных работ.
	Методы испытаний

	ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной
	эффективной активности естественных радионуклидов.

	3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	В настоящем стандарте применяют следующие термины.

	Щебень шлаковый - неорганический зернистый сыпучий материал с крупностью
	зерен св. 5 мм, получаемый дроблением шлаков черной (доменных и ферросплавных) и
	цветной металлургии.

	Песок из отсевов дробления шлаков - неорганический зернистый сыпучий
	материал с крупностью зерен до 5 мм, получаемый путем выделения рассевом из
	отсевов дробления на щебень шлаков черной и цветной металлургии.

	Песок из гранулированных шлаков - неорганический зернистый сыпучий
	материал с крупностью зерен до 5 мм, получаемый при дроблении гранулированных
	шлаков цветной металлургии с использованием специального дробильно-
	сортировочного оборудования.

	4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	4.1. Щебень и песок шлаковые черной и цветной металлургии (далее - щебень и
	песок) должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по
	технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.2. Основные параметры и размеры

	4.2.1. Щебень выпускают следующих основных фракций: от 5 (3) до 10 мм, св. 10
	до 20 мм, св. 20 до 40 мм, св. 40 до 80 (70) мм и смеси фракций от 5 (3) до 20 мм.

	4.2.2. Полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня указанных
	фракций и смеси фракций должны соответствовать указанным в таблице 1, где d и D -
	наименьшие и наибольшие номинальные размеры зерен.

	Таблица 1

	Диаметр отверстий 	d     	0,5(d + D) 	D  	1,25D
	контрольных сит, мм
	Полные остатки на   	От 90 до 100	От 30 до 80 	До 10	До 0,5
	ситах, % по массе   
	Примечание.  Для щебня  фракции  от 5 (3) до 10 мм  применяют
	сита 2,5  и  1,25 мм, полные  остатки  на  которых  должны  быть
	соответственно от 95 до 100% по массе.                         

	4.2.3. Форму зерен щебня характеризуют содержанием зерен пластинчатой
	(лещадной) и игловатой формы. Щебень в зависимости от содержания зерен
	пластинчатой и игловатой формы подразделяют на 3 группы, которые должны
	соответствовать указанным в таблице 2.

	Таблица 2

	------------------------T----------------------------------------¬

	¦	 Группа щебня по форме 	¦	     Содержание зерен пластинчатой      	¦

	¦	          зерен        	¦	(лещадной) и игловатой формы, % по массе	¦

	+-----------------------+----------------------------------------+

	¦	          1            	¦	             До 15 включ.               	¦

	¦	          2            	¦	            Св. 15 до 25                	¦

	¦	          3            	¦	             "  25 "  35                	¦

	L-----------------------+-----------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.2.4. Прочность щебня характеризуют маркой, определяемой по дробимости
	щебня при сжатии (раздавливании) в цилиндре в сухом состоянии.

	Марки по дробимости щебня должны соответствовать значениям, указанным в
	таблице 3.

	Таблица 3

	----------------------------T------------------------------------¬

	¦	 Марка по дробимости щебня 	¦	Потеря массы при испытании щебня, % 	¦

	+---------------------------+------------------------------------+

	¦	            1000           	¦	               До 10 включ.         	¦

	¦	             800           	¦	        Св. 10 до 15 "              	¦

	¦	             600           	¦	         "  15 "  25 "              	¦

	¦	             400           	¦	         "  25 "  35 "              	¦

	¦	             200           	¦	         "  35 "  45 "              	¦

	L---------------------------+-------------------------------------

	4.2.5. Морозостойкость щебня характеризуют числом циклов попеременного
	замораживания и оттаивания, при котором потери в процентах по массе не превышают
	установленных в таблице 4 значений.

	Таблица 4

	----------------------T------------------------------------------¬

	¦	    Вид испытания    	¦	        Марка по морозостойкости щебня    	¦

	¦	                     	+-----T-----T-----T----T----T----T----T----+

	¦	                     	¦	 F15 	¦	 F25 	¦	 F50 	¦	F100	¦	F150	¦	F200	¦	F300	¦	F400	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---------------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+

	¦	  Замораживание -    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	оттаивание:          	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	  - число циклов     	¦	 15  	¦	 25  	¦	 50  	¦	100 	¦	150 	¦	200 	¦	300 	¦	400 	¦

	¦	  - потеря массы пос-	¦	 10  	¦	 10  	¦	  5  	¦	 5  	¦	 5  	¦	 5  	¦	 5  	¦	 5  	¦

	¦	ле испытания, % не   	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	более                	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	L---------------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----

	4.2.6. В зависимости от зернового состава песок подразделяют на группы по
	крупности. Каждую группу песка характеризуют значением модуля крупности,
	указанным в таблице 5.

	Таблица 5

	-------------------------------T---------------------------------¬

	¦	         Группа песка         	¦	        Модуль крупности         	¦

	+------------------------------+---------------------------------+

	¦	Очень крупный                 	¦	           Св. 3,5               	¦

	¦	Повышенной крупности          	¦	           "   3,0 до 3,25       	¦

	¦	Крупный                       	¦	           "   2,5 "  3,0        	¦

	¦	Средний                       	¦	           "   2,0 "  2,5        	¦

	¦	Мелкий                        	¦	           "   1,5 "  2,0        	¦

	L------------------------------+----------------------------------

	4.2.7. Полный остаток песка на сите с сеткой N 063 должен соответствовать
	значениям, указанным в таблице 6.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 6

	                                              В процентах по массе

	-------------------------------T---------------------------------¬

	¦	         Группа песка         	¦	  Полный остаток на сите N 063   	¦

	+------------------------------+---------------------------------+

	¦	Очень крупный                 	¦	           Св. 75                	¦

	¦	Повышенной крупности          	¦	           "   65 до 75          	¦

	¦	Крупный                       	¦	           "   45 "  65          	¦

	¦	Средний                       	¦	           "   30 "  45          	¦

	¦	Мелкий                        	¦	           "   10 "  30          	¦

	L------------------------------+----------------------------------

	4.2.8. Зерновой состав песка из гранулированных шлаков цветной металлургии,
	получаемый при дроблении в специальном дробильно-сортировочном оборудовании,
	должен соответствовать значениям, указанным в таблице 7.

	Таблица 7

	                                              В процентах по массе

	-----------------------T-----------------------------------------¬

	¦	   Размер отверстия   	¦	   Полный остаток на контрольных ситах   	¦

	¦	контрольного сита, мм 	¦	                                         	¦

	+----------------------+-----------------------------------------+

	¦	         2,5          	¦	                0 - 5                    	¦

	¦	         1,25         	¦	                0 - 25                   	¦

	¦	         0,63         	¦	            От 20 до 50                  	¦

	¦	         0,315        	¦	            "  50 "  80                  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         0,16         	¦	            "  80 "  90                  	¦

	¦	Проход через сито     	¦	            "  10 "  20                  	¦

	¦	N 016                 	¦	                                         	¦

	¦	Модуль крупности      	¦	            " 1,6 "  2,7                 	¦

	L----------------------+------------------------------------------

	4.2.9. Содержание в песке зерен крупностью св. 10; 5 и менее 0,16 мм не должно
	превышать значений, указанных в таблице 8.

	Таблица 8

	                                    В процентах по массе, не более

	--------------------------------T--------------------------------¬

	¦	     Наименование песка        	¦	  Содержание зерен крупностью   	¦

	¦	                               	+---------T--------T-------------+

	¦	                               	¦	Св. 10 мм	¦	Св. 5 мм	¦	Менее 0,16 мм	¦

	+-------------------------------+---------+--------+-------------+

	¦	Из отсевов дробления шлаков    	¦	   0,5   	¦	   15   	¦	     10      	¦

	¦	Из гранулированных шлаков      	¦	   0,5   	¦	    5   	¦	     20      	¦

	L-------------------------------+---------+--------+--------------

	4.3. Характеристики

	4.3.1. Потери при прокаливании в щебне и песке не должны превышать, в % по
	массе:

	7 - из отвального шлака;

	3 - из шлаков текущего выхода и ковшовых остатков.

	4.3.2. Щебень и песок должны обладать устойчивой структурой против
	силикатного и сульфидного распадов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Содержание оксидов железа и марганца (FeO+MnO) в щебне и песке из доменных
	шлаков не должно быть более 3% по массе, при этом содержание сульфидной серы не
	должно быть более 1,5% по массе.

	Потеря массы при определении стойкости против силикатного и железистого
	распадов не должна быть более 5 и 8%, соответственно.

	4.3.3. Содержание в щебне и песке сернистых и сернокислых соединений в

	пересчете на 	 не должно быть более 4,5% по массе.

	4.3.4. Содержание пылевидных частиц не должно быть более, в % по массе:

	7 - в щебне и песке из шлаков текущего выхода и ковшовых остатков при
	определении отмучиванием;

	1 - в песке из гранулированных шлаков текущего выхода при определении
	набуханием;

	3 - в щебне из отвальных шлаков при определении отмучиванием;

	3 - в песке из отвальных шлаков при определении набуханием.

	4.3.5. Содержание глины в комках в щебне и песке из отвальных шлаков не
	должно быть более 0,25% по массе.

	4.3.6. Содержание металлических включений (корольков, скрапа) не должно быть
	более, в % по массе:

	5 - в щебне;

	3 - в песке.

	4.3.7. Щебень и песок не должны содержать посторонних засоряющих включений.

	4.3.8. Щебню и песку должна быть дана радиационно-гигиеническая оценка, по
	результатам которой определяют область его применения. Щебень и песок в
	зависимости от значений удельной эффективной активности естественных

	радионуклидов 	 [1] применяют:

	- при 	 до 370 Бк/кг - во вновь строящихся жилых и общественных зданиях;

	- при 	 св. 370 до 740 Бк/кг - во вновь строящихся производственных зданиях
	и сооружениях.

	5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.1. Щебень и песок должны быть приняты техническим контролем предприятия-
	изготовителя.

	5.2. Приемку и поставку щебня и песка проводят партиями. Партией считают
	количество щебня одной фракции (смеси фракций), а для песка - одного модуля
	крупности, одновременно отгружаемые одному потребителю в одном
	железнодорожном составе. При отгрузке автомобильным транспортом партией
	считают количество щебня одной фракции, а для песка - одного модуля крупности,
	отгружаемое одному потребителю в течение суток.

	5.3. Для проверки соответствия качества щебня и песка требованиям настоящего
	стандарта проводят приемосдаточные и периодические испытания.

	Приемочный контроль на предприятии-изготовителе проводят ежесуточно путем
	испытания объединенной пробы щебня (песка), отобранной с каждой технологической
	линии.

	При приемосдаточных испытаниях определяют:

	для щебня и песка зерновой состав, содержание пылевидных частиц, а для щебня
	и песка из отвальных шлаков также и содержание глины в комках.

	5.4. При периодических испытаниях определяют:

	- один раз в 10 сут - содержание металлических включений, форму зерен, потери
	при прокаливании;

	- один раз в квартал - устойчивость структуры против распадов, содержание
	сернистых и сернокислых соединений, содержание сульфидной серы, содержание
	оксидов марганца и железа, прочность, насыпную плотность;

	- один раз в год - морозостойкость щебня и значение удельной эффективной
	активности естественных радионуклидов.

	Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов,
	устойчивость структуры против распадов, содержание сернистых и сернокислых
	соединений и сульфидной серы, оксидов марганца и железа, прочность и
	морозостойкость определяют также каждый раз при изменении сырья или технологии
	производства щебня и песка.

	5.5. Отбор и подготовку проб щебня для контроля качества на предприятии-
	изготовителе проводят в соответствии с ГОСТ 8269, песка - ГОСТ 8735.

	5.6. Партию щебня и песка считают принятой по результатам приемосдаточных и
	периодических испытаний, если значения показателей соответствуют требованиям
	настоящего стандарта.

	При неудовлетворительных результатах испытаний хотя бы по одному из
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	показателей, по этому показателю проводят повторные испытания. Результат
	повторного испытания является окончательным.

	5.7. Количество поставляемого щебня и песка определяют по массе или объему.

	Массу щебня и песка, отгружаемых в вагонах или автомобилях, определяют
	взвешиванием на железнодорожных и автомобильных весах, отгружаемых на судах - по
	осадке судна.

	Объем щебня и песка в транспортном средстве определяют обмером.

	Пересчет количества щебня и песка в партии из единиц массы в единицы объема
	производят по значению насыпной плотности, определенной во влажном состоянии
	на момент отгрузки.

	Объем щебня и песка у потребителя должен быть определен с учетом
	коэффициента уплотнения, установленного по согласованию изготовителя с
	потребителем в зависимости от дальности транспортирования, но не более 1,10.

	5.8. Каждая партия щебня и песка должна сопровождаться документом о качестве,
	в котором указывают:

	- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;

	- номер и дату выдачи документа;

	- наименование и адрес потребителя;

	- номер партии и количество щебня (песка);

	- номер вагона или номер судна и номера накладных;

	- зерновой состав (модуль крупности) щебня (песка);

	- содержание зерен пластинчатой и игловатой формы;

	- марку по дробимости и морозостойкости щебня;

	- потери при прокаливании;

	- содержание оксидов железа и марганца, содержание сульфидной серы;

	- устойчивость структуры против силикатного и железистого распадов;

	- содержание сернистых и сернокислых соединений;

	- содержание пылевидных частиц, а для щебня (песка) из отвальных шлаков и
	содержание глины в комках;

	- содержание металлических включений;

	- удельную эффективную активность естественных радионуклидов в щебне

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(песке).

	6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	6.1. Зерновой состав щебня, содержание пылевидных частиц, содержание глины в
	комках, форму зерен, прочность, морозостойкость определяют по ГОСТ 8269.

	Зерновой состав песка, содержание комовой глины определяют по ГОСТ 8735,
	содержание в песке пылевидных частиц методом набухания определяют в
	соответствии с ГОСТ 3344.

	6.2. Содержание в щебне и песке металлических включений определяют по ГОСТ
	3344.

	6.3. Устойчивость структуры щебня и песка против силикатного и железистого
	распадов, потери при прокаливании определяют по ГОСТ 9758.

	6.4. Общее содержание сернистых и сернокислых соединений, сульфидной серы
	определяют по ГОСТ 8735.

	6.5. Содержание оксидов железа и марганца определяют по ГОСТ 5382.

	6.6. Удельную эффективную активность естественных радионуклидов в щебне и
	гравии определяют гамма-спектрометрическим методом в соответствии с ГОСТ 30108.

	7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	7.1. Щебень и песок перевозят навалом в транспортных средствах любого вида
	согласно действующим правилам перевозки грузов и техническим условиям погрузки и
	крепления грузов, утвержденным Министерством путей сообщения, правилам
	перевозки грузов автомобильным и водным транспортом.

	При транспортировании щебня и песка железнодорожным транспортом вагоны
	следует загружать с учетом полного использования их грузоподъемности.

	7.2. Щебень хранят раздельно по фракциям, песок - по модулю крупности в
	условиях, предохраняющих их от засорения и загрязнения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение А

	(информационное)

	БИБЛИОГРАФИЯ

	[1] Временные критерии для        "Ограничение облучения населения

	    организации контроля и        от природных источников

	    принятия решения              ионизирующего излучения".

	                                  Москва, 1991.

	                                  Утверждены Государственным

	                                  санитарным врачом СССР

	                                  А.И. Кондрусевым 10 июня 1991 г.

	                                  N 5789-91

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.