Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 3 июня 1988 г. N 102

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 9758-86 "ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ
	НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. МЕТОДЫ
	ИСПЫТАНИЙ"

	Дата введения

	1 июля 1988 года

	На обложке под обозначением стандарта указать обозначения: (СТ СЭВ 5066-85,
	СТ СЭВ 5446-85, СТ СЭВ 5975- 87).

	На первой странице под обозначением стандарта указать обозначения: (СТ СЭВ
	5446-85, СТ СЭВ 5975-87).

	Раздел 2 (кроме табл. 2) изложить в новой редакции:

	"2. Отбор проб

	2.1. Для испытания пористых заполнителей при приемочном контроле на 
	предприятии-изготовителе, входном контроле на предприятии-потребителе
	арбитражной проверке отбирают точечные пробы.

	2.2. При приемочном контроле на предприятии-изготовителе точечные пробы
	отбирают через каждый час в течение смены от каждой технологической линии.

	2.3. Отбор точечных проб с конвейеров, транспортирующих продукцию,
	осуществляется путем пересечения всей ширины потока материала на ленточном 
	конвейере или в местах пересыпки материала с помощью пробоотборников или
	вручную. При ручном отборе пробы отбирают совковой лопатой с ленты
	остановленного конвейера. При ручном отборе следует соблюдать установленные
	правила техники безопасности.

	2.4. Объем точечной пробы в зависимости от крупности заполнителя должен
	быть не менее 2 л и не более 15 л.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.5. При входном контроле точечные пробы песка, гравия (щебня) отбирают от
	проверяемой партии:

	при разгрузке железнодорожного вагона - из потока материала на ленточных
	конвейерах, используемых для транспортирования заполнителей на склад, или
	непосредственно из вагонов - после  выравнивания поверхности материала в вагоне и
	путем выкапывания пяти лунок глубиной 0,2 - 0,4 м на расстоянии 0,5 м от борта
	вагона в четырех углах вагона и в центре. Из лунок пробы материала отбирают совком;

	при разгрузке судна - через равные интервалы времени с ленточного конвейера
	при использовании непрерывного транспорта или при разгрузке судов грейферными
	кранами - с вновь образованной поверхности материала в судне без образования лунок.
	При отборе проб в этом случае следует соблюдать установленные правила техники
	безопасности;

	при разгрузке каждого автомобиля - одну точечную пробу. Число контролируемых
	автомобилей должно приниматься в зависимости от объема поставляемой партии.

	2.6. При арбитражной проверке качества заполнителей на складах точечные
	пробы отбирают:

	из силосов - путем пересечения потока материала, поступающего в транспортное
	средство;

	из конусов - в местах, расположенных возможно равномерно по всей поверхности
	склада, со дна выкопанных с помощью совка лунок глубиной 0,2 - 0,4 м. Лунки должны
	размещаться в шахматном порядке с расстоянием не более 10 м одна от другой.

	2.7. После отбора точечные пробы объединяют, полученную объединенную пробу
	тщательно перемешивают и квартованием сокращают до лабораторной пробы.

	2.8. Для каждого испытания из лабораторной пробы методом квартования готовят
	аналитическую пробу. Из аналитической пробы отбирают навески в соответствии с
	методикой испытаний.

	2.9. При проведении периодических испытаний, предусмотренных приемочным
	контролем, а также при входном контроле масса лабораторной пробы должна
	обеспечивать проведение всех предусмотренных испытаний.

	Допускается использование одной пробы для проведения нескольких испытаний,
	если в процессе предшествующих испытаний свойства заполнителя не подвергаются
	изменению. Объем лабораторной пробы при приемочном контроле на предприятии-
	изготовителе должен быть не менее:

	      5 л - для заполнителя с наибольшим размером зерен  5 мм;

	     10 л - "   "           " "          "        "     10 мм;

	     20 л - "   "           " "          "        "     20 мм;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     40 л - "   "           " "          "        "     40 мм.

	2.10. Hа каждую лабораторную пробу, предназначенную для испытаний в
	специализированных лабораториях, или для арбитражных испытаний, составляют акт
	отбора, включающий наименование материала, место и дату отбора пробы,
	наименование предприятия-изготовителя, обозначение пробы и состав комиссии,
	отбиравшей пробу. Отобранные пробы упаковывают таким образом, чтобы масса и
	свойства материалов не изменялись до проведения испытаний.

	Каждую пробу снабжают двумя этикетками с обозначением пробы, одну из
	которых помещают внутрь упаковки, а другую - на видном месте упаковки.

	Пробы транспортируют в условиях, предохраняющих их от потерь и загрязнения".

	Таблица 2. Исключить слово: "лабораторной".

	Пункт 3.3. Заменить ссылку: п. 2.1 на п. 2.11.

	Пункты 20.1, 20.2, 20.4.2, 20.4.3, 20.5.1. Заменить слово: "пуансон" на "плунжер".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.