ОКП 58 0900

	Группа Ж19

	ПОПРАВКА К ГОСТ 22690-88 "БЕТОНЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
	ПРОЧНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
	НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ"

	------------T-----------------------------------------------T-------------¬

	¦	  В каком  	¦	                  Напечатано                   	¦	 Должно быть 	¦

	¦	   месте   	¦	                                               	¦	             	¦

	+-----------+-----------------------------------------------+-------------+

	¦	Пункт 1.3. 	¦	Метод испытания прочности следует выбирать     	¦	Метод        	¦

	¦	Второй     	¦	по табл. 1                                     	¦	испытания    	¦

	¦	абзац      	¦	                                               	¦	следует выби-	¦

	¦	           	¦	                                     Таблица 1 	¦	рать с учетом	¦

	¦	           	¦	                                               	¦	предельных   	¦

	¦	           	¦------------------------T---------------------¬¦	значений     	¦

	¦	           	¦¦	  Наименование метода  	¦	 Предельные значения 	¦¦	прочности,   	¦

	¦	           	¦¦	                       	¦	прочности бетона, МПа	¦¦	рекомендуемых	¦

	¦	           	¦+-----------------------+---------------------+¦	руководствами	¦

	¦	           	¦¦	Упругий отскок и       	¦	       5 - 50        	¦¦	к конкретным 	¦

	¦	           	¦¦	пластическая деформация	¦	                     	¦¦	приборам не- 	¦

	¦	           	¦+-----------------------+---------------------+¦	разрушающего 	¦

	¦	           	¦¦	Ударный импульс        	¦	      10 - 70        	¦¦	контроля, в  	¦

	¦	           	¦+-----------------------+---------------------+¦	соответствии 	¦

	¦	           	¦¦	Отрыв                  	¦	       5 - 60        	¦¦	с требова-   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	           	¦+-----------------------+---------------------+¦	ниями разд. 3	¦

	¦	           	¦¦	Скалывание ребра       	¦	      10 - 70        	¦¦	настоящего   	¦

	¦	           	¦+-----------------------+---------------------+¦	стандарта.   	¦

	¦	           	¦¦	Отрыв со скалыванием   	¦	       5 - 100       	¦¦	             	¦

	¦	           	¦L-----------------------+----------------------¦	             	¦

	L-----------+-----------------------------------------------+--------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.