Группа Ж19

	ПОПРАВКА К ГОСТ 5802-86 "РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ.
	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"

	-------------T--------------------------T-------------------------

	В каком месте	¦	        Напечатано        	¦	       Должно быть

	-------------+--------------------------+-------------------------

	  Пункт 2.2.2	¦	  Эталонный конус прибора 	¦	  Эталонный конус прибора

	             	¦	изготавливают из листовой 	¦	изготавливают из листовой

	             	¦	стали или из пластмассы   	¦	стали или из пластмассы

	             	¦	со стальным наконечником. 	¦	со стальным наконечником.

	             	¦	Высота эталонного конуса  	¦	Угол при вершине должен

	             	¦	145 мм, диаметр основания 	¦	быть 30° +/- 30'.

	             	¦	75 мм, угол при вершине   	¦

	             	¦	должен быть 30° +/- 30'.  	¦

	             	¦	  Масса эталонного конуса 	¦	  Масса эталонного конуса

	             	¦	со штангой должна быть    	¦	со штангой должна быть

	             	¦	(300 +/- 2) г.            	¦	(300 +/- 2) г.

	             	¦	  Сосуд для растворной    	¦

	             	¦	смеси емкостью 3 л должен 	¦

	             	¦	иметь форму усеченного    	¦

	             	¦	конуса с диаметром нижнего	¦

	             	¦	основания 150 мм, верхнего	¦

	             	¦	основания 250 мм, высотой 	¦

	             	¦	180 мм.                   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.